II.1.INTRODUCTION :

Lorsque le cœur du guide est constitué d’un matériau magnétique, il est possible d’obtenir une propagation non-réciproque de la lumière, le seul moyen physique pour obtenir cette propagation est les effets magnéto-optiques. Ils sont basés sur l’interaction entre une onde électromagnétique et un milieu aimanté.

La méthode de synthèse du matériau nano-composite dans le système de base silice-zircone et la méthode d’élaboration d’un guide d’onde ‘fibre optique’ présentant un tel cœur nano-composite.

Ainsi, l’outil de modalisation « méthode des faisceaux propagés et le simulateur    BeamPROP   du logiciel RSoft CAD ».

II.2 LES MATERIAUX CONSTITUANT LE GUIDE D’ONDE :

II.2.1 LA SILICE EN TANT QUE MATRICE CONSTITUVE DU CŒUR :

La silice est probablement l’oxyde le plus fréquent à la surface de la Terre. Cet oxyde, à la base de l’industrie céramique et verrière existe sous différentes formes : elle peut être cristallisée en présentant un large polymorphisme ou amorphe en constituant un verre. Dans cette étude, seul le caractère amorphe et vitreux de la silice nous intéresse, afin de constituer la  matrice  du cœur du guide d’onde. Le verre de silice pure est un excellent isolant thermique, acoustique et électrique, il présente de plus un très faible coefficient de dilatation thermique  et  garde  des  propriétés  de  transparence  convenables  dans  le  domaine  de l’ultraviolet jusqu’aux longueurs d’ondes proches de 200 nm.[17].

II.2.2. LA ZIRCONE EN TANT QU’AGENT NANO STRUCTURANT DU CŒUR :

Le dioxyde de zirconium ou zircone (ZrO2) existe dans la nature sous la forme de Bandelette essentiellement en Afrique du Sud mais est fréquemment synthétisé à partir de silicates de zirconium ZrSiO4 encore appelé zircon, auquel on applique des traitements thermiques hauts températures, ainsi que des traitements chimiques permettant d’éliminer la fraction siliceuse du matériau.

De façon générale, la zircone se caractérise par une bonne conductivité ionique, de très bonnes propriétés mécaniques, une très importante réfractivité, ainsi qu’une très haute température de fusion voisine de 2880°C. Ce matériau présente en outre un important polymorphisme à  température ambiante : il  peut  se présenter sous la forme quadratique, monoclinique ou encore cubique,

Le choix de ce matériau en tant qu’élément formateur du cœur du guide d’onde optique a été motivé d’une part, par son fort indice de réfraction, sa large bande interdite (Eg # 5 eV) susceptible d’engendrer une photoluminescence dans le domaine des courtes longueurs d’ondes, par ses propriétés intéressantes en termes de transparence et par la faible fréquence de vibration de ses phonons.

D’autre part, la zircone présente une très haute température de fusion voisine de 2880°C, ce qui est très supérieur à la température d’étirage des préformes de silice :  cette  propriété  apparaît  comme  un  avantage  essentiel  au  regard  des  propriétés microstructurales du cœur de notre guide d’onde optique [2]

II.2.3 GUIDE D’ONDE ‘FIBRE OPTIQUE’ COMPORTANT UN CŒUR SOLIDE DANS LE SYSTEM  « SILICE-ZIRCONE » :

L’élaboration d’une fibre optique présentant les caractéristiques préalablement détaillées  a  nécessité la  mise  au  point et  le  développement d’un procédé de fabrication original : c’est-à-dire être capable d’élaborer à l’échelle de quelques microns le cœur de cette fibre, avec un matériau que l’on sait synthétiser dans un bécher à l’échelle macroscopique.

Le procédé d’élaboration original qui a donc été retenu est dérivé de la méthode

« dipcoating » et a été appelée « inverse-dipcoating ». Cette technique, qui a été mise en place et développée au sein du laboratoire, consiste à déposer des couches de sol sur la paroi interne d’un tube de silice pure. Après gélification, séchage et traitement thermique à haute température la préforme est collapsée au moment de son étirage, de manière à ce que les couches déposées sur les parois viennent former un cœur solide dans la fibre ainsi étirée. Ce principe est représenté par le schéma de la figure  (II.1).[2]

Figure II.1: Représentation schématique du procédé d’élaboration préforme du guide d’onde ‘ fibre optique.

II.2.4 L’INDICE OPTIQUE :

La modélisation d’une structure optique nécessite la connaissance des indices optiques complexes des matériaux utilisés. Nous avons donc réalisé une recherche bibliographique que nous présentons dans ce paragraphe.

L’indice de réfraction n et le coefficient d’absorption 𝛼. d’un semi-conducteur à une longueur d’onde 𝜆 sont déterminés par la structure de bande du matériau et dépendent en particulier des concentrations de porteurs. Les deux effets principaux qui interviennent sont les suivants : [18]

- Le remplissage de bande : plus la concentration en porteurs est élevée, plus la bande concernée est remplie  (Figure  II-.2).  La  création  d’une  paire  électron-trou  par  absorption  d’un  photon nécessite alors une énergie plus élevée pour atteindre des états libres. Cet effet dépend de la courbure de bande et de la densité d’états disponibles. Il est donc plus prononcé dans les semi-conducteurs à faible masse effective et dans les matériaux dopés n.

Figure II.2: Le remplissage de bande dans un matériau dopé n (à gauche) a plus l’influence sur l’énergie de bande interdite que dans un matériau dopé p (à droite)

- La réduction de bande interdite due aux interactions porteurs-impuretés et porteurs-porteurs.

Le premier effet tend à augmenter la bande interdite optique, le deuxième à la diminuer. Mais globalement, la bande interdite augmente avec la concentration de porteurs.

Rappelons que la partie complexe de l’indice optique n  n  i.k peut être obtenue par [19] :

K = ∝λ4π                                                                                 ( II.1)

II.3. EFFET MAGNETO-OPTIQUE:

Le guide d’onde magnéto-optique est une région de l’espace qui permet la propagation non-réciproque de la lumière en combinant deux phénomènes physique :

* La propagation guidée d’une onde lumineuse dans un milieu diélectrique possédant une géométrie donnée.

* L’interaction magnéto-optique entre une onde lumineuse et un milieu aimanté ou sous l’influence d’un champ magnétique. [1]

Si on considère un milieu supposé infini soumis à un champ statique Β =Β0 uz, un effet  principale décrive l’interaction entre une onde optique et le champ statique Β , est l’effet  Faraday.

- L’effet Faraday: concerne l’interaction de la lumière et la composante de B suivant la direction de propagation.

II.3.1. L’EFFET DE FARADAY:

Cet effet consiste en une rotation indépendante du sens de propagation, de la polarisation d’un faisceau lumineux, il est couramment d’une centaine de degrés par cm et peut suivant les matériaux et la longueur d’onde atteindre plusieurs dizaines de milliers de degrés par cm.

Pour une propagation perpendiculaire à l’aimantation, les interactions du premier ordre se traduisent en milieu uniformément aimanté par biréfringence circulaire.

En effet, les modes propres ont des polarisations circulaires contra directives auxquelles correspondent les indices de réfraction :

n-+= εr ±     AВ2εr 0                                                                                            (  II.2)

Où A représente l’amplitude du mode, et B0 est la composante de l’aimantation de la propagation de la lumière.

On suppose une onde incidente polarisée linéairement, après avoir parcouru une distance L, ses composantes propres contrarotatives qui se propagent avec des vitesses différentes sont déphasées, et le champ résultant qui aussi polarisé linéairement subit une rotation    ӨF (Figure II.3), proportionnel à l’intensité de l’induction selon la direction de propagation Oz, et proportionnellement à la longueur L du milieu traversé:

ӨF=    π L AВλεr 0                                                                                                        ( II.3)

Avec : λ est la langueur d’onde.

Cet angle de rotation    ӨF, appelé rotation de Faraday. Il est souvent plus utile de noter cette rotation en terme spécifique par unité de longueur :

θF =    ӨF/ L                                                                                    ( II.4)

On remarque que la rotation de Faraday ne peut pas être figée mais elle peut toujours être induite par application d’un champ longitudinal.

Une caractéristique importante de cette rotation est sa non réciprocité: l’inversion du sens de propagation ne change pas le sens de rotation.

Figure II.3: Rotation de Faraday

II.3.2. L’EFFET NON RÉCIPROQUE:

Une onde lumineuse évolue de manière non réciproque lorsque, sur le même parcours, les caractéristiques de sa propagation dans le sens direct sont différentes de celles du sens retour.

Pour illustrer directement cet effet, nous supposons, que le champ magnétique soit

orienté dans le sens opposé soit : Β =Β0 uz On peut montrer que la rotation de Faraday change de signe et prend la valeur :

ӨF=    π L AВλεr 0                                                                                           ( II.5)

Cette équation montre clairement que l’orientation du champ magnétique par rapport à la direction de l’onde est importante. Ainsi, une onde rectiligne faisant un aller retour dans le matériau subit une rotation de polarisation égale à 2θF et ne retrouve donc pas son état initial (Figure II .4). [20]

D’autres types d’effet non réciproques peuvent être obtenus notamment en configuration guidée, mais ils sont tous dus à la symétrie axiale imposée par le champ magnétique.

Figure II.4 : Evolution de l’état de polarisation d’une onde rectiligne

D’autres types d’effet non réciproques peuvent être obtenus notamment en configuration guidée, mais ils sont tous dus à la symétrie axiale imposée par le champ magnétique.

L’utilisation d’un matériau magnéto-optique pour l’obtention d’effets non réciproques en optique guidée se fait principalement de deux façons :

* propagation non réciproque: des géométries particulières utilisant un matériau magnéto-optique permettent l’obtention des constantes de propagation différentes, pour un même mode, suivant la direction de propagation (aller ou retour).

*  Conversion de mode: il est possible d’obtenir un couplage entre modes de différentes polarisations (couplage TE - TM).

L’application d’un champ longitudinal à la direction de propagation permet d’obtenir un couplage entre les modes TE et TM d’un guide planaire (Figure II.5).

Figure II.5: Configuration permettant le couplage de mode TE-TM

Ce couplage provient des termes hors diagonaux des tenseur de permittivité (εxy=-iεm0) .Cependant, les seuls types d’onde pouvant se propager dans le guide sont les modes propageais répondant au critère des équations de propagation. Il faut utiliser la théorie des modes couplés. En notant ATE et ATM , les amplitudes des modes, l’équation des modes coupléss’écrit :       
                   ∂ATE∂Z=KATMexp⁡(iΔβZ)∂ATM∂Z=KATEexp⁡(iΔβZ)                                                                                   ( II. 6)

Avec : β = k0n sachant que le mode TE où TM.

Δβ Représente la différence de constantes de propagation entre les deux modes

Δβ = βTE – βTM , et K la constante de couplage, en première approximation cette constante de couplage , s’exprime simplement en fonction de la rotation de Faraday spécifique θF  :

K = i πελnmο = iθf                                                                                                     ( II.7)

En supposant que le mode incident soit TM, la théorie des modes couplés montre que l’expression des amplitudes des champs au bout d’une distance z s’écrit :

ATM(z) = ATM(0) e- iβmz ( cos σz – i  Δβ2σ sin σz )                                                     ( II.8)

ATE(z) = ATM(0) e- iβmz [–( ik*/σ) sin σz ]

Avec σ = |K|2+(Δβ2)2  et  βm = (βTM – βTE) /2.

Le rendement de conversion R (z) est défini comme le rapport de l’intensité du mode TE à la distance z sur l’intensité du mode TM au départ : R(z) = ITE (z)/ITM(0) .il s’écrit alors :

R(z) =( K σ )2sin2(σz) = θf2θf2+(Δβ/2)2 sin  θf2+(Δβ/2)2z                                        ( II.9)

Cette dernière relation met en évidence que la conversion n’est complète que si   Δβ= 0. Dans ce cas, elle est obtenue pour une distance de propagation

Lc = 𝜋/2|k|, appelée  langueur de couplage.

Si la différence de phase Δβ n’est pas nulle, le rendement de conversion est limité a la valeur RM obtenue au bout d’une distance LC= 𝜋/     4θf2 +Δβ2

RM= θf2θf2+(Δβ/2)2                                                                                                                                                                     ( II.10)

Nettement de ce qui précède, que si l’on veut utiliser la conversion de mode pour réaliser un effet non réciproque, il est nécessaire de contrôler finement la différence de phase Δβ pour la réduire au minimum.

II.3. 3.LA BIREFRINGENCE ET L’ACCORD DE PHASE :

Nous savons tout d’abord qu’un guide isotrope asymétrique présente une différence d’indice effectif NTE ~ NTM, due à la dissymétrie crées par la présence de l’air d’un coté du film guidant et du substrat de l’autre.

S’il y à deux modes TE et TM qui se propagent dans le même guide d’onde on parle de couplage de mode. Ce couplage de mode TE-TM, d’origine identique à la rotation de Faraday, est un moyen d’obtenir un effet non réciproque en configuration guidée. En effet, dans se couplage des modes, intervient un paramètre très important A/3 = k AN, qui est la différent des constantes de propagation des deux modes couples ou biréfringence de mode:

Δβ=ΔβTE-ΔβTM                                                                                                                                                                          ( II.11)

Où ΔβTE et ΔβTM  sont les constantes de propagation des modes fondamentaux TE et TM, respectivement. Le couplage dû à l’effet de Faraday est décrit par la constante de couplage K avec k ≅ θf  ou θf est la rotation spécifique de Faraday du matériau du guide d’onde. Cette constante de couplage de mode K est fortement influencée par la biréfringence Δβ.

Nous savons que le rendement maximum de conversion RM est limité par cette biréfringence de mode, au travers de l’équation (II.10).

Il est bien connu que pour la condition Δβ ≠ 0 le couplage de deux modes conduit à une lumière elliptique polarisée qui part de l’extrémité du guide d’onde.

Plus la valeur de biréfringence est élevée plus les vitesses de propagation de ces modes sont différent. Il y a alors un étalement temporel de l’impulsion lumineuse avec la distance parcourue par le paquet d’onde. Il y a donc une limitation du débit d’information car cette modification temporelle du signal peut entraîner une superposition de différente impulsion et une perte totale de l’information.

Il est extrêmement difficile de réaliser des guides d’ondes magnéto-optique avec  |Δβ| Suffisamment faible parce que Δβ dépende de la structure des guides d’ondes et peut être ajusté dans une large gamme, mais la valeur obtenue n’est pas satisfaisante, elle est d’environ de 100 —200 0/ cm [11]. De point de vue technologique, l’ajustement fiable de l’accorde de phase (Δβ = 0) est peu réaliste. Cependant, cette condition peut être mieux satisfaire pour les guides d’ondes magnéto-optique.

On mentionne qu’il existe en effet des moyens pour réaliser l’accord de phase lors d’une étape additionnelle intervenant après réalisation des guides d’onde: Soit en gravant chimiquement un film d’épaisseur appropriée par effet thermique, ou par l’application d’un effort.

La biréfringence est la somme de deux contributions [21]. :

ΔN=  Δngeo+Δni .                                                                                              ( II.12)

Avec : Δβ = k. ΔN.

II.4. OUTILS DE MODELISATION :

II .4.1 MÉTHODE DES FAISCEAUX PROPAGÉS (BPM) :

Dans  un  premier  temps  nous  établirons  les  équations  de  propagation  utilisées,  puis  nous présenterons les principes de la BPM .

II.4.1.1 Équations vectorielles de propagation des  ondes optiques :

Les propriétés optiques des matériaux se déduisent de l’étude de la propagation des ondes électromagnétiques dans ces milieux. Celle-ci se fait à l’aide des équations de Maxwell:

∇ × E (r , t)= - ∂B(r,t)∂t                                                                                                           (II.13)

∇ × Η(r ,t) = ∂    D  (r,t) ∂t + j (r ,t)                                                                                      ( II.14)

∇ . D(r ,t) = 𝜌 (r ,t)                                                                                                              ( II.15)

∇ . B(r ,t) = 0                                                                                                                         ( II.16)

Dans ces équation E et Η  représentent respectivement les champs électrique et magnétique , D et B les inductions électrique et magnétique , ϳ  et 𝜌 sont les densités de courant et de charge , r (x , y ,z ) et la position dans l’espace et t le temps .

La perméabilité magnétique 𝜇( r ) et la permittivité 𝜀 ( r ) du milieu relient le champs et l’inductions :

B(r ,t)= 𝜇 (r ) Η(r ,t).                                                                                                ( II.17)

D(r ,t)= 𝜀 (r ) E (r , t).                                                                                               ( II.18)

Dans  notre  étude,  nous  considérons  des  milieux  diélectriques  (non magnétiques   𝜇 ( r )  =  𝜇0 électriquement neutres 𝜌 ( r ,t )=0 et isolants ϳ ( r, t) = 0.

Afin de simplifier la résolution des équations de Maxwell, nous séparons la dépendance temporelle de la dépendance spatiale en décomposant les champs en harmoniques. nous considérons alors une onde électromagnétique monochromatique de pulsation ω qui se propage dans le milieu .la dépendance temporelle des champs est en exp ( j ω t) et les équations de Maxwell deviennent :

∇ × E (r , t)= -j ω 𝜇0 Η(r ).                                                                                     ( II.19)

∇ × Η(r ,t) = j ω𝜀 ( r ) E (r ).                                                                                           ( II.20)

∇ . ( (r ) E (r ))=0.                                                                                                  ( II.21)

∇. Η(r )   = 0.                                                                                                                        ( II.22)

Avec :

𝜀 (r ) = 𝜀0 𝜀r (r ).                                                                                          ( II.23)

Les équations (II-19) à (II-23) peuvent se réécrire en séparant les champs électrique et  magnétique. De la règle suivante :

A× ( B × C ) = B (A. C ) - C (A . B )                                                                        ( II.24)

L’opération  ∇ × à l’équation (II.19 ) nous donne :

∇ × ( ∇ × E (r ))= -j ω ∇ ×  Η(r ).

∇ × ( ∇ × E (r ))= (  ∇ .  ∇  ) E (r ) -  ∇ ( ∇ . E )

Des équations  (II.20) et (II.21), on tire :

∇ . (𝜀r ( r ) E (r ) ) = ( ∇ 𝜀 ). E (r ) + 𝜀 (  ∇ . E (r ))=0.

( ∇ 𝜀 ). E (r )= - 𝜀 (  ∇ . E (r )).

∇. Η(r )= jω𝜀 (r ) E (r ).

D’où :

E (r )+  ∇  ∇  εr( r )  εr( r ) .E (r ) + k02 𝜀𝑟(r ) E (r )=0                                            ( II.24.a)

Ici : Δ =  ∇.  ∇

De la même façon, nous obtenons l’équation d’onde du champ magnétique.

Η(r )+ ∇εr(r )εr(r ) × ∇×Η(r )+k02 𝜀𝑟(r ) Η(r )=0 .                                       ( II.24.b)

Les  deux  équations  décrivent  la  propagation  des  ondes  électromagnétiques  dans  un  milieu diélectrique. k0 est le vecteur d’onde associé à une propagation dans le vide et est relié à la longueur d’onde  λ0 dans le vide par :

K0=  √ω2εομο   = 2πλ0                                                                                     ( II.24.c)

Considérant la variation d’indice de réfraction faible selon la direction de propagation z, on néglige les termes :

∇z εr(r)≈0 ; ∇z εr(r). E (r )≈0 ,                                                                      ( II.25.a)

∇z εr(r)≈0 ; ∇z εr(r).∇zΗ(r )≈0 ,                                                                ( II.25.b)

Et les équations vectorielles (II.25.a) et (II.25.b)   deviennent pour les champs transversaux :

Et(r )+ ∇t ∇t  εr( r )  εr( r ) .Et (r ) + k02 𝜀𝑟(r ) Et (r )=0 ,                                            ( II.26.a)

Ht(r )+∇ťεr(r )εr(r ) [  ∇ť Ht(r )- ∇t Hť(r )]+k02 𝜀𝑟(r )Ht(r )=0, ť⊥𝑡 ,                          (II.26.b)

les sous-indice t et t’ représentent ici les directions transversale à direction de propagation.

II.4.1.2 principes de la BPM (beam propagation méthode ) :

Il s’agit d’une méthode qui, à partir d’un champ électromagnétique incident, à permet de calculer le champ à l’intérieur d’une structure, aussi complexe soit-elle.

Ce calcul est effectué en divisant la structure en « tranches » espacées de Δz et en résolvant les équations de propagation dans chaque tranche j+1 à partir du champ connu en j. En toute rigueur, les équations de propagation à résoudre sont vectorielles, mais en pratique, étant donnée la complexité de ces équations, on admet certaines approximations. Les différentes BPM se particularisent aussi bien par les approximations considérées que par la technique de résolution des équations de propagation. Les approximations les plus utilisées Sont : l’approximation scalaire et l’approximation par axiale ces deux restrictions  facilitent considérablement la résolution des équations de propagation tout en n’étant pas trop restrictives.

L’approximation scalaire consiste à supposer qu’il n’y a pas de couplage entre les différentes composantes du champ. On supposera donc que si un faisceau polarisé entre dans un guide d’onde optique, il reste polarisé dans la même direction tout au long de la propagation. Le couplage entre les différentes composantes du champ est faible à cause de la forme particulière des guides optiques. On considère donc le champ comme le produit d’un scalaire avec un vecteur pointant toujours dans la même direction et les équations vectorielles sont réduites à des équations scalaires. Cette approximation revient à considérer que la propagation dans une structure bidimensionnelle se fait selon un mode quasi-TM ou quasi-TE proche de modes TM ou TE dans les guides plans.

L’approximation par axiale considère de faibles variations d’amplitude du champ  pendant la propagation. Même si les équations de propagation en sont considérablement réduites, il a été montré, par comparaison avec une technique non par axiale, que les résultats obtenus avec une BPM par axiale différent très peu de ceux obtenus par la première et donc que l’approximation par axiale est applicable à une vaste gamme de structures d’optique intégrée. [22].



Passons maintenant à la formulation mathématique de la BPM. Les équations de propagation que l’on résout dans une méthode des faisceaux propagés sont déduites des équations d’onde vectorielles (II.26 a  et II.26.b).

Nous négligeons le couplage entre les différentes composantes du champ électrique.

L’équation de propagation a donc la forme suivante :

Δ x, y ,z 𝐸(x, y, z)+k02.n2 (x, y, z).𝐸(x, y, z) =0.                                                         ( II.27)

Avec :

Δ x, y, z =  ∂∂x 1n2x , y∂∂xn2x,y +∂2∂y2+∂2∂z2 ,pour Ex.                                      ( II.27.a)

Δ x, y, z = ∂2∂x2+ ∂∂y 1n2 x, yn2x,y+∂2∂z2 , pour Ey.                                          ( II.27.b)

Si l’on considère le cas d’une onde transverse magnétique, et

Δ x, y, z = n2(x, y )∂∂x 1n2 (x ,y)∂∂x+∂2∂y2+∂2∂z2   , pour Hy .	                                                          ( II.27.c)

Δ x ,y ,z = ∂2∂z2  + n2(x ,y) ∂∂x 1n2 (x ,y)∂∂y+∂2∂z2  , pour Hx ,                                       ( II.27.d)

Si on considère le cas d’une onde transverse électrique, et :

Δ x ,y, z = ∂2∂x2  + ∂2∂y2+∂2∂z2 ,                                                                                     ( II.27.e)

Si l’on considère une onde transverse sous l’approximation scalaire.

En admettant une solution du type,

E i (x ,y ,z)=Ψ(x, y, z ).e –i β z,                                                                                 ( II.28)

oứ  Ψ(x, y, z ) est l’amplitude complexe de l’onde optique et en faisant l’approximation pat axile qui consiste à négliger la seconde dérivée de Ψ(x, y, z ),par rapport à  z.

|   ∂2Ψ(X,Y,Z)∂z2|<<|2iβ.∂Ψ(X,Y,z)∂z|                                                                             ( II.29)

L’équation du champ prend la forme suivante :

Δx, y Ψ (x, y ,z)-2iβ.∂Ψ(X,Y,z)∂Z +(K02.n2(X,y ,Z)-β2) Ψ(x, y, z)=0                         ( II.30)

Où  β est la constante de propagation.

Cette équation bien connue est appelée équation de Fresnel.

Si nous présentons cette équation sous forme discrète, nous obtenons :

Δ x, yΨ(xl ,ym,zn)-2iβ.∂Ψ(xl ,ym ,zn) ∂z+(K02.n2(xl ,ym,zn)-β2) Ψ (xl,ym,zn)=0

Avec  l=1,2,……L ;  m=1,2,……M ; 𝑛=1,2,…., N

Ou bien

2iβ.Ψxl,ym,zn+1-Ψ(xl,ym ,zn)zn+1-zn= Δx,yΨ(xl,ym,zn)+(K02.n2(xl,ym,zn)-β2)Ψ(xl,ym,zn)       (II.31)

Avec   l=1,2,….L ; m=1,2,…M ;  n=1,2,…N.

Nous pouvons ainsi calculer le champ en 𝑛+1 à partir du champ connu en 𝑛 le principe de ce calcul explique le nom de la méthode.

La  méthode de propagation de faisceau BPM, ou  est la technique la  plus largement répandue de propagation pour modeler et intégré les dispositifs photoniques optiques de guide.

Il y a plusieurs raisons de la popularité de BPM, peut-être le  plus significatif qu'il est conceptuellement franc, permettant  l'exécution rapide de la technique de base. Cette simplicité  conceptuelle bénéficie également l'utilisateur d'un BPM-based  modelant l'outil aussi bien que l'applicateur, puisqu'une  compréhension des résultats et de l'utilisation appropriée de  l'outil peut être aisément saisie par un non-expert en méthodes numériques. En plus de sa simplicité relative. BPM est  généralement une méthode très efficace, et a la caractéristique  qui son complexité informatique peut, dans la plupart des cas, être  optimale, c'est-à-dire l'effort informatique est directement  proportionnel au nombre de points de grille utilisés dans la  simulation numérique. Une autre caractéristique de BPM est que  l'approche est aisément appliquée aux géométries complexes sans  devoir développer des versions spécialisées de la méthode. En  outre l'approche inclut automatiquement les effets de guidé et  rayonnant des champs aussi bien que l'accouplement et la conversion de  mode. En conclusion, la technique de BPM est très flexible et  extensible, permettant l'inclusion de la plupart des effets  d'intérêt (par exemple polarisation, non-linéarités) par les  prolongements de la méthode de base qui entrent dans le même cadre  global.

II.4.2.LE SUMILATEUR  BPM (BEAM  PROPAGATION MÉTHODE) DE RSoft :

II.4.2.1 Définition :

BeamPROP est un outil de CAD et un moteur fortement  intégrés de simulation pour la conception des dispositifs photoniques  et des circuits intégrés photoniques. Le logiciel incorpore des  techniques avancées de la propagation de faisceau de  différence-finie (BPM) pour la simulation avec l'interface  utilisateur graphique moderne de RSoft's pour la facilité de la  disposition et de l'analyse de circuit. L'avantage de bons outils de  conception et de modeler est bien connu dans l'industrie de  l'électronique, où les programmes de simulation de dispositif et de  circuit, tels que PICSES et SPICE ont été instrumentaux en  avançant la disponibilité et l'utilisation des circuits  électroniques intégrés. Beam PROP apporte ces possibilités  importantes au secteur de photoniques, et peut être un outil  extrêmement utile pour des groupes de recherches et de développement  à l'université et aux environnements industriels.

BeamPROP est conçu pour fonctionner avec les  compléments RSoft d'autres outils photoniques de simulation comprenant  FullWAVE  BandSOLVE  et  GratingMOD  Puisqu'il partage le même outil de CAD  que ces  produits, les utilisateurs existants au courant de l'interface de CAD  de RSoft peuvent commencer à travailler par BeamPROP  avec essentiellement aucun effort additionnel. L'utilisateur  peut concevoir une structure à l'aide de l'outil de CAD, et puis  simule la structure entière ou une petite partie d'elle employant  BeamPROP

Le paquet se compose de deux éléments principaux, qui sont  étroitement intégrés ensemble. Le programme de gestion principal  est système de disposition de CAD de RSoft  pour la conception des  dispositifs et des circuits de guide d'ondes. En plus de       la disposition des dispositifs  de cette programme de simulation  de commandes tels que : les paramètres numériques, le champ entré, et  les options d'affichage et d'analyse. Le programme de  simulation de BPM-based BeamPROP, qui peut être exécuté  dans le programme principal ou autonome, effectue la simulation  réelle et fournit un affichage graphique du champ et d'autres  quantités d'intérêt pour l'analyse.

Notez cela pour employer BeamPROP efficacement, il  est critique pour avoir une connaissance fonctionnel de l'interface  de CAD de RSoft. [23]

II.4.2.2  Conventions  Physique :

Polarisation :

La polarisation est définie comme suit dans  BeamPROP, dans le 2d, TE est défini pour être principalement le long de Y, et  de TM principalement le long de X. In 3d, ceci commute et ainsi TE est  défini pour être principalement le long de X et TM est défini pour  être principalement le long de Y.

Unités :

Des unités sont définies comme suit dans BeamPROP, toutes les unités de longueur sont mesurées en microns [µm], et toutes les unités angulaires sont en degrés.

II.4.2.3Conventions Manuelles :

- Des actions à exécuter dans l'interface sont  habituellement dentelées dans les listes (bulleted ) ou numérotées.

- Les noms des champs et des  commandes dans les dialogues de l’interface graphique d’utilisateur (GUI) sont écrits en caractères gras.

- Les valeurs des menus déroulants  et des commandes de bouton par radio sont écrites dans les  italiques romains

-Les variables et les formules de table de symbole,  et les expressions à dactylographierki  dans l’interface graphique d’utilisateur (GUI) éditent des champs  sont écrites dans le Courier

II.4.2.4 Orientations pour l'usage de BPM :

L'usage de  BPM, y compris choisir des paramètres numériques appropriés de  simulation, sont données. Tandis que la discussion pour la plupart  s'applique à BPM en général, une partie des commentaires et de la  terminologie est spécifique à BeamPROP.

- Vue d'ensemble :

Les directives pour l'usage de BPM présenté dans cette  section considèrent plusieurs paramètres ou  options qui peuvent être choisis en exécutant la simulation, et  les influences que ces paramètres ont sur les  résultats du calcul. Les paramètres et les influences considérées  dans chaque section sont comme remarquables ci-dessous. En outre  notée est une expression pour la graduation du temps de simulation,

- Les paramètres :

Tailles de grille Δ x et Δ y.

Taille d'étape   Δz .

Référence nombre d’onde  k .

Ordre de pad.

Etats Informatiques de domaine / Frontière

Options de polarisation

Paramètre d'arrangement (Full-Vector BPM seulement)

- Les influences :

Précision /Stabilité de BPM

Précision /Stabilité de la solution de mode

Précision /Stabilité des états de frontière

- Temps de calcul:

Approximativement proportionnel à N x* N y* N z * m.

Où N x = (le domaine dans x) ⁄  Δ x, etc. et m est le premier nombre dans l’ordre de Pad                             Le Plein-vecteur BPM est approximativement 4 fois grandeur scalaire ou semi- vecteur BPM normal

II.5 CONCLUSION :

A l’issue de ce chapitre, nous avons effectué une présentation des deux effets principaux décrivant l’interaction entre une onde optique  et le champ statique  dans  Les guides d’ondes optiques. Ainsi que la biréfringence et l’accord de phase.

En suite, nous avons défini le matériau SiO2/ZrO2  constituant le guide d’onde optique et on présente la fibre optique comportant un cœur solide nano composite  dans le système « silice-zircon ».

Enfin, ce procédé  actuellement envisagé s’oriente  vers les méthodes et les outils  de modélisations,  pour ce la on a étudiées la méthode et le simulateur des faisceaux propagés BPM « beam propagation méthode ».

Nous allons alors, expliqué, dans le chapitre suivant, les étapes et les résultats de simulation.

Chapitre III

LES RÉSULTATS DE

SIMULATION