# Chapitre II

Programme expérimental et procédures d’essais

# II.1 Introduction :

# Le programme expérimental a été réalisé dans trois laboratoires différents et qui sont : le laboratoire du génie civil de l’université de m’sila et le laboratoire Central des Travaux Publics Antenne de M'sila (L.C.T.P), et le laboratoire du génie civil de université de bordj Bou Arreridj. Ce programme est réparti en deux parties.

# II.2 Sol non traité :

- Essais d’identifications :

- analyse minéralogique

- analyse chimique

- La teneur en eau.

- Le poids volumique sec et humide.

- La granulométrie (par tamisage, et par sédimentométrie).

- Les limites d’Atterberg.

- L’essai au bleu de méthylène.

- L’essai de dégradabilité.

- L’essai de fragmentabilité.

- Essais mécaniques :

- Proctor normal.

- Essai C.B.R. immédiat et après imbibition.

- Essai à la boite de cisaillement

- Essai de gonflement libre.

N.B : Les procédures expérimentales suivies dans chaque type d’essai ont été conformes au tant que possible aux méthodes d’essais en vigueur.

# II.2.1 Essais d’identifications :

## II.2.1.1 : Analyse minéralogique :

L'analyse minéralogique qualitative a été effectuée au département de physique l’université de M’sila  par le biais de l'enregistrement au diffractomètre dans les conditions standard de laboratoire. Les rayons X tout comme la lumière sont des rayonnements électromagnétiques mais de longueurs d'ondes très courtes.

## II.2.1.2 analyse chimiques :

Le but de cet essai est de déterminer la nature chimique des échantillons choisis. Cette étape étant importante dans l’identification des matériaux locaux utilisés en construction.

## II.2.1.3 Paramètres d’état:

Ils comportent :

### La teneur en eau (NF P 94-050) :

C’est le rapport de la masse de  l’eau contenue dans le sol  (mw) sur la masse des grains solides (md) qui le constituent exprimé en pourcentage :w%=mwmd×100

L’essai est effectué sur échantillon intact ramené directement du site.

### Les poids volumiques sec et humide (NF P 94-053):

La masse volumique d’un sol (γ) est le quotient de la masse (m) du sol par le volume (V) qu’il  occupe (y compris les fluides interstitiels : air + eau).Dans ce cas, l'utilisation d'un carottier a été préconisée, qui consistait au respect les étapes de la norme.

La masse volumique d’un sol (γd) est le quotient de la masse des grains solides (ms) du sol par le volume (v) qu’il occupe. La masse volumique sèche peut être obtenue comme le rapport du poids volumique humide par l’unité plus la teneur en eau (γd=γh/1+w).

## II.2.1.4 Analyse granulométrique :

### Par tamisage (NF P 94-056) :

Elle a pour but de déterminer la distribution des particules qui forment le squelette des sols en vue de leur classification.

L’essai consiste à séparer les grains agglomérés d’une masse connue de matériau par brassage sous l’eau, à fractionner ce sol, une fois séché, au moyen d’une série des tamis et à peser successivement le refus cumulé sur chaque tamis. La masse de refus cumulé sur chaque tamis est rapportée à la masse totale sèche de l’échantillon soumis à l’analyse (figure II.1).

### Par sédimentométrie (NF P 94-057) :

Les particules inférieures à 80 µm séparées du reste du sol par tamisage sont mises en suspension dans de l'eau additionnée d'une défloculation. Les particules sédimentent à différentes vitesses en relation avec leur taille. Au moyen d'un densimètre est mesurée l'évolution dans le temps de la masse volumique de la solution et de la profondeur d'immersion de l'appareil. La distribution pondérale de la taille des particules est calculée à partir de ces données (figure II.1).

Figure II.1:Appareillage d’analyse granulométrique

(tamisage et sédimentométrie).

### II.2.1.5 Les limites d’Atterberg (NF P 94-051):

Les limites d’Atterberg sont des caractéristiques géotechniques conventionnelles d’un sol qui marquent les seuils entre :

- le passage d’un sol de l’état liquide à l’état plastique : limite de liquidité (Wl),

- le passage d’un sol de l’état plastique à l’état solide : limite de plasticité (Wp).

Ces limites ont pour valeur la teneur en eau du sol à l’état de transition considérée, exprimée en pourcentage de masse de la matière première brute. La différence Ip = Wl –Wp qui définit l’étendue du domaine plastique, est particulièrement importante, c’est l’indice de plasticité [7]. L’indice de plasticité permet d’apprécier la quantité et le type d’argiles présentes dans un échantillon. Il définit donc l’argilosité de l’échantillon (Figure II.2).

Figure II.2: Appareillage de limites d’Atterberg.

### II.2.1.6 L’essai au bleu de méthylène (NF P 94-068) :

L’essai est réalisé sur la fraction 0/0.08 mm, il consiste à déterminer la quantité de bleu de méthylène nécessaire à la saturation des particules argileuses en suspension dans l’eau et en permanence agitation .La valeur de bleu VBs est la quantité de bleu méthylène absorbé par30 g de matériau (figure II.3).

Figure II.3 : Les étapes de l’essai au bleu de méthylène.

A titre d'identification le tableau représente les valeurs de bleu de quelques sols.

Figure II.4: Valeurs de bleu de quelques sols.

### II.2.1.7 Coefficient de fragmentabilité des matériaux rocheux (NF P 94-066) :

Le coefficient de fragmentabilité constitue un des paramètres représentatifs du comportement de certains matériaux rocheux se traduisant par une évolution continue de leur granularité depuis leur extraction jusqu’au terme de leur mise en œuvre et qui, pour quelques-uns d'entre eux, se poursuit encore durant la vie des ouvrages. Cette évolution est imputable à une résistance structurelle de la roche insuffisante vis-à-vis des sollicitations mécaniques appliquées lors de la mise en œuvre et dans l'ouvrage en service.

Le coefficient de fragmentabilité est un des paramètres d'identification retenu dans la classification des matériaux utilisables dans la construction des remblais et des couches de forme d'infrastructures routières.

L'essai consiste à déterminer la réduction du D10 d'un échantillon de granularité d/D donnée soumis à un pilonnage conventionnel (figure II.5).

Cette réduction s'exprime par le rapport :

FR= D10 du matériau avant pilonnageD10 du matériau après pilonnage

Ce rapport est précisément le coefficient de fragmentabilité du matériau.

Seuil retenu FR = 7

Si FR < 7 : on dira que la roche est peu fragmentable

Si FR > 7 : roche fragmentable.

#### Appareillage et matériel d'essai :

On utiliser le matériel spécifique à l'essai Proctor (norme NF P 94-093) qui est énuméré ci-dessous :

- le moule CBR,

- la dame Proctor Normal,

- le massif de réaction.

- Une colonne de tamis de mailles :

1, 2, 4,5, 8,10, 12.5, 16 et 20 mm.

- Une balance : portée 3 000 g, précision ± 1 g.

Figure II.5 : Schéma synoptique du processus opératoire de l’essai de fragmentabilité.

### II.2.1.8 Coefficient de dégradabilité des matériaux rocheux (NF P 94-067) :

Le coefficient de dégradabilité est un paramètre représentatif du comportement de certains matériaux rocheux se traduisant par une évolution continue de leurs caractéristiques géotechniques (granularité, argilosité, plasticité,...) par rapport à celles observées immédiatement après leur extraction. Cette évolution est imputable à l'action combinée des agents climatiques ou hydrogéologiques (gel, cycles imbibition-séchage) et des contraintes mécaniques subies. Elle conduit dans le cas des matériaux rocheux considérés comme dégradables à une réduction plus ou moins importante et

interrompue des caractéristiques mécaniques et géométriques des ouvrages dans lesquels ils sont utilisés.

Le coefficient de dégradabilité est un des paramètres d'identification retenu dans la classification des matériaux utilisables dans la construction des remblais et des couches de forme d'infrastructures routières (norme NF P 11-300).

L'essai consiste à déterminer la réduction du D10 d'un échantillon de granularité d/D donnée soumis à quatre cycles imbibition-séchage conventionnels.

Cette réduction s'exprime par le rapport :
DG= D10 du matériau avant le 1er cycle d'imbibition-séchageD10 du matériau après le 4éme cycle d'imbibition-séchage

Figure II.6 : Schéma synoptique du processus opératoire de l’essai de digradabilité.

Ce rapport est précisément le coefficient de dégradabilité du matériau. Seuil retenu DG= 20 et 5

- Si DG > 20 : le matériau est très dégradables

- Si 5 < DG < 20 : le matériau est moyennement dégradables

- Si DG < 5 : le matériau est  peu dégradables.

#### Appareillage et matériel d'essai :

- Colonne de tamis de mailles : 1, 2, 4,5, 8,10, 12.5, 16 ou 20 mm.

- Étuve thermo statée réglable à 105 °C ± 2 °C.

- Bac métallique plat de dimensions minimales (H x I x L) :0,1 m x 0,3 m x 0,5 m.

- Bac plat de dimensions minimales (H x I x L) :0,25 m x 0,5 m x 0,75 m.

- Balance portée 3 000 g

# II.2.2 Essais mécaniques :

### II.2.2.1 Essai Proctor normal (NF P 94-093):

L'essai Proctor est un essai de compactage exécuté en laboratoire qui a pour but de déterminer l'influence de la teneur en eau (w exprimée en %) d'un matériau sur sa compactibilité (exprimée par la masse volumique sèche d en g/cm3 ou en kg/m3).

Conditions d'essai:

Le matériau est porté à différentes teneurs en eau et chacun des mélanges est ensuite compacté par couche dans un moule cylindrique au moyen d'un marteau de dimension et de masse normalisées que l'on laisse tomber librement d'une hauteur normalisée. La masse volumique sèche de l'échantillon ainsi compacté est déterminée pour chaque teneur en eau.

L’essai choisi pour notre étude est l’essai Proctor normal caril correspond à un compactage modéré, qui peut être reproduit assez facilement sur chantier.

### II.2.2.2 Essai de portance C.B.R (NF P 94-078):

L’essai consiste à mesurer les forces à appliquer sur un poinçon cylindrique pour le faire pénétrer à vitesse constante dans une éprouvette de matériau. Les valeurs particulières des deux forces ayant provoqué deux enfoncements conventionnels sont respectivement rapportés aux valeurs des forces observées sur un matériau de référence pour les mêmes enfoncements,

l’indice recherché est défini conventionnellement comme étant la plus grande valeur, exprimée en pourcentage, des deux rapports ainsi calculés.

#### a) Essai C.B.R immédiat :

On pose l’éprouvette sur la presse en position centrée par rapport au piston de poinçonnement et on procède au poinçonnement de la manière suivante :

Approcher la face supérieure de l’éprouvette vers le piston, à l’aide des dispositifs prévus sur la presse jusqu'à ce que le piston vienne affleurer le matériau.

Régler la mise à zéro du dispositif dynamométrique et celle du comparateur mesurant                l’enfoncement du poinçon (figure II.7).

Noter les efforts de poinçonnement correspondant aux enfoncements suivants : 0,625 ; 1,25 ;  2 ; 2,5 ; 5 ; 7,5 et 10 mm.

L’indice recherché est par conversion la plus grande des deux valeurs suivantes :

= Effort de pénétration à 2.5 mm d’enfoncement (KN) × 10013,35

= Effort de pénétration à 5.0 mm d’enfoncement (KN) × 10019,93

Figure II.7 : Appareil de poinçonnement (essai CBR).

#### b) Essai C.B.R après imbibition :

Après quatre (4) jours d’immersion (± 2 h) on mesure la hauteur de gonflement Δh indiquée par le comparateur, on extrait l’ensemble hors du bac d’immersion en observant un temps d’égouttage de 15 minutes puis on dépose le trépied, le comparateur, les surcharges et le disque de gonflement (figure II.8). La même procédure que la détermination de l’indice C.B.R Immédiat.

La valeur  de déformation de l’éprouvette g , exprimé en pourcentage :

g%= ∆hh× 100

On suivra la même procédure que celle de la détermination de l’indice C.B.R  Immédiat.

Figure II.8 : Imbibition des échantillons (essai CBR).

### II.2.2.3 Essai de cisaillement direct (NF P 94-071-1):

L’essai s’effectue sur une éprouvette de sol placée dans une boite de cisaillement constituée de deux demi-boites indépendantes, dans notre cas le but est de déterminer l’effort de cisaillement. L’échantillon de sol est préparé selon les caractéristiques optimums et sous l’énergie de Proctor normal, l’essai adopté pour le cisaillement est non consolidé non drainé (UU) avec une vitesse de 1 mm/min et une course de 6 mm de déplacement horizontal on utilisant la boite de cisaillement carrée (36 cm2), on a pu diviser le contenu du moule Proctor en trois parties représentatives des trois couche du moule ( la couche 1 représente la couche de fond, la couche 2 représente la couche intermédiaire et enfin la couche 3 représente la couche supérieure)(figure II.9).

Figure II.9 : Principe de l’essai à la boite.

Dans notre cas le but est de déterminer l’effort de cisaillement. L’échantillon de sol est préparé selon les caractéristiques optimums et sous l’énergie de l’essai Proctor normal, l’essai adopté pour le cisaillement est non consolidé non drainé (UU), à une vitesse de 1 mm/min et une course de 6 mm de déplacement horizontal (figure II.10).

Figure II.10: Appareille de cisaillement direct.

### II.2.2.4 Essai de gonflement libre (NF P 94-091) :

L’essai de gonflement libre est issu directement des procédures traditionnelles de l’essai œdométrique.

Après montage dans la bague œdométrique, l’éprouvette est imbibée et autorisée à gonfler sous le poids du piston. Une fois le gonflement stabilisé, le chargement s’effectue par paliers selon un taux d’accroissement approprié jusqu’à stabilisation des déformations sous

chaque palier. La pression de gonflement correspond à la charge nécessaire pour ramener l’éprouvette à sa hauteur initiale.

L’avantage de cette méthode est qu’elle nécessite une seule éprouvette et permet d’obtenir, outre la pression de gonflement et le gonflement libre, la courbe de compressibilité du sol saturé (après gonflement).

# ІІ.3 Sol traité:

Le même processus que les essais précédente (sans traitement), mais cette fois-ci en ajoutant des teneurs  en ciment : 2% ; 4% ; 6% ; 8%; 10%; et 12%. Pour les essais suivants :

- analyse minéralogique

- Les limites d’Atterberg.

- L’essai au bleu de méthylène.

- Dégradabilité.

- Fragmentabilité.

- Proctor normal.

- Essai C.B.R. immédiat et après imbibition.

- Cisaillement.