# Chapitre III

# Présentation et analyse des résultats d’essais

## III.1 Introduction :

Ce chapitre regroupe l’ensemble des résultats des essais réalisés sur le sol étudié et  leur interprétation, il est organisé sous forme de deux parties :

Une première partie concernant le sol non traité, qui comporte les essais d’identification (analyse minéralogique, analyses chimique, paramètres d’état, granularité, limites d’Atterberg, l’essai au bleu de méthylène, fragmentabilité et dégradabilité), les essais mécaniques (Proctor normal, la portance immédiat avant et après imbibition et enfin le cisaillement direct et gonflement libre).

Une deuxième partie portant sur le sol traité à différentes teneurs en ciment, qui regroupe des essais physiques (bleu de méthylène, limites d’Atterberg, fragmentabilité et dégradabilité) et  des essais mécaniques (Proctor normal, essai de CBR immédiat et après imbibition  et enfin le cisaillement direct).

Les interprétations des résultats seront décrites à la fin de chaque partie du sol traité avant et après imbibition.

Rappel :

Ce travail porte sur l'étude de l’évolutivité d'une argile expansive stabilisée à forte teneur en ciment. Pour des raisons pratiques dans le but d'avoir une plage de résultats plus représentative et plus significative dans l'ensemble des essais qui ont été effectués, les résultats correspondants aux teneurs en ciment : 2%, 4%, 6%, sont issus des essais réalisés conjointement avec Mr : BENHAMIDOUCHE Abdlbassit.

## ІІІ.2 : Sol non traité :

Cette partie présente en premier lieu les résultats des essais d’identification (analyse minéralogiques, analyses chimiques, paramètres d’état, granularité, limites d’Atterberg , l’essai au bleu de méthylène, fragmentabilité, dégradabilité), la classification du sol étudié selon la classification LPC (Magnan, 1980), la norme française NF P11-300 et guide de travaux routier(GTR),ensuite les résultats des essais mécaniques (Proctor normal, la portance immédiate avant et après imbibition et enfin le cisaillement direct et gonflement libre d’un échantillon intact).

### III.2.1:Essais d’identification :

#### III.2.1.1 : analyse minéralogique :

# Les résultats de cette analyse sont représentés sur la figure III.1

# Figure III.1 : Analyse diffractométrique de l’argile étudiée.

#### III.2.1.2 : Analyses chimiques :

# Les résultats de cette analyse sont représentés sur les figures III.2

# Figure III.2 : Analyse chimique de l’argile étudiée.

#### III.2.1.3 : Paramètres d’état:

Le tableau ΙΙΙ.1 Présente les résultats des essais de paramètres d’état

|  | Moule 1 | Moule 2 |
| --- | --- | --- |
| Masse du moule (g) | 265,66 | 661,64 |
| Masse humide totale (g) | 469,46 | 1 145,61 |
| Masse sèche totale (g) | 445,23 | 1 089,14 |
| Volume du moule (cm3) | 100 | 200 |
| Masse de l'eau (g) | 24,23 | 56,47 |
| Masse du sol humide (g) | 203,8 | 483,97 |
| Masse du sol sec (g) | 179,57 | 427,5 |
| Teneur en eau (%) | 13,493 | 13,209 |
| La moyenne (%) : Wnat | 13,576 |  |
| Masse volumique humide γh (g/cm3) | 1,914 | 1,932 |
| La moyenne : γh(g/cm3) | 2,229 |  |
| Masse volumique sèche γd (g/cm3) | 1,522 | 1,529 |
| La moyenne : γd (g/cm3) | 1,967 |  |

# Tableau III.1 : Résultats des paramètres d’état.

#### III.2.1.4 : Analyse granulométrique :

Elle a pour but de déterminer la distribution des particules qui forment le squelette des sols en vue de leur classification (norme NF P 94-041 pour l’analyse par tamisage et norme                  NF P 94-057 pour l’analyse par sédimentométrie).

Le tableau ΙΙΙ.2 Est issu de trois essais d’analyse granulométrique par tamisage et sédimentométrie.

| Tamis (mm) | Tamisas (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Essai 01 | Essai 02 | Essai 03 | Moy |
| 5 | 97,74 | 97,81 | 99,06 | 98,2 |
| 2 | 95,01 | 95,59 | 95,98 | 95,53 |
| 1 | 92,45 | 92,98 | 94,54 | 93,33 |
| 0,4 | 87,44 | 87,59 | 90,21 | 88,41 |
| 0,1 | 80,99 | 81,7 | 87,14 | 83,28 |
| 0,08 | 80,39 | 64,6 | 81,85 | 75,61 |
| 0,066 | 79,12 | 63,57 | 74,75 | 72,48 |
| 0,047 | 78,16 | 62,8 | 73,12 | 71,36 |
| 0,034 | 76,57 | 61,52 | 71,5 | 69,86 |
| 0,02 | 74,97 | 60,24 | 70,2 | 68,47 |
| 0,015 | 71,78 | 57,68 | 68,9 | 66,12 |
| 0,011 | 66,68 | 53,58 | 66,62 | 62,29 |
| 0,008 | 60,62 | 48,71 | 65 | 58,11 |
| 0,006 | 52 | 41,78 | 61,75 | 51,85 |
| 0,003 | 28,71 | 23,07 | 39 | 30,26 |
| 0,001 | 22,33 | 17,94 | 22,75 | 21,01 |

# Tableau III.2 : Résultats des essais analyse granulométrique.

La figure III.3 Présente les courbes de trois essais d’analyse granulométrique par tamisage et sédimentométrie.

# Figure III.3 : Courbe d’Analyse granulométrique (tamisage et sédimentométrie).

#### III.2.1.5 : Les limites d’Atterberg :

Les limites de liquidité et de plasticité, dites limites d’Atterberg ou limites de consistance, sont des paramètres géotechniques destinés à identifier les sols, caractériser leur consistance et permettre de ce fait de les classer (NFP 94-051).

Les tableaux  A.1 à  A.6  qui présentent des valeurs des limites de liquidité, des limites de plasticité et des indices de plasticité cours pondant aux différents teneurs de ciment sont jointes en annexe.

Le tableau ci-dessous présente la récapitulation des résultats des essais des limites d’Atterberg.

|  | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Moyenne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Limite de liquidité % | 81,46 | 83,07 | 86,68 | 83,74 |
| Limite de plasticité % | 30,61 | 31,19 | 36,57 | 32,79 |
| Indice de plasticité | 50,85 | 51,88 | 50,11 | 50,95 |

# Tableau III.3 résultats des essais de limites d’Atterberg

# La figure III.4 Présentée la classe de sols étudie selon l’abaque de Casagrande

# Figure III.4 : Diagramme de Casagrande (Philipponnat et Hubert.1997).

#### III.2.1.6 :L’essai au bleu de méthylène :

La valeur au bleu de méthylène constitue un paramètre d’identification permettant de mesurer la surface spécifique des particules solides contenues dans les sols fins et de déterminer l'activité de leur fraction argileuse (NF P 94-068).

|  | Essai 01 | Essai 02 | Essai 03 | Essai 04 | Essai 05 | Essai 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volume de la solution (cm3) | 230 | 225 | 222 | 2280 | 293 | 245 |
| VBS (cm3/g) | 7,67 | 7,5 | 7,4 | 9,33 | 9,77 | 8,17 |
| Moyenne | 8,31 |  |  |  |  |  |
| La surface spécifique | 160,53 | 156,98 | 154,88 | 195,28 | 204,49 | 171,00 |
| Moyenne | 173,84 |  |  |  |  |  |

# Tableau III.4 : Résultats de l’essai au bleu de méthylène.

#### III.2.1.7 : Coefficient de fragmentabilité (FR):

Le tableau III.5 Présente les résultats de trois essais sur la fragmentabilité.

|  | Essai 1 |  |  | Essai 2 |  |  | Essai 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tamis (mm) | Refus cumulé gr | Tamisas (%) | Tamis (mm) | Refus cumulé gr | Tamisas (%) | Tamis (mm) | Refus cumulé gr | Tamisas (%) |
| Après pilonnage | 20 | 0 | 100 | 20 | 0 | 100 | 20 | 0 | 100 |
|  | 16 | 360,8 | 81,96 | 16 | 762,4 | 61,88 | 16 | 756,8 | 62,16 |
|  | 12,5 | 964,4 | 51,78 | 12,5 | 1375 | 31,25 | 12,5 | 1310,8 | 34,46 |
|  | 10 | 2000 | 0 | 10 | 2000 | 0 | 10 | 2000 | 0 |
| Avant pilonnage | 10 | 1269,6 | 36,52 | 10 | 1320,7 | 33,965 | 10 | 1281,6 | 35,92 |
|  | 8 | 1423,6 | 28,82 | 8 | 1473,2 | 26,34 | 8 | 1476,4 | 26,18 |
|  | 5 | 1644,6 | 17,77 | 5 | 1672,7 | 16,365 | 5 | 1700,1 | 14,995 |
|  | 4 | 1710,9 | 14,455 | 4 | 1733,2 | 13,34 | 4 | 1772,5 | 11,375 |
|  | 2 | 1873,3 | 6,335 | 2 | 1878 | 6,1 | 2 | 1918,4 | 4,08 |
|  | 1 | 1938,8 | 3,06 | 1 | 1938 | 3,1 | 1 | 1961 | 1,95 |

# Tableau III.5 : Résultat des essais de fragmentabilité.

# La figure III.5 : Illustre la courbe granulométrique des pourcentages les tamisats cumulés  en fonction du diamètre des tamis, avent et après pilonnage.

# Figure III.5 : Résultats des pourcentages des tamisats cumulés.

Le tableau III.6 : Présente les résultats obtenus des graphes de la figure III.5 et donne les valeurs du coefficient de fragmentabilité (FR).

|  | les valeurs respectives du D10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 |
| Avant pilonnage | 10,5 | 10 | 10,2 |
| Après pilonnage | 3 | 2,95 | 3,5 |
| Le coefficient de fragmentabilité(FR) | 3,51 | 3,33 | 2,93 |

# Tableau III.6: Résultats du coefficient de fragmentabilité.

#### III.2.1.8 : Coefficient de dégradabilité :

Le tableau III.7  Présente les résultats de trois essais sur la dégradabilité.

|  | Essai 1 |  |  | Essai 2 |  |  | Essai 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tamis (mm) | Refus cumulé gr | Tamisas (%) | Tamis (mm) | Refus cumulé gr | Tamisas (%) | Tamis (mm) | Refus cumulé gr | Tamisas (%) |
| avant le 1ercycle d’imbibition-séchage | 20 | 0,00 | 100,00 | 20 | 0,00 | 100,00 | 20 | 0,00 | 100,00 |
|  | 16 | 322,10 | 83,95 | 16 | 540,00 | 73,00 | 16 | 467,80 | 76,61 |
|  | 12,5 | 1 108,70 | 44,57 | 12,5 | 1 288,50 | 35,58 | 12,5 | 1 198,30 | 40,09 |
|  | 10 | 2 000,00 | 0,00 | 10 | 2 000,00 | 0,00 | 10 | 2 000,00 | 0,00 |
| après le 4éme cycle d’imbibition-séchage | 10 | 1 300,20 | 34,99 | 10 | 1 300,20 | 34,99 | 10 | 842,50 | 36,52 |
|  | 8 | 1 414,20 | 29,29 | 8 | 1 420,20 | 28,99 | 8 | 989,5 | 21,32 |
|  | 5 | 1 609,50 | 19,53 | 5 | 1 756,20 | 12,19 | 5 | 1 068,80 | 17,77 |
|  | 4 | 1 774,50 | 11,28 | 4 | 1 832,70 | 8,36 | 4 | 1 116,80 | 14,46 |
|  | 2 | 1 927,60 | 3,62 | 2 | 1 946,50 | 2,68 | 2 | 1 253,50 | 6,33 |
|  | 1 | 1 971,40 | 1,43 | 1 | 1 999,90 | 0,00 | 1 | 1 366,10 | 3,06 |

# Tableau III.7 : Résultats des essais de dégradabilité.

# La figure III.6 : Illustre la courbe granulométrique des pourcentages les tamisats cumulés en fonction du diamètre des tamis, avant le premier cycle d’imbibition-séchage et après le 4éme cycle d’imbibition-séchage.

Figure III.6: Résultats des pourcentages des tamisats cumulés.

Le tableau III.8 : Présente les résultats obtenus des graphes de la figure III.6 et donne les valeurs du coefficient de dégradabilité (DG).

|  | les valeurs respectives du D10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 |
| Avant le 1er cycle imbibition - séchage | 10,4 | 10,1 | 10 |
| Après le 4eme cycle imbibition - séchage | 2,9 | 3,8 | 2,8 |
| Le coefficient de dégradabilité (DG) | 3,5 | 2,75 | 3,5 |

# Tableau III.8 : Résultats du coefficient de dégradabilité.

Le tableau III.9 Résume les caractéristiques d’identification des essais effectués sur le sol témoin étudie.

| Profondeur (m) | 1,30-1,70 |
| --- | --- |
| Teneur en eau naturel Wnat(%) | 13,336 |
| Poids volumique humide γh(g/cm3) | 2,229 |
| Poids volumique sec γd(g/cm3) | 1,967 |
| Limite de liquidité wL | 83,74 |
| Limite de plasticité wP | 32,79 |
| Indice de plasticité Ip | 50,95 |
| Valeur de Bleu de méthylène VBS | 8,31 |
| la surface spécifique | 173,84 |
| Passants à 2mm (%) | 95,97 |
| Passants à 0,2mm (%) | 85,25 |
| Passants à 80µm (%) | 81,61 |
| Passants à 2µm (%) | 27,31 |
| Indice de consistance Ic | 1,38 |
| Activité de la fraction argileuse (Ac) | 2.94 |
| Le coefficient de fragmentabilité | 3,25 |
| Le coefficient de dégradabilité | 2,79 |

# Tableau ІIІ.9 : Caractéristiques d’identification du sol témoin étudie.

### III.2.2: Interprétation des résultats des essais d'identification :

L’analyse minéralogique que rayons X montre que la silice est cristallisée sous forme de quartz et les carbonates sont forme de calcites CaCO3 (carbonate de calcium).

D’après les résultats de l’analyse chimique nous remarquons que les éléments prépondérantes dont : la silice et l’alumine, et ces deux éléments constituent la structure des argiles, donc il s’agit d’argile avec la présence d’impuretés comme l’oxyde de fer, les sulfates et la chaux.

La teneur en Silice (< 50%), reflète la faible présence de sable cette teneur en Silice reste inférieure à 80%, qui est la frontière entre les sols gonflants et non gonflants.

Selon la courbe de l’essai analyse granulométrique plus de 50% de éléments on un diamètre < a 80 µ, en plus le pourcentage d’est éléments inferieurs a 2µ est 25%. Donc il s’agit une argile très fine.

D’après le diagramme de Casagrande l’argile étudiée ce classe perm  les sols argileux très plastique.

D’après les résultats obtenus la valeur de bleu de l’argile est supérieur a 8 donc cette argile se classe perm les sols très argileux.

La surface spécifique est de 173,9 dépasse largement 100 m2/g ce qui implique que notre argile est constituée essentiellement de minéraux de type vermiculite, qui sont des argiles gonflants.

A partir du résultat de l’essai de fragmentabilité et le GTR, l’argile utilisée est peu fragmentable 3,64 < 7.

A partir du résultat de l’essai de dégradabilité et le GTR, l’argile utilisée est peu dégradable    2,45 < 7.

### III.2.3 : Essais mécaniques :

#### III.2.3.1: Essais Proctor normal :

Le tableau III.10  Présente les densités sèches en fonction des  teneurs en eau à différentes teneur en ciment.

Les tableaux A.7, A.8 et A.9, qui sont joint en annexe présentent les détails  des résultats obtenus

|  | Essai 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Masse volumique sèche γh | 1,49 | 1,54 | 1,60 | 1,57 | 1,55 |
| Teneur en eau w(%) | 14,32 | 16,33 | 18,12 | 20,15 | 22,98 |
|  | Essai 2 |  |  |  |  |
| Masse volumique sècheγh | 1,45 | 1,57 | 1,60 | 1,59 | 1,56 |
| Teneur en eau w(%) | 13,91 | 16,11 | 17,94 | 20,76 | 22,97 |
|  | Essai 3 |  |  |  |  |
| Masse volumique sècheγh | 1,56 | 1,60 | 1,61 | 1,59 | 1,53 |
| Teneur en eauw (%) | 15,48 | 17,50 | 19,55 | 21,42 | 23,90 |

# Tableau III.10 : Masses volumiques sèches et teneurs en eau du sol témoin.

# La figure III.7 Présente les densités sèches en fonction des teneurs en eau.

# Figure III.7 : Résultats de trois essais Proctor normal.

Le tableau III.11 Présente une récapitulation aux trois essais de Proctor normal

|  | Essai 1 | Essai2 | Essai3 | Moyenne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Masse volumique sèche Maximale γd Max (g/cm3) | 1,59 | 1,61 | 1,61 | 1,60 |
| Teneur en eau optimale wopt (%) | 19,6 | 19,5 | 19,2 | 19,4 |
| Degré de saturation (%) | 77,39 | 80 | 78,63 | 78,67 |

# Tableau III.11 : Récapitulation de l’essai Proctor normal.

La teneur en eau à l’optimum moyenne  Proctor normal wopt= 19,4%, le masse volumique sèche à l’optimum Proctor normal γdmax= 1,60 g/cm3 et degré de saturation Sr = 78,64%.

#### III.2.3.2: Essai de portance C.B.R:

##### III.2.3.2.1: C.B.R immédiat :

Les tableaux III.12 et III.13 Présentent  les valeurs des forces de pénétration en fonction des enfoncements et de l’indice C.B.R. immédiat d’une éprouvette témoin confectionnée aux caractéristiques optimums Proctor normal. La courbe des forces de pénétration en fonction des enfoncements de l’éprouvette témoin sont  jointes en a Annexe A.10 et Annexe A.11.

| Forces de pénétration (KN) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Essai 2 | Essai 1 | Enfoncements (mm) | Temps |
| 0,44 | 0,44 | 0,625 | 30" |
| 0,67 | 0,67 | 1,25 | 1' |
| 0,89 | 0,89 | 2,00 | 1'40" |
| 1,11 | 1,11 | 2,50 | 2' |
| 1,33 | 1,33 | 5,00 | 4' |
| 1,56 | 1,44 | 7,50 | 6' |
| 1,56 | 1,56 | 10,00 | 8' |

# Tableau III.12 : Forces de pénétration  en fonction des enfoncements.

|  | Indice C.B.R. imbibé à2, 5mm(%) | Indice C.B.R. imbibé à 5mm(%) | Indice C.B.R. max(ù) |
| --- | --- | --- | --- |
| Essai 1 | 8,32 | 6,69 | 8,32 |
| Essai 2 | 8,32 | 6,69 | 8,32 |

Tableau III.13: Valeurs de l’indice C.B.R. immédiat.

##### III.2.3.2.2: Essai C.B.R après imbibition :

Le tableau III.14 Présente la valeur du gonflement   linéaire  g(%) et la teneur en eau après imbibition.

|  | Essai 1 | Essai 2 |
| --- | --- | --- |
| Lecteur initial | 4000 | 1000 |
| Lecteur final | 6330 | 3390 |
| ∆ h=Lec final - Lec initial | 2330 | 2390 |
| Gonflement : g (%) = ∆ h / h | 2,01 | 2,06 |

# Tableau III.14: Valeur du gonflement linéaire g (%) et la teneur en eau après imbibition.

Les tableaux III.15 et III.16 Présentent  les valeurs des forces de pénétration en fonction des enfoncements et de l’indice C.B.R. après imbibition (04 jours) d’un éprouvette témoin confectionné aux caractéristiques optimales Proctor normal. La courbe des forces de pénétration en fonction des enfoncements de l’éprouvette témoin sont  jointes en a Annexe A.12 et Annexe A.13.

| Force de pénétration (KN) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Essai 2 | Essai 1 | Enfoncements (mm) | Temps |
| 0,21 | 0,14 | 0,625 | 30" |
| 0,30 | 0,16 | 1,25 | 1' |
| 0,35 | 0,19 | 2,00 | 1'40" |
| 0,37 | 0,21 | 2,50 | 2' |
| 0,51 | 0,30 | 5,00 | 4' |
| 0,61 | 0,35 | 7,50 | 6' |
| 0,70 | 0,42 | 10,00 | 8' |

# Tableau III.15 : Forces de pénétration en fonction des enfoncements.

|  | Indice C.B.R. imbibé à 2,5mm(%) | Indice C.B.R. imbibé à 5mm(%) | Indice C.B.R. max(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Essai 1 | 1,57 | 1,52 | 1,57 |
| Essai 2 | 2,79 | 2,57 | 2,79 |
| Moyenne | 2,19 | 2,04 | 2,19 |

Tableau III.16 : Valeurs de l’indice C.B.R. après immersion.

#### III.2.3.3: Essai de cisaillement libre :

Le tableau III.17, présente le résultat des trois essais qui ont été réalisés pour la détermination de l’effort et la contrainte de cisaillement.

Le tableau A.14 et la figure A.15, qui sont joint en annexe présentent les détails  des résultats obtenus.

| Couche | 3 | 2 | 1 | Moyenne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effort de cisaillement (N) | 298 | 402 | 443 | 381 |
| Déplacement horizontal (mm) | 4.85 | 4.77 | 4.81 | 4.80 |

Tableau III.17 : résultats des essais de cisaillement de l’échantillon témoin.

#### III.2.3.4 : Gonflement libre :

Le tableau III.18 présente les résultats des essais de gonflement libre, les courbes sont jointes en annexe A.16 à A.17.

|  | Profondeur | γh (g/cm3) | W (%) | γd(g/cm3) | e0 | ef | ԑg (%) = (ef-eo)/eo | Pg (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Echantillon 1 | 1,50 | 1,62 | 29,12 | 1,25 | 1,16 | 1,43 | 22,84 | 6,00 |
| Echantillon 2 |  | 1,58 | 24,04 | 1,27 | 1,07 | 1,30 | 21,44 | 3,80 |
| Moyenne |  | 1,60 | 26,58 | 1,26 | 1,12 | 1,36 | 22,14 | 4,90 |

# Tableau ІII.18 : Résultats des essais de gonflement libre de l’échantillon 1 et 2.

### III.2.4 : Classification selon le potentiel de gonflement :

On peut classer aussi l’argile étudiée selon le potentiel de gonflement, on a choisi :

- La classification seed et al, 1962

- La classification de Williams et Donaldson, 1980

- Dakshanamurphy et al. (1973) et Chen (1988).

- La classification de Building Research Etablishment BRE (1980).

- La classification de Bigot et Zerhouni, 2000

- La classification de Chen, 1998

La figure III.8 et les tableaux III.19, III.20 Donnent classification du sol étudié en fonction des paramètres d'identification

| IP (%) | % < 80 µm | VBS | Susceptibilité de variation de volume du sol |
| --- | --- | --- | --- |
| (50,95) > 30 | > 90 | (8,31) > 6 | Fort |
| 15 < IP < 30 | (81,61) > 50 | 2 > VBS > 6 | Moyen |
| < 15 | < 50 | < 2 | Faible |

# Tableau III.19 : Bigot et Zerhouni (2000).

| % < 74 µm | WL (%) | Pression de gonflement (6 ans) MPa | Potentiel de gonflement |
| --- | --- | --- | --- |
| >95 | (83,74)>60 | (22,14)> 10 | Très élevé |
| 60-95 | 40-60 | 2.5 - 5 | Elevé |
| 30-60 | 30-40 | 1.5 - 2.5 | Moyen |
| <30 | <30 | <0.5 | Faible |

# Tableau III.20 : Potentiel de gonflement (Chen, 1998).

Seed et al. (1962) …(1)                                Williams et Donaldson (1980)…(2)

# Dakshanamurphy et al. (1973) et Chen (1988) … (3)         Building Research Establishment (1980) … (4)

# Figure ІІІ.8 : Classification du sol étudié en fonction des paramètres d'identification.

Le tableau ІІІ.21  Présente les résultats de classification par les méthodes qui ont été proposés dans la littérature pour évaluer  à priori le potentiel de gonflement d'un sol à partir de la mesure des paramètres d’identification.

| Potentiel de retrait | Potentiel de gonflement | Classification |
| --- | --- | --- |
|  | Très élevé | seed et al, 1962 (diagramme) |
|  | Très Grand | Williams et Donaldson (1980) |
|  | Fort très plastique | Dakshanamurphy et al. (1973) et Chen (1988) |
| Très à élevé |  | Building Research Etablishment BRE (1980) |
|  | Fort | Bigot et Zerhouni (2000) |
|  | Très élevé | Chen, 1998 |

### Tableau III.21: Classification selon le potentiel de gonflement.

## III.3: Sol traité :

Dans cette partie on a regroupe l’ensemble des résultats qui concernent les d’identification  (analyse minéralogique, les limites d’Atterberg, essai au bleu de méthylène, essai de  fragmentabilité et  essai de dégradabilité), et les essais mécanique (Proctor normal, CBR immédiat et après imbibition et cisaillement) des échantillons obtenus à partir des éprouvettes traitées à différents teneur en ciment  confectionnées à la teneur en eau optimale (wopt =19,43%).

### III.3.1:Essais d’identifications :

### III.3. 1.1: Analyse minéralogique du sol traité :

La détermination de la composition minéralogique par diffraction des rayons-X et représenté par les figures A.18, A.19 et A.20  qui sont jointes en annexe illustrent des résultats de cette analyse en tenant compte des différents teneurs en ciment.

#### III.3.1.2: Limites d’Atterberg:

Les tableaux  A.21 à  A.26 Qui présentent des valeurs des limites de liquidité, des limites de plasticité et des indices de plasticité cours pondant aux différents teneurs de ciment sont jointes en annexe.

Le tableau III.22 Résume l’ensemble des valeurs moyennes des limites de liquidité, des limites de plasticité et des indices de plasticité en fonction des teneuses en ciment.

| Teneur en ciment | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Limite de liquidité % | 60,94 | 52,06 | 48,94 | 43,66 | 43,85 | 46,08 |
| Limite de plasticité % | 26,46 | 29,85 | 32,38 | 28,85 | 31,80 | 33,97 |
| Indice de plasticité | 34,49 | 22,20 | 16,56 | 14,81 | 12,05 | 12,11 |

Tableau III.22 : Valeurs des limites de liquidité, limite de plasticité et indice de plasticité en fonction de la teneur en ciment.

La figure III .9 Présente la courbe de variation de la limite de liquidité en fonction du teneur en ciment.

# Figure III .9: Limite de liquidité en fonction du teneur en ciment.

La figure III .10 Présente la courbe de variation de la limite de plasticité en fonction du teneur en ciment.

# Figure III.10: Limite de plasticité en fonction du teneur en ciment.

La figure III.11 Présente la courbe de variation de l’indice de plasticité en fonction du teneur en ciment.

# Figure III.11: L’indice de plasticité en fonction du teneur en ciment.

# La figure suivante présente les classifications de sol traité pour différent teneurs en ciment

# Figure III.12 : Diagramme de Casagrande (Philipponnat et Hubert.1997).

#### III.3.1.3: Essai au bleu de méthylène :

Le tableau III.23 Présente la variation de la valeur au bleu de méthylène  et la surface spécifique à déférentes teneurs en ciment.

| Teneur en ciment (%) | Volume de la solution (cm3) | VBS (cm3/g) | La surface spécifique |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 249,16 | 8,31 | 173,9 |
| 2 | 152 | 5,07 | 106 |
| 4 | 137 | 4,57 | 95,6 |
| 6 | 120 | 4 | 83,7 |
| 8 | 113 | 3,77 | 78,8 |
| 10 | 104 | 3,47 | 72,6 |
| 12 | 75 | 2,5 | 52,3 |

Tableau III.23: Variation de la valeur de VBS  et la surface spécifique en fonction de la teneur en ciment.

La figure III.13 Présente la courbe de variation de la valeur du bleu de méthylène en fonction de la teneur en ciment.

# Figure III.13 : Variation de la valeur de VBS en fonction de la teneur en ciment.

# La figure III.14 Présente la courbe de variation de la surface spécifique  en fonction de la teneur en ciment.

#### Figure III.14 : Variation de la valeur de VBS en fonction de la teneur en ciment.

#### III.3.1.4: Interprétation des résultats des essais d’identification obtenus :

D’après la courbe de la figure III.9, les valeurs de la limite de liquidité diminuent avec l’augmentation du pourcentage de ciment, la diminution de la limite de liquidité est due à la diminution de la surface spécifique totale puisque le pourcentage de la fraction argileuse est faible et, au contraire, le pourcentage de ciment augmente.

Un autre facteur influe sur la limite de liquidité, il s’agit de la nature de l’interaction entre les deux matériaux : argile et ciment, car avec l’ajout de ciment, le nombre des liaisons argile – argile diminue, alors qu’il y a accroissement de liaisons de type ciment –argile, cela fait diminuer 
la quantité d’eau nécessaire pour éloigner les particules d’argiles entre elles, et par conséquent la limite de liquidité diminue elle aussi.

En regardant la courbe de la figure III .10 on constate une diminution de la limite de plasticité quand le pourcentage de chaux augmente .Il est clair que la plasticité est un paramètre approprié aux argiles, alors puis que le ciment est ajouté aux argiles, il est évident que la plasticité est influencée et par conséquent diminue.

Nous remarquons aussi à travers la courbe de la figure III.11  une diminution de l’indice de plasticité quand le pourcentage de ciment augmente, ceci suit la même évolution que la limite liquidité et la limite de plasticité.

Cela montre que les mélanges tendent à avoir le même comportement lorsque le pourcentage de ciment est élevé, car la consistance devient de plus en plus faible.
La valeur de bleu et la surface spécifique totale diminuent avec l’augmentation du pourcentage

du ciment d’après la figure III.13 et III.14, cette diminution réduit la capacité d’absorption du mélange, et par conséquent, le potentiel de gonflement sera plus faible.

#### III.3.1.5: Effet du ciment sur le coefficient de fragmentabilité :

Le tableau III.24 présente la variation de la valeur de coefficient de fragmentabilité pour déférents teneurs en ciment. Les résultats des essais à forte teneur (8%, 10%, 12%) sont regroupés en annexe A.27, A.28 et A.29.

| Teneur en ciment | 0% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR coefficient de fragmentabilité | 3,25 | 3,07 | 4,36 | 3,91 | 5,89 | 9,37 | 9,9 |
| La classification | peu fragmentable |  |  |  |  | fragmentable |  |

Tableau III.24: Résultats des coefficients de fragmentabilité pour différentes teneurs en ciment.

La figure III.15 Présente la variation de la valeur de coefficient de fragmentabilité pour déférents teneurs en ciment.

# Figure III.15: Variation du coefficient de fragmentabilité en fonction des teneurs en ciment.

#### III.3.1.6: Effet du ciment sur  coefficient de dégradabilité :

Le tableau III.25  présente la variation de la valeur du coefficient de dégradabilité pour déférents teneurs en ciment. Les résultats des essais à forte teneur (8%, 10%, 12%) sont regroupés en annexe A.30, A.31 et A.32.

| Teneur en ciment | 0% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DG coefficient de dégradabilité | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 3,58 | 6,31 |
| La classification | peu dégradable |  |  |  |  |  | moyennement dégradable |

Tableau III.25 : Résultats des coefficients de dégradabilité pour différentes teneurs en ciment.

La figure III.16 Présente la variation de la valeur de coefficient de dégradabilité pour déférents teneurs en ciment.

Figure III.16: Variation du coefficient de dégradabilité en fonction des teneurs en ciment.

#### III.3.1.7: Influences du ciment sur l’évolutivité du sol étudié :

L’évolutivité du sol étudie est définie par la détermination du coefficient de fragmentabilité et le coefficient de dégradabilité qui après ajout de ciment a des teneurs variables ces derniers  changent avec la teneur en ciment.

La courbe de variation du coefficient de fragmentabilité en fonction des teneurs en ciment de la figure II.15 fait montrer que l’ajout du ciment s’accompagne d’une faible augmentation du coefficient de fragmentabilité en restant toujours inferieur  à 7 ce qui signifie que notre argile est peu fragmentable jusqu'à une teneur en ciment de 8% , au-delà de cette teneur l’argile traitée devient fragmentable. Ce qui semble dénoter que le coefficient de fragmentabilité n’est pas influencé pour les faibles teneurs en ciment. Cette valeur (7) du coefficient de fragmentabilité qui différencie un sol fragmentable d’un sol peu fragmentable correspondant  pour notre cas à une teneur de 8% de ciment.

En observant la figure III.16 qui présente la variation du coefficient de dégradabilité  en fonction des teneurs en ciment visible de l’ajout du ciment sur la valeur du coefficient de dégradabilité jusqu'à la teneur de 8% qui semble séparer le sol dégradable au sol peu dégradable, ou l’on remarque l’effet du traitement à partir de cette teneur qui augmente a une valeur de 6,31 correspondant à 12 % de teneur en ciment.

### III.3.2: Les essais mécaniques :

#### III.3.2.1: Essais Proctor normal :

Le tableau III.26 Récapitule l’ensemble des essais de Proctor normal du sol traité à différents teneurs en ciment, les résultats des essais à forte teneur (8%, 10%, 12%) sont regroupés en annexe A.33, A.34 et A.35.

|  | Teneur en eau (%) |  | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teneur en ciment(%) | 2% | W (%) | 12,9 | 14,8 | 15,6 | 17,4 | 21,0 | / | / |
|  |  | γd (g/cm3) | 1,412 | 1,503 | 1,519 | 1,564 | 1,533 | / | / |
|  | 4% | W (%) | / | 17,7 | 18,9 | 20,8 | 22,9 | 24,7 | / |
|  |  | γd (g/cm3) | / | 1,470 | 1,514 | 1,564 | 1,517 | 1,491 | / |
|  | 6% | W (%) | / | 14,9 | 17,0 | 19,4 | 21,3 | 23,5 | / |
|  |  | γd (g/cm3) | / | 1,507 | 1,528 | 1,564 | 1,537 | 1,508 | / |
|  | 8% | W (%) | / | 16,9 | 17,9 | 19,1 | 22,0 | 22,7 | / |
|  |  | γd (g/cm3) | / | 1,474 | 1,494 | 1,564 | 1,499 | 1,436 | / |
|  | 10% | W (%) | / | / | 17,2 | 19,5 | 22,5 | 23,2 | 25,5 |
|  |  | γd (g/cm3) | / | / | 1,511 | 1,516 | 1,520 | 1,517 | 1,483 |
|  | 12% | W (%) | / | / | 16,1 | 18,0 | 20,2 | 22,3 | 25,6 |
|  |  | γd (g/cm3) | / | / | 1,523 | 1,533 | 1,557 | 1,528 | 1,499 |

Tableau III.26 : Récapitulatif des essais de Proctor normal du sol traité à différentes

teneurs en ciment.

Le tableau III.27 : Regroupe les valeurs des teneurs en eau à l’optimum et les valeurs des masses volumiques maximales correspondant aux différentes teneurs en ciment.

| Teneur en ciment (%) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| masse volumique sèche (γd) | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,52 | 1,557 |
| teneur en eau (%) | 17,4 | 20,8 | 19,4 | 19,1 | 22,5 | 20,2 |

Tableau III.27 : La masse volumique sèche et teneur  en eau traitées à différentes teneurs en ciment.

# Figure III .17: Influence de ciment la  sur les caractéristiques de compactage.

#### III.3.2.2: Etude de la portance :

##### Essai C.B.R immédiat :

Les tableaux III.28 et III.29 Présentent l’ensemble des résultats des forces de pénétration en fonction des enfoncements, les indices C.B.R immédiats des éprouvettes traitées à différentes teneurs en ciment.

| Pourcentage de ciment |  | 0% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps | Enfoncements (mm) | Forces de pénétration |  |  |  |  |  |  |
| 30" | 0,625 | 0,44 | 0,77 | 0,70 | 0,70 | 1,41 | 2,28 | 0,50 |
| 1' | 1,25 | 0,67 | 1,22 | 1,41 | 1,64 | 2,46 | 3,68 | 0,70 |
| 1'40" | 2 | 0,89 | 1,55 | 1,99 | 3,27 | 3,86 | 4,80 | 1,23 |
| 2' | 2,5 | 1,11 | 1,77 | 2,11 | 3,86 | 4,22 | 5,18 | 1,87 |
| 4' | 5 | 1,33 | 2,2 | 2,46 | 5,09 | 5,85 | 6,44 | 3,95 |
| 6' | 7,5 | 1,44 | 2,44 | 2,54 | 5,44 | 6,56 | 5,62 | 5,27 |
| 8' | 10 | 1,56 | 2,57 | 2,54 | 5,62 | 6,44 | 5,18 | 5,53 |
| 10' | 12,5 | 1,56 | 2,66 | 4,04 | 5,27 | 6,21 | 4,92 | 5,09 |

Tableau III.28: Résultats des forces de pénétration  en fonction des enfoncements pour différentes.

| Teneur en ciment | 0% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice C.B.R. immédiat à 2,5mm | 8,32 | 13,25 | 15,8 | 28,91 | 21,04 | 21,87 | 21,04 |
| Indice C.B.R. immédiat à 5mm | 6,69 | 11,03 | 12,34 | 25,53 | 18,46 | 18,91 | 18,46 |
| Indice C.B.R. max | 8,32 | 13,26 | 15,81 | 28,61 | 14,06 | 38,82 | 19,84 |

# Tableau III.29: Résultats des indices C.B.R. immédiats pour différentes teneurs en ciment.

Les figures III.18 Illustre les forces de pénétration en fonction des enfoncements pour différentes teneurs en ciment.

La figure III.19 Présente les courbes de variation des forces de pénétration en fonction des teneurs en ciment correspondant à chaque en enfoncements.

Figure III.18: Courbes des forces de pénétration en fonction des enfoncements pour différentes teneurs en ciment (C.B.R. immédiat).

Figure III.19 : Courbes des forces en fonction des teneurs en ciment de chaque enfoncement        (C.B.R. immédiat)

La figure III.20 Présente Les indices C.B.R immédiat en fonction des teneurs en ciment correspondant aux résultats présentés dans le tableau III.28.

# Figure III.20: Indices C.B.R. immédiats en fonction des teneurs en ciment et leur droite moyenne.

##### Interprétation des résultats:

La figure III.17  Présente les courbes des essais de Proctor  normal pour différentes teneurs de ciment. On remarque la diminution progressive de la masse volumique sèche avec l’augmentation de la teneur en ciment, en comparant ces courbes à la courbe du sol témoin, on remarque que les courbes qui correspondant aux fortes teneurs en ciments ont une courbe plus applatie et déplacées vers des valeurs de teneurs en eau plus élevées.

Cette augmentation de la teneur en eau optimale est due à l’accroissement de la surface spécifique totale des particules des mélanges traités par les grains fin de ciment

La figure ІІІ.18 Présente les courbes des forces de pénétration en fonction des enfoncements pour différentes teneurs en ciment. Ces courbes regroupées ont pour but de visualiser l’évolution  des forces en fonction des enfoncements  du sol traité à différentes teneurs en ciment par rapport au sol non traité. Elles montrent l’amélioration de la portance du sol avec le traitement. Mais à un stade donné du traitement l’évolution ne suit plus l’augmentation avec la teneur en ciment ajouté, c’est le cas de la courbe des forces en fonction des enfoncements du sol traité à une teneur en ciment de 12%.

La figure ІІІ.19 Présente l’ensemble des courbes des forces de pénétration en fonction des teneurs en ciment de chaque enfoncement. Il est remarquable que le traitement n’a pas d’effet notable sur les valeurs de forces d’enfoncements jusqu'à un enfoncement de 2,5 mm. Mais au-delà de cet enfoncement on observe une augmentation remarquable des valeurs des forces d’enfoncements avec la teneur en ciment.

La figure ІІІ.20 Présente les indices C.B.R. immédiats en fonction des teneurs en ciment et leur droite moyenne.

Les indices de portance immédiat ne suivent pas l’augmentation avec la teneur en ciment, mais l’efficacité du traitement et bien visible. Car en partant d’un indice de portance immédiat de 8,32 du sol non traité, on arrive à un indice de portance immédiat de 38,82 pour une teneur de 10% en ciment. Leur droite moyenne donne une indication sur la teneur en ciment  correspondante à un indice de portance immédiat.

##### Essai C.B R après imbibition :

Les tableaux III.30 et III.31 Présentent les résultats des forces de pénétration en fonction des enfoncements et les indices C.B.R des éprouvettes traitées à différentes teneurs en ciment après leur imbibition.

| Pourcentage de ciment |  | 0% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps | Enfoncements (mm) | Forces de pénétration(KN) |  |  |  |  |  |  |
| 30" | 0,625 | 0,18 | 0,44 | 1,11 | 0,44 | 2,22 | 4,89 | 5,56 |
| 1' | 1,25 | 0,23 | 1,11 | 2 | 1,33 | 5,11 | 6,89 | 7,78 |
| 1'40" | 2 | 0,27 | 1,33 | 2,22 | 3,56 | 5,78 | 7,33 | 8,44 |
| 2' | 2,5 | 0,29 | 1,33 | 2 | 4,00 | 5,44 | 7,11 | 8,22 |
| 4' | 5 | 0,41 | 1,56 | 2 | 3,56 | 4,89 | 6,67 | 7,67 |
| 6' | 7,5 | 0,48 | 1,78 | 2 | 3,60 | 5,33 | 6,89 | 8,44 |
| 8' | 10 | 0,56 | 2 | 2,44 | 4,00 | 6,44 | 7,11 | 9,44 |
| 10' | 12,5 | 0,63 | 2 | 2,67 | 4,44 | 7,33 | 7,78 | 10,67 |

Tableau III.30 : Résultats des forces de pénétration en fonction des enfoncements pour différentes teneurs en ciment.

| Teneur en ciment | 0% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice C.B.R. immédiat à 2,5mm | 2,19 | 9,99 | 15,81 | 29,96 | 40,78 | 53,26 | 61,58 |
| Indice C.B.R. immédiat à 5mm | 2,04 | 7,80 | 10,03 | 17,84 | 24,53 | 33,45 | 38,46 |
| Indice C.B.R. max | 2,19 | 9,99 | 15,81 | 29,96 | 40,78 | 53,26 | 61,58 |

Tableau III .31 : Résultats des indices C.B.R. imbibés pour différentes teneurs en ciment.

Les figures III.21, III.22 et III.23 Présentent respectivement les courbes des forces de pénétration en fonction des enfoncements pour différentes teneurs en ciment, des forces de pénétration en fonction des teneurs en ciment de chaque enfoncement et des indices C.B.R. après imbibition en fonction des teneurs en ciment correspondant aux tableaux III.30 et III.31.

Figure III.21: Courbes des forces de pénétration en fonction des enfoncements pour différentes teneurs en ciment  (après imbibition).

Figure III .22: courbes des forces en fonction des teneurs en ciment de chaque enfoncement        (après imbibition).

Figure III.23: Indices C.B.R. après imbibition en fonction des teneurs en ciment et leur droite moyenne.

Le tableau III.32 Suivant présente les gonflements linéaires après imbibition des éprouvettes traitées à différentes teneurs en ciment après leur imbibition.

| Teneur en ciment | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| le gonflement | 1,53 | 1,29 | 0,68 | 0 ,83 | 0,87 | 0,66 |

Tableau III.32: Résultats des gonflements linéaires après imbibition  pour différentes teneurs en ciment.

La figure III.24 Présente le gonflement linéaire et la teneur en eau après imbibition en fonction des teneurs en ciment d’après les résultats qui figurent sur le tableau III.32.

Figure III.24 : Gonflement linéaires en fonction des teneurs en ciment et leur droite moyenne.

##### Interprétation des résultats:

La figure ІІІ.21 Présente les courbes des forces de pénétration en fonction des enfoncements à différentes teneurs en ciment après imbibition. Ces courbes regroupées visualisent l’évolution des forces de pénétration en fonction des enfoncements à différentes teneurs en ciment des éprouvettes mises à imbibition pendant 04 jours par rapport à une éprouvette témoin (sans traitement).

L’imbibition a pour effet de voir l’influence de la présence d’eau sur la portance du sol avant et après traitement. On remarque que dans notre cas l’augmentation des forces de pénétration en fonction des enfoncements est notable et s’accentue avec la teneur en ciment ajoutée.

La figure ІІІ.22 Visualise les courbes des forces de pénétration en fonction des teneurs en ciment de chaque enfoncement dans le sol avant et après traitement.

On observe que la force d’enfoncement augmente avec la teneur en ciment et s’accentue au-delà de l’enfoncement de 1,25 mm, sachant que l’enfoncement lui-même ne varie pas et ceci confirme donc l’efficacité du traitement.

La figure ІІІ.23 montre l’évolution des indices de portance après imbibition en fonction des teneurs en ciment avant et après traitement ainsi que leur droite moyenne.

On observe une augmentation notable de l’indice de portance après imbibition due au traitement du sol qui varie de 2,19pour le sol non traité à 61,58 pour le sol traité à 12% , cette augmentation peut être affectée à l’interaction eau-ciment sur le sol étudié.

La droite moyenne est tracée afin que les projeteurs puisent avoir une idée sur la teneur en ciment connaissant l’indice de portance après imbibition.

La figure ІІІ.24 présente les gonflements linéaires en fonction des teneurs en ciment et  leur droite moyenne. Le gonflement linéaire est obtenu à partir d’une éprouvette compactée, mise à l’imbibition pendant 04 jours.

On remarque que le gonflement diminue en effet avec l’augmentation de la teneur en ciment qui commence de 2,04 % pour le sol non traité et arrive à 0,66% pour une teneur en  ciment de 12%, ce qui justifie l’efficacité du traitement.

La droite moyenne a pour rôle de donner pour une teneur en ciment donnée le gonflement correspondant.

#### III.3.2.3:Essai de cisaillement direct :

La détermination des efforts de cisaillement a été faite sur des essais Proctor normal.

Le tableau III. 33  Présente les efforts de cisaillement pour différents teneurs en ciment des trois couches tirées de l’éprouvette de l’essai Proctor normal.

Le tableau A.36 et les figures A.37 à A.39 Qui détails les résultats obtenus de l’essai de cisaillement direct est joint en annexe.

| Teneur en ciment (%) | 0% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | couche 3 |  |  |  |  |  |  |
| Effort de cisaillement (N) | 82,78 | 243 | 445 | 546 | 450 | 337 | 514 |
| Déplacement horizontal (mm) | 4.85 | 3,77 | 4,68 | 4,69 | 4,8 | 5,74 | 4,65 |
|  | couche 2 |  |  |  |  |  |  |
| Effort de cisaillement (N) | 111,67 | 414 | 435 | 552 | 502 | 518 | 622 |
| Déplacement horizontal (mm) | 4.80 | 3,77 | 5,72 | 4,69 | 5,18 | 5,63 | 4,65 |
|  | couche 1 |  |  |  |  |  |  |
| Effort de cisaillement (N) | 123,06 | 512 | 515 | 571 | 554 | 531 | 636 |
| Déplacement horizontal (mm) | 4.77 | 4,15 | 5,67 | 5,2 | 4,14 | 3,68 | 4,72 |
|  | Moyenne |  |  |  |  |  |  |
| Effort de cisaillement (N) | 391,5 | 389,67 | 465 | 556,33 | 502 | 462 | 590,67 |
| Déplacement horizontal (mm) | 4,79 | 3,9 | 5,36 | 4,86 | 4,71 | 5,02 | 4,67 |

Le tableau III.33 : Présente les efforts de cisaillement pour différents teneurs en ciment.

La figure III.25 Présente les courbes de variation de l’effort de cisaillement en fonction des teneurs en ciment, les figures représentatives des efforts de cisaillement en fonction des déplacements.

# Figure III.25: Effort de cisaillement en fonction des teneurs en ciment.

Le tableau III.34  Présente les valeurs de l’effort de cisaillement moyen en fonction du déplacement moyen correspondant à la moyenne des trois couches.

| 2% | déplacement | 0,51 | 0,84 | 1,28 | 1,76 | 2,27 | 2,75 | 3,23 | 3,72 | 4,24 | 4,75 | 5,24 | 5,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | effort | 83,33 | 163,6 | 224,6 | 272,3 | 316,3 | 342,0 | 360,0 | 377,6 | 384,0 | 375,6 | 358,3 | 350,0 |
| 4% | déplacement | 0,37 | 0,84 | 1,28 | 1,72 | 2,24 | 2,72 | 3,19 | 3,65 | 4,19 | 4,68 | 5,18 | 5,65 |
|  | effort | 98,00 | 186,0 | 249,3 | 294,6 | 340,6 | 378,6 | 407,0 | 428,0 | 444,3 | 458,3 | 458,3 | 457,6 |
| 6% | déplacement | 0,38 | 0,85 | 1,26 | 1,71 | 2,20 | 2,70 | 3,18 | 3,65 | 4,17 | 4,69 | 5,18 | 5,67 |
|  | effort | 85,00 | 190,3 | 295,6 | 376,0 | 458,6 | 502,6 | 529,6 | 539,3 | 544,6 | 547,0 | 539,6 | 526,0 |
| 8% | déplacement | 0,40 | 0,84 | 1,25 | 1,75 | 2,23 | 2,72 | 3,18 | 3,69 | 4,21 | 4,72 | 5,20 | 5,72 |
|  | effort | 113,3 | 204,0 | 280,0 | 332,6 | 386,6 | 421,0 | 450,3 | 478,3 | 491,3 | 494,6 | 481,3 | 457,6 |
| 10% | déplacement | 0,40 | 0,82 | 1,25 | 1,77 | 2,24 | 2,71 | 3,16 | 3,69 | 4,19 | 4,68 | 5,16 | 5,69 |
|  | effort | 110, | 186,3 | 245,6 | 300,3 | 348,6 | 384,3 | 413,0 | 439,6 | 449,0 | 450,6 | 447,6 | 447,6 |
| 12% | déplacement | 0,39 | 0,84 | 1,27 | 1,72 | 2,22 | 2,70 | 3,18 | 3,67 | 4,18 | 4,67 | 5,17 | 5,67 |
|  | effort | 87,67 | 173,6 | 265,0 | 355,3 | 429,0 | 478,6 | 515,6 | 552,0 | 575,0 | 590,7 | 563,3 | 539,6 |

Tableau III. 34 : l’effort de cisaillement moyen en fonction du déplacement moyen correspondant à la moyenne des trois couches.

La figure III.26  présente les valeurs de l’effort de cisaillement moyen en fonction du déplacement moyen correspondant à la moyenne des trois couches.

Figure III.26 : l’effort de cisaillement moyen en fonction du déplacement moyen correspondant à la moyenne des trois couches.

Interprétation :

En considérant la figure III.27 on remarque que les efforts de cisaillement augmentent  avec l’augmentation du traitement jusqu'à une teneur de 6 % qui semble délimiter le traitement à faible teneur en ciment et le début du traitement à forte teneur en ciment et qui montre la diminution de l’effort de cisaillement avec l’augmentation du traitement qui devient inefficace.

La figure III.11 Qui présente les valeurs de variation de l’effort de cisaillement moyen correspondant aux valeurs moyennes des trois couches soustraites du moule Proctor normal en fonction des déplacements montre l’évolution de l’effort de cisaillement jusqu'à une valeur limite qui correspondant à une teneur en ciment de 6% .