# Chapitre IV

# Conclusion et recommandations

# IV.1 : Conclusion  générale

Ce sont les conséquences néfastes du gonflement des sols sur le bâti qui ont incité les chercheurs et les ingénieurs à penser à des remèdes et à des solutions aux causes des dégâts engendrés par ce phénomène. Cette étude s’inscrit dans le cadre de la stabilisation de l’argile gonflante de la région de Sidi Hadjres.

Le traitement des sols en place évite le transport et valorise les matériaux locaux.Il a pour objectif de réaliser des couches de fondation de qualité, dont les caractéristiques mécaniques seront considérablement rehaussées, ce qui donne une plus grande portance et une meilleure distribution des charges. Ces couches vont acquerirent une meilleure résistance à l’érosion en augmentant sensiblement leur durabilité.

De cette étude effectuée, on peut tirer plusieurs conclusions :

- La diminution de la valeur au bleu de méthylène est compagne de l’augmentation de la teneur en ciment.

- L’augmentation de la teneur en ciment influe directement sur la diminution de la valeur au bleu méthylène.

- la diminution de la limite de liquidité est due à la diminution de la surface spécifique totale puisque le pourcentage de la fraction argileuse est faible et, au contraire, le pourcentage de ciment augmente.

- L’ajout du ciment à forte teneur s’accompagne d’une augmentation des coefficients de fragmentabilité et de dégradabilité et donc le sol traité à forte teneur en ciment devient un sol fragmentable et moyennement dégradable.

- La masse volumique sèche diminue avec l’augmentation de la teneur en ciment jusqu’à 8% de traitement pour la valeur de d=1.54 g/cm3, qui correspond à la masse volumique sèche minimale obtenue durant le traitement et qui correspond à la limite entre la stabilisation à faible et à forte teneur en ciment.

- L’augmentation de la teneur en ciment agit directement sur l’augmentation de l’indice de portance (indice C.B.R.) et ce jusqu’à une valeur maximale correspondant à une teneur en ciment de 10%.

- l’augmentation du traitement jusqu'à une teneur de 6 % qui semble délimiter le traitement à faible teneur en ciment et le début du traitement à forte teneur en ciment et qui montre la diminution de l’effort de cisaillement avec l’augmentation du traitement qui devient inefficace.

# IV.2 : Recommandations et perspectives

Ce travail de stabilisation au ciment d’une argile très expansive, réalisé dans le cadre de ce mémoire n’est pas une fin en soi maisnous recommandons fortement pour la pour suite de cette étude de se pencher sur les points suivants :

- Prévoir une période suffisante de maturation du sol traité avant l’exécution de l’essai de portance immédiat (voir l’effet du temps sur la portance)

- Utiliser la méthode de gonflement empêché

- Le mêmetravail peut être fait en utilisant d’autres types de ciments

- Refaire l’essai de cisaillement en adaptant l’essai consolidé non drainé (CU) pour voir l’effet de la chaux sur l’angle de frottement et la cohésion.

Site

Projet