GENERALITES SUR LES CRISTAUX PHOTONIQUES

I.1. Introduction

Pendant la dernière décennie, les recherches scientifiques relatives aux différents domaines de l'optique, l'électromagnétique, et la chimie du solide, se sont orientées vers la réalisation de nouveaux matériaux qui serait pour les photons, l'analogue de ce qui est un cristal semi-conducteur pour les électrons. Ceci pour un meilleur contrôle de la propagation de la lumières qui remplacerait l'utilisation du courant électrique dans le domaine des télécommunications classiques. Les chercheurs tels que, Rayleigh (1887), Yablonovitch et John (1987) ont atteint cet objectif par la réalisation de ce matériau qui porte le nom de cristal photonique.

Dans ce chapitre nous allons présenter quelques bases théoriques des cristaux photoniques et leurs applications [1][2].

I.2. Généralités sur les cristaux photoniques

I.2.1. Définition

Les cristaux photoniques (CPs) sont des structures qui présentent une variation périodique d'indice de réfraction de l'ordre de la longueur d'onde.

Il existe différents types de cristaux photoniques, à classer selon leur dimensionnalité.

A une dimension, on retrouve les biens connus miroirs de Bragg (Figure I.1) a formés d'une alternance de couches de bas et haut indice. Le principe des miroirs de Bragg peut être généralisé à 2 ou 3 dimensions, constituant des cristaux photoniques 2D ou 3D

(Figure I.1b et c) [1][3][4].

Les différentes couleurs représentent des matériaux de constants diélectriques différents

Figure I.1: Schéma de cristaux photoniques 1D, 2D ou 3D [3].

I.2.2. Historique sur les cristaux photoniques

Un cristal photonique est un matériau dont la constante diélectrique varie périodiquement dans une ou plusieurs directions de l'espace. Cette définition qui peut sembler très simple, a pourtant d'importantes conséquences. En effet, si la période de modulation de la constante diélectrique est de l'ordre de la longueur d'onde de la lumière utilisée, cette modulation conduit à l'apparition d'intervalles d'énergie ayant une densité de modes électromagnétiques nulle [01,10], c'est-à-dire qu'aucune radiation lumineuse (quel que soit sa polarisation et sa direction de propagation) ne peut s'y propager. Historiquement, cette idée a été proposée pour la première fois par Yablonovitch, donc la "date de naissance" des cristaux photoniques serait en 1987.

Pourtant, on sait que des matériaux dont l'indice varie périodiquement sont connus et utilisés depuis longtemps sous le nom de miroirs de Bragg. Les miroirs de Bragg sont des cristaux photoniques à une dimension. Mais la force de l'article de Yablonovitch était d'étendre cette idée, de faire des miroirs de Bragg un concept général en s'appuyant pour cela sur les idées développées en physique du solide. C'est en cela que Yablonovitch est considéré comme le « père » des cristaux photoniques [5].

I.2.3. Principe des cristaux photoniques

Le principe général des cristaux photoniques était déjà utilisé depuis plusieurs décennies pour la réalisation de miroirs interférentiels, mais c’est à E. Yablonovitch et S. John qu’est due la généralisation à plusieurs dimensions en 1987. On y voit alors un moyen d’inhiber l’émission spontanée pour surmonter certaines limites des lasers à semi-conducteurs (réduction du bruit, du seuil). Cependant, les difficultés sont nombreuses. Du point de vue de la fabrication, l’élaboration d’un fort contraste d’indice à l’échelle de la longueur d’onde est un problème majeur. A plusieurs dimensions, cette modulation d’indice est généralement réalisée en creusant des trous dans le matériau diélectrique, en empilant des billes ou des tiges diélectriques sous -une forme appelée « tas de bois ». A cause de ces contraintes technologiques, les premières structures ont été réalisées pour des longueurs d’ondes millimétriques. Dans le domaine de l’optique, il faut le plus souvent recourir à des matériaux semi-conducteurs pour avoir une constante diélectrique suffisamment élevée et il a fallu attendre les progrès des techniques de lithographie et de gravure pour voir apparaître pour la première fois en 1996 des cristaux photoniques avec des longueurs caractéristiques submicroniques. Par ailleurs, du point de vue théorique, les calculs sur des structures bi- et tridimensionnelles sont particulièrement lourds.

L’existence d’une bande interdite photonique n’est pas la seule propriété intéressante des cristaux photoniques. La dispersion très particulière de la lumière dans ces matériaux permet d’envisager bien d’autres fonctions comme par exemple l’extraction de la lumière à partir d’une structure guidant [6].

I.2.4. Caractéristiques géométriques et physiques d’un cristal photonique

Un cristal photonique est caractérisé par : les différents matériaux qui le composent, les systèmes cristallins selon lesquels ces matériaux sont organisés et les volumes relatifs qu’ils occupent dans la cellule élémentaire du cristal. Les quantités représentatives de ces différentes caractéristiques sont :

- Le contraste d’indice δ

Rapport entre les indices des deux matériaux, qui peut être comparé à la hauteur de la barrière de potentiel de la physique du solide.

δ=nhnl…………………………………………………………………….(I.1)

Avec :

nh: L’indice de réfraction du matériau de haut indice.

nl: L’indice de réfraction du matériau de bas indice.

- Les périodes

Ces paramètres géométriques, choisis selon le domaine de fréquence étudié, influent sur les caractéristiques de la bande interdite photonique, par exemple pour un cristal photonique unidimensionnel, la période a = (a1+a2) avec a1 l’épaisseur de la couche de permittivité ε1et a2 l’épaisseur de la couche de permittivitéε2.

Figure I.2 : Les périodes d’un cristal photonique unidimensionnel.

I.3. Cristal photonique à une dimension (miroir de Bragg)

Ces structures sont souvent utilisées sous le nom de miroir de Bragg (Figure I.3). Elles sont constituées par un empilement périodique de couches diélectriques d’indices différents et d’épaisseur λ/4, où λ étant la longueur d’onde autour de laquelle le matériau doit interdire la propagation de la lumière en incidence normale. Comme nous le développerons plus loin, le miroir fonctionnera comme un BIP si le contraste d’indice, Δn , est suffisamment grand entre les deux types de films qui le composent. La réalisation de ce type de composant est relativement simple. Mais les diagrammes de dispersions ainsi crées sont sensibles à l’angle d’incidence de l’onde.

Figure I.3: Schéma d’un cristal photonique 1D : miroir de Bragg

Par rapport à un miroir de Bragg classique, celui à cristal photonique présente un avantage certain dans la mesure où il permet d’avoir une grande réluctance avec un nombre de couches réduit, ce qui permet de s’affranchir du même coup des problèmes de contraintes mécaniques. Ceci n’a été rendu possible que grâce à un contraste d’indice important Pour obtenir un contrôle de la bande interdite quel que soit l’angle d’incidence il faut étendre la périodicité de la permittivité diélectrique à 2ou 3 dimensions.

Un exemple de diagramme de dispersion 1D d’un miroir de Bragg BIP est représenté sur la (Figure I.4), on voit apparaître trois bandes interdites et trois bandes permises. Sur la Figure l’ordonnée correspond aux fréquences des modes calculés et l’abscisse au vecteur d’onde dans ce matériau.

Figure I.4:structure de bande à une dimension d'un miroir de bragg BIP [8].

- La largeur et la fréquence centrale du gap

La largeur du gap dépend du contraste d’indice des deux milieux : lorsque ce contraste est faible, la largeur du gap est faible (Figure I.5 (a)) et lorsqu’il est élevé, elle augmente considérablement (Figure I.5 (b)).

(a)                                                  (b)

Figure I.5 : Structures de bandes photoniques pour des réseaux de Bragg de pas

« a »: avec :( a) des couches de permittivité ε = 13 et 12 et (b) de permittivité

ε = 13 et1

La fréquence centrale du gap dépend de la localisation de l’onde dans le réseau. En effet, il y a deux localisations possibles d’une onde stationnaire dans un réseau unidimensionnel : le champ électrique à son maximum d’énergie soit dans les zones de permittivité élevée, soit dans les zones de permittivité faible (Figure I.6 (a)) et Figure ( I.6 (b)).Les modes ayant une fréquence basse concentrent leur énergie dans les régions de permittivité élevée. Si le champ électrique à son maximum d’amplitude dans les zones de permittivité élevée, les modes concentrent leur énergie dans la bande 1, donc la fréquence centrale du gap augmente (Figure 1.6).

Bande 1, zone de permittivité élevée

Bande 2, zone de permittivité faible

- Champ électrique pour un mode situé dans bande 1

(b) Champ électrique pour un mode situé dans la bande 2

(c) Energie locale du champ électrique dans la bande 1

(d) Energie du champ électrique dans la bande 2

Figure I.6 : Illustration des modes associés à la première structure de bande photonique de la figure I.5:a) Champ électrique dans la bande 1, le maximum d’amplitude dans les zones de permittivité élevée; (b) Champ électrique dans la bande 2 : le maximum d’amplitude dans les zones de permittivité faible; (c) Energie locale de la bande 1, concentrée dans les zones de permittivité élevée; (d) Energie locale de la bande [7].

I.4. Cristaux photoniques bidimensionnels

Les structures périodiques bidimensionnelles, sont périodiques suivant deux directions de l’espace et infinies suivant la troisième.

Ces structures périodiques sont composées de cylindres diélectriques. Elles présentent une relative simplicité géométrique qui facilite les études théoriques et expérimentales.

Dans ces structures 2D, il existe deux polarisations possibles pour les ondes électromagnétiques. La polarisation électrique (TE) correspond au cas où le champ électrique E est parallèle aux barreaux de la structure considérée de longueur infinie, et la polarisation magnétique (TM) correspond lorsque le champ magnétique H est parallèle aux cylindres infinis.

Il existe deux types de structures périodiques diélectriques :

- Les structures dites « connectées » (Figure I.7) : les motifs élémentaires sont d’indice n1 inférieur à l’indice n2 de la matrice diélectrique.

Figure I.7 : Structure périodique 2D connectée

Les structures dites « déconnectées » (Figure I.8) : les motifs élémentaires sont d’indice n1 supérieur à l’indice n2 de l’espace inter motifs. Elles sont constituées de tiges diélectriques alignées périodiquement dans l’air.

Figure I.8 : Structure périodique 2D déconnectée [9][10].

I.4.1. Rappels sur le réseau réciproque et la zone de Brillouin

La représentation des diagrammes de bandes se fait pour des composantes du vecteur d’onde k variant le long des directions de hautes symétries. Ces points de haute symétrie se trouvent dans la première zone de Brillouin qui fait partie du réseau réciproque. Dans la suite de ce paragraphe, nous allons rappeler ces deux notions à savoir le réseau réciproque et la zone de Brillouin.

- Réseau réciproque

Considérons une structure périodique à deux dimensions représentée sur la (Figure I.9):

Figure I.9. Réseau direct.

Sur cette figure apparaissent quatre mailles élémentaires, l’ensemble de ces mailles constitue un réseau dit direct.

Nous pouvons aussi obtenir une maille élémentaire de même surface en traçant les lignes qui relient un nœud donné à tous ses voisins, puis on trace les médiatrices de ces segments. Le plus petit volume enclos de cette façon, comme le montre la (Figure I.10), est la maille élémentaire de Wigner - Seitz,

De cette manière nous pouvons obtenir le réseau réciproque de chaque structure et à tout le réseau direct on peut faire correspondre un réseau réciproque.

Figure I.10. Maille élémentaire Wigner - Seitz du réseau direct.

- Zone de Brillouin

Des études théoriques sur des ondes planes se propageant dans un milieu à deux dimensions ont pu montrer que la fréquence de ces ondes forme une fonction périodique du vecteur a , qui définit la direction de propagation, dans le réseau réciproque.

La plus petite aire issue de ces vecteurs a est une zone fondamentale qui s’appelle la première zone de Brillouin.

Pour illustrer cette zone, nous tracerons d’abord le réseau réciproque pour une maille d’un réseau direct par la procédure présentée précédemment, puis, nous nous plaçons au centre de la cellule d’origine Γ du réseau réciproque pour tracer un nombre suffisant de vecteurs joignant l’origine aux nœuds voisins de ce même réseau. Nous construisons ensuite les médiatrices de ces vecteurs.

La plus petite aire interceptée par ces médiatrices est la première zone de Brillouin voir la (Figure I.11). Il est prouvé que parcourir cette zone par les points de haute symétrie équivaut à se déplacer dans toute la structure périodique et dans toutes les directions.

Figure I.11. Réseau direct et réseau réciproque. Les points de hautes symétries de la première zone de Brillouin (Γ,M,K)

En utilisant les points de haute symétrie pour le calcul des valeurs propres pour chaque valeur de k. Il n’est pas nécessaire de calculer ces grandeurs pour tout l’espace réciproque, et non plus pour toute la zone de Brillouin. Comme dans la théorie des semi-conducteurs, on peut limiter ce calcul à une petite partie de la zone comme indiqué sur la (Figure I.12).

Figure I.12. Représentation des plus petites zones irréductibles des réseaux

(a)carrés,(b) triangulaire (c) et hexagonal.

Les zones en noir sont suffisantes pour représenter toutes les possibilités de déplacement de l’onde. En effet, d’après le théorème de Bloch, toutes les solutions à l’intérieur de la zone sont équivalentes à toutes les autres solutions à un vecteur de translation près. Il n’est pas non plus nécessaire de faire toute la zone grâce à la symétrie angulaire (Figure I.13). Dans le cas du réseau carré par exemple, le vecteur d’onde « verra » la même périodicité en pointant vers le point X qu’à 90, 180 ou 240° de celui-ci. Cela est également valable pour le point M; la zone utile se limite donc au trajet Г→X→M.

Figure I.13. Principe de réduction de la zone de Brillouin[11].

I.4.2. Différentes familles de cristaux photoniques bidimensionnels

De nombreux théoriciens ont cherché à optimiser les dimensions des structures pour obtenir des bandes interdites complètes même si celles-ci possèdent peu d’application. On distingue 3principales familles de matériaux à BIP bidimensionnelle selon la forme du réseau

Le réseau carré

La maille primitive est un carré de côté a. Sa zone de Brillouin est un triangle isocèle rectangleΓXM (Figure I.14).

Figure I.14 : Représentation a) d’un réseau carré b) de son réseau réciproque

et c) de sa zone de Brillouin [12].

- le réseau triangulaire : La maille primitive est un triangle équilatéral de côté a. La zone de Brillouin est un hexagone. (Figure I.15)

Dans de telles structures il est difficile d'ajuster la distance entre les parois de motifs voisins parce qu'elle est de quelques dizaines de nanomètres pour des applications en optiques.

Figure I.15 : Représentation a) d’un réseau triangulaire b) de son réseau réciproque c) et de sa zone de Brillouin [1].

- Le réseau hexagonal

En ôtant quelques motifs au réseau précédent, un réseau hexagonal peut être obtenu (Figure I.16 a).

a )                                                     b)                                       c)

Figure I.16: Représentation a) d’un réseau hexagonal b) de son réseau réciproque

c)et de sa zone de Brillouin

I.4.3. Structure de Bande Photonique

Généralement, la densité d’états d’une structure à bande interdite photonique est représentée sous forme de structure de bandes qui illustre les modes permis en fonction des points dissymétrie de la zone de Brillouin. Dans le cas de réseaux bidimensionnels, il faut considérer deux directions de propagation au lieu d’une seule pour les unidimensionnels. La polarisation TM (respectivement TE) est définie lorsque le vecteur champ électrique (respectivement champ magnétique) est perpendiculaire aux deux axes de symétries (x et y) du réseau considéré (Figure I.17). Suivant la polarisation des ondes, les caractéristiques électromagnétiques d’une structure à BIP seront différentes. Il existe donc une bande interdite TE et une bande interdite TM. La bande interdite

complète sera la zone commune aux deux bandes interdites [12].

a) polarisation TM                              b) polarisation TE

Figure I.17 : Représentation des polarisations TE et TM dans un BIP 2D

Dans les cristaux 2D, les ondes électromagnétiques se propagent dans le plan perpendiculaire aux tiges et peuvent être séparées en deux polarisations TE ou TM. Les bandes interdites qui apparaissent dans chaque cas doivent se superposer pour former une bande interdite totale. Elle empêche ainsi la propagation de l’onde incidente quelle que soit sa polarisation. Nous présentons sur la (Figure I.17) l’exemple d’un diagramme de bande d’un cristal photonique 2D en polarisation TE et TM.

En réalité, nous ne pouvons obtenir théoriquement une bande interdite complète que dans le cas des structures 3D, où il n’y a aucune propagation de l’onde incidente quelle que soit la polarisation et la direction de l’onde incidente.

Les diagrammes de la (Figure I.18) représentent:

en abscisse, le parcours fait par le vecteur d’onde lorsqu’il décrit le contour formé par les points de haute symétrie ,,de la première zone de Brillouin.

en ordonnée,  les fréquences des modes calculés.

Figure I.18 : Diagramme de bande d’un BIP 2D

en polarisation TM et TE [8].

I.5. Cristal photonique à trois dimensions- Diagrammes de bandes

Les cristaux photoniques tridimensionnels sont des structures dont la permittivité diélectrique est structurée périodiquement dans les trois directions. Elles ont été les deuxièmes à être réalisées par Yablonovitch après les réseaux de Bragg. Son objectif était d’obtenir une bande interdite complète pour toutes les directions de l’espace.

Les cristaux photoniques 3D permettent de contrôler la lumière dans tout l’espace et obtenir vraiment une bande interdite photonique omnidirectionnelle. Le problème majeur de ce type de structure est leur complexité.

Il existe un grand nombre de structures possibles (Figure I.19). Mais seulement quelques-unes présentent une bande photonique interdite complète. Ho, Chan et Soukoulis ont été les premiers à montrer théoriquement qu’il est possible d’avoir une bande interdite complète avec un réseau de type diamant mais impossible de l’avoir avec un réseaux cubique face centré (cfc).

Figure I.19 : Différentes structures 3D : (1)la structure cubique ; (2) tas de bois;

(3)structure multicouches  ;(4) les opales (5) et la Yablonovite.

La première structure tridimensionnelle expérimentale avec un gap complet fut réalisée par E.Yablonovitch, dans le domaine des micro-ondes en 1991. Cette structure est réalisée en perçant mécaniquement des trous selon trois axes du réseau de type diamant.

Il a été possible avec les progrès de la micro fabrication, d’observer des bandes interdites tridimensionnelles complètes dans le proche infrarouge, pour des structures du type « tas de bois ».

La (Figure I.20).montre un exemple de diagramme de bandes d’un réseau diamant de sphères d’aire dans un diélectrique à haute permittivité (ε=13).

Figure I.20 : Exemple d’un diagramme de bande d’un réseau diamant de sphères

d’air dans un diélectrique à haute permittivité (ε=13)[8][13].

I.6. Application des cristaux photoniques

Les cristaux photoniques offrent la possibilité de contrôler la propagation de la lumière dans le matériau, sur des dimensions dont l’ordre de grandeur est celui de la longueur d’onde. Cette propriété les rend intéressants pour de nombreuses applications dans le domaine de l’optique intégrée. La miniaturisation des composants et la recherche de systèmes plus rapides pour les télécommunications pour le contrôle, guidage de la lumière dans les microstructures optiques a été la motivation première pour élaborer de nouveaux composants optiques à partir des cristaux photoniques.

L'insertion de défauts ou cavités est la manière la plus simple de modifier les propriétés des cristaux photoniques et de les exploiter pour la réalisation de composants photonique pour l’optique intégrée comme les guide W1 ou W3.

A titre indicatif, différentes applications des cristaux photoniques 2D sont représentée sur la (Figure I.21) : les guides d’onde coudé, les filtres optiques, les filtres add/drop, multiplexeurs et cavités.

Figure I.21: Exemple des possibles applications des cristaux photoniques à deux dimensions : (a) guide d’onde à virage, (b) filtre basé sur les modes de cavité à fréquence de résonance, (c) diffraction d'un cristal photonique à différentes longueurs d'ondes,

(d) Filtre add / drop (guides d’ondes couplés avec une ou deux structures résonantes )[11].

I.7.  Analogie Schrödinger - Maxwell :

La propagation du photon dans une structure à cristaux photoniques joue un rôle analogue à la propagation de l’électron dans un semi-conducteur, cette analogie se manifeste également entre les équations de propagation en l’électromagnétisme (équation de maxwell) et l’équation fondamentale de la mécanique quantique (équation de Schrödinger).

La première équation (équation de Maxwell) décrit la propagation d’une onde électromagnétique dans un matériau caractérisé par sa constante diélectrique ε, et la deuxième équation (équation de Schrödinger) est utilisée pour décrire la propagation des électrons dans un matériau caractérisé par un potentiel électrostatique périodique V(r).

I.7.1. Equation de Schrödinger

Considérons un système quelconque : d'après la théorie quantique, les états propres de ce système sont donnés par les solutions de l'équation Schrödinger

∇2ψr=-2mћ2(U-V(r))ψ(r)……………………...………………………………….....(I.2)

Avec ψ est la fonction d'onde, U l'énergie de l'électron et m la masse, V(r) représente la distribution du potentiel électrique.

I.7.2. Equations de Maxwell

Dans un milieu diélectrique, linéaire, non magnétique, sans charges libres ni courant, caractérisé par une constante diélectrique εr(r), les évolutions temporelles et spatiales du champ électrique et magnétique sont données par :

rotE =-μ∂H∂t………………………………………………………….…………………..(I.3)

rotH  = ε∂E∂x……………………………….........................................................................(I.4)

divE =O………………………………………………………………………………..... (I.5)

divH=0.............................................................................................................................. (I.6)

Avec l'application de l'opérateur rotrotE  et graddivE on peut écrire l'équation de propagation d'une onde électromagnétique dans un milieu diélectrique après simplification, de la manière suivante :

∇2Er+ω2c2εrrEr =0…………………………………………………………….....(I.7)

Où E(r) : champ électrique, et εr(r): Permittivité relative, c : vitesse de la lumière dans le vide.

Si on fait une comparaison entre les deux équations (I.2) et (I.7) on remarque que la permittivité diélectrique relative εr(r) dans l'équation de Maxwell est l'analogue du potentiel V(r) dans l’équation de Schrödinger tandis que E (r) est l'analogue électromagnétique de la fonction d'onde électronique Ψ(r). Cependant, la nature de l'équation d'onde qui est scalaire dans le cas des électrons et vectorielle dans le cas des photons constitue la seule différence entre celles-ci.

Par cette similitude, les concepts de la physique du solide, tels que les notions de réseau réciproque, zone de Brillouin et le théorème de Bloch sont applicables pour la résolution de l'équation d'onde.

I.8. Théorème de Bloch

A l'aide du théorème de Bloch il a été établi la relation entre les états propres des électrons dans le potentiel périodique et les vecteurs d'ondes associés. Les solutions de l'équation de Schrödinger dans le potentiel périodique sont des fonctions dites de Bloch. Et on peut écrire :

Ψ.Kr= Ukr.exp⁡(iK.r)……………………………………………………….……...(I.8)

Où Ukr est une fonction périodique et k est le vecteur de Bloch. On peut observer que le premier terme en exp⁡(iK.r) correspond à une onde plane c'est-à-dire les fonctions d'ondes des électrons dans un cristal parfait sont donc simplement le produit entre une onde plane et une fonction périodique.

L'intérêt de ce théorème, c'est qu'il montre qu'on peut étudier sur la maille élémentaire du cristal, pour reproduire les solutions dans les autres mailles.

Dans un cristal photonique les valeurs propres de la constante diélectrique εjouent mathématiquement le rôle d'un potentiel [1].

I.9. Conclusion

Un cristal photonique est une structure présentant une variation périodique d’indice optique. Cette variation d’indice optique se comporte comme une barrière de potentiel périodique pour les photons. Ainsi, comme dans le cas d’un électron se déplaçant dans le potentiel périodique crée par les atomes, une structure de bande apparaît, avec des bandes spectrales où la propagation est permise et d’autres où elle est interdite. En d’autres termes, on a une structure qui réfléchit la lumière pour certains intervalles de fréquence, et la laisse passer pour d’autres. À l’aide de cristaux photoniques, on peut fabriquer différents microcomposants optiques : guides d’ondes, cavités, micro lasers, filtres...

La taille caractéristique d’un cristal photonique pour l’optique est sub-micrométrique. Or, l’analyse et la caractérisation de tels composants doivent se faire à leur échelle. Les BIP 2D, plus faciles à réaliser que leurs analogues tridimensionnels, ont connu un intérêt croissant ces dernières années. La modélisation de ces structures et la technologie sur certains matériaux (Si, semi-conducteurs) sont donc maintenant bien maîtrisées.