PROPRIETES OPTIQUES DES BANDES INTERDITES PHOTONIQUES ET PHONONIQUES

IV.1. Introduction

Ce chapitre est consacré à la modélisation des structures 2D photoniques et phononiques.

Pour les structures photoniques, nous avons montré qu’il est possible d’obtenir des bandes interdites photoniques pour une matrice de verre en présence des NP LiNbO3 etde tiges de SiO2. La largeur de ces bandes varie en fonction de la période et du rayon de la structure.

Pour les structures phononiques, nous avons simulé la propagation d’une onde acoustique transversale dans un milieu périodique dans le domaine du son audible [20HZ 20KHZ].

IV.2. Modélisation de structures BIP 2D photoniques

Nous étudions le diagramme de bandes detrois structures différentes.Les deux premières sont classiques, constituées de tiges de SiO2 dans l'air, la deuxième, est constituée de NP LibO3 dans l'air, et la troisième est formée d'un matériau composite (NP LiNbO3+verre) dans une matrice d'air.

IV.2.1 .Structure SiO2 /air

- BIP de la structure carrée SiO2/air

Nous considérons un cristal photonique dans le plan (x, z) avec des rangés de nanoparticules cylindriques SiO2 orientés dans la direction y (Figure IV.1).

La périodicité de la structure est obtenue par la variation de la permittivité diélectrique de NPSiO2/air.

Nous avons commencé par le tracédu diagramme de dispersion d'une structure carrée de rangées de SiO2  de rayon r=0.05µm dans une matrice d'air pour une période a=0.2µm et avec des indices optiques  nsio2=1.45 et nair = 1).

On remarque qu’aucune bande interdite n'a été décelée pour les deux modes de polarisation TE et TM.

Figure IV.1: structure carrée 2Dde rangée de NP SiO2 dans une matrice d'air.

- BIP de la structure hexagonale SiO2 /air

Nous avons calculé le diagramme de dispersion de la structure représentée sur la (figure IV.2) en polarisation TE et TM, nous avons pris les mêmes caractéristiques que pour la structure carrée (r=0.05µm, a=0.2µm,nsio2=1.45,nair=1).

Figure IV.2.Structure hexagonale 2D de rangée de NP SiO2 dans une matrice d'air

Dans ce cas une seule bande interdite, en polarisation TE, a été trouvée, située dans le domaine du visible.

En polarisation TM Aucune bande interdite n'a été trouvée.

Figure IV.3: Diagramme de dispersion d'une  hexagonale de SiO2 /air

en polarisation TE et TM.

- Influence de la période (a) d’une structure hexagonale SiO2 /air sur la BIP

Il est intéressant de voir l’influence de la forme duréseau et la période sur les bandesinterdites (BIP). Pour cela nous avons pris une structure hexagonale avec les mêmes caractéristiquesprécédentes(r=0.05µm,nsio2=1.45,nair=1).

Figure IV.4: variation de largeur de bande interdite en fonction de la période a.

La figure (IV.4) représente la variation de bande interdite en fonction de la période (a). A partir de la courbe on remarque la BIPcroît en fonction de l’augmentation de la période(a) jusqu’à atteindre un maximum et elle diminue (une forme presque gaussienne).

On note que la valeur maximale de la largeur bande interdite (BIP)= 0.0267 pour la valeur de la période a=0.174 µm.

- Influence du rayon (r) d’une structure hexagonale SiO2 /air sur la BIP

Il est intéressant aussi de voir l’influence de la forme duréseau et le rayon sur la bandeinterdite. Pour cela nous avons pris une structure hexagonale avec les mêmes caractéristiquesprécédentes c'est-à-dire (r=0.05µm,nsio2=1.45,nair=1).

Figure IV.5: variation de largeur de bande interdite en fonction du rayon.

La (figure IV.5) représente de variation de bande interdite en fonction du rayon des tiges (r). La courbe est d’une forme presque gaussienne. Elle atteint une valeur maximale : la largeur de bande interdite (BIP)=0.0267 pour la valeur du rayon a=0.056µm.

IV.2.2. Structure LiNbO3 /air

- BIP de la structure carrée LiNbO3/air

Nous avons calculé les diagrammes de bande d'une structure carrée de tiges LiNbO3 de rayon r =0.065µm dans une matrice d'air, la période de motif a=0.2µm et avec des indices nLiNbO3=2.2µm et nair=1.

On note la présence de deux bandes interdites en polarisation TE, et aucune bande interdite n'a été décelée en polarisation TM.

Figure IV.6: diagramme de dispersion d'une structure carrée LiNbO3

en polarisation TE et TM.

- Structure hexagonale LiNbO3/air

Nous avons calculé le diagramme de dispersion de rangées de tige de LiNbO3 dans l'air selon un réseau hexagonale.les paramètre suivants ont été choisis pour la simulation:

Période a=0.2µm, rayon des NP r=0.065µm,nLiNbO3=2.2µm et nair=1.

A partir de (Figure IV.7) On observe trois bandes interdite pour la polarisation TE, et Aucune bande interdite n'a été décelée en polarisation TM.

Figure IV.7 : Diagramme de dispersion d'une structure hexagonale de NP de LiNbO3 dans l'air en polarisation TE et TM.

- Influence de la forme du réseau et la période (a) sur la BIP de structure LiNbO3/air

La structure considérée est constituée de rangées de tige de LiNbO3 dans l'air selon un réseau hexagonale.Les paramètres suivants ont été choisis pour la simulation :

Période a=0.2µm, rayon des LiNbO3 r=0.065µm,nLiNbO3=2.2µm et nair=1.

Nous avons tracé la variation de la bandesinterdites (BIP) en fonction de la période(a), pour cela nous avons pris une structure carrée et hexagonale.

Figure IV.8: variation de largeur de bande interdite en fonction de (a).

La figure IV.8 représente la variation de la bande interdite (BIP) en fonction de la période (a). A partir des courbes on note que la BIP atteint la valeur maximale de la largeur bande interdite (BIP)=0.119 pour la valeur de a= 0.316µm pour le réseau de forme carrée etla valeur maximale de largeur bande interdite (BIP)= 0.058pour la valeur de r=0.273µm pour le réseau de forme réseau hexagonal.

On distingue que la position de la courbe de la largeur bande interdite du réseau carréeest au-dessousde celle du réseau hexagonale, c'est-à-dire que les valeurs de la BIP dans le cas du réseau hexagonale sont plus importantes.

- Influence de la forme du réseau (carrée et hexagonale) et du rayon (r) sur la BIP de la structure LiNbO3/air

Dans cette section on s’intéresse àl’influence de la forme duréseau et le rayon sur les bandesinterdites. Pour cela nous avons pris une structure carrée et hexagonale en fixantlesmêmes paramètresprécédentes et en variant le rayon pour les deux structures.

Figure IV.9: variation de largeur de bande interdite en fonction du rayon  r.

La figure IV.9 représente de variation de bande interdite en fonction du rayon, à partir des courbes on déduit la valeur maximale de la largeur de bande interdite (BIP)= 0.118 pour la valeur du rayon de r= 0.04µm, pour le cas du réseau carrée et la valeur maximale de la largeur de bande interdite (BIP)= 0.058pour la valeur du rayon r=0.051 pour le cas du réseau hexagonal.

Les valeurs de la largeur bande interdite (BIP) de réseau hexagonale sont plus importantes que celles du réseau carrée.

IV.2.3. Structure Zns/verre

La structure considérée est un cristal photonique planaire dans le plan (x-z) avec des rangées de NP Zns orientées dans la direction y enterrées dans du verre (Figure IV.10). La périodicité de la structure est obtenue par la variation de la permittivité diélectrique de NP Zns/verre (Figure IV.11).

- Structure carrée Zns/verre

Nous avons commencé par calculer le diagramme de dispersion d'une structure carrée de rangées Zns de rayon r=0.06mm, a=0.2mm,εZns=5.438, εSIO2 = 2.117).

On note qu’aucune bande interdite n'a été décelée  pour les deux modes de polarisation TE et TM.

Figure IV.10: structure carrée 2Dde rangée de NP Zns.

- Structure hexagonale Zns/verre

Nous avons calculé le diagramme de dispersion de la structure hexagonale représenté sur Figure IV.12 en polarisation TE et TM de rangées de NP Zns de rayon r = 0.06µm dans une matrice de verre pour une période a = 0.2 µm et avec des permittivités diélectriques εZNS=5.438, εSIO2= 2.117.

Figure IV.11 : Structure hexagonale 2D de rangées de NP Zns

Dans une matrice de verre.

On observe deux bandes interdites en polarisation TE et aucune bande interdite n’a été observée en polarisation TM.

Figure IV.12 : Diagramme de dispersion d’une structure hexagonale

de NP Zns /verre en polarisation TE et TM.

c. Influence de la forme des tiges (cercle et carrée) du réseau hexagonale et le rayon (a) sur la BIP de la structure Zns/verre

Nous avons tracé la variation de la bande interdite (BIP) en fonction du rayon, pour les deux formes de tiges (cercle et carrée), pour une structure hexagonale en fixantlesmêmes paramètres précédents εZNS=5.438, εSIO2= 2.117 (nzns=2.33 ,nsio2=1.45) et la période a=0.2µm et variant le rayon (r) pour les deux types de tiges.

Figure IV.13: variation de largeur de bande interdite en fonction du rayon (r).

La figure IV.1 3 montrent que la largeur des bandes interdites photoniques est plus intéressante pour les motifs cercles que pour les celle des motifs carrée, d’autre part les bande des aux motifs cercle se décalent vers la droite par rapport aux carrée.

IV.3. Structure 2D phononique

Dans cette partie nous avons montré par des simulations qu’il est possible d’avoir des bandes interdites pour les ondes acoustiques, pour ceci nous avons modélisé deux types de structures. La première consiste à utiliser des tiges en acier dans l’air. La deuxième est une matrice de verre percée par des trous d’air afin de comparer les résultats à ceux d’un matériau poreux.

IV.3.1.Structure carrée acier/air

Nous avons commencé par calculer les bandes interdites d’une structure carrée de rangées de tiges en acier de rayon r =6.5cm dans l’air figureIV.15 pour un période a=16cm, avec des densités volumiquesρacier=7690g/cm3,ρair=112g/cm3 et des impédances caractéristiques zacier=46.4*106g/cm2.s, zair=4.032*106g/cm2.s, en polarisation transversale (TE et TM). (Figure IV.14)

On observe trois bandes interdites. Sont polarisation TE.et deux bandes interdite sont polarisation TM.

Figure IV.14: Structure carrée 2D constituée de tiges en acier dans l’air.

Figure IV.15: Diagramme de bandes d’une structure carrée constituée de tiges en acier dans l’air en mode transversale.

IV.3.2. Structure carrée de trous d’air dans une matrice SiO2

Nous avons inversé l’arrangement de la structure précédente en perçant des trous dans le verre. Nous avons pris les mêmes caractéristiques que pour la structure SiO2/air (r = 4cm, a= 15cm, ρsio2= 2130g/cm3, zsio2= 8.250*106g/cm2.s). Nos résultats montrent que la bande interdite trouvée se situe dans le domaine du son audible (Figure IV.16).

On observe trois bandes interdites .sont polarisation TE, et seule bande interdite en polarisation TM.

Figure IV.16: Diagramme de bande de la structure carrée air/SiO2 en mode transversale pour a=15cm, r=4cm.

IV.4. Conclusion

Pour les cristaux photoniques nous avons étudié l'influence de l’augmentation des paramètres géométriques (période et rayon) ainsi que la forme du réseau (carré, hexagonal) sur la bande interdite (BIP) pour les trois structures SiO2/air, LiNbO3/air, Zns/verre.

Pour les cristaux phononiques nous avons aussi étudié l'effet des paramètres géométriques (période et rayon) sur la bande interdite pour les deux structures acier/air, structure carrée de trous dans une matrice  SiO2:

On remarque que les caractéristiques de la bande interdite photonique sont très sensibles aux variations des paramètres géométriques des cristaux photoniques et phononiques.