III.1     Introduction :

Dans ce chapitre, on présente les différentes caractéristiques des matériaux utilisés pour la confection du béton. (Matériaux locaux). Leurs caractéristiques sont étudiées expérimentalement au laboratoire de génie civil à l’université de Msila.

Les matériaux utilisés sont le sable de dune provenant de «  Biskra   » de fraction (0/5), ciment portland composé (C.P.J CEMII/B 42,5N). Provenant de la cimenterie de Hammam Dalàa, le laitier granulé de haut fourneau provenant de l’usine sidérurgique d’El-Hadjar (Annaba, Algérie) [75].

III.2     Caractéristiques des matériaux :

III.2.1   Sable :

Le sable est le constituant du squelette granulaire qui a le plus d’impact sur le mortier. Il joue un rôle primordial en réduisant les variations volumiques, les chaleurs dégagées et le prix de revient des bétons. Il doit être propre et ne pas contenir d’éléments nocifs [76].

III.2.1.1  Sable Naturel :

Nous avons utilisé le sable de dune prélevé  sites de la W.Biskra.

III.2.1.1.1 Analyse chimique :

La composition chimique du sable de dune (Djamaa) est établie en 10 mars 2017, à La cimenterie de LAFARGE (M’sila), elles sont résumées dans le tableau II.1

| Elément | SiO2 | Al2O3 | CaO | SO3 | K2O | Fe2O3 | MgO | Na2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 98.26 | 0.82 | 1.04 | 0.57 | 0.33 | 0.29 | 0.10 | 0.04 |

Tableau III.1: Analyse chimique du sable Djamaa [77].

Commentaire:

Le sable de Djamaa est un sable à haute teneur en SiO2.

III.2.1.1.2 Analyse granulométrique :

On peut définir l’analyse granulométrique par tamisage c’est un ensemble des opérations aboutissant à la séparation selon leur grosseur des éléments constituant échantillon, en employant des tamis à maille carrée afin d’obtenir une représentation de la répartition de la masse des particules à l’état sec en fonction de leur dimension.

III.2.1.1.2.1 But de l’essai :

La granulométrie ou analyse granulométrique s’intéresse à la détermination de la dimension des grains et la granularité concerne la distribution dimensionnelle des grains d’un granulat.

L’analyse granulométrique a trois buts :

- Déterminer les dimensions des grains.

- Déterminer les proportions de grains de même dimension (% pondéral).

- En déduire le Module de finesse (Mf).

III.2.1.1.2.2 Principe de l’essai :

L'essai consiste à classer les différents grains constituants l'échantillon en utilisant une série de tamis, emboîtés les un sur les autres, dont les dimensions des ouvertures sont décroissantes du haut vers le bas. Le matériau étudié est placé en partie supérieure des tamis et les classements des grains s’obtiennent par vibration de la colonne de tamis.

III.2.1.1.2.3 Mode opératoire :

- Prélever (1.5 kg) de matériau (sable sec).

- Peser chaque tamis à vide à 1 g près, soit mi la masse du tamis.

- Constituer une colonne de tamis propres et secs dont l'ouverture des mailles est  respectivement de haut en bas : 5 - 2,5 - 1,25 - 0,63 - 0,315 et éventuellement 0,08 mm. La colonne est coiffée par un fond pour recueillir les éléments passant au dernier tamis et un couvercle pour éviter la dispersion des poussières. On commence par peser les tamis ainsi que le fond.

- Verser le matériau (sable sec) sur la colonne et la fixer soigneusement sur la  machine tamiseuse,  vibré pendant 30 (S). Arrêter la machine, puis séparer avec soin les différents tamis.

- Peser chaque tamis séparément. Soit Mi la masse du tamis (1) + le sable. La différence entre Mi et mi (tamis de plus grandes mailles) correspond au refus partiel R1 du tamis1.

- Reprendre l'opération pour le tamis immédiatement inférieur.

- Ajouter le refus obtenu sur le sixième tamis à R, soit R2 la masse du refus  cumuler du tamis 2(R2=R1+Refus partiel sur tamis).

Poursuivre l'opération avec le reste des tamis pour obtenir les masses des différent refus cumulés R3, R4, Le tamisât cumulé est donné par la relation suivante :

T= 100 – RC

Où :

T : Tamisât en %

RC : Refus cumulés en % [78].

Figure III.1: La série des tamis.

Tableau III.2: résultats d’analyse granulométrique du sable de DJAMAA.

| Tamis (mm) | Tares(g) | Refus + tares(g) | Refus partiels(g) | Refus cumulés(g) | Refus cumulés(%) | Tamisât (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 857.9 | 877.9 | 20 | 20 | 1.3 | 98.7 |
| 2.5 | 753.0 | 771.3 | 17.3 | 37.3 | 2.4 | 97.6 |
| 1.25 | 653.2 | 715.4 | 62.2 | 99.5 | 6.6 | 93.4 |
| 0.63 | 622.9 | 1263.2 | 640.3 | 739.8 | 49.3 | 50.7 |
| 0.315 | 559.1 | 1105.6 | 546.5 | 1286.3 | 85.7 | 14.3 |
| 0.16 | 517.4 | 697.7 | 180.3 | 1466.6 | 97.7 | 2.3 |
| 0.08 | 507.4 | 537.3 | 29.9 | 1496.5 | 99.7 | 0.3 |
| Fond | 561.2 | 564.3 | 3.1 | 1499.6 | 99.9 | 0.1 |

Total Masse (g) = 1499.6

Figure III.2: La courbe granulométrique du sable de DJAMAA.

|  | D30 = | 0.45 | Dimension nominale |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D10 = | 0.28 | mm |  |
|  | D60 = | 0.71 | mm |  |
|  | Cu = | 2.54 | Facteur d’uniformité |  |
|  | Cc = | 1.02 | Facteur de courbure |  |

Tableau III.3: la dimension nominale.

Commentaire:

- ESmoy = 81.35%                       Le sable de dune (Djamaa) propre.

- Le sable de Djamaa (0/5) est un sable moyen.

Donc : le sable qui utilisé propre et gradué (acceptable).

Nous déduisons que c’est un sable moyen pour des bétons de haute qualité.

III.2.1.1.3 Module de finesse : [75].

Le caractère plus au moins d’un sable peut être quantifie par le calcul du mode de finesse Mf celui-ci correspond à la somme des pourcentages des refus cumulés, ramenés à l’unité pour les tamis d’ouverture (0.16 /0.315 0.63/1.25 /2.5 /5 mm) sur 100 ce paramètre est en particulier utilise dans les calculs de compositions des bétons.

Rc : Refus cumulé.

Mf =  1.3+2.4+6.6+49.3+85.7+97.7100 = 2.43

Pour le sable de Djamaa : Mf = 2.43

Les normes soviétiques spécifient le Mf des sables comme suit :

- Sable gros Mf > 2.5

- Sable moyen 2 < Mf < 2.5

- Sable fin 1.5 < Mf < 2

- Sable très fin 1 < Mf < 1.5

Pour le sable de Djamaa: 2 < Mf < 2.5                       C’est un sable moyen.

III.2.1.1.4 Masse volumique absolue :

La masse volumique  ρ est la masse par unité de volume de la matière qui constitue le granulat, sans tenir en compte des vide pouvant exister dans ou entre les grains. Cet essai à pour but de connaitre la masse d’une fraction granulaire lorsqu’on à établi une composition du béton.

Mode opératoire:

La mesure s’effectue par la méthode de l’éprouvette graduée suivant les étapes :

- Remplir une éprouvette graduée (capacité 1000Ml) avec un volume d’eau V1.

- Peser un échantillon sec M de matériaux (sable) et l’introduire dans l’éprouvette en prenant soin d’éliminer les bulles d’aire.

- Le liquide monte dans l’éprouvette, lire le nouveau volume V1.

La masse volumique absolue est alors donnée par la formule suivant :    Tableau III.4: Masse volumique absolue du sable de DJAMAA.

| N0 d’essai | Masse utilisée M (g) | Volume utilisée Ve (ml) | V2 (ml) | ρ (g/ml) | ρmoy (g/ml) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 300 | 415 | 2.60 |  |
| 2 | 300 | 300 | 417 | 2.56 | 2.58 |
| 3 | 300 | 300 | 415 | 2.60 |  |

Figure III.3: Détermination de la masse volumique absolue d'un matériau.

III.2.1.1.5 Masse volumique apparente :

- Masse volumique apparente à l’état lâche:

On utilise la méthode de l’entonnoir : - Cette méthode est plus efficace.

On utilise pour cela un entonnoir porté par un trépied muni d’un opercule mobile.

La mesure s’effectue par la m méthode de l’entonnoir suivant les étapes :

- On remplit l’entonnoir avec du sable sec.

- On pèse le récipient sous l’entonnoir à une distance de 10 à 15 cm et on le remplit avec du sable.

- Une fois le récipient et rempli, on nivelle la surface du sable et on pèse le tout. Soit M2 ce poids.

La masse volumique apparente est donnée par la formule :

Figure III.4: Détermination de la masse volumique apparente d'un matériau.

Tableau III.5: La masse volumique apparente à l’état lâche du sable de DJAMAA.

| N0 d’essai | Volume de récipient (ml) | M1(g) | M2(g) | γAPP (g/ml) | γAPg (g/ml) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900 | 115 | 1526 | 1.567 |  |
| 2 | 900 | 115 | 1524.2 | 1.565 | 1.569 |
| 3 | 900 | 115 | 1533.7 | 1.576 |  |

- Masse volumique apparente à l’état compact:

La masse volumique apparente à l’état compact est la masse volumique après compactage. Après compactage du récipient on soumet ce dernier à 30 secousses manuelles, on complète le remplissage du récipient après le tassement du sable puis on nivelle ce dernier et on pèse soit M2, le poids de l’ensemble (sable + récipient) et on la masse volumique l’état compacte.

Tableau III.6: La masse volumique apparente à l’état compact du sable de DJAMAA

| N0 d’essai | Volume de récipient (ml) | M1 (g) | M2 (g) | γAPP (g/ml) | γmoy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900 | 115 | 1634 | 1.687 |  |
| 2 | 900 | 115 | 1641.8 | 1.696 | 1.701 |
| 3 | 900 | 115 | 1663.1 | 1.720 |  |

III.2.1.1.6 Porosité :

C’est le volume des vides entre les grains du sable où le rapport du volume des vides au volume total du sable. On calcul la porosité selon la formule suivante :

| Porosité |  |
| --- | --- |
| Etat lâche | Etat compacte |
| 39.18 | 34.07 |

Tableau III.7: la porosité pour le sable de Djamaa.

III.2.1.1.7 Compacité :

La compacité d’un matériau est une proportion de son volume réellement occupé par la matière solide qui le constitue, c’est-à-dire le rapport du volume absolue des grains au volume apparent du matériau. La compacité donnée par la formule :

| Compacité |  |
| --- | --- |
| Etat lâche | Etat compacte |
| 60.81 | 65.93 |

Tableau III.8: la compacité pour le sable de Djamaa.

III.2.1.1.8 L’indice des vides:

L’indice des vides est le rapport entre le volume du vide et le volume de solide Avec P en pourcent (%).

| Indices de vide |  |  |
| --- | --- | --- |
| Etat lâche | Etat compacte |  |
| 0.64 | 0.52 |  |

Tableau III.9: L’indice des vides pour le sable de Djamaa.

III.2.1.1.9 Equivalent de sable (la norme NF P 18 -598) [75]:

Il est défini par la norme NFP 18-598 ; cet essai d’équivalent de sable, permettant de mesurer la propreté d’un sable, est effectué sur la fraction d’un granulat passant au tamis à mailles carrées de 5mm. Il rend compte globalement de la quantité et de la qualité des éléments fin, en exprimant un rapport conventionnel volumétrique entre les éléments sableux qui sédimentent et les éléments fin qui floculent.

III.2.1.1.9.1 But de l’essai:

Cet essai utilisé de manière courante pour évaluer la propreté des sables entrant dans la composition des bétons. L’essai consiste à séparer les particules fines contenues dans le sol des éléments sableux plus grossiers .une procédure normalisé permet de détermination un coefficient d’équivalent de sable qui quantifie la propreté de celui-ci.

III.2.1.1.9.2 Principe de l’essai :

- L’essai est effectué sur la fraction 0/5 mm du matériau à étudier .Le tamisage se fait par voie humide afin de ne pas perdre d’élément fins.

- On lave l’échantillon, selon un processus normalisé, et on laisse reposer le tout .Au bout de 20minutes, on mesure les éléments suivants :

- L’essai est effectué sur la fraction 0/5 mm du matériau à étudier .Le tamisage se fait par voie humide afin de ne pas perdre d’élément fin.

- On lave l’échantillon, selon un processus normalisé, et on laisse reposer le tout .Au bout de 20minutes, on mesure les éléments suivants :

h1

h2

h1

H’2

Figure III.5 : L’essai d’équivalent de sable.

- Hauteur h1 : sable propre + élément fins,

- Hauteur h2 : sable propre seulement.

On en déduit l’équivalent de sable qui, par convention, est :

E.S.V =%     ;

Où  h2 < h1

Introduire le piston dans l’éprouvette et laisser descendre doucement jusqu’à ce qu’il repose sur le sédiment. A cet instant bloquer le bouchon du piston, soit h’2 la hauteur lue et correspondante à la hauteur de la partie sédimentée.

E.S.P =%

| Essai | h1 | h2 (cm) | E.S.V% | E.S.Vmoy | H’2(cm) | E.S.P % | E.S.Pmoy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.2 | 8.5 | 83.33 |  | 8 | 78.43 |  |
| 2 | 10.1 | 8.35 | 82.67 | 83.16 | 8.1 | 80.19 | 79.54 |
| 3 | 10 | 8.35 | 83.5 |  | 8 | 80 |  |

Tableau III.11: Les résultats d'équivalent du sable de Djamaa.

Tableau III.10: les valeurs d’équivalent de sable indiquent la nature et qualité du sable.

75 < E.S.V < 85

Donc : 70 < E.S.P  < 80   Sable propre à faible pourcentage de farine argileuses convient parfaitement pour des bétons de hautes qualité.

III.2.1.1.10 La teneur en eau (la norme NF P 18-555):

Le sable à la capacité de retenir une quantité d'eau très grande (elle peut atteindre 20 à 25% de son poids), si son humidité est comprise entre la limite de 0 à 3%, on l'appelle sec.

Mode opératoire :

- Peser un échantillon de sable humide, soit h M son poids (500 g).

- Laisser l'échantillon dans une étuve à une température dans l'intervalle de 105°C à 110°C pendant 24heurs.

- Peser l'échantillon de nouveau, soit Ms son poids.

La teneur en eau du sable est :     %

Où :       Mh : Masse de l’échantillon humide.                                                                                                                         Ms : Masse de l’échantillon sec.

| N0 d’essai | Mh (g) | Ms (g) | W (%) | Wmoy (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 499.2 | 0.16 |  |
| 2 | 500 | 499.1 | 0.18 | 0.17 |
| 3 | 500 | 499.1 | 0.18 |  |

Tableau III.12: La teneur en eau pour le sable de Djamaa.

III.2.1.1.11 Le degré d'absorption (la norme NF P 18-555):

Elle est le pouvoir d'un matériau d'absorber et de retenir l'eau, elle est définit en pourcentage d'après la formule suivante.

A% =

Où : M1 : La masse du matériau sec en (g).

M2 : La masse du matériau saturé d'eau superficiellement sec en (g).

| N0 d’essai | M1 (g) | M2 (g) | A (%) | Amoy (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 307.98 | 2.66 |  |
| 2 | 300 | 308.66 | 2.88 | 2.67 |
| 3 | 300 | 308.86 | 2.95 |  |

Tableau III.13: Le degré d'absorption pour le sable de Djamaa.

Selon le mode opératoire défini dans les normes NF P18- 554 et NF P18- 555, la limite supérieure du coefficient d’absorption d’eau du granulat est fixée à 5%,

C’est –à- dire Ab < 5%.

- Donc, dans notre cas, cette propriété est vérifiée.

III.2.1.2   Sable du laitier granulé :

II.2.1.2.1   Composition chimique :

La composition chimique du laitier cristallin recueillie auprès du laboratoire de Génie Sider d’El Hadjar sont résumés dans le tableau: II.14.

| Elément | SiO2 | Al2O3 | CaO | TiO2 | K2O | Fe2O3 | MgO | Na2O | Mn2O3 | SO3 | P.A.F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 34.99 | 9.79 | 45.78 | 0.34 | 0.86 | 0.67 | 3.92 | 0.29 | 2.47 | 0.38 | 0.50 |

Tableau III.14: La composition chimique du laitier granulé d’EL HADJAR [81].

III.2.1.2.2 Analyse granulométrique :

Tableau III.15: Analyse granulométrique du laitier granulé.

| Tamis (mm) | Tares (g) | Refus + tares (g) | Refus partiels(g) | Refus cumulés(g) | Refus cumulés(%) | Tamisât (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 625.1 | 685.7 | 60.6 | 60.6 | 4.04 | 95.96 |
| 2.5 | 596.6 | 671.9 | 75.3 | 135.9 | 9.06 | 90.94 |
| 1.25 | 503.2 | 1053.6 | 550.4 | 686.3 | 45.7 | 54.3 |
| 0.63 | 498.4 | 1129.1 | 630.7 | 1317 | 87.8 | 12.2 |
| 0.315 | 465.9 | 608.9 | 143 | 1460 | 97.3 | 2.7 |
| 0.16 | 273.9 | 302.7 | 28.8 | 1488.8 | 99.2 | 0.8 |
| 0.08 | 265.2 | 274.5 | 9.3 | 1498.1 | 99.8 | 0.2 |
| Fond | 453 | 454.2 | 1.2 | 1499.3 | 99.9 | 0.1 |

Masse Total (g) = 1499.3

Figure III-6: La courbe granulométrique du laitier.

|  | D30 = | 0,89 | Dimension nominale |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D10 = | 0,6 | mm |  |
|  | D60 = | 1,05 | mm |  |
|  | Cu = | 1.75 | Facteur d’uniformité |  |
|  | Cc = | 1.26 | Facteur de courbure |  |

Tableau III.16: la dimension nominale.

Figure III-7: La courbe granulométrique du laitier et du sable.

III.2.1.2.3 Masse volumique du laitier :

Tableau III.17: Masse volumique absolue du laitier.

| N0 | Volume utilisée Ve (ml | Masse utilisée M (g) | V2 (ml) | ρ (g/ml) | ρ moy (g/ml) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 100 | 245 | 2.222 |  |
| 2 | 200 | 120 | 255 | 2.181 | 2.185 |
| 3 | 200 | 140 | 265 | 2.153 |  |

III.2.1.1.4 Masse volumique apparente :

- Masse volumique apparente à l’état lâche :

Tableau III.18: Masse volumique apparente à l’état lâche.

| N0 d’essai | Volume de récipient (ml) | M1(g) | M2(g) | γAPP (g/ml) | γAPg (g/ml) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900 | 115 | 1103.4 | 1.098 |  |
| 2 | 900 | 115 | 1112.8 | 1.108 | 1.104 |
| 3 | 900 | 115 | 1110.7 | 1.106 |  |

- Masse volumique apparente à l’état compact :

Tableau III.19: Masse volumique apparente à l’état compact.

| N0 d’essai | Volume de récipient (ml) | M1 (g) | M2 (g) | γAPP (g/ml) | γmoy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900 | 115 | 1187.3 | 1.191 |  |
| 2 | 900 | 115 | 1172.5 | 1.175 | 1.186 |
| 3 | 900 | 115 | 1188.8 | 1.193 |  |

III.2.1.1.5 Porosité :                                                                                                Tableau III.20: La porosité du laitier granulé.

| Porosité |  |
| --- | --- |
| Etat lâche | Etat compacte |
| 49.47 | 45.72 |

III.2.1.1.6 Compacité :

Tableau III.21: La compacité du laitier granulé.

| Compacité |  |
| --- | --- |
| Etat lâche | Etat compacte |
| 50.52 | 54.27 |

Remarque :

On utilise les mêmes méthodes pour détermination des caractéristiques du sable artificiel (laitier granulé).

III.2.1.1.7 Porosité cette mélange  (sable + laitier) :

Figure III.8: La courbe porosité du laitier et du sable.

III.2.1.1.8  Porosité du mélange  sable (dune + concassé)

Figure III.9: La courbe porosité du concassées et du sable.

III.2.1.1.9  Porosité du mélange sable (dune + concassé + laitier)

| Porosité du mélange | Etat lâche | Etat compacte |
| --- | --- | --- |
| Sable (15 % Laitier 42.5 % dune 42.5 % concassées) | 41.07 | 35.26 |
| Sable (20 % Laitier 40 % dune 40 % concassées) | 44.35 | 37.90 |
| Sable (25 % Laitier 37.5 % dune 37.5 % concassées) | 41.07 | 38.17 |

Tableau III.22: Porosité du mélange (dune + concassé + laitier)

Figure III.10: La courbe porosité du mélange  sable (dune et concassé et laitier).

III.2.1.3 Ciment :

Le ciment utilisé dans notre projet dit ELMATINE est un ciment portland composé C.P .J CEMII/B 42,5N selon la normeNA442, provenant de la cimenterie Hammam Eddalaa M’sila, la fiche technique du ciment est donnée en annexe A.

II.2.1.3.1 Caractéristiques Technique :

Tableau III.23: Composition chimique de ciment.

| Analyse chimique | Valeur |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perte au feu (%) (NA5042) | 6.0± 2 |  |  |  |  |
| teneur en sulfates (SO3) (%) | 2.5± 0.5 |  |  |  |  |
| teneur en oxyde de magnésium MgO (%) | 1.7± 0.5 |  |  |  |  |
| teneur en Chlorures (NASO42) (%) | 0.02±0.09 |  |  |  |  |

Tableau III.24: Propriétés physiques de ciment.

| Propriétés chimique | Valeur |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consistance normale (%) | 28±0.3 |  |  |  |  |
| Finesse suivant la méthode de Blaine (cm2/g).102 (NA231) | 44-54 |  |  |  |  |
| Retrait à 28 jours (µm/m) | <1000 |  |  |  |  |
| Expansion (mm) | ≤3.0 |  |  |  |  |

Tableau III.25: Temps de prise.

| Temps de prise à 200 (NA230) | Valeur |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Début de prise (min) | 160 ± 40 |  |  |  |  |
| Fin de prise (min) | 250± 40 |  |  |  |  |

Tableau III.26: Résistance à la compression.

| Résistance à la compression | Valeur |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 jours (MPa) | ≥20.0 |  |  |  |  |
| 20 jours (MPa) | ≥52.5 |  |  |  |  |

III.2.1.4 Eau :

L’eau remplit un double rôle : elle sert à hydrater le ciment, et ce qui est plus important, elle contribue à son ouvrabilité. Il convient de noter que les exigences relatives à l’eau de gâchage diffèrent beaucoup pour les mortiers et le béton. Dans le cas de béton un faible rapport eau-ciment est préférable. L’eau devrait être propre et ne pas contenir de produits nocifs tels que des acides, des alcalis ou des matières organiques. Lorsqu’elle est potable, on peut l’utiliser.

III.2.1.5 Adjuvants :

III.2.1.5.1 Notice technique super plastifiant MEDAPLAST SP UM SP 40.

Conforme à la norme EN934-2 Tab 1, 3, 1 et 3.2 NA 774 Super plastifiant haut réducteur d'eau.

III.2.1.5.2 Description:

Le MEDAPLAST SP 40 est un super plastifiant haut réducteur d’eau permettant d’obtenir des bétons et mortiers de très haute qualité. En plus de sa fonction principale de super plastifiant, il perme de diminuer considérablement la teneur en eau du béton.

III.2.1.5.3 Domaines d'application:

- Bétons à haut performances.

- Bétons pompés.

- Bétons architecturaux.

- Bétons précontraintes.

- Bétons extrudés.

- Bétons BCR.

III.2.1.5.4 Propriétés:

Grâce à ses propriétés le Medaplast SP 40 permet:

- Sur béton frais:

- Améliorer la fluidité

- Augmenter la maniabilité.

- Réduire l’eau de gâchage.

- Eviter la ségrégation.

- Faciliter la mise en œuvre du béton.

- Sur béton durci:

- Augmenter les résistances mécaniques même à jeune âge.

- Diminuer la porosité.

- Augmenter la durabilité.

- Diminuer le retrait.

III.2.1.5.5 Caractéristique:

- Aspect……………………………………………………………………….. Liquide

- Couleur…………………………………………………………………….. Marron

- PH…………………………………………………………………………..... 8.2

- Densité………………………………………………………………………. 1.20+0.01

- Teneur en eau…………………………………………………………….. < 1g /l

- Extrait sec…………………………………………………...……………… 40%

Figure III.11: Evolution de la résistance en compression.

III.2.1.5.6 Mode d'emploi :

Le Médaplast SP40 est introduit dans l'eau de gâchage. Il est recommandé d'ajouter l'adjuvant dans le béton après que 50 à 70 de l'eau de gâchage ait été introduite.

III.2.1.5.7 Dosage:

Plage de dosage recommandée: 0.6% à 2.5% du poids de ciment soit 0.5L à 2L pour 100kg de ciment. Le dosage optimal doit être déterminé sur chantier en fonction du type de béton et des effets recherchés.

III.2.1.5.8 Conditionnement et stockage:

Le Medaplast SP 40 est conditionné en bidons de 12kg, futs de 270kg et cubiténaire de 1200 kg.

Délai de conservation :

Une année emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur (5°C<1<35°C).

III.2.1.5.9 Précaution d'emploi:

Manipulation non dangereuse. Se référer à la fiche de données de sécurité disponible sur: www. Granitex-dz.com PV d'essais conforme aux normes, établi par la CNERIB en janvier 2007.

Les renseignements donnés dans cette notice sont basés sur notre connaissance et nos expériences à ce jour. Il est recommandé de procéder à des essais de convenance pour déterminer la fourchette d’utilisation tenant compte des conditions réelle de chantier [82].

III.2.1.6 Formulation de mortier normal (NF –P 15-403) [83]:

Le mortier doit être composé en masse, d'une partie de ciment, de trois parties de sable et d'une demi partie d’eau, Le mortier normal est un mortier qui sert à définir certaines caractéristiques d’un ciment et notamment sa résistance. Ce mortier est réalisé conformément à la norme décrit le sable utilisé pour les essais ainsi que le malaxeur.

Dans notre cas en a utilisé pour le mortier:

Pour 1 m3 de mortier :

- Sable (Sable de dune + Sable concassée)  = 6 kg/m3.

- Eau = 1200 kg/m3.

- Ciment = 2 kg/m3.

- Super plastifiant SP40: (0%), (1%), (2%).

- E/C = 0.6

| Pourcentage % | C (kg) | S (kg) | E (kg) | L (kg) | Adj (%) | E’ (Kg) | Af (cm) | E/C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0% laitier 50% sable | 2 | 6 | 1.2 | - | 0 | 1.2 | 5 | 0.6 |
|  |  |  |  |  | 1 | 1.03 | 5 | 0.515 |
|  |  |  |  |  | 2 | 0.85 | 5.5 | 0.425 |
| 15% laitier 42.5% sable | - | 5 | - | 0.9 | - | 1.37 | 5.4 | 0.685 |
|  |  |  |  |  | - | 1.1 | 5 | 0.55 |
|  |  |  |  |  | - | 0.97 | 4.5 | 0.485 |
| 20% laitier 40% sable | - | 4.8 | - | 1.2 | - | 1.35 | 5.3 | 0.675 |
|  |  |  |  |  | - | 1.15 | 4.8 | 0.575 |
|  |  |  |  |  | - | 1.1 | 5.7 | 0.55 |
| 25% laitier 37.5% sable | - | 4.5 | - | 1.5 | - | 1.4 | 5.6 | 0.7 |
|  |  |  |  |  | - | 1.3 | 5.5 | 0.65 |
|  |  |  |  |  | - | 1.1 | 5.4 | 0.55 |

Tableau III.27: Composition des déférents mortiers.

III.2.1.6.1 Préparation des éprouvettes [84]:

La préparation des éprouvettes doit suivre le mode opératoire suivant :

- Le moule et sa hausse fermement fixés à la table de choc.

- Remplir avec précaution à l'aide d'une cuillère convenable, le moule à moitié et   dans chaque  compartiment de celui-ci.

- Etaler la couche uniformément en utilisant une spatule adéquate ; la tenir verticalement et avec des mouvements de vas et viens.

Figure III-12: Table à choc.

Démarrer ensuite l'appareil de choc pour 15 coups.

- Introduire la seconde couche, niveler avec la spatule et démarrer l'appareil pour 15 autres coups.

- Retirer avec précaution le moule de la table, puis enlever immédiatement l'excès de mortier avec une règle métallique plate.

- Lisser la surface des éprouvettes en tenant la règle presque à plat.

- Etiqueter les moules pour identification.

- Conserver les moules dans la chambre d’humidité jusqu’au démoulage;

- Après 24 heures de cure, faire sortir les moules et procéder au démoulage des éprouvettes.

Figure III-13: Démoulage des éprouvettes.

- Immerger sans tarder, les éprouvettes dans un bain d'eau de température 20 ±1°C.

Figure III-14 : Conservation des éprouvettes dans l’eau.

III.2.1.6.2 Caractérisation mécanique des mortiers :

La résistance mécanique du mortier après durcissement dépend du rapport eau/ciment.

Cette résistance mécanique est caractérisée par sa classe de résistance à la rupture par compression et flexion. Il s’agit de briser trois éprouvettes de mortier à chaque échéance 7,14, et 28 jours  et à l’aide d’une presse hydraulique, pour en déduire des résistances à la flexion et à la compression [85]

III.2.1.6.3 Mesure des résistances mécaniques :

- Equipement utilisé :

L’ensemble est détaillé par la norme EN 196-1[86] comme suit :

- Une salle maintenue à une température : T = 200C ± 20C et à une humidité relative: HR³ 50 %,

- Une chambre ou une armoire humide maintenue à : T = 200C ± 10C, et HR³ 90 %

- Un malaxeur normalisé,

- Des moules normalisés permettant de réaliser 3 éprouvettes prismatiques de dimensions 4cm´4cm´16cm,

- Un appareil à chocs permettant d’appliquer15chocs aux moules en les faisant  chuter d’une hauteur de15 mm ± 0.3 mm à la fréquence d’une chute par seconde pendant 15 s,

- Une machine d’essais de résistance mécanique de marque ELE international capable de réaliser les deux essais (compression + flexion) : à la flexion elle permet d’appliquer des charges jusqu’à 25 KN avec une vitesse de mise en charge de 50 N /s ± 10 N/s. Le dispositif de flexion est schématisé sur la figure II.3, à la compression elle permet d’appliquer des charges jusqu’à 250 KN avec une vitesse de mise en charge de 2400 N / s ± 200 N / s. Le dispositif de compression est schématisé sur la figure II.9.

b. Conduite de l’essai :

Mélanger avec du mortier élaboré préparé comme indiqué, on remplit un moule 4cm´4cm´16cm. Le serrage du mortier dans ce moule est obtenu en introduisant le mortier en deux fois et on  appliquant au moule 15 chocs à chaque fois. Après quoi le moule est arasé et entreposé dans la salle ou l’armoire humide.

Entre 20 h et 24 h après le début de malaxage, ces éprouvettes sont démoulées et entre posées dans de l’eau à 200C ± 10C jusqu’au moment de l’essai de rupture.

Au jour prévu (7 j, 14 j et 28 j), les 3 éprouvettes sont rompues en flexion et en compression.

Si est la charge de rupture de l’éprouvette en flexion, le moment de rupture vaut

Et la contrainte de traction correspondante sur la face inférieure de l’éprouvette est :

Avec :

b = 40 mm

l : distance entre les deux appuis = 100 mm

Cette contrainte est appelée la résistance à la flexion.

Les demi – prismes de l’éprouvette obtenus après rupture en flexion seront rompus en compression. Si Fc  est la charge de rupture, la contrainte de rupture vaudra :

Cette contrainte est appelée résistance à la compression.

Les résultats obtenus pour chacun des 6 demi – prismes sont arrondis à 0.1 MPa prés et on en fait la moyenne. Si l’un des 6 résultats diffère de ±10 % de cette moyenne, il est écarté et la moyenne est alors calculée à partir des 5 résultats restants. Si à nouveau un de ces 5 résultats s’écarte de ±10 % de cette nouvelle moyenne, la série des 6 mesures est écartée. Auquel cas il convient de chercher la raison de cette dispersion : malaxage, mise en œuvre, conservation ?

[87]. lorsque le résultat est satisfaisant, la moyenne ainsi obtenue est la résistance du mortier à l’âge considéré.

Figure III-15 : Schéma statique de l’essai de flexion.

Figure III-16 : Dispositif pour l’essai de la résistance traction par flexion.

(Appareil laboratoire M’sila)

Figure III-17: Schéma explicatif du mode de compression.

Figure III-18: Dispositif pour l’essai des résistances à la compression

(Appareil laboratoire M’sila)

III.2.1.6.4 Résultats des essais mécaniques des différents mortiers composites.

La résistance mécanique est exprimée par le pouvoir de mortier à résister à la destruction sous l’action des contraintes dues aux différentes charges de compression [87]. Chaque valeur de la résistance à la compression est égale à la moyenne des mesures sur trois éprouvettes.

Les résistances mécaniques des mortiers confectionnés après durcissement dépendent de la nature de l’agrégat et la quantité d’eau de gâchage. Ces résistances mécaniques sont caractérisées par leurs classes de résistance à la rupture par compression et traction par flexion.

On a réalisé des essais de flexion trois points et de compression simple sur tous nos matériaux à chaque échéance 7, 14 et 28 jours à l’aide d’une presse hydraulique (cf. figure II.11), Le chargement est piloté en force. Pour évaluer la dispersion sur l’effort à rupture, on triple systématiquement les essais. Ils ne sont mis en œuvre que pour suivre, de façons comparative, l’évolution de la résistance des matériaux au cours de l’hydratation.

Les conditions de l’essai de flexion trois points sont les suivantes :

- éprouvettes 4x4x16 cm3.

- distance entre appuis : 100 mm.

- mesure de la charge à rupture.

Les demi-éprouvettes issues de l’essai de flexion sont alors sollicitées en compression simple.

Les essais de compression simple consistent à comprimer les faces latérales du barreau 4x4x16 entre deux prismes de section carrée 40 mm de côté, que l’on désignera par « blocs de compression ». Un schéma du montage de ces essais de compression est présenté à la figure II.14.

Figure III-19: Schéma du montage de compression simple [88].

III.3      Conclusion :

Durant toutes les étapes de réalisation de ce travail, le respect du plan du mémoire et des normes en vigueur des différents essais effectués, ont donné une manière à cette partie pratique pour mieux organiser ce travail, néanmoins plusieurs paramètres susceptible d’influencer l’étude sur les propriétés du mortier dans un laboratoire, car cela nécessite du temps, des moyens de grandes précision on comparaison du matériau mortier.

La compréhension de ce sujet conduit à une division en deux volets distincts dans cette étude, dans un premier part les caractéristiques physiques et chimiques des matériaux utilisés pour la formulation des types du mortier élaboré.

D’autre part (dans le chapitre III) l’effet du laitier  et le dosage du super plastifiant sur la fluidité, la masse volumique, l'absorption, la résistance à la traction, flexion et beaucoup plus à la compression.