IV.       Introduction:

Dans le cadre de ce travail de mémoire, les mortiers qui ont fait l’objet de notre étude sont :

- Mortier classique (un échantillon de référence).

- Mortier à base de laitier (trois échantillons).

- Mortier à base de super plastifiant (deux échantillons).

- Mortier à base de laitier et le super plastifiant (six échantillons).

Dans ce chapitre qui constitue en fait une des parties essentielles du mémoire nous présentons l’ensemble des résultats obtenus par des mesures effectuées sur les divers

échantillons élaborés (fluidité, Masse volumique, Absorption et les résistances mécaniques)

IV.1. Présentation des résultats:

IV.1.1.La fluidité:

La fluidité plus ou moins constante en étudier la réduction d'eau et le rapport E/C.

IV.1.2.La masse volumique :

On détermine la masse volumique après avoir retiré les éprouvettes des bacs et les avoir laissé à l’air libre pendant 20 minutes afin qu’elles aient une humidité nominale juste avant l’essai mécanique aux différents âges, on détermine la masse volumique est donnée par la formule suivante :

Ou :

M : masse de l’éprouvette.

V : volume de l’éprouvette.

IV.1.3. Le degré d’absorption d’eau :

La capacité d’absorption d’eau (CAE) à l’âge de 28 jours est déterminée en mettant les éprouvettes de mortiers élaborés de 4 ´4 ´16 cm de dimensions dans l’étuve et en les pesant jusqu’à poids constant, ensuite on immerge totalement dans l’eau dont T=105C ± 1 0C pendant une durée de 24 h (c’est – à – dire jusqu’à saturation du mortier) afin de calculer le volume des pores et des vides existants. Elle se calcule par la formule suivante [89].

%

Msat : la masse de l’éprouvette saturée d’eau.

Msec : la masse de l’éprouvette sèche.

| Pourcentage (%) | Adj (%) | La masse volumique (g/cm3) |  |  | Le degré d’absorption (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7j | 14j | 28j | 7j | 14j | 28j |
| 0% laitier | 0 | 2.25 | 2.28 | 2.31 | 6.7 | 6.64 | 6.55 |
|  | 1 | 2.31 | 2.34 | 2.37 | 5.72 | 5.67 | 5.8 |
|  | 2 | 2.36 | 2.39 | 2.42 | 5.51 | 5.47 | 5.6 |
| 15% laitier | - | 2.24 | 2.25 | 2.28 | 6.43 | 6.38 | 6.3 |
|  | - | 2.3 | 2.31 | 2.34 | 5.48 | 5.44 | 5.38 |
|  | - | 2.35 | 2.36 | 2.39 | 5.19 | 5.16 | 5.11 |
| 20% laitier | - | 2.25 | 2.27 | 2.30 | 6.26 | 6.22 | 6.15 |
|  | - | 2.3 | 2.33 | 2.36 | 5.08 | 5.05 | 5 |
|  | - | 2.35 | 2.38 | 2.41 | 4.87 | 4.84 | 4.8 |
| 25% laitier | - | 2.19 | 2.24 | 2.25 | 7.22 | 7.18 | 7.1 |
|  | - | 2.24 | 2.3 | 2.31 | 6.80 | 6.77 | 6.7 |
|  | - | 2.29 | 2.35 | 2.36 | 6.48 | 6.46 | 6.4 |

Tableau IV.1: La masse volumique et le degré d'absorption du déférent mortier.

IV.1.4. Les résistances mécaniques:

| Pourcentage (%) | Adj (%) | Traction (MPa) |  |  | Flexion (MPa) |  |  | Fores (KN) |  |  | Compression (MPa) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7j | 14j | 28j | 7j | 14j | 28j | 7j | 14j | 28j | 7j | 14j | 28j |
| 0% laitier | 0 | 4.3 | 4.56 | 5.91 | 5.09 | 5.6 | 6.10 | 2.17 | 2.17 | 2.60 | 19.5 | 22.6 | 25 |
|  | 1 | 4.72 | 5.01 | 6.5 | 5.4 | 5.9 | 6.45 | 2.07 | 2.31 | 2.76 | 21.1 | 24.4 | 27 |
|  | 2 | 4.93 | 5.24 | 6.8 | 5.8 | 6.4 | 7 | 1.28 | 2.09 | 2.38 | 25.7 | 29.8 | 33 |
| 15% laitier | - | 3.93 | 4.34 | 5.2 | 3.83 | 4.61 | 5.35 | 1.64 | 1.97 | 2.28 | 14.6 | 19.2 | 21 |
|  | - | 4.16 | 4.6 | 5.5 | 3.84 | 4.63 | 5.37 | 1.80 | 1.96 | 2.05 | 17.3 | 22.8 | 25 |
|  | - | 4.61 | 5.1 | 6.1 | 4.28 | 5.17 | 6 | 1.95 | 1.99 | 2.03 | 18.8 | 24.9 | 27.3 |
| 20% laitier | - | 3.03 | 3.42 | 4.36 | 3.55 | 4.3 | 5.11 | 1.52 | 1.83 | 2.00 | 12.7 | 15.9 | 17.7 |
|  | - | 3.18 | 3.6 | 4.6 | 3.67 | 4.45 | 5.3 | 1.87 | 2.02 | 2.29 | 13.6 | 17.1 | 19.1 |
|  | - | 3.38 | 4.17 | 5 | 3.8 | 4.61 | 5.5 | 1.68 | 1.80 | 2.04 | 17.8 | 22.4 | 25 |
| 25% laitier | - | 2.71 | 3.33 | 3.98 | 3.17 | 4.03 | 4.68 | 1.35 | 1.72 | 2.18 | 10.5 | 13.3 | 15.4 |
|  | - | 2.8 | 3.45 | 4.13 | 3.32 | 4.22 | 4.9 | 1.89 | 2.13 | 2.56 | 11.6 | 14.7 | 17 |
|  | - | 3.31 | 3.75 | 4.9 | 3.52 | 4.48 | 5.2 | 1.97 | 2.03 | 2.22 | 16.8 | 21.4 | 24.8 |

Tableau IV.2: Les résistances mécaniques des différents mortiers.

IV.2.Discutions les résultats: (Les courbes ont été complétées par le programme Matlab)

IV.2.1.  Introduction

Dans ce chapitre, nous avons étudie l’influence de la nature de une addition minérales (laitier) et nous présentons les résultats des différents essais effectués sur les mortiers confectionnées selon les différentes combinaisons d’ajouts laitier (0%, 15%, 20% et 25%).

IV.2.1. La fluidité :

La fluidité est maintenue plus au moins constante alors on étudie la variation du rapport E/C en fonction du dosage en adjuvant et du taux de laitier.

IV.2.1.1. Effets du laitier sur la fluidité :

Selon la figure (III.1) on remarque une  diminution du rapport E/C pour un dosage de 0% de laitier, devant  de cette valeur le rapport E/C affiche une légère augmentation de E/C pour le mortier non adjuvante, pour le mortier à un dosage de 1% d’adjuvant on remarque baisse du rapport E/C, pour 2% d’adjuvant l’augmentation du taux de laitier n’affecte pas le rapport E/C

Figure IV.1: Variation d’E/C des mortiers élaborés en fonction du laitier.

IV.2.1.2. Effets de super-plastifiant sur la fluidité :

D'après la figure (III.2) on constate que, les différents dosages de super plastifiant (0, 1,2%) permettent une réduction importante du rapport E/C (de 0.7 à 0.425). Cela est dû essentiellement à la lubrification des particules qui engendrent un meilleur réarrangement.

Donc pour tous dosages de laitier on remarque une baisse important du rapport E/C.

Figure IV.2: Variation d’E/C des mortiers élaborés en fonction du super-plastifiant.

IV.2.2. Masse volumique :

La masse volumique du mortier au laitier est étudié en fonction du dosage en adjuvant et du taux de laitier incorporés:

IV.2.2.1.  Effets du laitier sur la masse volumique :

La figure (III.3), montre que la masse volumique du mortier décroît avec l’augmentation du taux de   laitier (15, 25 %) pour tous dosage en adjuvant cette baisse varie de 2.42 à 2.36 g/cm3. Tout en montrant une légère augmentation de la masse volumique de mortier pour une dose de 20 %.

Figure IV.3: Variation de la masse volumique  des mortiers en fonction du laitier.

IV.2.2.2.  Effets de super plastifiant (Medaplast SP40) sur la masse volumique :

Selon la figure (III.4), on remarque que l'ajout du Medaplast SP40 (1% ; 2%) améliore notablement la valeur de la masse volumique de 2.25 à 2.36 g/cm3 a cause du réarrangement des grains engendré par leurs lubrification le mortier devient alors plus compact et plus résistant.

Figure IV.4: Variation de la masse volumique  des mortiers en fonction du super-plastifiant

IV.2.2.3.  Effets de du temps sur la masse volumique :

Ces résultats ont conduit à conclure que la masse volumique du mortier du lot des éprouvettes de mortiers conservées dans l’eau augmente en fonction du temps et en fonction du taux de laitier (0, 15, 20,25 %).Cette augmentation varie 2.19 à 2.31 (g/cm3).

Figure IV.5: Variation de la masse volumique  des mortiers en fonction du temps.

IV.2.3. Absorption d’eau:

IV.2.3.1. Effets du laitier sur l'absorption d'eau :

Selon la figure(III.6) on remarque que, l'ajout du laitier avec déférents pourcentages (0;15;20%) engendre une porosité notable dans la matrice cimentaire ce qui conduit à diminuer  de l'absorption de 5.31 à 5.83% avec ou sans adjuvant. Tout en notant l'ajout de laitier dans la porosité de 25% pour cent marquée dans la matrice de ciment qui conduit à une augmentation de l'absorption de 6,4 à 6.7% avec matériel auxiliaire.

Figure IV.6: Variation de la l’absorption des mortiers en fonction du laitier

IV.2.3.2. Effets du super-plastifiant sur l'absorption d'eau :

La figure (III.7) nous montrons clairement que, tous dosage de super  plastifiant (1 ; 2%) est engendré par une réduction importante de l'absorption d'eau de (7.1 à 6.4%) cela est du essentiellement au réarrangement des grains qui engendre une réduction de la porosité de la matrice cimentaire alors le mortier devient moins poreux donc plus compact alors moins absorbant.

Figure IV.7: Variation de la l’absorption des mortiers en fonction du super-plastifiant

IV.2.4. Résistances mécaniques:

La résistance en compression, traction et en flexion :

IV.2.4.1. Effets de laitier sur la résistance à la compression, traction et  flexion :

Selon les figures (III.8, 9 et10) on constate que, la résistance à la compression, traction et à la flexion du mortier on le même comportement, l’incorporation du laitier avec différèrent taux (15 , 20 et 25)% engendre une diminue sensiblement avec ou sans adjuvant cette réduction atteint et dépasse même 20% pour la résistance en compression et de 32% pour résistance la traction et la flexion, car l'augmentation du pourcentage des laitier de (0; 15 ; 20 ; 25)% qu’ils sont besoin d’une quantité importante d’eau de gâchage pour qu’il réagit.

Figure IV.10: Les résistances en traction.

Figure IV.8: Résistances à la comprissions                       Figure IV.9: Les résistances à la flexion

IV.2.4.2. Effets de sup- plastifiant sur la résistance compression, traction, flexion :

D'après les figures (III.11, 12,13) on constate que, quelque soit l'ajout de pourcentage de super plastifiant (1 ; 2%) améliore notablement la résistance en compression, traction et en flexion malgré l'incorporation du laitier dans la matrice cimentaire, la résistance en compression du mortier s'améliore (de 15.4 à 24.8 Mpa), à la flexion (de 4.68 à 5.2 Mpa) et la traction (de 3.98 à 4.8Mpa) cela est dû essentiellement à la réduction d'eau et au réarrangement des grains, qui rend le mortier plus compact donc plus résistant.

Figure IV.11: Résistance à la compression en fonction de super plastifiant.

Figure IV.12: Les résistances à la flexion                   Figure IV.13: Les résistances en traction. en fonction de super plastifiant.                                en fonction de super plastifiant.

IV.2.4.3.  Effets de temps sur la résistance à la compression, traction à la  flexion :

La résistance mécanique (compression, flexion, traction) de tous les types de mortiers élaborés augmente en fonction du temps ce qui était un résultat attendu en raison de la multiplication dans le temps des cristaux responsables de la résistance mécanique et diminue en augmentant la teneur de laitier granulé.

Figure IV.14: Résistance à la compression en fonction de temps.

Figure IV.15: Les résistances à la flexion en fonction de temps.

Figure IV.16: Les résistances en traction en fonction de temps.

IV.2.4.4. Effets du rapport E/C sur la résistance en compression, traction, flexion :

La résistance mécanique est fortement affectée par la variation d’E/C. Les figures (III.17, 18 et 19) montrent que la résistance à la compression, à la traction et à la flexion du mortier diminue significativement en ajoutant du laitier et en  augmentant le rapport E/C. Suivie d'une faible résistance mécanique (compression, traction et flexion), l'ajout de super plastifiant ralentit cette réduction et cette réduction et évite le déclin de la résistance.

Figure IV.17: Résistance à la compression du rapport E/C.

Figure IV.18: Les résistances à la flexion en fonction du rapport E/C.

Figure IV.19: Les résistances en traction en fonction du rapport E/C.

IV.2.5 Conclusion:

L’analyse de ces résultats a montré clairement que l’utilisation du laitier allège la matrice cimentaire mais fait sentir une petite réduction de la résistance mécanique (compression, traction et flexion) et une influence sur les caractéristiques du mortier à l’état frais, mais l’ajout du super plastifiant améliore nettement les propriétés à l’état frais et durci du mortier au laitier donc on préconise l’utilisation des adjuvants dans la matrice cimentaire comportant laitier.