II.4 Composition de béton sur la base de granulats  artificiels ‘laitier’

II.4.1    Introduction :

On appelle mortiers ou bétons les matériaux obtenus e gâchant dans un malaxeur de la proportion convenable de ciment, d’eau et de granulats avec éventuellement un ou plusieurs adjuvants La dimension «D» du plus gros granulat qui déterminer l’appellation  [73].

Mortier pour D ≤ 4mm, béton pour D ≥ 4mm.

Les différents granulats forment le squelette granulaire du mortier ou du béton. Le ciment l’eau et les adjuvants, forment la pate liante lorsqu’il n’y a pas de squelette granulaire.

II.4.2    Les Constituants Du Béton : [74].

II.4.2.1   Définition des granulats :

Le granulat est constitué d’un ensemble de grains minéraux qui selon sa dimension (comprise entre 0 et 125 mm) se situe dans l’une des 7 familles suivantes : – fillers ;

- Sablons ;

- Sables ;

- Graves ;

- Gravillons ;

- Ballast ;

- Enrochements.

Comme les trois quarts du volume d’un béton sont occupés par les granulats, il n’est pas étonnant que la qualité de ces derniers revête une grande importance. Non seulement les granulats peuvent limiter la résistance du béton mais selon leurs propriétés ils affecteront la durabilité et les performances structurales du béton. (En fait on ne peut pas confectionner un béton résistant avec des granulats dont les propriétés sont médiocres).

En fait les granulats ne sont pas réellement inertes et leurs propriétés physiques, thermiques et dans certain cas chimiques influencent les performances du béton.

Les sables et gravillons naturels alluvionnaires obtenus par criblage, parfois avec concassage sont satisfaisants (silex, calcaires durs et les silice- calcaires). Même les roches éruptives ou sédimentaires concassées (granite, quartzites, …) conviennent également pour la réalisation du béton.

Le recours aux granulats artificiels légers (argile expansée, laitier boulette) permet de formuler des bétons de densité réduite mais de coût élevé. (Chevillard, 1999).

Les granulats provenant des sous produits industriels, et les granulats du béton recyclé présentant des matériaux dont la valorisation permet plusieurs avantages : Economique, technologique et écologique.

Les granulats coûtent beaucoup moins cher que le ciment, il devient alors économique d’en inclure la plus grande quantité possible dans le béton, contrairement au ciment.

Afin d’étudier l’influence des granulats du laitier sur les propriétés du béton basique, il faut préciser la nature des granulats du laitier à incorporer dans le béton:

Le laitier granulé comme granulats fin où bien le laitier cristallisé comme gros granulats.

A cet effet nous suivrons les étapes suivantes :

- Le choix des granulats du laitier à utiliser.

- La formulation des bétons à étudier.

- Etude des propriétés des bétons durcis : (résistance mécanique).

- Laitier

Le laitier utilisé est un sous-produit de la fabrication de la fonte, de l’usine d’El-Hadjar (Annaba, Algérie). Suivant le processus du refroidissement du laitier fondu on obtient deux produits différents :

- Le laitier granulé obtenu par refroidissement rapide dans l’eau.

- Le laitier cristallisé obtenu par refroidissement lent à l’air.

Selon (Actine, 1966) le laitier cristallisé de hauts fourneaux constitue un excellent agrégat à béton que l’on aura intérêt à utiliser sous forme de graviers plutôt sous forme de sable fin.

Par contre le laitier vitreux de hauts fourneaux constitue d’excellents sables correcteurs pour mortiers et bétons dont l’emploi est tout particulièrement recommandé pour réaliser de bétons très exposés aux intempéries.

Donc, le laitier granulé sert comme un sable silice-calcaire pour la réalisation des bétons, et le laitier cristallisé concassé, constitue un excellent granulat pour béton.

Afin d’apprécier la qualité de ces produits comme granulats fins et grossiers pour la réalisation des bétons. Les trois possibilités de leurs utilisations sont étudiées :

- Substitution partielle et totale du sable naturel par du laitier granulé.

- Substitution partielle et totale de la pierre concassée naturel par le laitier cristallisé.

- Substitution partielle et totale du squelette granulaire (sable et pierre concassée) par les produits du laitier.

Nous abordons dans cette partie l’ouvrabilité du béton et sa résistance comme des critères caractérisant la qualité du béton.

L’ouvrabilité qui présente une caractéristique essentielle pour une fabrication réussie de l’ouvrage, elle dépend avant tout du dosage en eau. L’eau introduite dans l’empilement granulaire va dans un premier temps remplir la porosité résiduelle, puis écarter le squelette compact pour conférer aux grains une certaine mobilité.

La résistance mécanique qui présente un paramètre important dans la réalisation d’un béton reflète la qualité du béton et sa durabilité.

II.4.2.2   Ciment :

Définition :

Les ciments usuels sont aussi appelés liants hydrauliques car ils ont la propriété de s’hydrater en présence d’eau et parce que cette hydratation transforme la pâte liante, qui a une consistance plus ou moins fluide, en un solide pratiquement insoluble dans l’eau. Il ne faut pas confondre :

Le ciment, poudre commercialisée en sac ou en vrac, avant son gâchage avec l’eau; la pâte de ciment, au moment du gâchage du ciment avec l’eau; le ciment hydraté ou pâte de ciment durcie lorsque le mélange eau + ciment s’est solidifié.

II.4.2.3   Eau de gâchage :

L’eau est un constituant du béton nécessaire à l’hydratation du ciment, elle facilite aussi la mise en œuvre du béton ou du mortier. Une classification classique permet de distinguer trois types d’eau:

- L’eau chimiquement liée : Elle n’est plus considérée comme faisant partie de la phase liquide car cette eau est combiné eaux hydrates, dont elle fait partie, sous forme d’eau de cristallisation.

- L’eau adsorbée : est constituée par les couches de molécules d’eau sur la surface solide des pores. Soumises aux champs des forces électriques superficielles des particules  de CSH et à l’action des forces de VAN DER WAALS. La structure électronique de la molécule d’eau ne varie que très peu dans ce cas la.

- L’eau libre : cette eau échappe aux forces superficielles des particules solides. En excès par rapport à l’eau nécessaire à l’hydratation, elle occupe les macrospores.

II.4.2.4    Les adjuvants :

Les adjuvants permettent d’obtenir les propriétés de grande fluidité et de parfaite homogénéité nécessaire à l’obtention à des matériaux élaborés.

L’effet secondaire d’un tel produit est le captage de bulles d’air.

La grande majorité de nos mélanges intègrent un super plastifiant. Cependant, pour certaines compositions, nous étions tributaires des adjuvants utilisés par nos chantiers (accélérateurs et retardateurs de prise).

II.4.3     Propriétés des bétons :

Le béton doit être considéré sous deux aspects :

- Le béton frais : mélange de matériaux solides en suspension dans l’eau, se trouve en état foisonné à la sortie des appareils de malaxage et en état compacté après sa mise en œuvre dans son coffrage.

- Le béton durci : solide dont les propriétés de résistance mécanique et de durabilité s’acquièrent au cours du déroulement de réactions physico-chimiques entre ses constituants, d’une durée de quelques jours à quelques semaines.

II.4.4     La formulation de béton :

L’étude de la composition d’un béton consiste à définir le mélange optimal des différents composants du béton (granulat, eau, ciment) afin de réaliser un béton dont les qualités soient celles recherchées (résistance, consistance).

On a recours, dans ce cas aux méthodes de détermination des proportions des différents composants ou on trouve soit :

- Les méthodes semi-empiriques (Faury, Bolomey, Vallette).

- Les méthodes graphiques (Joisel, Dreux-gorisse).

- Méthodes de Dreux Gorisse :

Le choix de la méthode de formulation s’est fait en fonction des critères suivants :

- Une méthode assez simple et facile à utiliser.

- C’est une méthode appliquée au niveau des laboratoires de l’est algérien comme ceux du C.T.C. Est, le L.T.P. Est et autres laboratoires privés

- pour pouvoir comparer les résultats à ceux des autres organismes de contrôle.

- Détermination du dosage en ciment :

On évalue d’abord le rapport E/C en fonction de la résistance désirée sur la base de la

formule :

Rb : Résistance à la compression du béton prévue à 28 jours, en bars

G : Coefficient granulaire donné par le (Tableau II.4), en fonction de la qualité et de la dimension maximale (Dmax) du gravier

Rc : Classe vraie du ciment à 28 jours, en bars

Connaissant le rapport C\ E la fluidité désirée, qui est une donnée du problème, on peut déterminer le dosage en ciment d’après l’abaque.

|  | Valeurs.de.G.coefficient.granulaire |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| qualité des granulats | dimension des granulats D (mm) |  |  |  |  |
|  | Fins D 16 | Moyens 25 D 40 |  | Gros D 63 |  |
| Excellente | 0.55 | 0.60 |  | 0.65 |  |
| bonne, courante | 0.45 | 0.50 |  | 0.55 |  |
| Passable | 0.35 | 0.40 |  | 0.50 |  |

Tableau II.1 Valeurs de G coefficient granulaire

Figure II.1 : Dosage en ciment.

- Détermination du dosage en eau :

Connaissant C/E et le dosage en ciment (C) on débit le dosage en eau total à prévoirai par le formule :

- Détermination du dosage en granulat :

C’est le pourcentage de sable et de gravier exprimé à partir de la courbe granulaire de référence construite par l’une des méthodes de composition de béton, (Figure II.6) ci-dessous courbe OAB. La courbe OAB, où B à l’ordonnée 100% correspond à la dimension D du plus gros granulat et le point de brisure A à des cordonnées ainsi définies comme suit :

- En abscisse :

Si D ≤ 20mm l’abscisse est D/2

Si D ≥ 20mm l’abscisse est située au milieu du segment, gravier limité par le module 38(5mm) et le module correspond à (D max)

- En ordonnée: Y donnée par la formule suivante :

K : est un terme correcteur qui dépend du dosage en ciment, de l’efficacité du serrage, de la forme des granulats roulés ou concassés (sur tout le sable, dont l’influence est prépondérante) et également du module de finesse du sable qui est donné par le (Tableau II.5)

| vibration | faible |  | normale |  | puissante |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forme (sable) | roulé | concassé | roulé | concassé | roulé | concassé |
| 400+fluidifiants | -2 | 0 | -4 | -2 | -6 | -4 |
| 400 | 0 | +2 | -2 | 0 | -4 | -2 |
| 350 | +2 | +4 | 0 | +2 | -2 | 0 |
| 300 | +4 | +6 | +2 | +4 | 0 | +2 |
| 250 | +6 | +8 | +4 | +6 | +2 | +4 |
| 200 | +8 | +10 | +6 | +8 | +4 | +6 |

Tableau II.2 valeur du terme correcteur K

La courbe granulaire de référence OAB doit être tracée sur le même graphique que les courbes granulométriques des granulats composants. On trace alors les lignes de partage entre chacun des granulats en joignant le point à 95% de la courbe du granulat suivant, et ainsi de suite. On lira alors sur la courbe de référence au point de croisement avec la ou les droites de partage le pourcentage en volume absolu de chacun des granulats g1, g2, g3 par exemple

Si c’est le dosage en ciment, le volume absolu des grains de ciment est :

ρc : C’est la masse spécifique pour les grains du ciment Le volume absolu de  l’ensemble des granulats est :

Ou : γ : coefficient de compacité.

Conclusion                                                                                                                Cette étude a dressé une synthèse de connaissances sur le mortier, le ciment, le laitier granulat et le super plastifiant pour la confection des différents types du mortiers ou béton.