Conclusion générale

L’objectif assigné à ce travail était la valorisation des matériaux locaux (laitier granulé) et la préservation de l’environnement contre les déchets résultant de la production de la fonte à l’usine sidérurgique d’El Hadjar.

par la suite des mortiers légers courant ont été confectionnés à base d'ajouts de laitier et d’un super plastifiant (Medaplast SP40 haut réducteur d'eau),  puis soumis aux essais habituels tels les résistances mécaniques (compression, traction et flexion), les essais physiques ( la masse volumique et capacité d’absorption d’eau).

Les principales conclusions tirées de ce travail d’après Les résultats des essais montrent:

- Le laitier conduit à une légère augmentation du rapport (E/C) par contre le dosage du super plastifiant permet une réduction importante de ce rapport.

- Le mortier du laitier est un mortier léger mais il se comporte différemment des autres mortiers de sa classe vis-à-vis de l’eau et de l’humidité.

- L'ajout du super plastifiant permet une réduction importante  du degré d'absorption d'eau

- Le Medaplast SP40 améliore notablement la valeur de la masse volumique perdu par l'ajout du laitier dans le mortier.

- L’introduction du super plastifiant change complètement le comportement mécanique de ce mortier en comparaison avec les échantillons non adjuvante que se soit un mortier au laitier ou sans laitier.

- L’introduction du Medaplast SP40 dans la matrice cimentaire améliore la résistance mécanique du mortier  (à la compression, à la traction et en flexion).

- Les résistances mécaniques (à la compression et à la traction par flexion) des différents mortiers augmentent avec dans temps et diminuent avec l’augmentation du taux de laitier mis en place puisqu’il a un pouvoir hydraulique faible ce qui retarde la réaction d’hydratation.

- La cure des éprouvettes dans l’eau a un effet positif sur les résistances mécaniques qui sont supérieures à celles dont la cure a été à l’air libre,  puisque cette dernière rend le matériau plus poreux ce qui influe négativement sur la résistance.

- Les mortiers de ciments au laitier présentent une bonne résistance à l’eau, ce qui offre leur utilisation dans les ouvrages où on a besoin des matériaux résistants aux eaux agressives (la pluie, eau de mer, …).

- A l’issue de ce travail, nous recommandons une étude expérimentale systématique sur l’utilisation du laitier comme granulats dans le béton à fin de préserver notre environnement qui représente l’un des objectifs d’actualité de recherches.