I.          Introduction :

Le présent chapitre est une synthèse bibliographique des travaux de recherche nous présenterons dans ce 4 parties principales:

1er parties: le laitier cristallin, présentation, etc.

2ème parties: les mortiers de l'introduction et définition jusqu'à Le rôle d’utilisation de mortier.

3ème parties: le ciment, introduction, etc.

4ème parties: composition de béton sur la base de granulats artificiels ‘LAITIER’.

I.1        Laitier cristallines :

I.1.1       Introduction :

Le problème des sous-produits et déchets industriels est l’un des problèmes majeurs de notre civilisation industrielle, et l’avenir même de cette civilisation est largement conditionné par les solutions que nous pourrons apporter à ce problème. A cet effet, les travaux de Génie Civil, présentent des possibilités intéressantes pour la valorisation de ces sous-produits et déchets qui doivent être exploitées en profondeur. [1]

I.1.2     Description générale du laitier cristallin :

Le laitier est un sous-produit des industries du fer et de l’acier et est bien souvent classé comme déchet industriel ou considéré comme tel par certaines entreprises de construction, à tort. En réalité, il peut être valorisé en divers matériaux de construction polyvalents suivant leur traitement après fabrication. Lorsque ces sous-produits sont collectés, deux perspectives de refroidissement s’offrent en effet à eux [2]

Figure I.1 : laitier cristallin.

- Une trempe leur conférant des propriétés hydrauliques : le laitier qui surnage au-dessus de la fonte est refroidi immédiatement après la coulée et, par conséquent, rapidement vitrifié. La trempe fige ce sous-produit dans un état instable et lui confère des propriétés hydrauliques. La majorité des éléments, tels que Ca, Mg, Si et Al sont sous forme de phase non cristalline. Une fois broyé à une finesse de 400-500 m2/kg, ce produit développe de bonnes propriétés cimentaires sous l’effet d’un catalyseur (le gypse dans le ciment). Par ailleurs, la composition minéralogique d’un laitier dépend de son mode de refroidissement : plus le refroidissement est rapide, plus le laitier sera vitreux.

- Un refroidissement lent leur permettant une cristallisation dans un état stable : ce procédé ne nécessite qu'une fosse de stockage du laitier en fusion et des rampes d'arrosage. Les laitiers coulés à terre sont refroidis doucement par aspersion d’une faible quantité d'eau. Un concassage secondaire est généralement nécessaire pour utiliser ce matériau. Ce procédé lui confère, cependant, une certaine hétérogénéité, qui amoindrit la stabilité des propriétés mécaniques du béton.

Refroidissement

Lent                                                                           Rapide

Laitier vitrifié                                                              Laitier cristallisé

Granulat                                                 Liant hydraulique (Granulat, Bouleté)

Figure I.2 Processus d’élaboration des différents types de laitiers [3]

L'utilisation des laitiers sous forme cristalline est pour l’instant moins rentable que celle sous forme de liant hydraulique. Cependant, cette application a l’avantage d’être facilement adaptable pour tout type de laitier, contrairement à l’utilisation cimentaire. En plus d’une distinction microstructurale (laitier amorphe ou cristallin), les laitiers sont aussi classés selon leur origine :

I.1.2.1    Laitiers de hauts fourneaux :

La production d’une tonne de fonte génère 250 à 300 kg de laitier de haut fourneau Pour l’élaboration de la fonte, le haut-fourneau (Figure I-2) est alimenté par un mélange de minerai de fer, de coke et de chaux. De l'air chaud (à 1200 °C) est  ensuite insufflé dans la tuyère et provoque la combustion du coke. Des réactions d’oxydation et de réduction ont lieu et il se forme de la fonte et un liquide essentiellement chargé d’oxydes. Ce résidu est appelé laitier de haut fourneau.

Figure I.3 : schéma de principe d’un haut fourneau [4]

I.1.2.2.   Laitiers d’aciérie électrique :

Les laitiers d’aciérie électrique sont générés lors de l’élaboration d’aciers dans  des fours à arcs électriques alimentés par des ferrailles recyclées (Figure I-3).

Figure I.4 : Schéma de principe d’un four à arcs électriques [5]

I.1.2.3.   Laitiers d’aciérie de convertisseur à oxygène :

La production d’une tonne d’acier génère environ 100 kg de laitier d’aciérie de conversion.

Figure I.5 : Convertisseur à oxygène [6]

La fonte en fusion sortie du haut fourneau est introduite dans un convertisseur (Figure I-8). De l’oxygène pur est insufflé sous pression en même temps qu’est introduite de la chaux et des ferrailles de récupération. L’affinage par l’oxygène permet de brûler la plus grande partie du carbone et d’oxyder les impuretés contenues dans la fonte. La chaux fixe dans le laitier les éléments « poisons » pour l’acier (Si, Mn, P et S). De la chaux magnésienne est injectée dans le convertisseur, pour atteindre la saturation en chaux et/ou magnésie du laitier, et ainsi éviter la dissolution de la magnésie des réfractaires. On obtient alors de l’acier relativement pur et un laitier, appelé laitier d’aciérie de conversion. Après un refroidissement violent par aspersion d’eau, il est concassé et criblé pour produire des granulats.

I.1.3     Propriétés du laitier cristallin :

Il existe de nombreuses différences entre un laitier cristallin et un granulat naturel. Les propriétés détaillées dans cette section sont la distribution granulométrique et les caractéristiques de fabrication, la densité, l’absorption d’eau, la résistance à l’abrasion, l’état de surface, la nature cristalline, la composition chimique et le risque d’expansion.

I.1.3.1    Distribution granulométrique et caractéristiques de fabrication :

Les scories ont souvent moins de particules fines que les granulats naturels. Cependant, on ne peut pas généraliser cette caractéristique puisqu’elle varie beaucoup en fonction du type de laitier utilisé, des méthodes de broyage et du type de granulat naturel auquel on le compare. Bien souvent, le broyage des laitiers conduit à leur utilisation sous forme de granulats grossiers tels que le 5-20 ou 5-14. Dans le cas où le laitier cristallin ne correspond pas aux exigences d’un fuseau granulaire CSA A.23.1, il est nécessaire d’ajuster sa granulométrie en rajoutant un granulat naturel afin d’améliorer l’ouvrabilité du mélange à l’état frais ainsi que ses propriétés mécaniques [7].

I.1.3.2    Densité :

La densité relative du granulat de laitier est plus grande que celle du granulat naturel [8.9]. La littérature à ce sujet indique que la densité relative des laitiers cristallins se situe généralement entre 3 et 4 alors que les granulats naturels ont généralement une densité de l’ordre de 2,75 (voir tableau 2.3).

I.1.3.3   Absorption :

Dans les études caractérisant les laitiers cristallins, l’absorption est bien souvent relevée afin d’appréhender la rhéologie du béton. Celle-ci est généralement supérieure à celle des granulats naturels de l’étude servant à faire un béton de référence [10.11.12]. Comme montré dans le tableau 2.3, les valeurs d’absorption des laitiers cristallins se situent généralement entre 1 et 5 % alors que pour un granulat naturel celles-ci sont souvent en deçà de 1 % [13].

La mesure de l’absorption d’un granulat est une méthode simple qui peut être utilisée pour évaluer la qualité de celui-ci, .Cette propriété est particulièrement importante puisqu’elle affecte la quantité d’eau à ajouter au mélange pour une maniabilité donnée.

I.1.3.4    État de surface :

La plupart des laitiers cristallins possèdent une porosité élevée ainsi qu’un état de surface rugueux [14]. Le fait que les laitiers soient plus poreux que les granulats naturels influe sur son absorption. L’état de surface rugueux des laitiers va, quant à lui, influencer la zone de transition pâte-granulat au sein du béton. Cet état de surface poreux et rugueux est observable dans les figures I.5 et I.6.

Figure I.6: Laitiers d’aciérie électrique ayant une structure poreuse et rugueuse [14]

Figure I.7: Visualisation au microscope électronique à balayage (MEB) de laitiers d’aciérie électrique (grossissement x15) [14]

I.1.4  Composition chimique :

La composition chimique du laitier varie suivant la nature du minerai, la composition du calcaire, la consommation de coke et le type de fonte fabriquée.

En général, le laitier contient une quantité élevée d’oxyde de calcium CaO (30-40%) avec des quantités signifiantes de silice SiO2 (28-38%) et d’alumine Al2O3 (8-24%) et il contient une petite quantité d’oxyde de magnésium MgO (1-18%) et de sulfites (1-2.5%), tels que le sulfite de calcium CaS, le sulfite de magnésium MnS et le sulfite de fer FeS [15].

Le laitier granulé des hauts fourneaux a les mêmes constituants chimiques que le ciment Portland ordinaires, mais en différentes proportions (voir fig. I.7). Ceci est l’une des raisons qui fait que le pourcentage utilisé dans le ciment est plus grand que celui des cendres volantes à titre d’exemple.

Figure I.8 Diagramme ternaire représentant la composition des matériaux cimentaires

Si et al. [16] ont établi la composition chimique du laitier de haut fourneau produit à travers le monde (Voir tableau I.1).

| Sio2 | Al2O3 | FeO3 | CaO | MgO | Na2O | K2O | SO3 | TiO2 | MnO | Origine | Référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.2 | 7.96 | 4.68 | 42.18 | 3.82 | 0.2 | 0.65 | 0.47 | 0.65 | 2.04 | Algérie | A.Bougara[15] |
| 35.04 | 13.91 | 0.29 | 39.4 | 6.13 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | Australe | Collins al. |
| 35.3 | 9.9 | 0.6 | 34.7 | 14.6 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.5 |  | Canada | Shi1992 |
| 36.23 | 9.76 | 1.99 | 39.4 | 10.5 |  |  |  | 0.7 |  | Chine | Shi et al. [12] |
| 36 | 9 | 1.3 | 41 | 8 |  |  | 1.1 | 0.9 | 0.85 | Finlande | Gjorv |
| 35.4 | 12.9 | 0.3 | 41.8 | 6.8 | 0.26 | 0.38 | 1 | 1.65 | 0.42 | Japon | Sato et al. |
| 35 | 13.5 | 2.3 | 36.5 | 7.5 |  |  | 0.6 | 2.0 | 1.25 | Norvége | Gjorv |
| 35.3 | 9.4 | 1.1 | 39.7 | 10.03 | 0.98 |  | 1.16 | 0.72 | 0.98 | Suéde | Byfors et al. |
| 34.9 | 7.12 | 1.02 | 42.87 | 10.3 | 0.24 | 0.5 | 1.16 | 0.39 |  | USA | HoganandRose |
| 34.2 | 11.3 | 1.17 | 41.6 | 8.21 | 0.26 | 0.4 | 0.48 | 0.77 | 0.25 | UK | Osborne |

Tableau I.1 Composition chimique du laitier de haut fourneau à travers le monde  [16]

Cependant, il a été observé que l’activité hydraulique augmente avec l’augmentation de CaO, Al2O3 et MgO et diminue avec l’augmentation de SiO2. Selon la norme Européenne EN V 197-1:1992 et les normes Britanniques, le rapport de la masse de SiO2 doit excéder 1, ce rapport assure une haute alcalinité, sans laquelle le laitier devient hydrauliquement inactive [20]. Le  [17] a obtenu des tendances similaires sur le contenu en CaO et a rapporté que l’activité hydraulique augmente avec le rapport CaO/SiO2 au-delà du point limite (n’est pas précisément défini). Mais le contenu en CaO au dessus du point limite rend la granulation difficile et donne de faibles teneurs en verre comme a rapporté Frearson [18].

Les métallurgistes classent le laitier comme soit basique ou acidifié : le laitier plus il est basic plus son activité hydraulique est meilleure à la présence d’activateurs alcalins [17]. A une basicité constante, la résistance augmente avec la teneur e Al2O3, et un déficit en CaO peut être compensé par une large quantité d’alumine (Al2O3). L’influence du MgO comme un remplacement pour le CaO semble dépendre de la basicité et le contenu en MgO au-delà de 8-10% et peut avoir un petit effet sur le développement de résistance, mais des teneurs élevées ont un effet inverse [17].

Tableau I.2 Composition chimique d’un laitier de haut fourneau granulé [19]

| Oxyde | Sio2 | Al2O3 | FeO3 | CaO | MgO | MnO | S2 | SO3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Composition (%) | 35.34 | 11.59 | 0.35 | 41.99 | 8.04 | 0.45 | 1.18 | 0.23 |

Plusieurs études des matériaux cimentaires suggèrent que le PH de la solution joue un rôle important dans le processus d’hydratation et aussi dans la détermination de la nature des CSH formées. Il a été rapporté que les CSH ne se forment pas dans une solution avec un PH au-dessous de 9.5 [22]. Il a été suggéré que la solution à PH élevé active l’hydratation du laitier par la dissolution de la couche imperméable de l’eau sur la surface des particules de laitier [17,18]. Aussi, la formation des CSH est dépendante du type des silicates dans la solution, qui est aussi affectée par le PH [23,24], d’autres chercheurs ont établi que le rapport C/S des CSH dépend du PH et de la teneur en alcalins de la solution des pores ; les CSH avec un rapport C/S élevé se forment dans des solutions d’un PH élevé ou une teneur en alcalins élevée [25-26-27-28]. Par ailleurs, Anderson et al. [29] ont établi qu’il n y’a pas une corrélation évidente du PH avec les composants chimiques des matériaux.

Bougera et al [21] ont conclu que la composition chimique a un effet significative sur la réactivité du laitier, les deux laitiers qu’ils ont étudié avaient une teneur en verre, une finesse et une distribution en taille de particules similaires, mais l’évolution de leurs chaleurs d’hydratation et le taux de développement des résistances sont différentes, suggérant que la composition chimique joue un grand rôle en affectant ces propriétés. Le retard dans la contribution du laitier Algérien à la résistance au jeune âge par rapport au laitier Britannique peut être lié à la précipitation de la magnésie hydratée et les oxydes de fer formés par ce laitier.

I.1.5  Composition minéralogique :

Dans un haut fourneau, le minerai de fer est réduit au moyen de coke, en fer métallique, tandis que la silice et l’alumine se combinent avec la chaux et le manganèse pour former un laitier fondu qui se ressemble au dessus de fer en fusion, au fond du haut fourneau.

Le fer dissout lui même certains constituants en une forme réduite, notamment le silicium, le manganèse et le soufre. La réparation du soufre entre le fer et le laitier est importante. Pour favoriser la dissolution du soufre dans le laitier, on augmente soit la température soit la teneur en CaO du laitier, cette dernière augmentation entraîne en tous cas un accroissement de la température pour maintenir la fluidité [30]. Dans ce cas, il est possible d’utiliser un laitier liquide avec une teneur en chaux beaucoup plus faible et l’opération s’appelle alors :

« Changement d’acide », se qui signifie que le laitier est moins basique que dans le traitement normal [31].

Les assemblages probables de minéraux formés par les quatre constituants principaux CaO, SiO2, Al2O3 et MgO, dans la limite des proportions caractéristiques des laitiers, ne peuvent pas être prédits avec certitude, parce que le système quartenaire n’a pas encore été étudié complètement. Donc on s’est contenté uniquement du système ternaire CaO, SiO2 et Al2O3, d’où on peut remarquer que les phases correspondantes aux laitier de haut fourneau et au clinker portland sont voisines [32].

I.1.6    Activité des laitiers :

Pour apprécier la qualité de laitiers comme adjuvant minéral actif des liants, on se sert de deux modules : module de basicité et module d’activité [34] :

- Module de basicité :

Lorsque : Mb > 1                    les laitiers sont dits « alcalins »

Mb < 1                  les laitiers sont dits « acides »

- Module d’acidité :

L’activité hydraulique des laitiers croit avec l’augmentation des deux modules, et plus le module d’acidité est grand plus la vitesse de durcissement du laitier broyé est rapide. Il faut tenir compte de ce que les laitiers diffèrent d’une même composition chimique peuvent être les uns actifs et les autres presque entièrement incapables de former un liant hydraulique, cela dépend de la structure des laitiers après refroidissement [34].

Selon les pays, les équations qui définissent ces indices sont très différentes :

- En URSS, on utilise le rapport [35]:

Pour les laitiers très acides (SiO2 = 47 à 60 %)                   il faut que : Mb < 0.1

Pour les laitiers acides (SiO2 = 33 à 46 %)                                           0.6 < Mb < 0.9

Pour les laitiers basiques (SiO2 = 25 à 37 %)                                          Mb 1

Selon certains auteurs [33], il faudrait avoir à la fois :

1. /

- les laitiers à faible rapport sont parfois appelés acides (inférieur à 1.30)

- les laitiers à faible rapport sont parfois appelés basiques (supérieur à 1.45)

2. /

Remarque : Un laitier de faible basicité mais ayant une teneur élevée en Alumine peut être excellent [33]; l’Alumine se fait sentir d’une façon importante sur les résistances mécaniques du laitier. La tendance actuelle est vers l’élaboration de moins en moins basique.

En fait, tous les laitiers de hauts fourneaux sont acides, dans la mesure où on leur fait subir une trempe qui les maintient à l’état vitreux. Ce mode opératoire dans l’industrie présente deux avantages [36]:

- D’une part le broyage est plus facile parce que le matériau est friable et poreux

- D’autre part, les propriétés hydrauliques d’un laitier vitrifié sont plus énergiques que celles d’un laitier cristallisé.

Néanmoins, la basicité des laitiers n’est pas un critère d’efficacité, les laitiers doivent contenir également une proportion moyenne ou modérée d’alumine aussi bien que le CaO ; une différence en l’un de ces composés pourrait être compensée par une quantité plus abondante que l’autre, jusqu’à un point limite à partir duquel une teneur croissante en CaO rend difficile la granulation à l’état vitreux.

On a trouvé que la présence d’oxydes de fer (Fe2O3) dans le laitier facilitait la granulation, mais abaissait l’activité hydraulique [37], MgO aurait un effet nuisible, une teneur relativement élevée en sulfates de calcium serait favorable, peut être parcequ’une telle tenue est associée à des laitiers très chaux [38].

- En RFA, on utilise:    qui doit être supérieur à 1.6

- En JAPON, on utilise:    qui doit être supérieur à 1.4

- Aux USA, Selon Requejoffre [33], seul l’indice :  qui doit

Être supérieur à 1 serait valable pour tous les âges de résistances.

Pour apprécier la qualité des laitiers, les auteurs [38] proposent d’utiliser le

Coefficient de qualité : cette formule est vraie quand  MgO < 10%, et si MgO > 10% on utilise la formule :

En fin, les deux formules [33] suivantes sont souvent utilisées :

- Forme allemande de Keil :

Pour :

F < 1.5                     laitier médiocre

1.5 < F < 1.9                       laitier acceptable

F < 1.9                     laitier excellent

- Formule française de C. de Lan gavant :

Pour :

12 < i < 15                      laitier médiocre

15 < i < 20                     laitier acceptable

i < 20                      laitier excellent

D’après Terrier, ces deux indices chimiques seraient équivalents. Ils seraient en bonne corrélation avec les résistances initiales des CLK confectionnés avec des laitiers.

I.1.7    Valorisation des laitiers issus de haut Fournaux  le béton [39]

La valorisation des résidus en Génie Civil, permet de résoudre les problèmes qui se posent sur le plan écologique et la pollution de l’environnement. Elle offre une solution économique en évitant l’extraction de la matière première donc préservation des sites.

L’activité économique, notamment la construction, a connu, en Algérie, ces dernières décennies, un développement exceptionnel. Cependant cette expansion connait hélas d’énormes difficultés en termes de disponibilités de matériaux particulièrement les agrégats.

La valorisation des déchets et sous-produits industriels dans le Génie Civil ne peut que donner des résultats encourageants aussi bien en termes d’économie, d’écologie, que de comportement.

On peut définir un sous-produit comme étant un résidu obtenu au cours de la production d’un produit principal, par exemple, le laitier des hauts Fournaux est un sous-produit de la production de la fonte.

Dans les pays industrialisés, les résidus valorisés dans le domaine du Génie Civil sont les suivants :

- Le laitier des hauts Fournaux, qui est utilisé en cimenterie, en construction routières, et comme granulats (sable et gravier).

- Les cendres volantes, qui sont des sous-produits des centrales thermiques ou bien des déchets de combustion du charbon, qui sont utilisées dans les cimenteries.

- Les déchets de l’industrie de papier, utilisés dans les constructions de bâtiments (briques).

- Les sulfates résiduaires valorisés dans les constructions routières.

- Le soufre, qui est un résidu provenant de la sulfuration des gaz naturels, est utilisé dans les mélanges au bitume et liants pour béton ou mortier.

L’Algérie dispose d’une quantité énorme de déchets et sous-produits industriels. A titre d’exemple, on peut citer le laitier, les scories, et le phosphore-gypse, dont la valorisation est loin d’être satisfaisante.

Valorisation du laitier en Algérie.

L’utilisation des produits de laitier en Algérie est limitée à quelques rares applications malgré sa production progressant (500.000 tonnes/an). (Behim, 2003)

En cimenterie, il entre comme un ajout secondaire ne dépassant pas 20 % (cette substitution est faite seulement dans quelques cimenteries). (Naceri, 2005)

Et en travaux routiers : A titre d’exemple, le laitier granulé a trouvé une utilisation dans la réalisation de la liaison autoroutière Annaba – Berrahal, où la couche de fondation été réalisée par une grave laitier tout laitier.

Des études intéressantes et récentes ont montré la possibilité d’utiliser les laitiers Algériens (d’El-Hadjar) pour :

- La fabrication des briques silico calcaires à base du laitier. (Arabi, 1996)

- La fabrication du béton cellulaire autoclavé. (Belouettar, 2003)

- La fabrication d’un ciment de laitier activé sans clinker. (Mezghiche, 1989)

I.1.8    Propriétés et avantages :

- Pouvoir hydraulique important renforcé en présence d’un catalyseur

- Légèreté

- Isolation thermique et phonique

- Tenue au feu [39]

I.1.9    Utilisations des laitiers :

Les laitiers granulés sont utilisés pour :

- Utilisation en tant qu’ajout (0 à 85 %) dans les ciments classiques (CPJ) et ciments au laitier (CHF, CLK),

- Fabrication des bétons à haut rendement [24],

- Composants siliceux du béton et de la brique silico-calcaire [36],

- Bétons légers,

- Liants pour fabrication des graves hydrauliques,

- Remblais légers,

- Agriculture, crépis et mortiers, laine de roche [39].

I.1.10  Conclusion :

Ce chapitre a été consacré à une brève recherche bibliographique relative aux caractéristiques de laitier. Tout comme dans le cas des autres industries, le besoin universel de conserver les ressources, de protéger l'environnement doit nécessairement se faire ressentir dans le domaine de la technologie du béton. Par conséquent, nous devrons accorder beaucoup d'importance à l'usage de déchets et de sous-produits pour la fabrication du ciment et du béton. Les sous-produits peuvent être utilisés comme constituant principal du clinker ou comme granulats pour le béton.

Le laitier de haut fourneau est l’un des sous-produits sidérurgiques, qui ont le meilleur potentiel étant donné leurs propriétés très recherchées telles que leur solidité, leur résistance mécanique, leur forme, leur résistance à l'abrasion et leur granulométrie. Le laitier granulé s’obtient par refroidissement brusque par un courant d’eau (jet d’eau), ce qui permet de freiner le processus de cristallisation et d’obtenir ainsi, un matériau vitrifié et granulé. Ce mode de refroidissement transforme le laitier liquide en un granulat fin (procédé ou mode de granulation du laitier) à grains déchiquetés de dimensions inférieures à 5 mm. Notre travail traite la possibilité d'employer le laitier comme granulats du béton, application qui est particulièrement prometteuse du fait que 75% du béton est constitué de granulats.