II.2        Le ciment :

II.2.1     Introduction

Le ciment est un « liant hydraulique ». Par « liant », il est sous-entendu une matière susceptible d'en agglomérer d'autres. Le qualificatif «hydraulique» précise, d'une part, que ce liant durcit à froid par gâchage à l'eau, sans addition d'un autre corps réactif et, d'autre part, qu'il durcit, non seulement dans l'air, mais également dans l'eau. Mélangé à certains sols ou granulats, et en présence d'eau, le ciment crée progressivement une cohésion croissante au sein du mélange qui se traduit par l'obtention de matériaux rigides et durs à performances mécaniques élevées. En fonction de la nature des constituants utilisés et de leurs proportions dans les mélanges réalisés, cette poudre « magique » qu'est le ciment permet la mise au point d'une grande variété de produits répondant ainsi aux besoins des concepteurs, des utilisateurs et des exploitants des ouvrages, ceci dans des domaines aussi divers que le bâtiment, les ouvrages d'art, le génie civil et les routes. À cet égard, on peut citer le béton, matériau de construction le plus utilisé dans le monde, mais aussi tous les matériaux traités aux liants hydrauliques employés dans la construction des infrastructures de transport. [41]

I.2.2     Historique

Le mot ciment vient du latin « cémentons », qui signifie mortier, liant des maçonneries. Ce sens d’origine a été conservé en s’appliquant aux seuls liants hydrauliques, c.-à-d. capables de durcir au contact de l’eau. [42]

II.2.3    Définition

Selon la norme européenne [EN197-1] le ciment est un liant hydraulique, en d’autres termes, une matière inorganique finement moulue, qui lorsqu’elle est gâchée avec de l´eau forme une pate permettant de faire prise et qui durcit suite a des réactions et au processus d´hydratation. Cette matière conserve, après durcissement, sa résistance et sa stabilité même sous l´eau. Les ciments sont constitues de petits grains individuels de différentes matières, mais ils doivent être statistiquement homogènes en composition. Un haut degré de régularité dans toutes les propriétés du ciment est obtenu par un procédé continu de production en masse et en particulier, par des procédés convenables de broyage et d´homogénéisation. [43]

Figure II.1 : poudre de ciment courant.

II.2.4    Les Constituants du ciment

Les ciments sont constitués, par mélange et broyage. Ils se composent de:

II.2.4.1    Clinker

Produit obtenu par cuisson (linéarisation) des constituants du ciment à 1450°C. Il se présente sous forme de nodules durs et cristallisés, et est constitué en majeur partie de silicates et d’aluminates de calcium anhydres;

Figure II.2 : Composition chimique du clinker.

La composition minéralogique des clinkers peut être évaluée par des ratios calculés ou modules qui tiennent uniquement compte des éléments majeurs. Parmi les formules servant à calculer la teneur en composants ‘ la formule de Bogue’ [44] qui donne, à titre d’exemple pour un clinker ordinaire les relations suivantes:

C3S = 4.071 C - 7.602 S - 6.719 A - 1.430 F

C2S = 8.602 S + 5.068 A + 1.079 F - 3.070 C

Ou 2.868 S - 0.754 C3S

C3A = 2.650 A - 1.692 F

C4AF = 3.043 F

Dans ces conditions, il est établi que le clinker est principalement constitué en proportions variables de :

| Nom | Formule chimique | Notation symbolique | Teneur % |
| --- | --- | --- | --- |
| -Silicate tricalcique ‘Alite’ | 3CaO. SiO2 | C3S | 45.0<60<79.7 |
| -Silicate bicalcique ‘Belite’ | 2CaO. SiO2 | C2S | 5.7<25<29.8 |
| -Aluminate tricalcique ‘Aluminate’ | 3CaO. Al2O3 | C3A | 1.1<5<14.9 |
| -Alumino - ferrite tétracalcique‘Ferrite ou aluminoferrite ou brownmillerite’ | 4CaO. Al2O3.Fe2O3 | C4AF | 2.0<10 < 16.5 |

Tableau II.1: les quatre phases cristallines principales [5] [4].

1 : C3S ; 2 : C2S ; 3 : C3A(gris) ; 4 : C4AF(blanc)

Figure II.3: Microscopie optique en lumière réfléchie sur section polie d’un clinker [46].

II.2.4.2   Le gypse

Le gypse dénommé aussi gypsier est une roche saline commune des bassins sédimentaires soumis à subsidences, elle est composée principalement du minéral gypse, minéral salin très commun des séries sédimentaires, et de sulfate doublement hydraté de calcium. Ce dernier est à la fois une espèce chimique et une espèce minérale, décrite par la formule CaSO4.2H2O. Le gypse est la roche qui permet de fabriquer industriellement le plâtre [47].

| composant | SiO2 | Al2O3 | FeO3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | SO3 | Cl- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 10.05 | 2.99 | 1.55 | 26.90 | 3.86 | 0.41 | 0.05 | 30.33 | 0.007 |

Tableau II.2: Composition chimique du gypse.

II.2.4.3    Les additifs

On les ajoute éventuellement afin d’améliorer certaines propriétés. Les additifs ne doivent pas présenter des actions nocives sur les propriétés des ciments mais ils peuvent, suivant les cas, modifier certaines de leurs caractéristiques. Il peut s’agir d’agents de mouture, fréquemment employés, qui sont des sels organiques solubles utilisés à des doses extrêmement faibles. Il peut s’agir également de sels solubles, tels certains adjuvants pour mortier, béton ou coulis. La proportion d’additifs doit toujours rester très faible, le pourcentage admis ne doit pas dépasser 0.5% de la masse totale, valeur dans laquelle se trouve comprise la proportion d’agent de mouture, et ceci pour tous les ciments à l’exception des CEM III/A ou B et des CEM III/C, pour lesquelles la proportion de sels chlorés (NaCl) est autorisée jusqu’à 1%.

II.2.5    Techniques de fabrication [48]

Le ciment est produit à partir des roches facilement accessibles: calcaire, craie, marbre et argile. De façon générale, un mélange renfermant environ 80% de calcaire et 20% d'argile. Le mélange, finement broyé, est porté à 1450°C dans un four rotatif pour produire le clinker. Le ciment résulte d'un broyage très fin de clinker. Lors de la phase de broyage, du gypse (5%) est ajouté pour mieux maîtriser le temps de prise. A ce niveau, éventuellement d'autres constituants minéraux associés, parmi ces substances figurent la pouzzolane naturelle, le laitier de haut fourneau, le calcaire, les cendres volantes,...

Figure II.4 : Schéma de fabrication du ciment portland selon les différentes voies.

II.2.6    Hydratation du ciment [51]

II.2.6.1   Hydratation des composants du ciment Portland

Lorsque le ciment entre en contact avec l’eau, une réaction exothermique instantanée se produit avec une forte libération de chaleur, cette période dite de pré-induction est de courte durée (10 – 20 minutes). Elle est suivie d’une période    relative inactivée appelée période d’induction ou période dormante au cours de laquelle le dégagement de chaleur est faible, mais jamais nul. La durée de cette période peut varier entre 2 et 8 heures.

La période d’induction est très importante quant à l’ouvrabilité des bétons et mortiers, car à sa fin s’amorce la prise du ciment avec un fort dégagement de chaleur qui correspond à la période d’accélération associée au début de prise et de durcissement du ciment.

Pour comprendre les changements chimiques et physiques qui se produisent au cours de l’hydratation du ciment portland, il est essentiel d’étudier séparément les réactions des silicates et des aluminates.

II.2.6.2   Hydratation du C3S :

Pour la phase C3S, dés son mélange avec l’eau, des ions calcium, hydroxydes et silicates passent en solution. La solution devient alors rapidement sursaturée par rapport aux phases hydratées, à savoir l’hydroxyde de calcium Ca(OH) 2 encore appelé portlandite, noté CH (figure: I-6), ainsi que des hydrates silico-calciques, notés CSH (Figure : I-5) qui sont des composés non stœchiométriques où le rapport C/S varie entre 1,5 et 1,8. Les hydrates CSH ont les propriétés d’un gel. Une partie des ions (SO4)2- provenant du gypse utilisé dans le ciment rentre dans la structure du C-S-H et permet d'améliorer sa résistance [46].

2C3S + 6H                             C3S2H3 + 3CH.

 80 %

Les C-S-H : peu cristallisés (gel) et liants,              20 %                           La portlandite

Ce sont les hydrates les plus importants                                             (Cristal non-liant)

Figure II.5: Fibres de CSH (MEB 1100 x)          Figure II.6: cristaux de portlandite (MEB7000 x)

(Pâte de ciment à 7 j) [46].                                           (Pâte de ciment à 7 j) [46].

II.2.6.3    Hydratation du silicate bi calcique C2S

Une fois hydraté, C2S donne aussi des CSH. La réaction est donnée par :

2C2S + 4H → CSH + CH

Les études calorimétriques ont montré des résultats semblables à ceux de l’hydratation de C3S mais avec moins d’évolution de la chaleur. Selon des calculs de stœchiométries, l’hydratation de C3S produirait 61% de gel de CSH et 39% de CH alors que l’hydratation de C2S produirait 82% de gel de CSH et seulement 18% de CH, donc une quantité plus élevée de C2S dans le ciment aurait comme conséquence plus de résistance. Pour la résistance au jeune âge, cependant, plus de C3S est nécessaire, parce que sa vitesse de réaction est plus élevée [49].

II.2.6.4    Hydratation de l’aluminate tricalcique C3A :

L’aluminate tricalcique est une phase extrêmement réactive en présence d’eau.   Le C3A est responsable du phénomène de « prise éclair » qui conduit à la formation d’aluminates hydratés, sans que la tenue mécanique de l’ensemble soit satisfaisante. Afin d’éviter ce phénomène de prise rapide dans un ciment Portland, l’hydratation du C3A est contrôlée par l’addition d’environ 5% de sulfate de calcium CaSO4, xH2O (0 < x ≤ 2). C3A va réagir avec le gypse pour former différents intermédiaires relativement stables : le TriSulfoAluminate de calcium ou étrangéité (figure I.7), de formule [Ca3Al(OH) 6]2(SO4)3, 26H2O noté TSA, et le MonoSulfoAluminate de calcium (figure I.8), de formule [Ca2Al(OH) 6]2(SO4), 15H2O noté MSA [6]. On peut expliquer cela avec les réactions suivantes [46]:

C3A + 3(CaSO4 2H2O) + 32H                            C3A 3(CaSO4. 2H2O) H32        I.7

Gypse                                             Ettringite ou Trisulfoaluminate

2C3A + C3A. 3(CaSO4). 32H2O + 4 H2                              3(C3. (CaSO4).36H2O)      I.8

Ettringite                                                   Monosulfoaluminate

Figure II.7: Aiguilles d’ettringite (MEB) [51]

Figure II.8 : Cristaux hexagonaux de Monosulfoaluminate (MEB 8000 x).

II.2.6.5    Hydratation des aluminoferrite de calcium C4AF :

La phase ferritique (C4AF) constitue environ 1 à 15% en masse d’un ciment Portland. Cette phase est en réalité une solution solide dont la composition répond à la formule C4 (Ax, F1-x) pour x compris entre 0 et 0,7. La phase C4AF adopte le même mécanisme d’hydratation que la phase C3A. Les réactions sont cependant plus lentes. En présence de gypse, l’hydratation de C4AF est plus efficacement retardée que celle de C3A. Il y a formation d’intermédiaires analogues à l’étrangéité et au monosulfite [46].

L’hydratation de C4AF se déroule suivant la réaction :

4CaO.Al2O3.Fe2O3 + 10H2O + 2Ca (OH) 2                            6CaO. Al2O3.Fe2O3.12H2O

Aluminoferrite de calcium hydraté

4C4AF + 2CH + 10H                              6CA2F2H12         [43.50]

II.2.6.6   Conclusion

La réaction d’hydratation du ciment combine les réactions d’hydratation des principaux composants du clinker et, éventuellement, celles de ses composants secondaires. Cependant, les réactions sont plus complexes du fait des interactions chimiques et thermiques qui se produisent au cours du processus d'hydratation et du fait des impuretés présentes dans la solution solide qui influencent beaucoup l'hydratation de chaque phase[51].

II.2.7    Classification des ciments

Les ciments peuvent être classés en fonction de leur composition et de leur résistance normale [NF 197_1] [52].

II.2.7.1    Classification des ciments en fonction de leur composition

Les ciments constitués de clinker et des constituants secondaires sont classés en fonction de leur composition, en cinq types principaux par la norme NF P15-301. Ils sont numérotés de 1 à 5 en chiffres romains dans leur notation européenne (la notation française est indiquée entre parenthèse):

- CEM I: Ciment portland (CPA - dans la notation française),

- CEM II: Ciment portland composé (CPJ),

- CEM III: Ciment de haut fourneau (CHF),

- CEM IV: Ciment pouzzolanique (CPZ),

- CEM V: Ciment au laitier et aux cendres (CLC).

La proportion (en masse) des différents constituants est indiquée dans le tableau I.3. Les constituants marqués d’une étoile (*) sont considérés comme constituants secondaires pour le type de ciment concerné; leur total ne doit pas dépasser 5%. (Les fillers sont considérés comme des constituants secondaires).

Tableau II.3 : Désignation des différents types de ciment en fonction de leur composition.

II.2.7.2    Classification des ciments en fonction de leur résistance normale

Trois classes sont définies en fonction de la résistance normale à 28 jours; des sous classes “R” sont associées à ces trois classes principales pour désigner des ciments dont les résistances au jeune âge sont élevées. Ces classes sont notées, classe 32,5, classe 42,5, classe 52,5. Elles doivent respecter les spécifications et les valeurs garanties selon le tableau I-4. Les valeurs entre parenthèses sont les valeurs garanties lorsqu’elles peuvent être inférieures aux valeurs spécifiées.

| classe | Résistance alla compression (MPa)EN196-1 |  |  |  | Retrait à 28 jours | Début de prise | stabilité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | au jeune âge |  | à 28 jours |  | P 15-433 | EN196-3 | EN196-3 |
|  | 2jours | 7jours | mini. | maxi. | (Um/m) | (min) | (min) |
| 32 |  | (17.5) | /32.5 (30) | ≤52.5 | ≤800 | /90 | ≤10 |
| 32.5R | / (13.5) (12) | / ≤ | /32.5 (30) | ≤52.5 | ≤1000 | /90 | ≤10 |
| 42 | /12.5 (10) |  | /42.5 (30) | ≤62.5 | ≤1000 | /60 | ≤10 |
| 42.5R | /20 (18) |  | /42.5 (30) | ≤62.5 | ≤1000 | /60 | ≤10 |
| 52 | /20 (18) |  | /52.5 (50) |  |  | /60 | ≤10 |
| 52.5R | /30 (28) |  | /52.5 (50) |  |  | /60 | ≤10 |

Tableau II.4 : Spécification et valeurs garanties en fonction de la classe [52].

II.2.8     Caractéristiques du ciment [53]

II.2.8.1    Caractéristiques physico-chimiques

Comme cela a été étudié précédemment, le ciment est essentiellement constitué de:

- Silicate tricalcique: C3A

- Silicate bicalcique: C2S

- Aluminate tricalcique: C3A

- Ferro-Aluminate tétra calcique: C4AF

Une fois la poudre de ciment mélangé à l’eau, les réactions d’hydratation se développent, il se produit alors une cristallisation qui aboutit à un nouveau système de constituants hydratés avec formation de cristaux en aiguilles plus ou moins enchevêtrées produisant la prise. Les réactions chimiques d’hydratation s’accompagnent d’un dégagement de chaleur plus ou moins important selon le ciment et la rapidité de prise.

II.2.8.1.1 Indice d’hydraulicité

L’indice d’hydraulicité ou indice de Vicat est le rapport de la fraction acide du ciment à la fraction basique.

II.2.8.1.2 Prise

Le début de prise correspond au moment où l’on constate une augmentation relativement brusque de la viscosité de la pâte avec échauffement ; on le détermine à l’aide de l’aiguille de Vicat (essai normalisé NF P15 431[54]). La fin de prise correspond au moment où la pâte est devenue un bloc rigide (il n’existe pas d’essai normalisé), elle ne peut pas se définir avec précision. Les temps de début de prise peuvent varier de quelques minutes, pour les ciments prompts, à plusieurs heures pour les ciments à prise lente. Pour la plupart des ciments courants, le début de prise à 20 0C ce situ entre 2 et 5 heures [53].

II.2.8.1.3 Durcissement

On a l’habitude de considérer le durcissement comme la période qui suit la prise et pendant laquelle l’hydratation du ciment se poursuit. La résistance mécanique continue à croître très longtemps mais la résistance à 28 jours est la valeur conventionnelle [55]. La prise et le durcissement sont influencés par l’action de la température, la chaleur les accélère, mais la dessiccation est favorable car elle peut empêcher l’hydratation complète du ciment. Le froid agit en sens inverse et peu même stopper la prise.

II.2.8.1.4 Chaleur d’hydratation

La dissolution des différents constituants est exothermique et, selon leur pourcentage relatif, le dégagement de chaleur est donc plus au moins important. Suivant le type de ciment, cette chaleur est comprise à 12h, approximativement, entre 65j/g pour certain CPA-CEMI.

II.2.8.1.5 Finesse de mouture

La finesse de mouture, également appelée finesse Blaine, exprimée en cm2/g, représente la surface spécifique ou surface développée dune masse de 1kg de ciment .elle est, dune façon générale, comprise entre 3000 et 3500 cm2/g, certains ciments prompts naturels « CNP » ont un Blaine supérieure à 4500 cm2/g.

Plus la finesse est grande, plus les résistances sont précoces et élevées, mais par contre, plus les risques de retrait et par conséquent de fissuration ainsi que déventement du Ciment sont accrus.

II.2.8.1.6 Retrait

C’est la diminution du volume apparent de la matière. On le mesure sur des éprouvettes prismatiques de mortier de 4x4x16cm, conservées dans l’air à une température de 20°C et une hygrométrie de 50%. La norme impose les valeurs limites à 28 jours de:

- 800 μm/m pour les ciments portland CPA-CEM I et CPJ-CEM II de la classe32.5.

- 1000 μm/m pour des types de ciment identiques mais de classes 32.5R - 42.5 et 42.5R.

II.2.8.1.7 Expansion

Elle se mesure suivant un procédé normalisé (norme NF P15-432 [55]) et grâce aux aiguilles de le chatelier. Il permet d’assurer la stabilité du ciment [56]. L’expansion ne doit pas être supérieure à 10 mm sur pâte pure pour tous les ciments (NF P15 301).

II.2.8.1.8 Gonflement

Bien que non normalisé, il est utile de rappeler qu’alors qu’il se rétracte dans l’air, le ciment augmente de volume lorsqu’il est immergé dans l’eau, sa variation dimensionnelle étant environ 1/10eme de celle constatée dans l’air.

II.2.8.2   Caractéristiques chimiques

Les exigences les plus importantes à respecter sont résumées dans le tableau ci-dessous:

| Propriétés | Type de ciment | Classe de résistance | Valeur maximale (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Perte au feu | CPA-CEM I CHF-CEM II CLK-CEM III | Toutes les classes | ≤ 5 |
| MgO | CPA-CEM I | Toutes les classes | ≤ 5 |
| Résidu insoluble | CPA-CEM I CHF-CEM II CLK-CEM III | Toutes les classes | ≤ 5 |
| SO3 | CPA-CEM I ET CPJ-CEM II (*) | 32.5 32.5R 42.5 | ≤ 3.5 |
|  | CPZ-CEM IV ET CLC-CEM V CHF-CEM III | 42.5 52.5 52.5R Toutes les classes | ≤ 4 |
| Chlorures | Tous les types de ciment (**) | 52.5R Toutes les autres classes | ≤ 0.05 ≤ 0.10 |

Tableau II.5 : Exigences chimiques définies en termes de valeurs caractéristiques   des ciments courants.

(*) Valable pour les CPJ-CEM II/A et B à l’exception des ciments ne contenant que des schistes calcinés comme constituant, autre que le clinker, pour lesquels la limite est de 4.5 % pour toutes les classes de résistance. (**) Les CHF-CEM II/A et B et les CLK-CEM III/C peuvent contenir plus de 0.10% de chlorures mais dans ce cas la teneur doit être déclarée.