Généralités :

Le besoin croissant en matériaux de construction nous mène vers un épuisement des ressources naturelles. Il est désormais essentiel de réfléchir dans une logique de développement durable. En effet, l’utilisation, aussi souvent que possible, de matériaux alternatifs (y compris de sous-produits marginaux ou de matériaux recyclés) peut permettre de pallier cette raréfaction de matériaux de construction traditionnels.

Certains sous-produits industriels comme les cendres volantes, les laitiers de hauts-fourneaux ou la fumée de silice montrent depuis quelques décennies un grand potentiel d’utilisation en remplacement, dans une certaine proportion, du ciment Portland. Les recherches à ce sujet indiquent, en effet, qu’il est possible de les introduire sans risque dans un béton, améliorant même bien souvent ses propriétés mécaniques et sa durabilité. Le développement de béton à hautes performances à partir de ciment ternaire est ainsi devenu une pratique courante dans de nombreux pays. Pour obtenir des bétons durables et résistants à leur environnement, tous les auteurs s’accordent à dire qu’il est nécessaire d’utiliser des matériaux de qualité. Comme environ 70 % du volume du béton est occupé par les granulats, ceux-ci ont une influence directe sur les propriétés du béton. Il devient donc primordial d’utiliser des granulats de bonne qualité et à coûts réduits sans épuiser les ressources naturelles.

Définition :

Le procédé thermique employé par Pyrogènes pour la transformation par plasma de déchets en scories est appelé vitrification. C’est pourquoi tout au long de ce projet de recherche, nous utiliserons le terme « granulat de vitrifiat ». On entend par « granulat de vitrifiat » une scorie issue d’un traitement thermique de matières résiduelles non organiques, par opposition aux « granulats naturels » provenant de carrières ou de sablières. Dans nos recherches, les vitrifiats utilisés sous forme granulaire dans les bétons sont de type cristallin. En effet, cet agencement à l’échelle microscopique leur assure une stabilité dans le temps. C’est ainsi que nous emploierons les termes « vitrifiat cristallin » et « granulats de vitrifiats » pour désigner la même scorie.

Les informations disponibles dans la littérature sur le potentiel d’utilisation de vitrifiats cristallins issus de déchets en tant que granulats dans le béton sont très limitées à ce jour. Les scories dont traite la revue de littérature au chapitre suivant sont donc en fait des laitiers cristallins, des sous-produits issus de la fabrication de la fonte et de l’acier. Même si la composition chimique des vitrifiats issus de matières résiduelles est potentiellement différente de celle des laitiers cristallins, leurs propriétés intrinsèques sont proches, conférant au béton des propriétés rhéologiques et mécaniques similaires. C’est pourquoi nous nous intéresserons aux laitiers cristallins.

Objectifs :

On propose en première étape d’utiliser le laitier granulé de haut fourneau d’El Hadjar comme ajout pour former un mortier différent allumé le pourcentage de laitier, pour remédier à ce point faible nous avons renforcé ce mortier par un super plastifiant (Medaplast SP40), plusieurs variantes d’éprouvettes ont été élaborées sous forme prismatique. Nous faisant varier d’une part la densité du mortier par la variation du dosage en laitier et par le dosage du super plastifiant, d’autre part par variation des deux. Après l'élaboration des mélanges plusieurs essais ont été effectués pour bien caractériser et identifier ce type de mortier.

La seconde phase est consacrée à l'étude de l'analyse des résultats expérimentaux des principales propriétés physico-mécaniques des mortiers, L’étude est portée sur la masse volumique, les variations dimensionnelles et pondérales, Le degré d’absorption et le comportement mécanique(les résistances en compression, traction et en flexion) des différents échantillons testés.

Présentation du mémoire :

Ce mémoire est constitué de quatre chapitres structurés comme suit :

- Le premier chapitre sera consacré à l’étude des caractéristiques de laitier.

- Le deuxième chapitre sera consacré à la synthèse bibliographique sur les mortiers, le ciment, composition de béton sur la base de granulats  artificiels ‘laitier’ et le super plastifiant.

- Le  troisième chapitre en particulier la caractérisation des matériaux et les méthodes expérimentales utilisées pour la confection des mortiers par différents mélanges dans ce travail.

- Les quatre chapitres à la présentation et discussion des résultats concernant l'état frais et durci des différents mortiers étudiés. Tous les résultats font l'objet des commentaires et des interprétations.

Les résultats concernant la fluidité, la masse volumique, l'absorption d'eau et le comportement mécanique(les résistances en compression, traction et en flexion) des différents échantillons testés

- En fin une conclusion générale sur cette étude, des perspectives et des recommandations sont présentées.