II.3        Les mortiers :

II.3.1     Introduction :

Les mortiers sont présents dans tous les secteurs d'activité du bâtiment et des Travaux publics. A chaque domaine d'application correspond un type de mortier pouvant être dédié à :

- la protection et la décoration (sous-enduits, enduits de parement colorés, enduits monocouche),

- la pose des carrelages (mortier colles et mortier des joints),

- la préparation des sols (chapes, ragréages, enduits de lissage, d'égalisation),

- les assemblages (élément de maçonnerie, fixation des éléments de cloisons et de doublage),

- l'isolation et l'étanchéité (système d'isolation thermique par l'extérieur, d'imperméabilisation, d'étanchéité, d'isolation phonique, d'ignifugation),

- les travaux spéciaux (gunitage, épations d'ouvrage d'art et de génie civil, scellement et calages, coulis d'injection, cuvelages). [57]

Les mortiers sont très utilisés pour des travaux de tous types, ces derniers se déclinent en divers produits, qu’ils soient de ciment, de chaux ou de résine, tous ne s’utilisent pas de la même façon. [58]

GRANULATS

COLLE

BETON si >8mm

+

MORTIER si <8mm

SQUELETTE INTERTE                 LIANT

PIBRRE                                              PATE DE CIMENT

Figure II.1: Constituent des mortiers.

II.3.2.    Définition:

Le terme mortier désigne un mélange de liant (ciment ou chaux) et de sable gâché avec une certaine quantité d’eau, des adjuvants et des colorants peuvent aussi être ajoutés. Selon qu’il contient plus au moins de liant, un mortier est dit gras ou maigre [59].

On distingue les mortiers de leur composition et de leur utilisation :

- Mortier de ciment fabriqué avec du ciment artificiel de type portland blanc ou gris, il est très résistant.

- Mortier de chaux fabriqué avec de la chaux hydraulique. Moins résistant et moins étanche que le mortier de ciment, il est plus souple et laisse respirer les murs.

- Mortier bâtard, fabriqué avec un mélange de ciment et de chaux, avec des caractéristiques intermédiaires entre le mortier de ciment et le mortier de chaux.

- Mortier réfractaire à base de ciment fondu.

- Mortier rapide à base de ciment prompt.

- Mortier pour hourdage : C’est le mortier utilisé pour construire, c’est lui qui assemble les éléments de maçonneries. On utilise du mortier de ciment ou du mortier bâtard.

- Mortier pour enduit : C’est le mortier qui est utilisé en revêtement de murs. On utilise du mortier de ciment, du mortier de chaux ou du mortier bâtard. Les mortiers peuvent être :

- Préparés sur le chantier en dosant et en mélangeant les différents constituants, adjuvants compris,

- Préparés sur le chantier à partir des mortiers industriels secs préposés (il suffit d’ajouter la quantité d’eau nécessaire),

- Livré par une centrale : Ce sont les mortiers prêts à l’emploi, dans les dernières années, les mortiers retardés stabilisés, ont un temps d’emploi supérieur à 24 heures. Les mortiers industriels se sont beaucoup développés ces dernières années, permettant d’éviter le stockage et le mélange de constituants sur des chantiers parfois exigus et difficiles d’accès rénovation travaux souterrains. [60]

II.3.3.    Constituants des mortiers :

II.3.3.1.   Le Liant :

On utilise généralement des liants hydrauliques qui peuvent être le ciment, cette dernière est une matière pulvérulente à base de silicate et d'aluminate, et de la chaux obtenue par la cuisson [62].

Généralement, on peut utiliser:

- Les ciments normalisés (gris ou blanc).

- Les ciments spéciaux (alumineux fondu, prompt,...).

- Les liants à maçonner.

- Les chaux hydrauliques naturelles.

- Les chaux éteintes.

II.3.3.2.   les granulats :

Le sable est le granule employé le plus fréquemment. Il est inerte et sert d’abord à accroître la compacité. Ses limites granulométriques sont indiquées dans la norme AFNOR (NF P 18-560) [64]. Malheureusement, la plupart des granulats sont choisis pour des raisons de coût et de disponibilité. Il peut y avoir une certaine variation granulométrique sans que les propriétés du mortier soient fortement altérées, mais la qualité du mortier serait certainement améliorée si on choisissait le granulat avec plus de soin [61].

Le sable doit être sain, siliceux, silico-calcaire ou même calcaire à condition que les grains ne soient pas friables. Il doit être propre, c’est-à-dire dépourvu d’impuretés susceptibles de compromettre la qualité du mortier en œuvre (argile, vase, terre végétale, plâtre, sels minéraux) [67]. Le degré de propreté est mesuré par l’essai d’équivalent de sable, ES ≥ 75. Il est préférable des sables roulés de rivière, les sables de carrière conviennent s’ils ne renferment pas d’impuretés nocives. Les sables de mer doivent être lavés (sinon ils sèchent mal et peuvent donner lieu à des efflorescences en raison des sels qu’ils contiennent).

La granulométrie des sables doit être limitée à 5 mm. En général le dosage des mortiers est exprimé en poids de liant par m3 du sable sec. Or le plus souvent, sur le chantier, le sable renferme un certain pourcentage d’eau (pouvant varier de 0 à 20 %) et il suffit de très peu d’eau pour que le poids du m3 soit modifié ; c’est le phénomène bien connu du foisonnement du sable [65].

Suivant [66] : le coefficient de foisonnement se calcul par :

x 100%

Le sable est caractérisé aussi par le module de finesse qui se calcul par la formule suivante [68] :

refus cumulé sur tamis de module 23,26,29,32,35,38

Selon [62] si:

Mf > 2.5                  le sable est gros

2.0 < Mf < 2.5                   le sable est moyen

1.5 < Mf < 2.0                   le sable est fin

1.0 < Mf < 1.5                   le sable est très fin

II.3.3.3.   Eau de gâchage :

L'eau joue un rôle importent, elle sert à hydrater le ciment, elle facilite aussi la mise en œuvre du béton ou du mortier, ainsi elle contribue à son ouvrabilité. L’eau doit être propre et ne pas contenir d’impuretés nuisibles (matières organiques, alcalis). L’eau potable convient toujours le gâchage à l’eau de mer est à éviter, surtout pour le béton armé. Les caractéristiques des eaux requises pour la confection des mortiers et des bétons sont précisées dans la norme NA-442. Les mortiers devraient contenir la quantité d'eau maximale compatible avec une ouvrabilité optimale.

II.3.3.4.   Adjuvants :

De nombreux adjuvants sont employés pour les mortiers de maçonnerie et dans certains cas leur emploi est certainement avantageux. Cependant, leur emploi n’est généralement pas recommandé. Une bonne composition du mélange, l’utilisation de matériaux de qualité et une bonne technique permettent habituellement d’obtenir une maçonnerie solide.

Une mauvaise composition, l’utilisation de matériaux de mauvaise qualité et une technique défectueuse ne peuvent pas être corrigées par l’emploi d’adjuvants.

II.3.3.5.   Les ajouts :

- Le laitier de haut fourneau

Laitier acide:

- Pourcentage élevé de la silice fondue de 50 à 60%.

- Alumine.

- 25 à 30% de chaux.

- Le rapport pondéral (Silice/Chaux) ≤ 1.10.

Laitier basique:

- Rapport pondéral: CaO/SiO2 ≥ 1.3.

- Composition chimique: 40 à 55% de CaO, 25 à 35% de SiO2, 12 à 25% d’Al2O3.

- Pouzzolane artificielle:

Matière essentiellement composée de silice, d’alumine, d’oxyde de fer et de schiste cuit. Les réactions d'hydratation du ciment et des pouzzolanes donnent:

- C3S + H2O                   C − S − H + CH (reaction rapider)

- Pouzzolane + CH                   C − S − H + C − A − H (réaction lente)

Les réactions qui se déroulent:

- SiO2 + Ca (OH) 2 + H2O                   C − S − H (Silicate cacique hydrate)

- Al2O3+ Ca (OH) 2 + H2O                   C − A − H (Aluminate calcique hydraté)

- Les colorants

On peut donner la couleur au mortier par des granulats ou des pigments minéraux. Ces derniers devraient avoir la composition d'oxydes minéraux et ne pas représenter plus de 6% du poids du ciment portland. On doit soigneusement choisir les pigments et ne pas en employer plus qu’il n’en faut pour obtenir la couleur désirée. L’ajout d’une trop grande quantité de pigment diminuera la résistance et la durabilité. Le poids maximal de pigment ne devra pas dépasser, en poids, 1% du ciment, sauf dans le cas de noir de carbone qui ne devrait pas représenter plus de 2%.

Figure II.2: Différents ajouts cimentaires.

Avec: 1: cendre volante classe C, 2: méta kaolin, 3: fumée de silice, 4: cendre volante classe F, 5: laitier, 6: schiste.

II.3.4    Différents types des mortiers :

Les mortiers se partagent en différents types [69].

II.3.4.1    Les mortiers de ciment :

Les mortiers de ciment, très résistants, prennent et durcissent rapidement. De plus un  dosage en ciment suffisant les rend pratiquement imperméables. Les dosages courants sont de l’ordre de 300 à 400 kg de ciment pour 1m3 de sable.

II.3.4.2    Les mortiers de chaux :

Les mortiers de chaux sont gras et onctueux. Ils durcissent de ciment, surtout lorsque la chaux est calcique.

II.3.4.3    Les mortiers bâtards :

Le mélange de ciment et de chaux permet d’obtenir conjointement les qualités de ces deux liants. Généralement, on utilise la chaux et le ciment par parties égales; mais on mettra une quantité plus ou moins grande l’un ou de l’autre suivant l’usage et la qualité recherchée.

II.3.4.4    Mortier réfractaire :

Il est fabriqué avec du ciment fondu, qui résiste à des températures élevées. Il est utilisé pour   la construction des cheminées et barbecues ...

II.3.4.5    Mortier rapide :

Il est fabriqué avec du ciment prompt, il est rapide et résistant pour les scellements.

II.3.4.6    Mortier industriel :

Ce sont des mortiers que l’on fabrique à partir de constituants secs, bien sélectionnés, conditionnés en sacs, contrôlés en usine et parfaitement réguliers. Pour utiliser ce type de mortier, il suffit de mettre la quantité d’eau nécessaire et malaxer pour ensuite les mettre en œuvre. Les fabricants de mortiers industriels proposent une gamme complète de produits répondant à tous les besoins:

- Mortiers pour enduits de couleur et d’aspect varié.

- Mortiers d’imperméabilisation.

- Mortier d’isolation thermique.

- Mortier de jointoiement.

- Mortier de ragréage.

- Mortier de scellement, mortier pour chapes.

- Mortier-colle pour carrelages, sur fond de plâtre ou de ciment …

- Mortier de réparation.

II.3.5     Classification des mortiers :

La classification des mortiers est comme suite: [71]

II.3.5.1   Classification générale des mortiers :

- Selon leur domaine d’utilisation

Généralement les mortiers varient selon leur domaine d’application, et ce dernier qu’est très vaste et leurs domaines permet de citer les catégories suivantes:

- Mortier de pose.

- Mortier de joints.

- Mortier pour les crépis.

- Mortier pour le sol.

- Mortier pour les stucs.

- Pierres artificielles.

- Support pour les peintures murales.

- Mortier d’injection.

- Mortier pour les mosaïques.

- Mortier de réparation pour pierres.

- Selon la nature du liant

On peut classer les mortiers selon la nature du liant en:

- Mortier de ciment portland

Le ciment portland donne au mortier de maçonnerie sa résistance mécanique, en particulier la résistance initiale, qui est indispensable à une époque où la vitesse de construction est telle que l'on exige qu'un mur puisse supporter une charge importante le lendemain même de sa construction. Les mortiers de ciment portland manquent de plasticité, ont un faible pouvoir de rétention d'eau et sont difficiles à travailler. Le dosage du rapport entre le ciment et le sable est en général volumétrique de 1,3 et le rapport de l’eau sur ciment est environ 0,35. De plus, un dosage en ciment les rend pratiquement imperméables.

- Mortier de chaux

C’est le composant traditionnel du mortier, il possède une plasticité et un pouvoir de rétention d'eau excellent, mais sa résistance mécanique est faible et sa cure est lente. La chaux grasse, obtenue par extinction de la chaux vive en la laissant vieillir, est le produit de qualité que l'on devrait utiliser, mais le vieillissement prend beaucoup de temps et le travail de la chaux grasse est très salissant. C'est pourquoi il est plus pratique d'utiliser la chaux hydratée sèche. La cure des mortiers de chaux s'effectue lentement par carbonatation sous l'effet du gaz carbonique de l’air; ce processus peut être fortement ralenti par un temps froid et humide.

- Mortiers bâtards

Ce sont les mortiers, dont le liant est le mélange de ciment et de chaux, dans les proportions égales, suivant leur domaine d’utilisation éventuelle, les compositions de chaux et ciment peuvent être variées.

- Mortier à base de ciment de maçonnerie

C’est un produit déposé contenant du ciment portland et un filler minéral inerte (calcaire) et des adjuvants tels que des agents mouillants, des agents hydrofuges et des entraîneurs d'air, les adjuvants donnent la plasticité et le pouvoir de rétention d'eau que confère la chaux aux mortiers de ciment. Certains ciments de maçonnerie sont des mélanges de ciment portland et de chaux hydratée avec des adjuvants.

II.3.5.2   Classe des mortiers :

- Classe 1: Adjuvant modifiant les caractéristiques des mortiers, bétons et coulis à l'état frais.

- Classe 2: Adjuvant modifiant les caractéristiques des mortiers, bétons et coulis pendant la prise et le durcissement.

- Classe 3: Adjuvant modifiant la teneur en air ou en autre gaz.

- Classe 4: Adjuvant modifiant la résistance des mortiers, bétons et coulis.

- Classe 5: Adjuvant améliorant la durabilité des mortiers, bétons et coulis.

- Classe 6: Adjuvant modifiant des propriétés spéciales.

II.3.6     Préparation des mortiers :

Les quantités nécessaires en fonction des dosages et des travaux à faire comme le montre tableaux ci-dessous: [72]

Tableau II.1: Dosages des mortiers.

| Sable | Ciment | Eau |
| --- | --- | --- |
| Unité (g) | Unité (g) | Unité (ml) |
| 1350 | 450 | 225 |

Prévoir une surface de gâchage plate et assez grande, balayer cette aire de gâchage aubalai de chantier, elle doit être propre et surtout sans débris végétaux.

- Installer la bétonnière ou le seau de maçon à proximité des produits.

- Prévoir UN tuyau d’alimentation en eau muni d’un robinet d’arrêt.

- Déposer sur l’aire prévue à cet effet la quantité de sable.

- Verser le ciment (ou la chaux) sur le sable.

- Commencer à mélanger à la pelle le sable et le ciment. Afin d’obtenir un bon mélange,   déplacer le tas deux ou trois fois. Le mélange doit être de couleur homogène.

- Creuser le tas en cratère et verser 2/3 de l’eau prévue.

- Faire tomber peu à peu les bords du cratère dans l’eau pour humidifier le mélange.

- Mélanger le tas afin de répartir l’eau. Pour homogénéiser le mélange, le déplacer deux ou trois fois comme pour le mélange à sec.

- Couper le dessus du tas de mortier avec la pelle. S’il ne se forme pas de boudins, ajouter un peu d’eau et mélanger à nouveau.

- Le mortier est correctement humidifié lorsqu’on passe le plat de la pelle dessus, il se lisse et l’eau remonte en surface.

II.3.7     Caractéristiques des mortiers :

Les caractéristiques principales des mortiers sont: [70]

II.3.7.1   Ouvrabilité :

L'ouvrabilité d'un mortier se mesure à l'aide de divers appareils. Les plus connus sont:

- Table à secousses

Après le démoulage du mortier, ce dernier reçoit 15 chocs en 15 secondes. On mesure le diamètre de la galette ainsi obtenue. L'étalement en % est donné par la formule:

Avec: Dr: diamètre final, Di: diamètre initial.

Figure II.3: Table à secousses.

- Maniabilimètre du LCPC

Il est constitué d'un moule parallélépipédique comportant une paroi mobile et un vibrateur. Le principe de l'essai consiste, après avoir enlevé la paroi mobile, à mesurer le temps mis par le mortier sous vibrations pour atteindre un repère gravé sur la face intérieure du moule.

Figure II.4: Principe de fonctionnement du maniabilimètre.

- Le cône :

Dans le cas d'un mortier fluide, on peut mesurer le temps d'écoulement d'une certaine quantité de mortier au travers d'un ajustage calibré situé à la partie inférieure d'un cône. Le cône peut aussi être muni d'un vibrateur.

II.3.7.2.   Prise :

Le temps de prise se mesure habituellement sur une pâte pure de ciment de consistance normale (24 à 30% d'eau) et conformément à la norme concernée (à l'aide de l'appareil de Vicat). Il est possible d'obtenir (hors norme) le temps de prise d'un mortier avec le même appareillage mais en plaçant une surcharge de 700 grammes sur le plateau supérieur. Le poids de l'aiguille pénétrant dans le mortier est de 1000 grammes. Le début de prise est l'instant où l'aiguille s'arrête à 2,5 mm du fond (taille des plus gros grains de sable) et la fin de prise est l'instant où l'aiguille s'arrête à 2,5 mm du niveau supérieur.

II.3.7.3   Résistances mécaniques :

Les essais sont souvent effectués sur les éprouvettes prismatiques de 4x4x16cm conservés dans l'eau à 20°C. Les éprouvettes sont rompues en traction par flexion puis en compression. Les résistances, aussi bien en traction par flexion qu'en compression, progressent à peu près comme logarithme du temps (entre 1 et 28 jours).

Les résistances des mortiers dépendent de très nombreux facteurs:

- Nature et dosage en ciment.

- Rapport E/C.

- Granulométrie et nature du sable.

- Energie de malaxage et mise en œuvre.

- Protection des premiers jours.

II.3.7.4    Retraits et gonflements :

- Le Retrait :

Les retraits se mesurent sur des prismes 4x4x16cm en mortier 1/3, munis de plots à leurs extrémités et conservés, après démoulage, dans une enceinte à 20°C et à 50% d'humidité relative. Ce retrait progresse à peu près comme le logarithme entre 1 et 28 jours.

Le mortier prend son retrait plus rapidement que la pâte pure. Le rapport du retrait de la pâte pure sur le retrait du mortier croît avec le temps. Il est de l'ordre de 1,5 à 2,5 les premiers jours, puis augmente pour atteindre 2,5 à 3,5 en un an. En moyenne, le retrait sur mortier est 2 à 3 fois plus faible que celui de la pâte pure (avec le même ciment).

- Le gonflement :

Le gonflement des mortiers (qui se produisent lorsqu'ils sont conservés dans l'eau) se mesure sur les mêmes éprouvettes de 4x4x16cm conservées dans l'eau à 20°C. Ils sont en général assez faibles (cas de ciment stable ayant une expansion aux aiguilles de le Chatelier inférieure sur pâte pure à 10mm).

II.2.7.5    Porosité et compacité :

- La porosité

La porosité est le rapport du volume vide sur le volume total.   P = volume de videvolume total

Figure II.5: Volume quelconque.

- La compacité

La compacité est le rapport du volume des pleins sur le volume total.

Figure II.6: Volume unitaire.

II.3.8     Conclusion :

L'objectif de la conception de l'ensemble des proportions de tout le mortier est de produire la combinaison la plus économique des matériaux disponibles qui seront conformes aux propriétés requises du mortier à la fois, a l'état frais et durci. Le mortier est normalement conçu pour donner une résistance à 28 jours, et le mélange devrait avoir la plasticité suffisante pour lui permettre d'être facilement placée et compacté. Les aspects de durabilité du mortier doivent également faire l'objet de précision des mélanges par une contenance minimale de ciment et/ou un rapport Eau/Ciment maximal. Actuellement il n'y a pas de méthode de conception du mélange du mortier au laitier. Wainwright, a suggéré que la méthode utilisée pour le mortier ordinaire est probablement adoptée pour le mortier au laitier.