Listes des figures et tableaux

Introduction générale	01 Généralités	01 Objectifs	02 Présentation du mémoire	02

Chapitre I : Le laitier cristallin

I. Introduction	03 I.1 Laitier cristallin	03 I.1.1 Introduction	03 I.1.2 Description générale du laitier cristallin	03  I.1.2.1 laitier de hauts fourneaux	04 I.1.2.2 Laitier d’aciérie électrique	05 I.1.2.3 laitiers d’aciérie de convertisseur à oxygène	06 I.1.3 Propriétés du laitier cristallin	06 I.1.3.1 Distribution granulométrique et caractéristiques de fabrication	06 I.1.3.2 Densité	07 I.1.3.3 Absorption	07 I.1.3.4 Etat de surface	07 I.1.4 Composition chimique	08 I.1.5 Composition minéralogique	10 I.1.6 Activité des laitiers	11 I.1.7 Valorisation des laitiers issus de haut Fournaux  le béton	14 I.1.8 Propriétés et avantages	15 I.1.9 Utilisations des laitiers	15 I.1.10 Conclusion	15

Chapitre II

SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE

II.2   LES CIMENTS                                                                                                II.2.1 Introduction 	17 II.2.2 Historique	17 II.2.3 Définition	17 II.2.4 Les constituants du ciment	18 II.2.4.1 Clinker 	18 II.2.4.2 Le gypse	19 II.2.4.3 Les additifs	20 II.2.5 Techniques de fabrication	20 II.2.6 Hydratation du ciment	21 II.2.6.1 Hydratation des composants du ciment Portland	21 II.2.6.2 Hydratation du C3S	21 II.2.6.3 Hydratation du silicate bi calcique C2s	22 II.2.6.4 Hydratation de l’aluminate tricalcique C3A	22 II.2.6.5 Hydratation des aluminoferrites de calcium C4AF	24 II.2.6.6 Conclusion	24 II.2.7 Classification des ciments	24 II.2.7.1 Classification des ciments en fonction de leur composition	24 II.2.7.2 Classification des ciments en fonction de leur résistance normale	25 II.2.8 Caractéristiques du ciment	26 II.2.8.1 Caractéristique physico-chimiques	26 II.2.8.1.1 Indice d’hydraulicité	26 II.2.8.1.2 Prise 	26 II.2.8.1.3 Durcissement	26 II.2.8.1.4 Chaleur d’hydratation	27 II.2.8.1.5 Finesse de mouture	27 II.2.8.1.6 Retrait	27 II.2.8.1.7 Expansion	27 II.2.8.1.8 Gonflement	27 II.2.8.2 Caractéristiques chimiques	27

II.3  LES MORTIERS                                                                                                          II.3.1 Introduction	29 II.3.2 Définition	29 II.3.3 Constituants des mortiers 	30 II.3.3.1 Le Liant	30 II.3.3.2 les granulats	31 II.3.3.3 Eau de gâchage	31 II.3.3.4 Adjuvants	32 II.3.3.5 Les ajouts	32 II.3.4 Différents types des mortiers	33 II.2.4.1 Les mortiers de ciment	33 II.3.4.2 Les mortiers de chaux	33 II.3.4.3 Les mortiers bâtards	34 II.3.4.4 Mortier réfractaire	34 II.3.4.5 Mortier rapide	34 II.3.4.6 Mortier industriel	34 II.3.5 Classification des mortiers	34 II.3.5.1 Classification générale des mortiers	34 II.3.5.2 Classe des mortiers	36 II.3.6 Préparation des mortiers	36 II.3.7 Caractéristiques des mortiers	37 II.3.7.1 Ouvrabilité	37 II.3.7.2 Prise	38 II.3.7.3 Résistances mécaniques	38 II.3.7.4 Retraits et gonflements	38 II.3.7.5 Porosité et compacité	39 II.3.8 Conclusion	40

II.4    COMPOSITION DE BETON SUR LA BASE DE LAITIER                 II.4.1 Introduction	41 II.4.2 Les Constituants Du Béton	41 II.4.2.1 Définition des granulats	40 II.4.2.2 Ciment	43 II.4.2.3 Eau de gâchage	43 II.4.2.4 Les adjuvants	43 II.4.3 Propriétés des bétons	44 II.4.4 La formulation de béton	44 II.4 Conclusion	46

Chapitre III

METHODE D’ESSAIS ET MATERIAUX UTILISES

III.1 Introduction 	47 III.2 Caractéristiques des matériaux	47 III.2.1 Sable	47 III.2.1.1 Sable naturel	47 III.2.1.1.1 Analyse chimique 	47 III.2.1.1.2 Analyse granulométrique 	47 III.2.1.1.2.1 But de l’essai	48 III.2.1.1.2.2 Principe de l’essai  	48 III.2.1.1.2.3 Mode opératoire 	48 III.2.1.1.3 Module de finesse 	50 III.2.1.1.4 Masse volumique absolue 	51 III.2.1.1.5 Masse volumique apparente 	52 III.2.1.1.6 Porosité	53 III.2.1.1.7 Compacité	53 III.2.1.1.8 L’indice des vides	53 III.2.1.1.9 Equivalent de sable (la norme NF P 18 -598)	55 III.2.1.1.9.1 But de l’essai	55 III.2.1.1.9.2 Principe de l’essai 	55 III.2.1.1.10 La teneur en eau (la norme NF P 18-555)	57 III.2.1.1.11 Le degré d'absorption (la norme NF P 18-555)	57 III.2.1.2. Sable du laitier cristallin 	58 III.2.1.2.1 Composition chimique 	58 III.2.1.2.2 Analyse granulométrique 	58 III.2.1.2.3 Masse spécifique du laitier 	60 III.2.1.1.4 Masse apparente 	60 III.2.1.1.5 Porosité 	60 III.2.1.1.6 Compacité	61 III.2.1.1.7 Porosité cette mélange  (sable + laitier)	61 III.2.1.1.8 Porosité du mélange  sable (dune + concassé) 	62 III.2.1.1.9 Porosité du mélange sable (dune + concassé + laitier)	62 III.2.1.3 Ciment	63 III.2.1.3.1 Caractéristiques Technique	63 III.2.1.4 Eau	63 III.2.1.5 Adjuvants	64 III.2.1.5.1 Notice technique super plastifiant MEDAPLAST Sp	64 III.2.1.5.2 Description	64 III.2.1.5.3 Domaines d'application	64 III.2.1.5.4 Propriétés	64 III.2.1.5.5 Caractéristique	65 III.2.1.5.6 Mode d'emploi	65 III.2.1.5.7 Dosage	65 III.2.1.5.8 Conditionnement et stockage	65 III.2.1.5.9 Précaution d'emploi	65 III.2.1.6 Formulation de mortier normal (NF –P 15-403) 	66 III.2.1.6.1 Préparation des éprouvettes	67 III.2.1.6.2 Caractérisation mécanique des mortiers 	68 III.2.1.6.3 Mesure des résistances mécaniques 	68 III.2.1.6.4 Résultats des essais mécaniques 	71 III.3 Conclusion	72

Chapitre IV

RESULTATS EXPERIMENTAUX ET INTERPRETAIONS

IV Introduction	73 IV.1 Présentation des résultats	73 IV.1.1 La fluidité	73 IV.1.2 La masse volumique 	73 IV.1.3 Le degré d’absorption d’eau  	73 IV.1.4 Les résistances mécaniques	74 IV.2 Discutions les résultats 	75 IV.2.1 Introduction 	75 IV.2.1 La fluidité	75 IV.2.1.1 Effets du laitier sur la fluidité	75 IV.2.1.2 Effets de super-plastifiant sur la fluidité	75 IV.2.2 Masse volumique	76 IV.2.2.1 Effets du laitier sur la masse volumique	76 IV.2.2.2 Effets de super plastifiant sur la masse volumique	77 IV.2.2.3 Effets de du temps sur la masse volumique 	77 IV.2.3  Absorption d’eau 	78 IV.2.3.1 Effets du laitier sur l'absorption d'eau	78 IV.2.3.2 Effets du super-plastifiant sur l'absorption d'eau 	78 IV.2.4 Résistances mécaniques 	79 IV.2.4.1 Effets de laitier sur la résistance à la compression, traction, flexion 	79 IV.2.4.2 Effets de Sp sur la résistance à la compression, traction, flexion	80 IV.2.4.3 Effets de temps sur la résistance à la compression, traction, flexion	81 IV.2.4.4 Effets de l’E/C sur la résistance à la compression, traction, flexion 	82 IV.2.5 Conclusion	83 Conclusion générale	84

Suggestions et perspectives                                                                                                Références bibliographiques                                                                                                           Annexe