PARTIE 1 : PROPAGATION ULTRASONORE

1-1-Ultrasons : [1]

le contrôle par ultrasons se prête  bien au contrôle du cœur des pièces, même très épaisse (jusqu’à plusieurs mètres). Le principe est simple : un transducteur émet une impulsion ultrasonore qui se propage à l’intérieur du matériau à contrôler, puis se réfléchi sur les obstacles présents (défauts , face de la pièce).

Les échos reviennent ensuite à la surface. Connaissant la vitesse de propagation des ultrasons dans le matériau et le temps aller-retour d’une impulsion ultrasonore envoyée par le transducteur ,on en déduit la distance parcourue par cette impulsion et en définitive la profondeur du défaut .

Les impulsions ultrasonores sont en fait des rafales d’ondes ultrasonores , dont la fréquence est choisir en fonction des caractéristiques du matériau à contrôler (on travaille en générale à des fréquences comprises entre 1 et 10 MHz ). Les vitesses de propagation des ultrasons sont élevées (par exemple 3600m/s pour les ondes longitudinales dans béton o) et les distances parcourues sont relativement petites (même si la pièce à contrôler est épaisse ) : l’écart entre les échos est donc faible ,disons de quelque us à quelque dizaines de us ,et  il faut donc disposer d’une électronique assez  rapide pour pouvoir  réaliser cette discrimination entre échos. D’autre part pour que la reconnaissance des échos soit possible ,il ne faut pas qu’il y ait chevauchement entre l’émission et les différent échos : les rafales d’ondes ultrasonores ,qui constituent les impulsions d’ émission ,doivent donc être de courte  durée , disons de l’ordre de quelque  microsecondes .

L’objectif du contrôle par ultrasons est d’être certain de recueillir tous les échos dus à des défauts ,comme les impulsions arrivant sur un défaut obéissent aux lois de la réflexion ,l’angle de réflexion dépend de l’orientation du défaut. Pour être sur de ne pas ‘‘perdre’’ des échos ,on peut être amené à utiliser  plusieurs transducteurs pour la réception (et non plus un seul , qui sert à la fois à l’émission et à la réception ) .Dans le même ordre d’idée , certaine applications ne se satisferont pas d’un transducteur  droit (émission et réception perpendiculairement à la surface ) et il faudra utiliser des traducteur  de façon oblique : ce genre situation se présente par exemple lorsqu’on rencontre des défauts longitudinaux orientés perpendiculairement à la surface de la pièce , et donc très difficiles à détecter avec les transducteurs droit .Les transducteurs focalisés , qui permettent de focaliser l’énergie ultrasonore en certaine zones de la pièce à contrôler , contribuent également à détecter défauts difficiles d’accès pour les  transducteur classiques.

Aux fréquence utilisées .les ultrasons ne se propagent pas dans l’air pour assurer le passage des ultrasons entre le traducteur et pièce à contrôler , il faut placer entre eux un milieu couplant. Dans les contrôles manuels, l’opérateur applique un liquide ( graisse ,huile ,gels) sur la pièce à contrôler et déplace le transducteur sur film ainsi constitué , en prenant bien soin de rester en contact .Dans les contrôles automatique , ou le déplacement des transducteurs est assuré par des bras motorisés , la solution consiste à immerger la pièce et le transducteur dans de l’eau  , ici , il n’est pas nécessaire que le traducteur soit en contact avec la pièce .

1-2 Introduction : [2]

Les tests par ultrasons représentent environ le tiers des essais non destructifs de matériaux ou de structures en tout genre, et dans des secteurs d’applications très diversifiés (Aéronautique , industries des transports, de l’énergie , Génie Civil , etc ….). Parmi ces tests , on peut distinguer les contrôles non destructifs (CND) et les évaluation non destructives ( END) . Les premiers concernent la détection , la location voire le dimensionnement d’inhomogénéités (criques ,fissures , délaminages , etc ….) pouvant constituer des défauts préjudiciables ou pas , selon certains critères d’acceptabilité et de tolérance aux dommages. Les secondes visent à quantifier certaines propriétés physiques d’un matériau (densité ,raideur , perméabilité , etc….) pour s’assurer de sa conformité par rapport à un cahier charges .Les technique les plus courantes sont maintenant bien rodées et ont été mises au point pour tester des éléments métalliques , donc isotropes . L’emploi de plus en plus répandu des matériaux composites , ou encore le développement des procédés d’assemblages par collage qui suppriment vis , boulons ou rivets ,foncent les méthodes de CND/END à évoluer pour s’adapter aux forts changement des milieux . En effet , la plupart des matériaux composites sont anisotropes ( raideur plus forte dans le sens des fibres par exemple ),viscoélastiques ( notamment les matrices à base de polymères ) et hétérogènes (fibres ,plis ) . la propagation des ondes ultrasonores est par conséquent bien différente par rapport aux métaux , et les technique ultrasonores classique s’avèrent souvent inadaptées : déviation des faisceaux  par l’anisotropie , atténuation par effet thermo-viscoélastique , diffraction par les interfaces entre pis , etc … Il est donc indispensable d’ajuster plusieurs paramètres (fréquence , focalisation ,position des palpeurs , milieu de couplage , etc … )

Pour cela , deux approches sont possibles : la pratique avec de nombreuse et appareils , des échantillons  calibrés et campagnes de mesures très appliquées et systématique , ou la simulation numérique avec un outil fiable et performant qui permette de faire varier à souhait tout paramètre du procédé de CND/END à moindre cout . C’est  cette seconde solution qui est proposée dans cet article .

1-3-Définition des ultrason :

On appeler ultrasons les ondes élastique dont la fréquence est comprise entre      16 KHz quelque centaines de mégahertz [3] ,[4].Les ultrasons possèdent les propriétés générales des ondes élastiques .

L’une des toutes premières application des ultrasons fut , en 1912 , la détection des icebergs puis , lors de la première guerre mondiale , le développement rapide de la détection des sous-marins et du sondage maritime . Le recherche russe  Sokolov semble avoir été le premier à suggérer l’emploi des vibration ultrasoniques pour la détection des défauts dans les matériaux.

De nombreux systèmes sont susceptibles de produire des ultrasons .Un appareil produisant des ultrasons s’appelle un transducteur ou convertisseur d’ultrasons . Ce dernier développe un déplacement maximal à certaines fréquences particulières qui dépendent de la géométrie du transducteur . On appelle ces fréquences les fréquences de résonance .

L’utilisation de ces transducteurs est généralement limitée à des fréquences particulières .

principe émetteur Appareille de mesure. récepteur

Figure 1-1 : mesure par ultrason

1-4-Les avantages principaux de mesure par ultrasons : [5]

Les méthodes de contrôle non destructif sont nombreuses .Le contrôle par ultrasons est fréquemment utilisé car il présente de nombreux avantages :

- Facilité de mise en œuvre

- Une mesure directe sans passer par des algorithmes de calcul

- Une réponse rapide usuellement en faction de seconde

- Une très bonne résolution

- Possibilité de travaille sur une seule face de la pièce à contrôle (pas besoin d’un accès à la deuxième face )

- Capacité à traverser d’importantes épaisseurs de matière en fonction de la fréquence de travail

- L’existence de relation entre la propagation des ultrasons et les caractéristiques du matériau permet sa caractérisation

- L’utilisation des ultrasons offre donc la possibilité , sans aucune détérioration , d’une  part de caractériser des matériau afin d’en connaître les propriétés élastiques , et d’autre part de contrôler des pièces pour vérifier leur intégrité et repérer d’éventuels défauts d’élaboration (inclusions , soufflures , défauts de collage …) ou d’endommagement dû aux sollicitation ( fissures ….

1-5 Détection des défaut :

Pour la détection des défaut , on emploie principalement la méthode par réflexion . la sonde a le double emploi d’émetteur et de récepteur .. tout changement  de milieu sera repéré par l’écho qu’il provoque . On peut donc situer la position du défaut à l’intérieur de la pièce.

La méthode par transmission nécessite deux palpeurs , un émetteur et un récepteur , la pièce doit avoir au moins deux surfaces parallèles . Une troisième méthode (méthode de résonance ) est basée sur l’influence qu’ont les défectuosités sur les fréquences de résonance d’une pièce .

Dessus . Pour appliquer cette méthode , il faut , comme dans l’exemple de l’assiette , posséder des pièce de référence tout à fait identique à l’exception des défaut . La méthode est très puissante mais n’est utilisable que pour le contrôle d’une série d’objets tout à fait identiques.

1-6 La propagation des ondes ultrasonores : [6]

Les techniques ultrasonique sont basées sur la propagation d’ondes mécanique mettant en jeu de très faibles déformation . Ce sont des technique capable de caractériser en continu et d’une manière non destructive l’évolution de l’état de texturation du réseau solide d’un matériau réactif (plâtre , ciment et mortier , …).La mesure consiste à suivre les variation des vitesse de propagation d’ondes ultrasonores dans un matériau donné .il existe deux types d’ondes acoustiques : les ondes  longitudinales ( ou ondes de compression ) et les ondes transversales ( ou ondes de cisaillement ) .

Les ondes ultrasonores peuvent se propager dans les liquides ou les solides .c’est –à-dire dans toute substance possédant des propriétés élastique

L’ultrason très utilisée dans le milieu industriel car non destructif , cette méthode permet d’analyser rapidement la totalité du volume d’une pièce et d’évaluer la quantité de porosité . En effet , la présence de porosité dans les matériaux  en général vient perturber fortement la propagation .

D’ondes ultrasonores [7] et [8].La comparaison d’amplitude entre le signal d’entée et le signal de sortie donne une estimation de la quantité de porosités dans la pièce peut être déterminée.

1-7 Autres types d’ondes :

On distingue par ailleurs d’autres types d’ondes en fonction de la nature de l’interface .lorsque le milieu semi infini est surmonté d’une couche d’épaisseur finie, en peut alors avoir une onde de love, dont le déplacement est un cisaillement horizontal [9]. Ces ondes sont également étudiées en sismique car elles causant des dégâts importants lors de tremblements de terre.

On peut également citer les ondes de stonleley qui se propagent le long d’interfaces entre deux milieux semi-infinis .lorsque il s’agit d’une interface entre un milieu solide et un milieu fluide, on parle d’onde de scholte, qui est couramment utilisée pour la caractérisation des fonds marins [9-10-11]

Enfin les ondes de Lamb font référence aux ondes guidées entre les deux interfaces d’une plaque [12].ces ondes sont également très utilisées en contrôle non destructif sur différents types de structures [13-14-17]

1-8-a- Amortissement :

En milieu élastique, une onde plane se propage jusqu’à l’inffini.la notation d’onde plane est une notion mathématique, dans la réalité, les ondes ne sont pas planes, et les milieux ne sont pas élastiques, les énergies associée à une onde à un endroit et à un temps donné va diminuer avec le temps et la distance de propagation. On parle alors d’amortissement .de nombreuses causes peuvent être à l’origine de cet amortissement.

1-8-b-Amortissement géométrique :

Dans le cas d’une source ponctuelle émettant des ondes de volume en milieu isotrope, les fonts d’ondes des sphères concentriques.

Le flux d’énergie à travers chacune de ces sphères est conservé en l’absence d’autres phénomènes d’amortissement.

Ainsi le flux d’énergie traversant une unité de surface diminue lorsque l’on s’éloigne de la source.

On parle alors d’amortissement ou de divergence géométrique, qui est présent même en milieu non atténuant [18]

L’amplitude A du déplacement à un point d’observation situé à la distance d de la source décroit alors en 1/d pour les ondes de volume.

Dans le cas d’une onde de surface se propageant parallèlement à une surface libre, les fronts d’ondes seront cylindriques et non plus sphériques.

L’amortissement géométrique sera moins important et se fera en 1/d.

Pour une onde plane, la décroissance d’amplitude due à l’amortissement géométrique est nulle.

1-8-c- Milieu hétérogènes :

Diffraction par les hétérogénéités :

Dans les milieux hétérogènes, la diffraction de l’onde par les hétérogénéités peut également être la cause de la diminution de l’amplitude du champ de déplacement observé avec la distance de propagation.

Lorsqu’une onde interagit est déviée et redistribuée dans tout l’espace (figure1-25   )

L’onde qui se propage dans la même direction que l’onde incidente après diffraction par hétérogénéité adonc une amplitude plus fable, cet effet de diffraction est plus ou moins marqué suivant la fréquence de l’onde et le contraste entre l’hétérogénéité et le milieu avoisinant.

Il est maximal lorsque la longueur d’onde 3 λ devient comparable à la dimension caractéristique de l’hétérogénéité.

Figure 1-2 : diffraction d’une onde par une hétérogénéité.

Dans le cas de béton, les hétérogénéités peuvent être la porosité de la pate de ciment, ou les inclusions comme le sable et les granulats.

Ces hétérogénéités sont très nombreuses, de natures différentes et de dimensions différentes.

Elles influent sur la propagation à différentes échelles.

On parle alors de diffraction multiple, ou plus communément de diffusion multiple, de la dénomination anglaise multiple scattering (figure1-26)

Figure 1-3 : diffraction multiple des ondes par les hétérogénéités.

Les ondes diffractées par les hétérogénéités subissent à leur tour d’autres évènements de diffraction et peuvent ainsi parcourir une grande distance à l’intérieur du matériau, le long d’un chemin tortueux, et éventuellement parvenir au point d’observation bien plus tard que l’onde ayant parcouru un trajet direct.

1-9 Emission et réception de l’onde ultrasonore :[16]

L’intensité d’une onde acoustique qui se propage dans les différents milieux s’atténue le long de son parcours . plusieurs farceurs contribuent à cette atténuation telle que l’absorption , la réfraction , la réflexion et la diffusion . L’émission d’impulsion ultrasonique dans un solide produit deux effets : un effet thermique qui dépend de la puissance acoustique de l’onde et qui engendre une propagation de la chaleur dans le milieu et un effet mécanique qui est la transmission , la réflexion et la dispersion .

1-9-1 Description du faisceau ultrasonore émis :

La théorie de la diffraction montre qu’un faisceau ultrasonore émis par une source plane , circulaire de rayon r répondant à la condition r ˃λ ,(r est le rayon de la source , λ est la longueur d’onde )comprend deux parties , une zone distale conique ou le faisceau diverge [19] , que l’on  nomme respectivement la zone de Fresnel et la zone de Fraunhofer .

1-9-2 Atténuation d’une onde ultrasonore :

L’atténuation d’une onde ultrasonore dépend principalement de la fréquence considérée . Pour la plupart de matériaux , plus la fréquence est haute plus l’atténuation est importante .La théorie prévoit que l’atténuation est directement proportionnelle au carré de la fréquence pour une onde plane [20].

1-9-3 L’absorption et la dispersion :

L’absorption des ultrasons dans les solides dépend beaucoup de la structure ces derniers. Dans les milieux homogènes ,L’absorption du son est due essentiellement de viscosité et à la conductivité thermique . Comme dans les liquides , L’absorption est proportionnelle au carré de la fréquence sonore. Dans le cas des substances poly cristallines comme la glace , c’est-à-dire des substances formées d’un grand nombre de petit cristaux séparés ( les monocristaux) , L’absorption  du son est principalement déterminée par les dimensions relatives des cristaux et de la longueur d’onde . à haute fréquence , lorsque la longueur d’onde λ est petite par rapport à la taille des cristaux , l’absorption se fait chaque monocristal . Le coefficient d’absorption étant proportionnel au carré de la fréquence dans ce cas , il est égal à [19].

μ =8ƞπ²3pλ²c

μ :est le coefficient d’absorption en m-1.

Ƞ :est le coefficient de viscosité qui varie en fonction de la température en Kg/m.s

p : est la densité du milieu en Kg/m-3.

C :est la vitesse du son dans le milieu en m/s

λ :est la longueur de l’onde ultrasonore en m.

1-9-4 Réflexion et réfraction de l’onde ultrasonore :

Lors du passage d’une onde ultrasonore à travers une interface séparant deux milieux de caractéristique acoustiques différentes ,une partie de l’onde incidente est réfléchie et une autre est réfractée , L’énergie contenus dans l’onde réfractée est égale à l’énergie de l’onde incidente diminuée de celle contenue dans l’onde réfléchie . Le mécanisme de réflexion d’une onde ultrasonore est un point important dans l’étude de propagation d’ondes ultrasonores dans un milieu.

Figure 1-4 : Réfraction et réflexion des          ondes ultrasoniques

1-10 Vitesse de propagation des ultrasons :[20]

On produit un train d’impulsion de vibration au moyen d’un émetteur appliqué sur l’une des faces de l’élément à contrôler .

Après avoir franchi une longueur de parcours (L) dans le béton , l’impulsion de vibration est convertie en un signal électrique à l’aide d’un récepteur et la base de temps électronique permet de mesurer le temps de propagation des ondes ultrasonores (Ϩt).

La vitesse de propagation des ultrasons est donnée par formule : v = lϨt

Avec : l = longueur de parcours

Ϩt = le temps de propagation des ondes ultrasonores .

1-11-Méthodes de mesure de la vitesse de propagation des ultrasons :[12]

1-11-a  Mesures en transparence directe :

Utilisées dans le cas des éprouvettes ou de poteaux ou dans certaines poutres , les transducteurs ( émetteur et récepteur ) sont appliqués sur les deux faces de l’élément à tester.

Élément tester. E; R. a; a. L.

Figure 1-5 : Mesure en transparence direct

1-11-b  mesure en surface :

Utilisées sur tous les élément de structure et sur éprouvettes , plus particulièrement sur les dalles et éléments en longueur . L’émetteur est maintenu en un point fixe , le récepteur est déplacé successivement à des distances marquées à l’avance

1-11-c  Mesures en transparence par Rayonnement :

Cette méthode consiste à placer l’émetteur en un point fixe , et sur la face opposée ou perpendiculaire , on déplace à intervalle constant le récepteur sur une ligne

R; 2; 3; N. Elément tester. E.

Figure 1-6 : mesure en transparence par rayonnement

1-12 -L’atténuation de propagation ultrasonore : [15]

1-12-1 Généralités et définition de l’atténuation :

Une onde ultrasonore perd de l’énergie lors de sa propagation dans un milieu  réel . Cette observation expérimentale immédiate constitue une caractéristique importante de la propagation .

Dans un matériau homogène et  à faces parallèles par exemple , on observe cette perte d’énergie en enregistrant les échos successifs par une mesure en écho . L’enveloppe d’une séquence d’échos de fond de pièce présente alors une décroissance exponentielle de l’amplitude de la forme expo(-α X ), en négligeant les effets de la diffraction du faisceau  [22] (figure 1.16)

amplitude

impulsion envoyer

échos de fond

distance

figure1-7 : décroissance exponentiel des échos

La notion ‘’d’atténuation  intrinsèque ‘’ que nous étudions désigne la perte d’énergie due exclusivement aux interactions entre la microstructure du milieu et l’onde . Elle ne dépend ni de la géométrie de la pièce , ni de la méthode et de la configuration de mesure . Autrement dit ,tout les phénomènes extérieurs ne peuvent être assimilés à l’atténuation intrinsèque du milieu traversé .C’es phénomènes  peuvent être la réflexion/ transmission aux interfaces entre l’échantillon et le milieu extérieur , ou encore la divergence du faisceau , propre à la propagation de tout faisceau de section limitée.

L’atténuation intrinsèque est causée par deux catégories de phénomènes :

1-12-2 L’absorption :

Elle résulte de la conversion de l’énergie mécanique vibratoire en chaleur . Ce type d’atténuation intrinsèque est lié à la viscosité du matériau .la dissipation de l’énergie sous forme de chaleur est due d’une partes thermo élastiques résultant du déphasage entre contrainte et déformation , et d’autre part au non linéarité la contrainte et le déplacement atomique . Certains défauts cristallins les dislocations peuvent contribuer à l’atténuation par absorption.

1-12-3 Diffusion :

Dans le cas de la diffusion ( aussi appelée dispersion) , une fraction de l’onde est déviée ou réfléchie lors de la rencontre de discontinuités d’impédance acoustique ( figure 1.17). Ces hétérogénéités acoustique peuvent être des porosités , des inclusion , des joints de grains , ou encore des défauts ….Ici , une partie de l’énergie ‘’quitte ‘’ le trajet rectiligne prévu par la théorie.

1-12-4 Potentialité des méthodes ultrasonores pour l’évaluation des bétons :

L’utilisation d’ultrasons est un outil très adapté pour l’évaluation non destructive des bétons.

La propagation des ondes dépend directement des propriétés mécaniques et structurelles du béton.

La célérité des différents types d’ondes dépend directement de propriétés mécaniques telles que les coefficients de lamé, le module d’élasticité ou le coefficient de poisson.

L’utilisation des ondes de Rayleigh se propagent le long de la surface permet de donner des informations sur le béton

L’atténuation des ondes donne également des informations sur les propriétés du béton : caractère viscoélastique, porosité (pores et microfissuration), nature et dimension des inclusions rocheuses (sable et granulats).

Cependant tous ces processus atténuants sont combinés et il est difficile de distinguer simplement les contributions de l’un ou l’autre de ces phénomènes.

Le caractère fortement hétérogène et aléatoire du béton pose également le problème de répétitivité des mesures en différents endroits du béton

Une configuration particulière de disposition /nature /forme des hétérogénéités rencontrées au cours de la propagation donnera des paramètres de propagation spécifiques et non représentatifs du matériau.

1-13-Mesures expérimentales : revue :

1-13-1  Présentation :

Cette partie recense divers moyens expérimentaux utilisés par différents auteurs pour la caractérisation non destructive des matériaux avec des ondes ultrasonores.

Les ondes mécaniques sont couramment employées pour le contrôle non destructif de différents types de matériaux (contrôle de soudures, de matériaux composites, de béton hydrauliques ou bitumineux), ou bien pour la caractérisation des sols (en vue fondations, de forages, contrôle de l’état des routes,….)

Le plus souvent, ces matériau sont de nature relativement complexes, ou bien plusieurs hétérogènes, anisotropes, thermo élastiques, à gradient de propriétés, ou bien combiner plusieurs de ces caractéristiques, chaque type de matériau possède ses spécificités pour l’étude de la propagation des ondes mécaniques, la mise en ouvre des mesures et leur interprétation.

On ne s’intéressera ici qu’au cas de mesures sur du béton.

On s’intéressera tout d’abord aux moyens de mesures pouvant être utilisés pour la génération ou la réception.

Ensuite, l’interprétation des résultats obtenus par différents auteurs permettra de souligner les difficultés pouvant être rencontrés lors de mesure sur le béton en fonction de différentes caractéristiques comme le taux de porosité, la teneur en eau ou la dimension des granulats.

1-13-2- Génération et réception :

1-13-2-a  Génération par choc :

La génération d’ondes mécaniques peut être obtenue en appliquant une déformation locale, en générale due à un choc, à un endroit donné du matériau.

Les fréquences obtenues par ce type de source « à impact » sont d’autant plus élevées que la surface de contact entre l’impacter et le matériau est petit. Ainsi, l’utilisation d’un marteau ou d’une masse permet d’obtenir de très basses fréquences (<1.5khz) [54],et l’impact d’une petite bille d’acier permet d’obtenir des fréquences de l’ordre de 20khz [23,24].

Des fréquences pouvant aller jusqu’à 300khz peuvent être obtenues en utilisant une mine de crayon [25,26].celle ci est appuyée contre le béton jusqu’à sa rupture ,qui provoque un saut de déplacement en forme de fonction « échelon » .

Un dispositif similaire utilisant la rupture d’un capillaire en verre permet d’atteindre 1.5mhz [27]

L’avantage de ce type de source réside dans le fait qu’elles sont ponctuelles, ce qui permet de bien localiser leur position et de limiter les effets de champ proche.

Leur très faible cout et la simplicité de leur utilisation sont également intéressants. Cependant, leur principal défaut est d’être très peu énergétiques, ce qui limite les distances de propagation étudiées .de plus, elles excitent tous les types d’ondes possibles (ondes de compression, de cisaillement, ondes de surface ondes de Lamb….) suivant la géométrie du matériau étudié ce qui rend plus difficiles l’exploitation des résultats. Elles sont en outre assez peu répétitives.

1-13-2-b  Utilisation de transducteurs :

L’utilisation de transducteurs permet de contrôler la forme et la durée de l’impulsion afin d’avoir une source répétitive et très énergétique.

Les transducteurs sont constitués d’une pastille piézo-électrique, qui peut se déformer sous la sollicitation d’un courant électrique ou bien générer un courant électrique sous l’effet d’une déformation.

Ils peuvent donc être utilisés à la fois en en émission et en réception et nécessitent d’être en contact avec le matériau à ausculter.

Ces transducteurs peuvent être résonnants à une fréquence donnée, ou large bande autour d’une fréquence centrale, mais la largeur de bande utile n’est jamais très étendue (quelques certaines de kHz).ils émettent généralement des ondes de compression, mais certains peuvent émettre des ondes de cisaillement [2].

L’utilisation de sabot fixé au transducteur permet de favoriser la génération d’ondes de Rayleigh à la surface de béton [6]

Les transducteurs sont les moyens de génération et de détection les plus couramment utilisés pour le contrôle non destructif des matériaux.

Les inconvénients majeurs des transducteurs sont leurs dimension parfois importantes, allant jusqu’à plusieurs centimètres de diamètre.

On ne peut pas déterminer avec précision un point d’émission équivalent ou un point de réception comme c’est le cas avec une source ou un récepteur ponctuel.

Un couplant (gel, eau miel, colle) doit également être utilisé pour assurer un bon couplage entre le transducteur et le matériau à ausculter, ce qui dégrader la respectabilité des mesures, et allonger le temps de mise en place de la mesure.

1-13-2-c  Mesures sans contact :

Des mesures sans contact ont été envisagées par différents auteurs afin d’éviter les problèmes lies au couplage des transducteurs.

Par exemple, [6] utilise des hydrophones et immerge ses échantillons dans de l’eau .un dispositif similaire utilisant des sources à couplage par air évite d’immerger les blocs [12] [16]

L’utilisation de ce type de sources pour générer des ondes de surface nécessite un appareillage électronique d’asservissement complexe [16]

L’utilisation de lasers permet d’avoir des sources ou des récepteurs sans contact, large bande, ponctuels, précis et rapides, ils peuvent être utilisés comme source en abrasion ou en dilatation thermique [17].ces sources sont cependant peu énergétiques et peu adaptées à un matériau très atténuant comme le béton.

L’utilisation en réception est plus couramment utilisée. Grace au principe de l’interférométrie, il est possible de mesure de très petits déplacements provoqués par le passage des ondes à la surface des matériaux [18]. De telles sondes interférométriques ont été utilisées comme récepteurs sur du béton. [17-21]

L’inconvénient des moyens de mesure sans contact réside principalement dans le cout très élevé des appareils comme les interféromètres ou les sources laser, ou encore les dispositifs de pilotage permettant de contrôler leur position. Ce type d’appareillage reste en général limité à l’utilisation en laboratoire et est peu adapté aux mesures sur site pour le moment.

1-13-3  Auscultation sonique :

La mesure de la vitesse des ondes dans le béton est classiquement utilisée aussi bien en laboratoire que sur les ouvrages [21]. Cette méthode est également normalisée par les normes françaises [22] et américaines [23] ,et il existe des appareils commerciaux complets permettant de réaliser ce type de mesures .

Le principe général est de mesurer la vitesse de l’onde mécanique se propageant dans le béton en transmission, en réflexion, ou à la surface.

On utilise pour cela une paire de transducteurs, l’un servant de source et l’autre le récepteur.

Cette méthode permet principalement de détecter entre autres choses une non uniformité des propriétés de la structure, des grosses fissures ou des vides résultants par exemple de « nids de cailloux, polystyrène ». elle peut également être utilisée pour déterminer les modules d’élasticité ou les coefficient de poisson des structures, à partir des relations 1-31 et1-4 0 [16-21-23]. cependant ,la vitesse mesurée dépendant également de beaucoup d’autres paramètres du béton comme les hétérogénéités ,la teneur en eau , les conditions de cure ,la température ,la présence de micro fissure ,etc., les valeurs obtenues peuvent être très différentes de celles obtenues par tests quasi-statiques de comprissions en laboratoire [24],et l’emploi de cette méthode pour déterminer les valeur E et  ν en grande déformation est déconseillée par la norme [25]

1-14-Paramètres influençant la vitesse ultrasons :

*La vitesse des ondes ultrasoniques à travers le béton résulte du temps mis par les ondes pour traverser la pâte de ciment durci et les granulats, le module d’élasticité des granulats varie énormément, de sorte que la vitesse des ondes dépend du module d’élasticité du granulat utilisé et de la quantité contenue dans le béton.

***Par ailleurs, la résistance du béton ne dépend pas nécessairement du dosage en gros granulats ou de leur module d’élasticité, il n’existe donc pas de relation unique entre la résistance à la compression et la vitesse des ondes sonores.

*Cependant, pour un granulat et une composition donnés, la vitesse de propagation des ondes dépend des modifications de la pâte de ciment durci, telles qu’un changement du rapport Eau/Ciment qui influe le module d’élasticité de la pâte, c’est seulement à l’intérieur de ces limites qu’on peut utiliser l’essai pour évaluer la résistance du béton.

1-14-1 Influence de type de ciment :

Un premier facteur qui influe sur la vitesse du son est le type de ciment.

Des essais effectués sur des bétons avec une gamme variée de ciment montrent qu’il existe une famille de ciment ayant une même courbe de vitesse : il s’agit du ciment CPA400et ses dérivées (CPA400, CPAZ400, C400).

Les bétons fabriqués avec les ciments HRI se caractérisent avec une courbe de corrélation différente qui donne pour une même vitesse de propagation des résistances plus importantes.

Les bétons fabriqués avec des ciments P500 ou BSS ont une position intermédiaire.

1-14-2  Influence du dosage en ciment :

Un autre paramètre important qui influe la vitesse de propagation du son est le dosage en ciment.

Cependant la vitesse de propagation du son dans le béton est fortement influencée par la vitesse de propagation dans les gros agrégats qui constituent 50à60%de tous les agrégats.

De ce fait, la vitesse du son dans le ciment, même complètement durci, est plus petite que dans les gros agrégats, le temps de parcours de l’onde sonore est pus court quand elle traverse le mortier et la pâte de ciment durci, et il est plus long lorsqu’elle passe dans les gros agrégats.

Le tableau ci-dessous donne les coefficients d’influence en fonction des dosages en ciment, le béton dosé à300kg/m3 est pris comme le béton de référence.

| Dosage en ciment |  | Coefficient d’influence |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 |  | 0.46 |  |
| 150 |  | 0.61 |  |
| 200 |  | 0.75 |  |
| 250 |  | 0.88 |  |
| 300 |  | 1.00 |  |
| 350 |  | 1.11 |  |
| 400 |  | 1.21 |  |
| 450 |  | 1.30 |  |
| 500 |  | 1.38 |  |

Tableau 1-1 : valeurs du coefficient d’influence du dosage en ciment.

1-14-3- Influence de la nature des agrégats :

Comme rappelé ci-dessous, la vitesse du son dans le béton est fortement influencée par la vitesse dans l’agrégat qui constitue environ 80%du béton.

De plus, la vitesse de propagation dans le béton est aussi fonction de la dimension des granulats, ce phénomène s’explique par le fait que pour des agrégats provenant de la même roche, la vitesse de propagation du son dans les petits granulats est plus petite que dans les gros granulats.

1-14-4- Influence de la granulométrie :

D’une façon générale, la granulométrie affecte la résistance du béton, c’est elle qui détermine les conditions de propagation de l’onde dans le béton, par conséquent elle a une grande influence sur la corrélation entre la vitesse du son et la résistance du béton.

Entre autre, plus l’agrégat est riche en fraction fines, plus la vitesse du son diminue.

Si nous adoptons comme référence le béton préparé avec des agrégats de dimension maximale égale à30mm, la résistance des autres bétons confectionnés avec des agrégats de granulométrie différente sera obtenue en multipliant la résistance du béton de référence par les coefficients d’influence donnés dans le tableau ci-dessous :

| l’agrégat en mm | Coefficient d’influence |
| --- | --- |
| 70-80 | 0.94 |
| 30 | 1.000 |
| 15 | 1.05 |
| 7 | 1.12 |
| 3 | 1.27 |
| 1 | 1.71 |

Tableau 1-2 : valeur du coefficient d’influence de la granulométrie.

1-15-Exemple de vitesse du son pour différents matériaux :

Le tableau suivant donne quelque exemple pour quelques matériaux à température 200C et sous une atmosphère.

| Matériaux | Vitesse du son (m/s) |
| --- | --- |
| Air Eau Glace Verre Acier Plomb Titane Pvc(mou) Pvc(dur) Béton Hêtre Granit Péridotite Sable sec | 343 1480 3200 5300 5200 1200 4950 80 1700 3300 3100 6200 7700 10à300 |

Tableau 1-3 : la vitesse de propagation du quelque matériaux

Il faut remarquer qu’il n’y a pas de vitesse du son dans le vide, puisqu’il n’y a aucune particule qui puisse servir de support ondes sonores.

1-16-Conclusion :

L’évaluation non destructive du béton nécessite d’appréhender les paramètres qui influencent les procédures et mesures de contrôle . La modélisation des interactions des ondes avec les diffuseurs potentiels tels que les granulats et les microfissures nous a conduit à choisir des observables dynamique face aux pathologie recherchées .Des essais sur des éprouvettes ont permis de confirmer que l’atténuation des ondes rétrodiffusées est plus sensible que la vitesse à la variation de teneur en eau et à l’endommagement .Cette technique est simple de mise en œuvre et conduit à des développements tant sur les aspects matériel que modélisation et exploitation des signaux.

*La vitesse du son est indépendante de la grandeur de la nature et de la forme de l’énergie initiale, elle dépend par contre du milieu de propagation (nature, température, pression).