PARTIE 2 :

CONTRÔLE DES MATÉRIAUX PAR ULTRASONS

2-1-Ultrasons :

La technique des ultrasons repose sur la propagation dans la pièce d’une onde ultrasonore générée à l’aide d’un transducteur émetteur [30].  Un transducteur récepteur généralement situé du même côté que l’émetteur reçoit les ondes réfléchies avec un certain retard dû à la propagation des ondes à travers la pièce. Connaissant la vitesse v de propagation sonore dans le matériau, il est alors possible de distinguer l’écho correspondant au fond de la pièce, d’un éventuel écho correspondant à un défaut situé à l’intérieur de la pièce. En effet, le temps de propagation δt de l’onde réfléchie sur le défaut s’exprime

δt=d1+d2/v       (1-20)

Figure 2-1 : Principe du CND par ultrasons

Le CND  par  ultrasons  est  une  technique  très  utilisée,  parce  que relativement  flexible et simple pour  détecter des défauts enfouis[174]. La mesure d’épaisseur est aussi souvent effectuée par cette technique [31]. Des sondes multiéléments sont développées depuis quelques années [33], et permettent la mise en place de techniques complexes comme la focalisation des ondes émises [34] ou encore la « décomposition de l’opérateur retournement temporel » (méthode DORT [36]). Cependant, l’usage presque obligatoire d’un couplant peut être gênant, et les frontières entre deux matériaux engendrent des échos parasites. De plus, la recherche des défauts de dimensions subies millimétriques requiert l’utilisation de fréquences relativement élevées, pour lesquelles l’atténuation devient grande.

2-2-Les palpeurs pour le contrôle aux ultrasons :

Le contrôle aux ultrasons s'effectue le plus souvent avec un palpeur à incidence normale ou un palpeur à incidence oblique

-Les palpeurs à incidence normale émettent des ondes longitudinales avec comme direction de propagation la normale à la surface.

Figure 2-2 : Palpeur pour ondes longitudinales

Figure 2-3 : Palpeur pour ondes transversales

Les palpeurs d'angle émettent des ondes transversales dont la direction de propagation est inclinée par rapport à la normale de la surface. Pour l'excitation de ce type d'onde, on utilise le fait qu'une onde longitudinale, créée dans le palpeur, se divise en une onde transversale et une onde longitudinale lors de la réfraction à l'interface entre le palpeur et la pièce. Pour faciliter l'interprétation des échos, on choisit l'angle d'incidence de manière à ce que seule l'onde transversale puisse exister. L'onde qui est réfléchie à l'interface et reste dans la sonde doit être amortie dans le bloc d'atténuation pour éviter d'éventuels échos fantômes.

Les palpeurs d'angle émettent des ondes transversales dont la direction de propagation est inclinée par rapport à la normale de la surface. Pour l'excitation de ce type d'onde, on utilise le fait qu'une onde longitudinale, créée dans le palpeur, se divise en une onde transversale et une onde longitudinale lors de la réfraction à l'interface entre le palpeur et la pièce. Pour faciliter l'interprétation des échos, on choisit l'angle d'incidence de manière à ce que seule l'onde transversale puisse exister. L'onde qui est réfléchie à l'interface et reste dans la sonde doit être amortie dans le bloc d'atténuation pour éviter d'éventuels échos fantômes.[145]

Les palpeurs d’angle s’emploient surtout pour sonder les cordons de soudures. La surface irrégulière du cordon lui –même empêche normalement un contact satisfaisant avec un palpeur normal. L’angle d’incidence β dépend de la construction et du matériau du palpeur ainsi que du matériau de la pièce à sonder. La valeur indiquée sur le boitier (angle standards 350, 450 ,600,700,800) est valable uniquement pour les aciers.

En contact avec un autre matériau, le même palpeur donne un angle différent.

2-3-Le champ de rayonnement d'un palpeur :

La sonde émet un faisceau présentant un angle de divergence. Le champ de rayonnement peut être décomposé en un champ proche de longueur NS et un champ éloigné. La grandeur du champ proche dépend du diamètre de l'émetteur D et de la longueur d'onde du rayonnement ultrasonique.

Figure 2-4 : Champ rapproché et champ éloigné de l'onde ultrasonique

Un défaut placé dans le champ éloigné donnera un écho dont l'amplitude diminuera avec le carré de la distance r du capteur (1/r2). Par contre, si ce défaut se trouve dans le champ proche, l'amplitude de l'écho ne peut plus être exprimée par une fonction simple de r. Elle dépend d'effets d'interférence.

Quelques valeurs de Ns et de γ pour l'eau, l'acier et l'aluminium

|  |  | Eau |  | Acier - Aluminium |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f [MHz] | D [mm] | γ [° ] | NS [mm ] [mm] | γ [° ] | NS [mm] [mm] |
| 1 | 34 | 2,70 | 220 | 11 | 55 |
| 2 | 24 | 2,20 | 215 | 7,80 | 54 |
| 4 | 10 | 2,30 | 76 | 9,30 | 19 |
| 6 | 10 | 1,60 | 114 | 6,20 | 28 |

Tableau 2-1 :Quelques valeurs de Ns et de γ

2-4-Caractéristiques des palpeurs :

La précision des sondages dépend beaucoup du choix de la sonde et en particulier de sa fréquence de résonance. Sa valeur est d'habitude indiquée sur le boîtier du palpeur. Ses caractéristiques principales sont la sensibilité et son pouvoir de résolution.

-	La sensibilité est le rapport entre l'intensité de l'écho pour un défaut de taille donnée

(Étant donné un contact parfait à l'interface) et l'intensité d'émission.

-	Le pouvoir de résolution est défini comme la finesse des impulsions ou encore par la distance minimum entre deux défauts qui peuvent encore être distingués.

Les sondes à basse fréquence (0,5 – 1.5 MHz) ont les caractéristiques suivantes :

Les sondes à basse fréquence (0,5 – 1.5 MHz) ont les caractéristiques suivantes :

Les sondes à basse fréquence (0,5 – 1.5 MHz) ont les caractéristiques suivantes :

Les sondes à haute fréquence (2 - 6 MHz) ont les caractéristiques suivantes :

-une bonne sensibilité pour les petits défauts

-un bon pouvoir de résolution

-le faisceau sonore est concentré et de ce fait indique précisément la position du défaut.

Ces sondes ne peuvent balayer de grandes distances (en général limitées à 1 m) que dans des matériaux homogènes et peu absorbants. Elles exigent un bon état de surface.

Les palpeurs construits avec des matériaux ferroélectriques, comme le BaTiO3   ou le PbZrO3- PbTiO3   (= PZT), sont plus sensibles et ont un pouvoir de résolution plus élevé que les palpeurs construits avec un monocristal de quartz. Ceci s'explique par le fait que les matériaux ferroélectriques mentionnés ci-dessus, transforment davantage d'énergie électrique en énergie mécanique. [143]

2-5-Principe du sondage par ultrasons :

Le sondage par ultrasons peut servir à plusieurs buts :

-Détection de défauts de toutes sortes (fissures, inclusions, porosités)

-Mesure  de  profondeur  ou  épaisseur  (par  exemple:  pièce  dont  un  seul  côté  est

accessible, sondage des fonds marins etc.)

-Mesure des constantes élastiques par l'intermédiaire d'une mesure de la vitesse du son.

-Sondage médical (échographie), etc.

longueur d'onde beaucoup plus petit que le diamètre.

Figure 2-5  : Ondes longitudinales dans un milieu étendu.