Confection des éprouvettes

2-1-Introduction

Ce chapitre présente les éléments permettant d’aborder l’étude de la propagation des ondes ultrasonores dans le béton. Les caractéristiques mécaniques générales du béton sont présentées dans un premier temps, ainsi que les bases de la propagation ultrasonore. Une revue des différentes mesures expérimentales réalisées sur différentes type de bétons dans la littérature permet ensuite de lister les difficultés inhérentes à la génération, la réception, le traitement, et l’interprétation des mesures sur le béton, l’orientation de l’étude sera ensuite dégagée en fonction des objectifs et de l’étude bibliographique.

2-2-Caractéristiques du béton des échantillons :

2-2-1-Constituants :

Le béton désigne un matériau composé de granulats et de sables liés entre eux par une pâte « liant ». » Les granulats sont les plus gros constituants du béton, et peuvent provenir de différentes roches internes [101] (silico-calcaire basaltes granites,….). Ils représentent environ 50%en masse du béton complet. Ils peuvent être « roulés » (granulats issus du lit de rivières) et ont alors une forme arrondie, ou « concassés » (issus de carrières) et peuvent présenter des formes angulaires. Leur dimension est déterminée par criblage sur des tamis à mailles carrées. Classiquement, leur granulométrie peut varier de 5mm à 20mm voire plus. On peut noter également le cas des bétons dits « cyclopéens » utilisés dans le cas d’ouvrages de grandes dimensions comme les barrages, et dont les granulats peuvent mesurer jusqu’à 20 mm. Les bétons sont caractérisés par le paramètre D max qui représente le diamètre des granulats de plus grandes dimensions. Une bonne part de la résistance des bétons est tirée des granulats, et particulièrement des plus gros d’entre eux.

, le liant est une pate à base de ciment et eau.

Le sable représente les constituants rocheux dont les dimensions peuvent varier de 100µm à environ 5 mm. Leur granulométrie est définie de la même manière que pour les plus gros granulats. mes exemples de courbe de granulométrie de granulats sont présentés en figure 2-1.

Figure 2-1 : Mon courbe de granulométrie des granulats dans le béton.

2-2-1-1 Masse volumique apparente du gravier3/8 :

| Gravier | N° d’essai | M (g) | M2 (g) | V (L) | (kg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/8 | 1 | 2.291 | 12.815 | 7 | 1.51 |
|  | 2 | 2.291 | 12.945 | 7 |  |
|  | 3 | 2.291 | 12.828 | 7 |  |

Tableau 2-1 : Masse volumique apparente du gravier3/8

2-2-1-2 Masse volumique absolue du gravier3/8 :

| Gravier | N° d’essai | M (g) | Ve(cm3) | V1(g) | (g/cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/8 | 1 | 300 | 300 | 110 | 2.65 |
|  | 2 | 300 | 300 | 112 |  |
|  | 3 | 300 | 300 | 117 |  |

Tableau 2-2 : Masse volumique absolue du gravier3/8

2-2-1-3 Porosité, compacité et indice des vides :

| Fraction de gravie | Porosité (%) | Compacité (%) | l’indice de vide |
| --- | --- | --- | --- |
| 3/8 | 43.02 | 56.98 | 0.755 |

Tableau 2-3 : Porosité, compacité et indice des vides

2-2-1-4 Degré d'absorption d'eau du gravier3/8 :

| Graviers | N°d'essai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/8 | 01 | 700 | 709,06 | 1,29 | 1.29 |
|  | 02 | 700 | 709,77 | 1,39 |  |
|  | 03 | 700 | 708,53 | 1,21 |  |

Tableau 2-4 : Degré d'absorption d'eau du gravier3/8

2-2-1-5 Teneur en eau  du gravier3/8 :

| Graviers | N° d'essai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/8 | 01 | 500 | 498 | 0,40 | 0.53 |
|  | 02 | 500 | 497 | 0,60 |  |
|  | 03 | 500 | 497 | 0.60 |  |

Tableau 2-5 : Teneur en eau  du gravier3/8

2-2-1-6 Analyse granulométrique du gravier 3/8 :

| Tamis (mm) | Refus partiel (g) | Refus cumulé (g) | Refus cumulé (%) | Tamisât (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 32 | 32 | 2.13 | 97.87 |
| 6,3 | 411 | 443 | 29.53 | 70.47 |
| 5 | 420 | 863 | 57.53 | 42.47 |
| 4 | 465 | 1328 | 88.53 | 11.47 |
| 3,15 | 141 | 1469 | 97.93 | 2.07 |
| 2,5 | 25 | 1494 | 99.6 | 0.4 |
| Fond | 6 | 1500 | 100 | 0 |

Tableau 2-6 : Analyse granulométrique du gravier 3/8

| Fraction de Gravier | Nombre de boules | M (Kg) | m (Kg) | Coef LA ℅ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gravier 3/8 | 7 | 5 | 1.054 | 21.08% |

Tableau 2-6 : Analyse granulométrique du gravier 3/8

Commentaire :

- Le gravier (3/8) :c’est un gravier dure (LA=21 %)  / (LA entre  20 à 25),

2-2-2 Pour le Sable 0/5:

2-2-2-1 Masse volumique absolue du sable0/5 :

| N° d’essai | M (g) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 300 | 118 | 2,54 | 2.54 |
| 2 | 300 | 300 | 119 | 2.52 |  |
| 3 | 300 | 300 | 116 | 2.57 |  |

Tableau 2-7 : Masse volumique absolue du sable0/5

2-2-2-2 Masse volumique apparente du sable 0/5:

| N° d’essai | M1 (g) | M2 (g) | (g/cm3) | moye (g/cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 114 | 1526 | 1.56 | 1.563 |
| 02 | 114 | 1529 | 1,57 |  |
| 03 | 114 | 1525 | 1.56 |  |

Tableau 2-8 : Masse volumique apparente du sable 0/5

2-2-2-3 Masse volumique apparente du sable à l’état compact :

| Porosité P% |  | Compacité C% |  | Indice des vides e |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lâche | Compact | Lâche | Compact | Lâche | Compact |
| 38.46 | 32.56 | 61.53 | 67.44 | 0,608 | 0,482 |

Tableau 2-9 : Masse volumique apparente du sable à l’état compact

2-2-2-4 Equivalent du sable 0/5 :

| N° d’essai | (cm) | (cm) | ESV (%) | (cm) | ESP (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 11,6 | 8,8 | 75.86 | 8,4 | 73,68 |
| 02 | 12,7 | 9.4 | 74,01 | 8,0 | 67,77 |
| 03 | 12,35 | 9.43 | 75,70 | 8,2 | 69,92 |

Tableau 2-10 : Equivalent du sable 0/5

Donc:   75 < ESV < 85%                                   70<ESP < 80%.

Sable  propre à faible pourcentage de farine argileux convient parfaitement pour des bétons de hautes qualité.

2-2-2-5 Teneur en eau du sable 0/5 :

- : Poids du sable humide en (g).

- : Poids du sable sec en (g).

| N° d’essai | (g) | Ms (g) | (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 495 | 1 | 1.2 |
| 2 | 500 | 494 | 1,2 |  |
| 3 | 500 | 493 | 1,4 |  |

Tableau 2-11 : Teneur en eau du sable 0/5

2-2-2-6 Degré d'absorption du sable 0/5 :

M1 : La masse du matériau sec en (g).

M2 : La masse du matériau saturé d'eau superficiellement sec en (g).

| N° d’essai | M1 (g) | M2 (g) | (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 307,98 | 2,66 | 2,67 |
| 2 | 300 | 308,66 | 2,88 |  |
| 3 | 300 | 308,86 | 2,95 |  |

Tableau 2-12 : Degré d'absorption du sable 0/5

2-2-2-7 Module de finesse :

1,63.1.5 <MF< 2 : C’est un sable fin.

2-3-Formulation :

Les bétons sont conçus suivant une formulation, donnée sous forme de quantité massique de chaque composant afin d’obtenir un volume de 1m3 de béton. Il existe différentes méthodes de formulations, qui visent à optimiser l’empilement des différentes particules (grains de ciment, sable, gravillons) afin de minimiser les espaces vides [141-142] le choix de la formulation permet d’obtenir des propriétés mécaniques ou de mise œuvre recherchées.

Le mélange des différents constituants du béton lors de sa fabrication s’appelle une « gâchée ».

L’eau du mélange hydrate progressivement le ciment. La pâte de ciment hydratée forme alors un matériau poreux qui solidarise le sable et les granulats entre eux et le matériau acquiert ses propriétés mécaniques. Le rapport de la qualité massique d’eau sur celle du ciment (appelé E/C) joue un rôle important sur les propriétés mécaniques du béton. Un béton ayant un rapport E/C élevé sera plus aisé à mettre en œuvre, cependant, l’espacement entre les grains de ciment sera plus grand du fait de la quantité d’eau d’hydratation et la porosité finale de la pâte de ciment sera plus importante. A l’inverse un rapport E/C faible donnera un béton plus compact avec de meilleures propriétés mécaniques mais une ouvrabilité plus faible. Ce rapport E/C est en général compris entre 0.3 et 0.9 pour les cas les plus extrêmes.

2-4-Expérimentation :

Cette partie consiste à présenter d’une façon globale les expériences effectuées concernant :

*composition de béton.

*confection des éprouvettes.

*préparation de béton.

*procédure de conservation.

*contrôle et essais à l’état durci.

2-5-Détermination de la composition du béton :

L’élaboration de composition du béton consiste à définir le mélange optimal des différents granulats, ainsi que le dosage en ciment et en eau, afin de réaliser un béton donné. Elle a pou but d’établir les dépenses en matériaux pour un mètre cube de béton frais.

La composition d’un béton frais est défini par un rapport des masses entres les quantités de ciment, de sable et de pierres concassées avec l’indication du rapport eau /ciment [101].

Plusieurs méthodes de composition sont proposées par des spécialistes de renom, tels que Bolomey, abrams, faury, Dreux et Gorisse, ainsi que des russes comme bélaiev et scramtaiev [101].

Ces méthodes sont, soit à granularité « continu », qui permet d’obtenir des bétons plus plastiques et de bonne ouvrabilité, soit par contre à granularité discontinue, qui conduit en général à des résistances en compression un peu supérieures, mais parfois au détriment de l’ouvrabilité [G/S élevé][101].

En ce qui nous concerne, le mélange optimal nous irons la chercher en utilisant la méthode de Dreux-Gorisse.

Notre choix a été dicté par le fait que la méthode de Dreux-Gorisse

Donc :  S = 720.99 kg/ m3

G = 971.18 kg/ m3

*Quantités des granulats dans 1 m3

2-5-1 Béton 2 (sable0/5+gravier3/8+ciment) EP(15) cm3    :

Pour 18 Eprouvettes :

Le volume absolu total :  0.0759 m3

C/E = 1.7  …………… C = 350 ………..  E= 205.88 m3

Le volume de gravier 3/8 :  73.8 kg

Le volume de sable 0/5 : 54.75 kg

Le volume de ciment : 26.6 kg

Le volume d’eau :  15.6 litres

Béton 2 (sable0/5+gravier3/8+ciment) EP(10) cm3   :

Pour 36 Eprouvettes :

Le volume absolu total :   0.045 m3

C/E = 1.7  …………… C = 450

La quantité gravier 3/8 :  43.70 kg

La quantité de sable 0/5 : 32.44 kg

La quantité de ciment : 15.75 kg

La quantité d’eau :  9.26 litres

2-5-2 Béton 1 Maigre(Mortier) EP(15) cm3    :

Pour 18 Eprouvettes :

Le volume absolu total : 1000 litres

E/C = 0.5  …………… C = 400

Le volume de sable 0/5 : 75.9 litres

La quantité de ciment : 30 kg

Le volume d’eau :  15.19 litres

Béton 1 Maigre(Mortier) EP(10) cm3 :

Pour 18 éprouvettes :

Le volume absolu total : 1000 litres

E/C = 0.5  …………… C = 400

Le volume de sable 0/5 : 22.5 litres

La quantité de ciment : 9 kg

Le volume d’eau :  4.5 litres

Enfin, la composition précise pour chaque béton est donnée .

2-6-Préparation du béton :

2-6-1 Matériaux :

*peser la quantité nécessaire de matériau (ciment, gravier, sable et eau) convenable à notre nombre des éprouvettes.

*verser le sable, le gravier et le ciment dans le malaxeur.

2-6-2 Malaxage :

Le malaxage est effectué dans un malaxeur à axe vertical de dimension appropriées (le volume de la gâchée est généralement compris entre la moitié et le tiers de volume de volume totale de cuve)

On fait le malaxage à sec pendant 30 secondes.

Figure 2-2 : Malaxeur de notre labo en département de génie civil

2-6-3-La gâchée :

Est la quantité de béton fabriquée en deux fois dans le malaxeur du laboratoire.[1]

La gâchée exécutée par le laboratoire pour des essais d’études doit être telle qu’elle permette d’obtenir un volume de béton compacté excédant celui des éprouvettes d’au moins 20%.[101]

2-6-4 La confection des éprouvettes :

Pour notre étude, nous avons opté pour un nombre d’éprouvette de 36,les éprouvettes de forme 10*10*10cm3

et nombre d’éprouvette de 36,les éprouvettes de forme 15*15*15cm3

Pour réalisation des éprouvettes, nous avons appliqué les étapes suivantes :

1-préparer une série des moules convenables, avec quantité du béton

2-placer les moles sur une table

3-huiler les moles et vérifier leurs serrages

4-remplir les moles par le béton, l’exécuter en trois couches

5-vibrer le béton à l’aide d’une table vibrante jusqu’à remontée de laitance en surface (soit pendant 30secondes, pour avoir la finition de la face supérieure). Il faut qu’elle soit bien arasée à l’aide d’une règle métallique et placée lentement sur la face de la moule

6-conserver les éprouvettes dans leurs moules jusqu’au démoulage

7-démouler les moules après 24houres de leur confection.

8-marquer les éprouvettes au moment de leur démoulage ; numéro des éprouvettes, la date du malaxage et de l’essai pour l’indentification de l’essai

2-6-5-Moule :

*les parois latérales et le fond doivent être en matière imperméable, non absorbante et non réactive au liant.

*les moule doivent être indéformables et étanches, notamment pendant la misse en place du béton le dispositif formant couvercle doit interdire toute évaporation.

*les moules cubiques utilisent en métal ou plastique .

Figure 2-3 : Les moles de (10) cm3  et (15) cm3  en plastique ou métal

Figure 2-4 :mole de coulage

2-7-Mise en place du béton et conservation :

2-7-1 Serrage du béton :

C’est l’opération qui accompagne la mise en place du béton à l’intérieure du moule.

On distingue trois types de serrage :

*mise en place par aiguille vibrante

*mise en place par piquage manuel

*mise en place par micro table vibrante

En général, on emploie l’un ou l’autre des trois types de serrage selon le moule utilisé

Le but principale du serrage et de faire chasser les proche d’air se trouvant à l’intérieur de la masse de béton et donc d’éviter sa ségrégation après son durcissement (béton compact)[101]

2-7-2 Arasement des éprouvettes :

L’arasement est une opération de finition des éprouvettes à leur partie supérieure qui est non coffré, on utilise à cet effet une règle métallique biseautée.

2-8-Conservation des éprouvettes :

Après démoulage (en principe à 24houres) la conservation s’effectue selon la forme suivante :

- 6 éprouvettes (10*10*10) cm3  conservé à l’air jusqu’à 14 jour

- 6 éprouvettes (15*15*15) cm3  conservé à l’air jusqu’à 14 jour

- 6 éprouvettes (10*10*10) cm3 conservé à l’air jusqu’à 21 jour

- 6 éprouvettes (15*15*15) cm3conservé à l’air jusqu’à 21 jour

- 6 éprouvettes (10*10*10) cm3conservé à l’air jusqu’à 28 jour

- 6 éprouvettes (15*15*15) cm3conservé à l’air jusqu’à 28 jour

On appliquant même conservation pour les deux types de Béton.

*Dans notre travail nous avons besoin de savoir la résistance mécanique à la compression, et pour cela nous Avons besoin de faire ces essais *les essais ultrasoniques

2-9-Appareil : auscultation sonique :

2-9-1 Introduction :

L’utilisation d’essai sonique sur matériau de construction, en particulier béton armé ,date de plus 50ans (les premiers essais remontent à 1945au canada et  en grande Bretagne). Depuis cette époque, les développements technologiques ont permis l’évolution de ce type d’essais –d’un essai complexe de laboratoire à un essai simple sur site. L’appareil  d’auscultation sonique contrôle est  un des modèles les plus évolués à ce jour et permet non seulement d’effectuer des mesure ultrasoniques mais également  des  essais  scléromitrique  grâce à un scléromètre électronique directement connecte (seulement modèle 58-E0049/b) et combiné les résultats d’essai ultrasonique et scléromitrique  pour estimer la résistance à la compression de béton (les deux modèles )de par ce fait ,beaucoup d’incertitudes liées à l’utilisation d’un scléromètre sont corrigées et l’utilisateur obtient des informations supplémentaires  par rapport aux essais ultrasonique (estimation de la résistance a la compression ). Cet appareil étend le champ d’utilisation des essais non destructive ultrasonique et scléromitrique et garantit des résultats hautement précis et fiable.

2-9-2 Description générale des appareils utilisés (ultrason) :

Figure 2-5: Transducteurs and ultrasonique Equipment

L’appareil comprend:

*L’instrument électronique, fonctionnant sur batterie, à affichage digitale, clavier et 2 transducteurs.

*2 transducteurs 54khz, dont un avec bouton d’échantillonnage

*2 câbles de connexion pour transducteurs avec prises BNC

*1cable de connexion pour bouton d’échantillonnage avec prise jack

*1 barreau de calibrage

*1 bouteille de produit couplant pour auscultation sonique

*1 câble série pour connexion pc

*1 housse de transport

*1   câble d’alimentation pour utilisation secteur et /ou charge batterie

*1scléromètre électronique 58-c0181/H(seulement avec 58-E0049/b).

2-9-3 Utilisation de l’appareil :

Mettre l’appareil en route en plaçant l’interrupteur A sur on

*L’afficheur indique:

Controls spa

Combined tester for

Ultrasonicand

Rebound tests

*Après quelques secondes, l’afficheur passera au menu principal

Test sélection

Ultrasonic pulse vel

*A partir du quel il est possible de sélectionner l’essai souhaité à l’aide des touches∇ et   ∆ .les essais disponibles sont :

Ultrasonic pulse vel =essai d’auscultation sonique permettant de déterminer la vitesse de propagation du son au travers du béton

Crack depth eval= détermination des profondeurs de fissures par ondes ultrasoniques

Rebound number= scléromètre en utilisant l’appareil électronique 58-C0181/H (seulement pour modèle 58-E0049/B)

Calibration= menu d’étalonnage pour vérification

Memory/rs 232= menu permettant d’accéder aux données contenues dans la mémoire.

*Une fois l’essai sélectionné, confirmé par ⦊ entrer pour accéder au menu en question.

*L’appareil comporte un afficheur rétro éclairé.

Normalement, l’éclairage est coupé pour prolonger la durée de charge de la batterie. Pour le mettre en marche, afin de sélectionner un essai, appuyer les touches mode et ∆ en même temps. Pour l’arrêter utiliser la touche ∇

2-9-4 Distance minimale de parcours :

On recommande une distance minimale de parcours de 150mm pour les mesures en transmission directe et un minimum de 400mm pour les mesures en surface, quoique cette dernière méthode ne nous renseigne pas la qualité de la couche de béton sou jacente. [101]

2-9-5 Vitesse de propagation du son (ultrasonique pulse Vel) :

Transducteurs pour vitesse de propagation (dont 1 avec bouton d’échantillonnage).

2-9-5-1 Introduction :

Pour effectuer des mesures ultrasoniques, les deux transducteurs doivent être connectés à l’instrument ; le récepteur au connecteur l « receiver » et l’émetteur à l’un des connecteurs correspondant aux impulsions émises .0.5kv (connecteur g) et 1.5kv connecteur f. l’énergie la plus grande est recommandée lorsque la distance entre transducteurs est grande ou lorsque le béton ausculté n’est pas très homogène (par exemple :présence de fissure ) ; l’énergie basse est préférable si le béton est homogène et la distance entre transducteur est faible . les deux transducteurs sont interchangeable si le béton et peuvent dès lors être utilisées indifféremment comme émetteur et récepteur .un des transducteur comporte un bouton d’échantillonnage et doit être connecté à pulse semple connecteur h-par câble livré pourvu de prises jack .trois autres embases permettent la connexion d’un oscilloscope.

L’oscilloscope, bien que non indispensable, permet la visualisation de la forme des ondes reçues par le transducteur récepteur permettant à l’utilisateur d’évaluer la continuité. Cela peut s’avérer nécessaire en cas de présence de bruits externes pouvant perturber l’exactitude de la valeur indiquée sur l’afficheur.

La connexion sera réalisée à l’aide de câbles blindés avec prise BNC (identiques à ceux livrés avec les transducteurs), connecter le signal (connecteur l) au canal 1 de l’oscilloscope, connecter le trigger (échantillonneur) au connecteur D et le stop (connecteur E) au canal 2.

Régler l’oscilloscope de manière à travailler avec le trigger .vous référer au manuel de l’oscilloscope pour une information détaillée.

Normalement, la forme de l’onde pourra être observée sur le canal 1,alors que le canal 2 montera la fenêtre avec un décalage (départ signal sur la gauche , stop signal sur la droite)

A partir du menu principal, sélectionner « ultrasonique pulse Vel » l’afficheur indiquera

TEST A.XXX R=YYY

[ESC]=> previous

[MODE]=> next

2-10-Mode opératoire :

2-10-1 Présentation de l’élément :

Pour qu’il y ait un contact parfait entre le béton et les transducteurs, il est recommandé ‘employer un matériau intermédiaire entre les deux et en prenant soin de vérifier que l’appareil est bien appliqué contre la surface à tester.

Les matériaux d’interposition sont la vaseline, un savon liquide ou une pâte constituée de kaolin et de glycérol.

Lorsque la surface de béton est très rugueuse, il est nécessaire de poncer et d’égaliser la partie de la surface où le transducteur sera fixé.

2-10-2 Points de mesures :

Le nombre de points de mesures dépend des dimensions de l’ouvrage testé, pour un grand panneau (dalle, voile, radier,…) les point de mesures sont situés aux intersections d’un quadrillage d’une maille de 0.5m, le cas des petits éléments (poteaux, poutres…) les mesures se font en six point (voir figure ci-dessous2-10-2)

Figure 2-6: points de mesures

a : un panneau (exemple : dalle de 33*3m2)

b : un petit élément (exemple : en poteau de section b*b et de hauteur h)

2-11-Description générale des essais :

2-11-1 Principe de fonctionnement :

Le principe utilisé est celui de la mesure du temps de propagation t des ondes longitudinale dans le béton, émises par un ébranlement.[101]

Les deux sondes sont appliquées l’une en face de l’autre contre la surface de béton, et le temps de propagation est lu sur l’affichage digital en microsecondes.

Connaissant la distance d parcourue par les ondes, on en déduit une vitesse V :

V = dt

Ou :

V : exprimée le plu souvent en mètres par seconde    ms

Comme une certaine corrélation existe entre la vitesse du son et la résistance, en peut apprécier, avec des étalonnages préalables, la valeur de la résistance du béton.

2-11-2 Contrôle de la calibration :

L’appareil utilisé est le modèle numérique «ultrasonique tester E49 ».

Avant chaque emploi, il est recommandé de contrôler la calibration.

Le temps de passage des ultrasons à travers l’éprouvette étalon (éprouvette de calibration) est de 58,1 µs.

2-11-3 Type de mesure (mesure en transparence) :

Utilisée dans le cas des éprouvettes, des poteaux ou de certaines poutres. Le capteur est placé face à l’émetteur, ce que fait que la distance entre les centre des sondes (ou bien la c’est le type de mesure le plus utilisé et qui fournit plus de précision du temps de propagation des ondes), est égale a l’épaisseur de l’élément ausculté (figure3-6 ),.

C’est le type de mesure le plus utilisé et qui fournit plus de précision du temps de propagation des ondes. [101]

Figure 2-7 : mesures en transparence

2-11-4 Nombre nécessaire de point d’essai :

Pour obtenir des résultats représentatifs, et pour que l’estimation de la qualité du béton soit bonne ; le nombre de point de mesure dépend de plusieurs facteurs : tels que :

* les dimensions de l’élément ausculté.

* l’accessibilité de l’élément.

On peut minimiser le nombre à 6, si on contrôle des éléments préfabriqués, on peut également déminer le nombre de mesures dans le cas de l’auscultation d’un élément de petites dimensions [101].

2-11-5 Chois des zones de points d’essais :

Les points d’essai doivent être uniformément répartis sur tout l’élément lorsque c’est possible.

En général, on choisit des sections d’essais et pour chaque section on effectue 2 mesures.

*prendre en considération le fait qu’il peut y avoir des temps déférents d’une section à une autre dans le même élément

*éviter les zones mauvaise surface ; ainsi que les zones de béton altéré ou humide.

*éviter les zones traversées par les armatures principales, ainsi que les zones de concentration des contraintes

*éviter les zones ou il y a présence d’autres matériaux, tels que le bois, la céramique etc. [101]

2-11-6 Préparation de la surface des points d’essai :

Avant de faire l’essai de n’importe quel point, on doit :

- Marquer les points de mesures sur les deux surfaces de l’élément (particulièrement si on emploie la mesure par transparence pour avoir les deux sondes sur même axe).

- Enduire les surfaces de l’élément avec de la vaseline (ou une autre matière qui donne un bon couplage acoustique) sur les points de mesure.

*Assécher les surfaces de l’élément, si béton est humide.