Résultats et discussions

3-1-introduction :

Les résultats obtenus en laboratoire sont regroupés dans les tableaux et représentés dans les graphes ci –dessous.

3-2-Résultats et discussions :

1)Temps d’essais : 14jours, 21jours , 28jours.

2)La vitesse de chargement à la presse : (v1=0,25 mpa/s) et (v2=0.5 mpa/s)

3-2-1 Béton 1 maigre (mortier) :

(mortier) à 14 jours :

3-2-1-a  les valeurs de la vitesse de propagation de son selon les facettes.

| Éprouvette (10*10*10) | N0 : Eprouvettes |  | Facette 1 |  | Facette 2 |  | Facette 3 | Moyen Vitesse ultrasonique vi (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14j | 1 |  | 2880 |  | 2951 |  | 2813 | 2881 |
|  | 2 |  | 2640 |  | 2988 |  | 3088 | 2905 |
|  | 3 |  | 2930 |  | 2880 |  | 2908 | 2906 |
|  | 4 |  | 2561 |  | 2840 |  | 2840 | 2747 |
|  | 5 |  | 2959 |  | 2813 |  | 2951 | 2907 |
|  | 6 | 2717 |  | 2860 |  | 2761 |  | 2779 |

Tableau 3-1 : les valeurs de la vitesse de propagation de son EP(10) cm3 à 14jours.

| Éprouvette (15*15*15) | N0 : Eprouvettes |  | Facette 1 | Facette 2 | Facette 3 | Moyen Vitesse ultrasonique vi (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14j | 1 |  | 3090 | 3293 | 3354 | 3246 |
|  | 2 |  | 3188 | 3330 | 3418 | 3312 |
|  | 3 |  | 3144 | 3269 | 3380 | 3264 |
|  | 4 |  | 3293 | 3393 | 3384 | 3357 |
|  | 5 |  | 3257 | 3392 | 3342 | 3330 |
|  | 6 | 3257 |  | 3399 | 3336 | 3331 |

| Éprouvette (10*10*10) | N0 : Eprouvettes | Facette 1 | Facette 2 |  | Facette 3 | Moyen Vitesse ultrasonique vi (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28j | 13 | 2806 | 2880 |  | 2890 | 2859 |
|  | 14 | 3041 | 3161 |  | 2999 | 3167 |
|  | 15 | 3003 | 2999 |  | 3015 | 3006 |
|  | 16 | 2951 | 3003 |  | 2981 | 2978 |
|  | 17 | 3018 | 3064 |  | 3003 | 3028 |
|  | 18 | 3064 | 3025 | 3003 |  | 3031 |

Tableau 3-2 : les valeurs de la vitesse de propagation de son EP(15) cm3 à 14jours.

Tableau 3-3 : les valeurs de la vitesse de propagation de son EP(10) cm3 à 28jours.

| Éprouvette (15*15*15) | N0 : Eprouvettes | Facette 1 | Facette 2 | Facette 3 | Moyen Vitesse ultrasonique vi (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28j | 13 | 3380 | 3399 | 3384 | 3388 |
|  | 14 | 3321 | 3225 | 3491 | 3346 |
|  | 15 | 3299 | 3392 | 3354 | 3348 |
|  | 16 | 3257 | 3431 | 3418 | 3369 |
|  | 17 | 3299 | 3418 | 3464 | 3394 |
|  | 18 | 3451 | 3471 | 3484 | 3469 |

Tableau 3-4 : les valeurs de la vitesse de propagation de son EP(15) cm3 à 28jours.

3-2-1-b  les valeurs de la Résistance selon changement de la vitesse de la presse :

| Éprouvette (10*10*10) | Vitesse de la presse | N0 : Eprouvettes | Résistance (MPA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 14j | v1=0.25 (mpa/s) | 1 | 8.37 |
|  |  | 2 | 8.80 |
|  |  | 3 | 7.70 |
|  | V2 =0.5 (mpa/s) | 4 | 7.50 |
|  |  | 5 | 11.80 |
|  |  | 6 | 7.80 |

Tableaux 3-5 : les valeurs de la Résistance selon changement de la vitesse de la presse v1 & v2 de EP(10) cm3 à 14jours.

| Éprouvette (15*15*15) | Vitesse de la presse |  | N0 : Eprouvettes | Résistance (MPA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| à 14j | v1=0.25 (mpa/s) |  | 1 | 12.75 |
|  |  |  | 2 | 13.66 |
|  |  |  | 3 | 14.07 |
|  | v2=0.5 (mpa/s) |  | 4 | 14.39 |
|  |  |  | 5 | 14.02 |
|  |  | 6 |  | 13.57 |

Tableaux 3-6 : les valeurs de la Résistance selon changement de la vitesse de la presse v1 & v2 de EP(15) cm3 à 14jours.

à 21 jours :

| Éprouvette (10*10*10) | Vitesse de la presse |  | N0 : Eprouvettes |  | Résistance (MPA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| à 21j | v1=0.25 (mpa/s) |  | 7 |  | 12.51 |
|  |  |  | 8 |  | 15.05 |
|  |  |  | 9 |  | 12.62 |
|  | v2=0.5 (mpa/s) |  | 10 |  | 14.86 |
|  |  |  | 11 |  | 13.57 |
|  |  | 12 |  | 13.51 |  |

Tableaux 3-7 : les valeurs de la Résistance selon changement de la vitesse de la presse v1 & v2 de EP(10) cm3 à 21jours.

| Éprouvette (15*15*15) | Vitesse de la presse | N0 : Eprouvettes | Résistance (MPA) |
| --- | --- | --- | --- |
| à 21j | v1=0.25 (mpa/s) | 7 | 18.09 |
|  |  | 8 | 18.00 |
|  |  | 9 | 18.22 |
|  | v2=0.5 (mpa/s) | 10 | 17.28 |
|  |  | 11 | 18.00 |
|  |  | 12 | 18.68 |

Tableaux 3-8 : les valeurs de la Résistance selon changement de la vitesse de la presse v1 & v2 de EP(15) cm3 à 21jours .

| Éprouvette (10*10*10) | Vitesse de la presse | N0 : Eprouvettes | Résistance (MPA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 28j | v1=0.250 (mpa/s) | 13 | 13.38 |
|  |  | 14 | 13.49 |
|  |  | 15 | 13.12 |
|  | v2=0.500 (mpa/s) | 16 | 9.03 |
|  |  | 17 | 9.46 |
|  |  | 18 | 9.00 |

Tableaux 3-9 : les valeurs de la Résistance selon changement de la vitesse de la presse v1 & v2 de EP(10) cm3 à 28jours.

| Éprouvette (15*15*15) | Vitesse de la presse | N0 : Eprouvettes | Résistance (MPA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 28j | v1=0.250 (mpa/s) | 13 | 18.55 |
|  |  | 14 | 18.61 |
|  |  | 15 | 16.40 |
|  | v2=0.500 (mpa/s) | 16 | 18.36 |
|  |  | 17 | 18.00 |
|  |  | 18 | 19.03 |

Tableaux 3-10 : les valeurs de la Résistance selon changement de la vitesse de la presse v1 & v2 de EP(15) cm3 à 28jours.

3-2-1-c  Corrélation entre la vitesse Ultrasonique, L’Age et la vitesse décrassement de Béton 1 :

c-1  Pour Eprouvettes (10) cm3 :

| (10*10*10) cm3 |  | Vitesse de la presse est 0.25 Mpa/s |  | Vitesse de la presse est 0.5 Mpa/s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 j | N° : | La vitesse ultrasonique | La Résistance | La vitesse ultrasonique’ | La Résistance’ |
|  | 1 | 2881 | 8.37 | 2747 | 7.50 |
|  | 2 | 2905 | 8.80 | 2907 | 11.80 |
|  | 3 | 2906 | 7.70 | 2779 | 7.80 |
| Moyenne = |  | 2897 | 8.30 | 2811 | 9.03 |

Tableaux 3-11 : Corrélation entre la vitesse Ultrasonique, L’Age et la vitesse décrassement de Béton 1 EP(10) cm3 à 14jours.

| (10*10*10) cm3 |  | Vitesse de la presse est 0.25 Mpa/s |  | Vitesse de la presse est 0.5 Mpa/s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 j | N° : | La vitesse ultrasonique | La Résistance | La vitesse ultrasonique’ | La Résistance’ |
|  | 4 | 2988 | 12.51 | 3050 | 14.86 |
|  | 5 | 3050 | 15.05 | 3142 | 13.57 |
|  | 6 | 3092 | 12.62 | 3103 | 13.51 |
| Moyenne = |  | 3043 | 13.39 | 3098 | 13.98 |

Tableaux 3-12 : Corrélation entre la vitesse Ultrasonique, L’Age et la vitesse décrassement de Béton 1 EP(10) cm3 à 21jours.

| (10*10*10) cm3 |  | Vitesse de la presse est 0.25 Mpa/s |  | Vitesse de la presse est 0.5 Mpa/s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 j | N° : | La vitesse ultrasonique | La Résistance | La vitesse ultrasonique’ | La Résistance’ |
|  | 7 | 2859 | 13.38 | 2978 | 9.03 |
|  | 8 | 3167 | 13.49 | 3028 | 9.46 |
|  | 9 | 3006 | 13.12 | 3031 | 9.00 |
| Moyenne = |  | 3011 | 13.33 | 3012 | 9.16 |

Tableaux 3-13 : Corrélation entre la vitesse Ultrasonique, L’Age et la vitesse décrassement de Béton 1 EP(10) cm3 à 28jours.

*Total Pour EP(10) cm3  :

| Eprouvettes (10*10*10) cm3 | V1 = 0.25 mpa/s |  | V2 = 0.5 mpa/s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Moyenne des vitesses ultrasonique (m/s) | Moyenne des Résistances (mpa) | Moyenne des vitesses ultrasonique (m/s) | Moyenne des Résistances (mpa) |
| à 14j | 2897 | 8.30 | 2811 | 9.03 |
| à 21j | 3043 | 13.39 | 3098 | 13.98 |
| à 28j | 3011 | 13.33 | 3012 | 9.16 |

Tableaux 3-14 : Corrélation Total entre la vitesse Ultrasonique, L’Age et la vitesse décrassement de Béton 1 EP(10)cm3 à 14j, 21j et 28jours.

Figure 3-1 : Corrélation entre la vitesse Ultrasonique, L’Age et la vitesse décrassement de Béton 1 EP(10)cm3 à 14j, 21j et 28jours.

Commentaire :

La figure 3-1 représente les graphes de Résistance à la compression par écrasement en fonction de Vitesse Ultrasonique de Béton1.

On observe que la Résistance moyenne des séries des échantillons s’augmente avec l’augmentation de la vitesses ultrasonique.

c-2  Eprouvettes (15) cm3 :

| (15*15*15) cm3 |  | Vitesse de la presse est 0.25 Mpa/s |  | Vitesse de la presse est 0.5 Mpa/s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 j | N° : | La vitesse ultrasonique | La Résistance | La vitesse ultrasonique’ | La Résistance’ |
|  | 1 | 3246 | 12.75 | 3357 | 14.39 |
|  | 2 | 3312 | 13.66 | 3330 | 14.02 |
|  | 3 | 3246 | 14.07 | 3331 | 13.57 |
| Moyenne = |  | 3268 | 13.49 | 3339 | 13.99 |

Tableaux 3-15 : Corrélation entre la vitesse Ultrasonique, L’Age et la vitesse décrassement de Béton 1 EP(15) cm3 à 14jours.

| (15*15*15) cm3 |  | Vitesse de la presse est 0.25 Mpa/s |  | Vitesse de la presse est 0.5 Mpa/s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 j | N° : | La vitesse ultrasonique | La Résistance | La vitesse ultrasonique’ | La Résistance’ |
|  | 1 | 3315 | 18.09 | 3459 | 17.28 |
|  | 2 | 3399 | 18.00 | 3478 | 18.00 |
|  | 3 | 3403 | 18.22 | 3432 | 18.68 |
| Moyenne = |  | 3372 | 18.10 | 3456 | 17.99 |

Tableaux 3-16 : Corrélation entre la vitesse Ultrasonique, L’Age et la vitesse décrassement de Béton 1 EP(15) cm3 à 21jours.

| (15*15*15) cm3 |  | Vitesse de la presse est 0.25 Mpa/s |  | Vitesse de la presse est 0.5 Mpa/s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 j | N° : | La vitesse ultrasonique | La Résistance | La vitesse ultrasonique’ | La Résistance’ |
|  | 1 | 3388 | 18.55 | 3369 | 18.36 |
|  | 2 | 3346 | 18.61 | 3394 | 18.00 |
|  | 3 | 3348 | 16.40 | 3469 | 19.03 |
| Moyenne = |  | 3361 | 17.85 | 3411 | 18.46 |

Tableaux 3-17 : Corrélation entre la vitesse Ultrasonique, L’Age et la vitesse décrassement de Béton 1 EP(15) cm3 à 28jours.

*Totale Pour EP(15) cm3  :

| Eprouvettes (15*15*15) cm3 | V1 = 0.25 mpa/s |  | V2 = 0.5 mpa/s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Moyenne des vitesses ultrasonique (m/s) | Moyenne des Résistances (mpa) | Moyenne des vitesses ultrasonique (m/s) | Moyenne des Résistances (mpa) |
| à 14j | 3268 | 13.49 | 3339 | 13.99 |
| à 21j | 3372 | 18.10 | 3456 | 17.99 |
| à 28j | 3361 | 17.85 | 3411 | 18.46 |

Tableaux 3-18 : Corrélation Total entre la vitesse Ultrasonique, L’Age et la vitesse décrassement de Béton 1 EP(10)cm3 à 14j, 21j et 28jours.

Figure 3-2 : Corrélation entre la vitesse Ultrasonique, L’Age et la vitesse décrassement de Béton 1 EP(15)cm3 à 14j, 21j et 28jours.

Commentaire :

Dans La figure 3-2 on remarque qu’il y à une  relation entre la Résistance  des éprouvettes avec  la vitesse ultrasonique est qui les deux liées .

On constate que la Résistance des séries augment  avec la vitesse ultrasonique.

Le graphe de V1 proportionnelle avec le graphe de v2

3-2-2 Béton 2 : (sable0/5+Gravier3/8+ciment) à 14 jours :

3-2-2-a  les valeurs de la vitesse de propagation de son selon les facettes.

| Éprouvette (10*10*10) | N0 : Eprouvettes | Facette 1 | Facette 2 |  | Facette 3 | Moyen Vitesse ultrasonique vi (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14j | 1 | 3661 | 3752 |  | 3683 | 3699 |
|  | 2 | 3595 | 3695 |  | 3849 | 3713 |
|  | 3 | 3639 | 3729 |  | 3752 | 3707 |
|  | 4 | 3470 | 3639 |  | 3683 | 3597 |
|  | 5 | 3563 | 3683 |  | 3750 | 3665 |
|  | 6 | 3531 | 3595 | 3683 |  | 3603 |

Tableau 3-19 : les valeurs de la vitesse de propagation de son EP(10) cm3 à 14jours.

| Éprouvette (15*15*15) | N0 : Eprouvettes |  | Facette 1 | Facette 2 | Facette 3 | Moyen Vitesse ultrasonique vi (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14j | 1 |  | 3450 | 3645 | 3721 | 3605 |
|  | 2 |  | 3566 | 3736 | 3690 | 3664 |
|  | 3 |  | 3559 | 3721 | 3721 | 3667 |
|  | 4 |  | 3573 | 3609 | 3630 | 3604 |
|  | 5 |  | 3545 | 3767 | 3744 | 3685 |
|  | 6 | 3616 |  | 3721 | 3721 | 3686 |

Tableau 3-20 : les valeurs de la vitesse de propagation de son EP(15) cm3 à 14jours.

| Éprouvette (10*10*10) | Vitesse de la presse | N0 : Eprouvettes | Résistance (MPA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14j | v1=0.250 (mpa/s) | 1 | 13.90 |  |
|  |  | 2 | 12.28 |  |
|  |  | 3 | 14.06 |  |
|  | v2=0.500 (mpa/s) | 4 | 12.26 |  |
|  |  | 5 | 14.28 |  |
|  |  | 6 |  | 18.92 |

Tableaux 3-21 : les valeurs de la Résistance selon changement de la vitesse de la presse v1 & v2 de EP(10) cm3 à 14jours.

| Éprouvette (15*15*15) | Vitesse de la presse | N0 : Eprouvettes | Résistance (MPA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 j | v1=0.250 (mpa/s) | 1 | 13.29 |  |
|  |  | 2 | 12.33 |  |
|  |  | 3 | 12.99 |  |
|  | v2=0.500 (mpa/s) | 4 | 13.96 |
|  |  | 5 | 11.25 |
|  |  | 6 | 9.40 |

Tableaux 3-22 : les valeurs de la Résistance selon changement de la vitesse de la presse v1 & v2 de EP(15) cm3 à 14jours.

à 21jours :

| Éprouvette (10*10*10) | N0 : Eprouvettes | Facette 1 | Facette 2 | Facette 3 | Moyen Vitesse ultrasonique vi (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21j | 7 | 3628 | 3531 | 3563 | 3574 |
|  | 8 | 3563 | 3628 | 3639 | 3610 |
|  | 9 | 3531 | 3639 | 3683 | 3618 |
|  | 10 | 3563 | 3628 | 3639 | 3609 |
|  | 11 | 3531 | 3752 | 3824 | 3702 |
|  | 12 | 3552 | 3595 | 3683 | 3610 |

Tableau 3-23 : les valeurs de la vitesse de propagation de son EP(10) cm3 à 21jours.

| Éprouvette (15*15*15) | N0 : Eprouvettes | Facette 1 | Facette 2 |  | Facette 3 | Moyen Vitesse ultrasonique vi (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21j | 7 | 3609 | 3898 |  | 3767 | 3758 |
|  | 8 | 3767 | 3783 |  | 3775 | 3775 |
|  | 9 | 3545 | 3556 |  | 3831 | 3644 |
|  | 10 | 3476 | 3831 |  | 3831 | 3713 |
|  | 11 | 3463 | 3767 |  | 3721 | 3650 |
|  | 12 | 3463 | 3630 | 3721 |  | 3605 |

Tableau 3-24 : les valeurs de la vitesse de propagation de son EP(15) cm3 à 21jours.

| Éprouvette (10*10*10) | Vitesse de la presse | N0 : Eprouvettes | Résistance (MPA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21j | v1=0.250 (mpa/s) | 7 | 16.50 |  |
|  |  | 8 | 20.51 |  |
|  |  | 9 | 20.82 |  |
|  | v2=0.500 (mpa/s) | 10 | 24.00 |  |
|  |  | 11 | 25.35 |  |
|  |  | 12 | 27.71 |

Tableaux 3-25 : les valeurs de la Résistance selon changement de la vitesse de la presse v1 & v2 de EP(10) cm3 à 21jours.

| Éprouvette (15*15*15) | Vitesse de la presse | N0 : Eprouvettes | Résistance (MPA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 21j | v1=0.250 (mpa/s) | 7 | 16.73 |
|  |  | 8 | 17.03 |
|  |  | 9 | 18.11 |
|  | v2=0.500 (mpa/s) | 10 | 22.91 |
|  |  | 11 | 20.46 |
|  |  | 12 | 21.03 |

Tableaux 3-26 : les valeurs de la Résistance selon changement de la vitesse de la presse v1 & v2 de EP(15) cm3 à 21jours.

à 28jours :

| Éprouvette (10*10*10) | N0 : Eprouvettes |  | Facette 1 |  | Facette 2 |  | Facette 3 | Moyen Vitesse ultrasonique vi (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28j | 13 |  | 3245 |  | 3401 |  | 3531 | 3392 |
|  | 14 |  | 3480 |  | 3501 |  | 3531 | 3504 |
|  | 15 |  | 3480 |  | 3531 |  | 3480 | 3497 |
|  | 16 |  | 3401 |  | 3617 |  | 3531 | 3516 |
|  | 17 |  | 3401 |  | 3552 |  | 3617 | 3523 |
|  | 18 | 3450 |  | 3380 |  | 3401 |  | 3410 |

Tableau 3-27 : les valeurs de la vitesse de propagation de son EP(10) cm3 à 28jours.

| Éprouvette (15*15*15) | N0 : Eprouvettes |  | Facette 1 |  | Facette 2 |  | Facette 3 | Moyen Vitesse ultrasonique vi (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28j | 13 |  | 3721 |  | 3721 |  | 3690 | 3712 |
|  | 14 |  | 3767 |  | 3545 |  | 3736 | 3683 |
|  | 15 |  | 3535 |  | 3601 |  | 3545 | 3560 |
|  | 16 |  | 3545 |  | 3721 |  | 3736 | 3667 |
|  | 17 |  | 3559 |  | 3721 |  | 3721 | 3667 |
|  | 18 | 3645 |  | 3675 |  | 3721 |  | 3680 |

Tableau 3-28 : les valeurs de la vitesse de propagation de son EP(15) cm3 à 28jours.

| Éprouvette (10*10*10) | Vitesse de la presse | N0 : Eprouvettes | Résistance (MPA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 j | v1=0.250 (mpa/s) | 13 | 23.11 |
|  |  | 14 | 24.40 |
|  |  | 15 | 25.92 |
|  | v2=0.500 (mpa/s) | 16 | 20.67 |
|  |  | 17 | 17.46 |
|  |  | 18 | 25.92 |

Tableaux 3-29 : les valeurs de la Résistance selon changement de la vitesse de la presse v1 & v2 de EP(10) cm3 à 28jours.

| Éprouvette (15*15*15) | Vitesse de la presse | N0 : Eprouvettes | Résistance (MPA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 j | v1=0.250 (mpa/s) | 13 | 25.14 |
|  |  | 14 | 23.61 |
|  |  | 15 | 24.86 |
|  | v2=0.500 (mpa/s) | 16 | 25.44 |
|  |  | 17 | 24.91 |
|  |  | 18 | 23.52 |

Tableaux 3-30 : les valeurs de la Résistance selon changement de la vitesse de la presse v1 & v2 de EP(15) cm3 à 28jours.

3-2-2-b  Corrélation entre la vitesse Ultrasonique, L’Age et la vitesse décrassement de Béton 2 :

b-1  Pour Eprouvettes(10) cm3 :

| (10*10*10) cm3 |  | Vitesse de la presse est 0.25 Mpa/s |  | Vitesse de la presse est 0.5 Mpa/s |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 j | N° : | La vitesse ultrasonique | La Résistance | La vitesse ultrasonique’ |  | La Résistance’ |
|  | 1 | 3699 | 13.90 | 4 | 3597 | 12.26 |
|  | 2 | 3713 | 12.28 | 5 | 3665 | 14.28 |
|  | 3 | 3707 | 14.06 | 6 | 3603 | 18.92 |
| Moyenne = |  | 3706 | 13.41 | 3622 |  | 15.15 |

Tableaux 3-31 : Corrélation entre la vitesse Ultrasonique, L’Age et la vitesse décrassement de Béton2 EP(10) cm3 à 14jours.

| (10*10*10) cm3 |  | Vitesse de la presse est 0.25 Mpa/s |  | Vitesse de la presse est 0.5 Mpa/s |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 j | N° : | La vitesse ultrasonique | La Résistance | La vitesse ultrasonique’ |  | La Résistance’ |
|  | 7 | 3574 | 16.50 | 10 | 3609 | 24.00 |
|  | 8 | 3610 | 20.51 | 11 | 3702 | 25.35 |
|  | 9 | 3618 | 20.82 | 12 | 3610 | 27.71 |
| Moyenne = |  | 3601 | 19.28 | 3640 |  | 25.69 |

Tableaux 3-32 : Corrélation entre la vitesse Ultrasonique, L’Age et la vitesse décrassement de Béton2 EP(10) cm3 à 21jours.

| (10*10*10) cm3 |  | Vitesse de la presse est 0.25 Mpa/s |  | Vitesse de la presse est 0.5 Mpa/s |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 j | N° : | La vitesse ultrasonique | La Résistance | La vitesse ultrasonique’ |  | La Résistance’ |
|  | 13 | 3392 | 23.11 | 16 | 3516 | 20.67 |
|  | 14 | 3504 | 24.40 | 17 | 3523 | 17.46 |
|  | 15 | 3497 | 25.92 | 18 | 3410 | 25.92 |
| Moyenne = |  | 3464 | 24.48 | 3483 |  | 21.35 |

Tableaux 3-33 : Corrélation entre la vitesse Ultrasonique, L’Age et la vitesse décrassement de Béton2 EP(10) cm3 à 28jours.

*Total Pour EP(10) cm3  :

| Eprouvettes (10*10*10) cm3 | V1 = 0.25 mpa/s |  | V2 = 0.5 mpa/s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Moyenne des vitesses ultrasonique (m/s) | Moyenne des Résistances (mpa) | Moyenne des vitesses ultrasonique (m/s) | Moyenne des Résistances (mpa) |
| à 14j | 3706 | 13.41 | 3622 | 15.15 |
| à 21j | 3601 | 19.28 | 3483 | 21.35 |
| à 28j | 3464 | 24.48 | 3640 | 25.69 |

Tableaux 3-34 : Corrélation Total entre la vitesse Ultrasonique, L’Age et la vitesse décrassement de Béton 2 EP(10)cm3 à 14j, 21j et 28jours.

Figure 3-3 : Corrélation entre la vitesse Ultrasonique, L’Age et la vitesse décrassement de Béton 2EP(10)cm3 à 14j, 21j et 28jours.

Commentaire :

A partir de la figure (3-3) on remarque que la vitesse de propagation et la Résistance, dans les éprouvettes avec granulats  (gravier 3/8) Béton2 ont Augment fortement que Béton1 (mortier).

On constate que les deux graphes Augment  fortement proportionnelle avec la vitesse ultrasonique.

La Résistance fortement Augment et la vitesse ultrasonique Augment avec le changement de caractéristique de Béton2 (+de gravier 3/8).

b-2   Pour Eprouvettes (15 ) cm3 :

| (15*15*15) cm3 |  | Vitesse de la presse est 0.25 Mpa/s |  | Vitesse de la presse est 0.5 Mpa/s |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 j | N° : | La vitesse ultrasonique | La Résistance | La vitesse ultrasonique’ |  | La Résistance’ |
|  | 1 | 3605 | 13.29 | 4 | 3604 | 13.96 |
|  | 2 | 3664 | 12.33 | 5 | 3685 | 11.25 |
|  | 3 | 3667 | 12.99 | 6 | 3686 | 9.4 |
| Moyenne = |  | 3645 | 12.87 | 3658 |  | 11.54 |

Tableaux 3-35 : Corrélation entre la vitesse Ultrasonique, L’Age et la vitesse décrassement de Béton2 EP(15) cm3 à 14jours.

| (15*15*15) cm |  | Vitesse de la presse est 0.25 Mpa/s |  | Vitesse de la presse est 0.5 Mpa/s |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 j | N° : | La vitesse ultrasonique | La Résistance | La vitesse ultrasonique’ |  | La Résistance’ |
|  | 7 | 3758 | 16.73 | 10 | 3713 | 22.91 |
|  | 8 | 3775 | 17.03 | 11 | 3650 | 20.46 |
|  | 9 | 3644 | 18.11 | 12 | 3605 | 21.03 |
| Moyenne = |  | 3726 | 17.29 | 3656 |  | 21.47 |

Tableaux 3-36 : Corrélation entre la vitesse Ultrasonique, L’Age et la vitesse décrassement de Béton2 EP(15) cm3 à 21jours.

| (15*15*15) cm |  | Vitesse de la presse est 0.25 Mpa/s |  | Vitesse de la presse est 0.5 Mpa/s |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 j | N° : | La vitesse ultrasonique | La Résistance | La vitesse ultrasonique’ |  | La Résistance’ |
|  | 13 | 3712 | 25.14 | 16 | 3667 | 25.44 |
|  | 14 | 3683 | 23.61 | 17 | 3667 | 24.91 |
|  | 15 | 3560 | 24.86 | 18 | 3680 | 23.52 |
| Moyenne = |  | 3652 | 24.54 | 3671 |  | 24.62 |

Tableaux 3-37 : Corrélation entre la vitesse Ultrasonique, L’Age et la vitesse décrassement de Béton2 EP(15) cm3 à 28jours.

*Total Pour Ep.(15) cm3:

| Eprouvettes (15*15*15) cm3 | V1 = 0.25 mpa/s |  | V2 = 0.5 mpa/s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Moyenne des vitesses ultrasonique (m/s) | Moyenne des Résistances (mpa) | Moyenne des vitesses ultrasonique (m/s) | Moyenne des Résistances (mpa) |
| à 14j | 3645 | 12.87 | 3658 | 11.54 |
| à 21j | 3726 | 17.29 | 3656 | 21.47 |
| à 28j | 3652 | 24.54 | 3671 | 24.62 |

Tableaux 3-38 : Corrélation Totale entre la vitesse Ultrasonique, L’Age et la vitesse décrassement de Béton 2EP(15)cm3 à 14j, 21j et 28jours.

Figure 3-4 : Corrélation Total entre la vitesse Ultrasonique, L’Age et la vitesse décrassement de Béton 2 EP(15)cm3 à 14j, 21j et 28jours.

Commentaire :

La figure 3-4 représente la relation entre la Résistance des éprouvettes en fonction de la vitesse ultrasonique.

La vitesse des séries Augment proportionnelles avec  l’augmentation de la Résistance.

La vitesse des ondes et la Résistance Augment fortement avec la présence des granulats comme gravier 3/8 .

Les variations des démontions des éprouvettes influent fortement sur les  valeurs des vitesses de propagation et les Résistances.