Conclusion :

Notre travail avait un objectif principale qui ést l étude comparative  de l’éffet du vitesse ultrasonique,l’age et la vitesse d’ecrassement sur deux types de béton.

Dans ce travail on a utiliser la technique de propagation ultrasonique en évaluant simultanement la vélocité des ondes ultrasoniques dans des échantiollons à base de présance ou l’absence des gross granulats .

On utilisant deux types d’essais, éssai destructif ( écrassement par compresion ), et éssai non destructif ( l’appareil ultrason puls vel ).

-Les résultats obtenus de l ensemble des essais effectué à déduire que :

- La résistance à la compressin et la vitesse ultrasonique Augment en fonction de temps quelque soit le type des granulats utilisés.

- Le béton à base de granulats (gravier 3/8+sable 0/5+ciment) présente une résistance à la compression  elvée en comparison avec béton maigre à base de (sable 0/5+ciment).

- L utilitation de gravier 3/8 et l augmentation des démontions des éprouvettes  (10)cm à (15) cm influe positivement la résistance du béton.

- La vitesse de propagation des ondes ,l’age et  la résistance de béton à base de (gravier 3/8+sable 0/5+ciment) plus elvée en comparison avec le béton maigre à base de (sable 0/5+ciment) en fonction de temps.