CHAPITRE 2 :

L’ANALYSE EN PROFONDEUR PAR SIMS

- INTR0DUCTION:

La demande en résolution en profondeur est de plus en plus pressante dans le domaine de la microélectronique. L’analyse SIMS est devenue en quelques années un outil  incontournable grâce  à sa sensibilité et ses performances en matière de résolution en profondeur.

Dans ce chapitre, nous aborderons l’analyse en profondeur, l’aspect qui nous intéresse le plus dans ce travail. Nous nous attacherons aux   phénomènes physique qui la gouvernent, son évaluation, et à la fonction de résolution en profondeur (La réponse impulsionnelle de l’analyse SIMS).

2.     RESOLUTION  EN  PROFONDEUR

2 .1.  Définition :

L’une des utilisations les plus importantes de l’analyse SIMS en microélectronique est la réalisation de profils de concentration en profondeur.

Nous allons définir la résolution en profondeur plus en détail dans ce qui suit, mais on peut dire pour fixer les idées qu’elle est reliée à la largeur d’une couche supposée infiniment fine d’un élément dans une matrice donnée après analyse en profondeur. Elle fixe également la distance minimale entre deux couches contenant un élément donné pour qu’elles soient distinguées par la mesure [4].

2.2.  Profil en profondeur :

Lors d’un profil en profondeur, en collecte l’intensité ionique d’un élément donné en fonction du temps. Si la vitesse d’érosion est constante, l’échelle des temps pourra être convertie facilement en échelle des profondeurs à partir de la mesure de la profondeur du cratère final. Pour transformer l’intensité ionique en concentration on utilise le facteur de sensibilité relative (RSF) [5].

Ce mode d’analyse est très largement utilisé en microélectronique ou la distribution  en profondeur des dopants est une information très importante.

2.3. Les mécanismes essentiels gouvernant la résolution en profondeur

Il est fondamental de bien comprendre les mécanismes qui gouvernent la résolution en profondeur de l’analyse par SIMS afin d’espérer l’améliorer,  tant par des moyens instrumentaux que par des moyens numériques. En effet, le processus d’analyse n’est pas parfait, et les paramètres mis en jeu lors de la pulvérisation de l’échantillon ont tendance à dégrader la résolution en profondeur.

Dans des conditions idéales, les ions pulvérisés proviennent tous de la couche la plus superficielle, et l’érosion de l’échantillon se fait monocouche par monocouche et permet de tracer la concentration d’un élément donné en fonction du nombre de monocouches érodées. Dans ces conditions, les interfaces abruptes et les couches très fines semblent inchangées après analyse. En réalité, outre que les ions pulvérisés ne proviennent pas tous de la première couche atomique, les ions primaires déclenchent des cascades de collisions sur une épaisseur significative en dessous de la surface d’une part, et s’incorporent dans la cible d'autre part. Pendant l’analyse, on a donc dans les premières couches atomiques de la cible un mélange composé du mixage de ces couches et des ions primaires. Le profil de concentration réel est modifié par ce mixage et le profil mesuré par l’analyse SIMS n’est pas rigoureusement identique au profil réel.

Par ailleurs, l’impact des ions primaires et leur interaction avec les ions de la cible provoquent d’autres phénomènes, qui dégradent également la résolution en profondeur: ségrégation, apparition d’une rugosité au fond du cratère…etc.

D’une manière générale, les phénomènes dégradant la résolution en profondeur contribuent à l'élargissement des profils. Une couche supposée infiniment fine par exemple, paraît lors de l’analyse avec une largeur Δz, cette largeur sert de référence pour caractériser la résolution en profondeur. Il en résulte qu’une interface très abrupte, une couche très fine, ou encore deux couches très peu éloignées ne puissent être analysées avec une précision suffisante pour les caractériser entièrement.

2.3.1. Le mixage collisionnel :

Le mixage collisionnel est par définition un phénomène totalement indissociable de la mesure elle-même, et  résulte du transfert de l’énergie cinétique des ions primaires aux atomes de la cible. En effet, l’énergie cinétique des ions incidents transférée à l’intérieur de la cible sous forme de déplacement d’atomes. Il en résulte une nouvelle distribution locale des espèces. Ce phénomène est le phénomène le plus problématique dans l’analyse SIMS, puisqu’il est inhérent de la mesure elle-même. Il se rencontre quelque soit la nature du solide étudié. Il sera toujours possible de le minimiser en optimisant les paramètres du bombardement, mais pas de l’éliminer totalement. Il est peut être classifié en deux types:

•       Le mixage par choc direct (Recoil mixing): il concerne uniquement le premier choc de l’atome incident avec un atome de la cible. Ces chocs sont très énergétiques et fortement anisotropes : les atomes frappés par les chocs directs sont projetés de préférence vers l’intérieur du matériau.

•       Le mixage par cascades (Cascad mixing): produit par l’ensemble des chocs secondaires entre les atomes de la cible. Ces chocs sont très nettement moins énergétiques que les précédents mais infiniment plus nombreux. Un seul atome incident provoque ainsi un nombre considérable de chocs par cascade jusqu’à ce que l’énergie transférable d’un atome à un autre devienne inférieure à l’énergie de déplacement des atomes de la cible, c'est-à-dire une vingtaine d’eV environ. Après un nombre de choc relativement faible, la cascade de collisions perd la mémoire de la direction initiale de l’ion incident et devient pratiquement isotrope. L’énergie cinétique restant après extinction des cascades de collisions se dissipe  sous forme de phonons [1].

Ion primaire

Incident                               Emission de particules

Surface de l’échantillon

Choc initial

Incorporation des ions

primaires

Cascade de collisions

Figure (2.1) : principe du mixage collissionell [2].

2.3.2. 	Développement de rugosité :

On  désignera par « rugosités »  le relief ou le phénomène conduisant à l’apparition d’un relief  sur la surface d’un matériau initialement plan et soumis à un bombardement ionique [4], elle est induite sous deux formes :

- Une rugosité induite par le faisceau primaire.

- Une rugosité induite à la surface de l’échantillon.

a) Une rugosité induite par le faisceau primaire

La  focalisation du  faisceau primaire et  son balayage sur  la  surface de  l’échantillon peuvent dans certains cas influencer la forme finale du cratère creusé. La figure (2-2) représente différents cas possible :

a-  Le faisceau primaire se défocalise lorsqu’il se déplace le long du cratère, les bords sont donc pulvérisés moins efficacement que le centre. Cet effet est symétrique et conduit à un cratère qui s’arrondit sur les bords.

b-  L’angle d’incidence varie lors du balayage ce qui provoque une variation du taux de pulvérisation de l’échantillon. Cet effet est plus prononcé lorsque l’angle d’incidence est élevé .

c-  Dans le cas où l’angle d’incidence est très élevé cela mène à l’existence d’un angle mort qui tend à masquer une partie du cratère de l’impact avec les ions primaires.

d-  Certains auteurs ont rencontré d’autre cas où le balayage du faisceau primaire n’est pas tout à fait uniforme et s’attarde en fin du balayage, ce qui induit l’existence d’un fond plus accru sur les bords du cratère.

Les rugosités provoquées directement par le faisceau primaire sont de plus en plus prononcées avec l’augmentation du temps de manipulation. Certains auteurs  considèrent que la perte de résolution dans ce cas (c'est-à-dire l’élargissement du profil mesuré ∆z) est strictement linéaire avec la profondeur z.

Ions primaires                  Ions primaires

Ions primaires

a)                                               b)                                               c)

d)

Figure  (2-2) : Rugosité induite par le faisceau primaire : a) mauvaise focalisation du faisceau  sur  les  bords  du  cratère  b)  variation  de  l’angle  d’attaque avec  le  point  de focalisation c) effet de l’inclinaison du faisceau (crater shadowing) d) effet d’un défaut de balayage du faisceau.

b) Une rugosité induite à la surface de l’échantillon

La rugosité induite par des problèmes de mauvaise focalisation ou balayage du faisceau primaire sur la surface de l’échantillon, est un problème purement instrumental qu’il faut le régler à part. Ce cas particulier et le cas d’un martiaux hétérogène soumis à un bombardement homogène, bien qu’ils conduisent au développement d’un certain relief de la surface bombardée n’entrent pas généralement dans la définition de la rugosité. On ne parlera de rugosité que lorsque, au début de l’érosion, la vitesse de pulvérisation est homogène sur la surface balayée par le faisceau primaire. En effet, même lorsque le faisceau primaire est   focalisé correctement, des problèmes de rugosité peuvent intervenir (dans certaines conditions d’analyses) toutes les fois que le taux de pulvérisation connaît une variation locale pendant l’analyse (y compris sur des échantillons dont la surface initiale est plane).

Dans certaines conditions expérimentales, des matériaux comme par exemple le GaAs ou le Si développent une texture de surface. La texture développée apparaît sous la forme d’ondulations ou des vagues perpendiculaires à un vecteur d’onde, alignées avec la direction du bombardement  pour  les  incidences  faibles  et  perpendiculaires  à  cette  direction  pour  les incidences importantes, ainsi que sous la forme de cônes et pyramides.

La morphologie de la rugosité évolue en fonction de la profondeur d’érosion, de l’énergie d’impact et de l’angle d’incidence.  Les  ondulations  changent  de  forme :  presque  sinusoïdale  aux  alentours  de  la profondeur critique de l’apparition de la rugosité dc  ( dc : profondeur de transition à partir de laquelle les rugosités commencent à se développer), et triangulaire pour des grandes profondeurs d’érosion .

2 .3.3. Les facteurs chimiques :

Par « facteurs chimiques » nous entendons tous les phénomènes de dégradation ou d’amélioration de la résolution en profondeur. Pour plus de détail le lecteur intéressé pourra se reporter à la référence [1].

2.4. Evaluation de la résolution en profondeur :

La résolution en profondeur est un paramètre essentiel de toute méthode d’analyse en profondeur. Elle est nécessaire pour quantifier l’aspect fidélité de la reproduction au profil réel.

Pour pouvoir comparer les performances de divers appareils et de divers expérimentateurs, on à besoin de pouvoir mettre des chiffres concrets sur la résolution en profondeur. Cela peut être fait de plusieurs façons, selon le processus de dégradation dont on veut rendre compte, ou bien selon le type d’échantillon analysé : on définira ainsi des résolutions adaptées à l’analyse d’interfaces, de couches minces rapprochées, ou de delta-dopages.

2.4.1. Evaluation par front montant  ou descendant :

Certains auteurs ont l’habitude de mesurer la résolution en profondeur directement à  partir du profil mesuré d’une marche de concentration montante ou descendante supposée parfaitement abrupte. Dans ce cas, la résolution en profondeur Δz est couramment définie comme l’intervalle où l’intensité du signal chute de 84 % à 16% du signal maximum, pour un front descendant. Ces bornes ne sont pas absolues : elles proviennent de l’hypothèse que l’interface possède après l'analyse par SIMS l’allure d’une fonction erreur, résultat de la convolution d’une interface abrupte avec une gaussienne d’écart-type σ. Dans ce cas , la distance     Δz8416 =  2σ , (figure 2.3).

100%                                                           Profil initial

84%

Profil  mesuré

Intensité (z)

Ou concentration C (z)

16%

∆z  2σ                         Profondeur

Figure (2.3) : Définition de la résolution en profondeur à partir d’une interface                        abrupte

D’autres critères en relation avec la fonction erreur sont aussi utilisés dans la littérature :

(90%-10%) du signal maximum, ce qui correspond à Δz =  2.564 σ,

ou (95%-5%) pour Δz =  3.29σ.

2.4.2. Evaluation sur un delta-dopage :

Un delta-dopage est par définition la plus petite structure géométrique qui puisse exister pour un couple impureté-matrice, c'est-à-dire une seule couche atomique contenant une impureté, à l’intérieur d’une matrice. La mesure d’un delta-dopage donne donc directement une idée de la plus petite largeur qu’il est possible d’obtenir lors de l’analyse SIMS. La courbe obtenue peut alors être considérée comme le résultat de la plus petite structure mesurable, et permet des comparaisons directes par l’un de ses paramètres caractéristiques.

Imax

Imin

10000

FWHM

1000

100                                                                  Trainée  exponentielle

10                          Λu                                               Λd

0

0   3000                 3100                 3200                    3300

Profondeur (A°)

Figure (2.4) : Evaluation de la résolution en profondeur à partit du profil mesuré d’un delta-dopage [4].

- Paramètres exponentiels et partie arrondie

Comme le montre la figure (2.4), la mesure d’un delta-dopage par SIMS conduit à une courbe asymétrique possédant un front montant de montée rapide et une traîne exponentielle décroissante beaucoup moins rapide. On se focalise généralement sur la pente exponentielle décroissante, puisque c’est elle qui reflète en grande partie la perte de résolution en profondeur due au mixage collisionnel.

- Largeur à mi-hauteur

Ce type de courbes peut être aussi caractérise par la largeur à mi-hauteur FWHM (pour « Full Width at Half Maximum »). Ce paramètre est simple à obtenir et assez intuitif, mais il faut l’utiliser avec précaution étant donné la nature asymétrique de la courbe. Dans le cas d’une gaussienne, la FWHM est donnée par la relation :

FWHM = 2.335 σ                                                             (2.1)

Où σ représente l’écart type de la gaussienne.

- Moments

S’il existe une forme analytique qui s’ajuste de manière satisfaisante à la mesure, une manière précise d’évaluer la résolution en profondeur est de calculer le moment centré d’ordre 2  de cette forme analytique (dispersion de la fonction autour de sa valeur moyenne). L’avantage de ce moment est son objectivité, c'est-à-dire le fait qu’il prenne en compte la totalité de la courbe, ce qui n’est pas le cas ni pour la FWHM, ni pour les paramètres exponentiels.

2.4.3 Séparabilité de deux deltas-dopage

La question de la résolution en profondeur peut également se poser en termes de limite de séparation : si l’on considère deux couches très fines, de quelle distance d doivent-elles être séparées pour qu’elles soient détectables par la mesure?

En effet, lorsque deux deltas dopage très proches sont analysés par SIMS, les profils en profondeur de ces deltas dopage s’interpénètrent. Ceci conduit à un profil en profondeur possédant deux maxima séparés par un minimum local, comme il est montré sur la figure (2-5).

Dans le cas d’une grande superposition, il en résulte une courbe simple en forme de cloche (avec un seul maximum), plus large qu’une courbe représentant la mesure d’un seul delta dopage.

10000

Imax 1

8000                     Imax 2

Intensité

(cps)

6000

Imin

4000

2000                                    d

0

0        1500               1550                1600                1650                   1700               1800

Profondeur (A°)

Figure (2.5) : Evaluation de la résolution en profondeur à partit de  la mesure de deux couches fines très proche [3].

Cela peut être quantifié par la définition d’une contraste C% tel que:

C%= Imax – Imin Imax *100                                                     (2.2)

C%    a bien sûr une variation proportionnelle avec d. La résolution en profondeur est peut être

assimilée à une distance critique  d0 , tel que d0  est la plus petite profondeur qui permet d’obtenir une contraste C% non nulle (  C% = 0% correspondant au cas où les deux couches ne sont pas distinguées par la mesure).

2.5.  La fonction de résolution en profondeur (la réponse impulsionnelle en     SIMS) :

Nous allons maintenant nous pencher sur le moyen de quantifier la résolution en profondeur au niveau analytique. Avant de chercher à approfondir les techniques de résolution de problèmes inverses, il est nécessaire de bien définir les éléments faisant l'interface entre les phénomènes physiques réels, la modélisation de ces phénomènes, et leur intégration dans les équations de traitement du signal.

Quelles que soient les méthodes de résolution que nous utiliserons dans ce problème inverse spécifique, nous aurons besoin de connaître une certaine quantité d'informations sur le système étudié. Comme la plupart des systèmes, il est en grande partie caractérisé par sa réponse impulsionnelle, ou fonction de transfert, transformant le signal d'entrée - ici le profil réel de concentration - en signal de sortie (le profil mesuré).

La réponse impulsionnelle en SIMS

Par définition, la réponse impulsionnelle d'un système est la réponse de ce dernier à un signal d'entrée égal à un Dirac. Le Dirac est une fonction théorique d'épaisseur nulle, d'amplitude infinie et dont l'intégrale sur R est égale à 1. Il va de soi que dans le domaine de la physique, un tel signal n'existe pas, et il est remplacé par un signal fini d'épaisseur non nulle ("pseudo-Dirac").

Si on se place dans le domaine continu, le "pseudo-Dirac" pourra typiquement être une fonction nulle ou quasi nulle sur tout son domaine de définition, sauf sur un intervalle très petit autour de 0. Son intégrale devra aussi être égale à 1. Voici quelques exemples de fonctions assimilées à un Dirac et souvent utilisées :

- créneau d'épaisseur d, de hauteur 1/d.

-     gaussienne de paramètre et d'amplitude 1/2πσ.

-     fonction "triangle", de base a et de hauteur 1/ (2a).

Dans notre cas, il ne s'agit pas de signal électrique ou optique, mais de successions de plans atomiques. La plus petite structure existante sera alors une couche atomique, ce qui veut dire que dans la réalité, et comme dans tout système réel, on n’obtiendra jamais la vraie réponse impulsionnelle, mais au mieux la réponse à une couche atomique, que l'on peut assimiler à un créneau d’épaisseur égale à la distance moyenne inter-atomique.

Dans toute la suite de ce travail, la réponse à ce « pseudo-Dirac » sera donc assimilée à la vraie réponse impulsionnelle SIMS. En outre, étant donné que c'est elle qui donne la mesure de la plus petite structure existante, elle fixera une limite : la résolution en profondeur maximum sera donnée par la mesure d'un "Dirac" ou delta-dopage. On appellera cette réponse

impulsionnelle "Fonction de Résolution en Profondeur", ou DRF, pour "Depth Resolution

Function".

La réponse impulsionnelle est par définition normée :

i=-∞+∞hi=1                                  (2.3)

Le signal de sortie doit donc posséder la même aire que le signal d’entrée.

2.5.1.  Modélisation  de la RDF :

Il y a plusieurs avantages à modéliser la DRF :

- Suppression du bruit : on considère que le bruit n’est pas propre à la DRF mais vient s’y ajouter de manière aléatoire. Le fittage effectue un lissage local de la courbe représentant la DRF et permet de supprimer le bruit qui s’ajoute à la fonction de résolution lors de la mesure. De ce fait, les calculs seront plus justes et plus précis lorsque une forme analytique de la DRF est utilisée, et non la DRF telle qu’elle est mesurée. En particulier, L’existence d’une forme analytique permet de donner des chiffres précis pour la résolution en profondeur, grâce au moment centré d’ordre 2 dont nous avons déjà parlé.

- Echantillonnage adaptable : lorsque qu’on mesure un profil par SIMS, l’appareil effectue des acquisitions régulièrement espacées d’un intervalle de temps dt. Ce laps de temps dt correspond à une profondeur érodée dz. Selon la vitesse d’érosion de l’échantillon, à dt fixé, dz pourra varier de plusieurs fois sa valeur (en particulier en fonction de l’intensité ionique primaire). Lorsqu’on veut effectuer un traitement numérique sur un profil, on a souvent besoin de la DRF. Si on la mesure à partir d’un delta-dopage situé sur un autre échantillon, il y a toutes les chances pour que le pas d’échantillonage soit différent de celui du profil à traiter (à cause de la variation de la vitesse d’érosion). La déconvolution est dans ce cas impossible, à moins d’effectuer un ré-échantillonnage, qui peut être source d’imprécision. La connaissance de la DRF par une forme analytique permet d’échantillonner cette dernière avec la bonne valeur pour la déconvolution.

- Calculs de profils : avec une « bonne » fonction de fittage pour la DRF, on peut prévoir de manière analytique le profil SIMS d’une structure particulière supposée connue. La comparaison avec le ou les profils mesurés de cette structure permettra éventuellement de déterminer les performances de l’appareil ou de vérifier que l’échantillon a été bien fabriqué.

Dans notre travail nous utiliserons la DRF proposée par Dowsett et al [6]. Voyons son expression  analytique  détaillée.

La DRF est caractérisée  par trois parties remarquable : parties exponentielles les deux zones de faible signal, c’est-à-dire de part et d’autre de la partie arrondie de la DRF.

Les parties exponentielles de la DRF peuvent aisément être fittées par une famille de fonctions appelées double exponentielle. Une double exponentielle est définie comme suit :

Dexp(z)=A     exp⁡(z-z0λ)               z<z0    exp-z-z0λ       z>z0                                (2.4)

Cette fonction seule n’est pas suffisante pour être assimilée à la DRF, car la zone autour de z0  n’est pas arrondie (par rapport aux profils expérimentaux), et il y a un point anguleux en z0. Pour corriger ce problème, on utilise l’astuce de convoluer cette 1ère fonction avec une autre, de préférence symétrique, afin « d’arrondir » la partie anguleuse.

Gauss(z)= (B/(2πσ)) exp (-z²/2σ²gauss)                                   (2.5)

h(z)= Dexp(z)*Gauss(z)                                              (2.6)

Comme toute réponse impulsionnelle d’un système, la DRF doit être normalisée. Les amplitudes relatives A et B sont donc éliminées. En rappelant que : erf(z)=2/π0ze-t2dt, le résultat final est :

h(z)=1/2(λu + λd) exp(z-z0λu+σg22λu2)*1++erf-z-z02σg   -σg22λu

+exp (-(z-z0)/λd  +  σg² /2λ²d) × [1 + erf((z-z0)/2σg   -  σg/2λd )]              (2.7)

z0 représente l’abscisse du point anguleux de la double exponentielle. Il faut noter que cette valeur n’a pas de signification physique réelle, contrairement à ce que l’on pourrait croire, et se borne à autoriser le positionnement correct du fittage  sur la DRF mesuré.

Comme nous allons le voir, l’expression analytique de la DRF obtenue ici (nommé: Analytical Resolution Function (ARF)), conduit à un très bon fittage des données expérimentales.

Figure (2.5) : Dessin schématisant l’obtention de la DRF à partir de la convolution d’un double exponentiel avec une fonction gaussienne [4].

Comme nous l’avons vu précédemment, on peut caractériser la résolution en profondeur au moyen d’un delta-dopage, en calculant le moment centré d’ordre 2. La forme analytique de la DRF étant mathématiquement assez simple, on peut relativement facilement calculer les moments associés :

- moment d’ordre 1 (moyenne)

µ1 = z =   λd +  λu + z0                                                  (2.8)

- moment centré d’ordre 2 :

µC 2= σ2tot = λ2u + λ2d + σ2                                              (2.9)

µC2  Représente la variance de la fonction de résolution autour de sa valeur moyennez. σ tot est alors l’écart-type, et on voit que σ2tot, qui nous donne une estimation de la résolution en profondeur, est tout simplement la somme des carrés des paramètres de la DRF.

2.5 .2. Relation entre les paramètres de DRF et le phénomène physique [1] :

- descente exponentielle λd

L’évolution de ce paramètre en fonction de la profondeur de pénétration des ions est compatible avec le modèle du mixage collisionnel, sauf à basse énergie  où d’autres phénomènes entrent probablement en jeu.

- montée exponentielle λu

λu est insensible à l’énergie des ions primaires semble principalement relié à la rugosité microscopique de la surface pulvérisée [7]. Il est possible qu’il soit également lié à la profondeur d’échappement des ions secondaires.

- L’écart –type σg

Le fait que σg augmente avec l’énergie des ions primaires, indique que σg est relie aux cascade de collisions isotrope qui se tiennent à l’intérieur du matériau, et augmenté avec l’étendue de celle-ci. Cette hypothèse est renforcée par les simulations opérée par littmark [8] Qui aboutissent à un sommet de DRF également arrondi, alors que la rugosité est supposée nulle.  Ce paramètre semble aussi être  relié aux phénomènes de rugosité induite par le faisceau primaire.

3. CONCLUSION

Dans ce premier chapitre, nous avons essayé de donner une vision sur la résolution en profondeur de l’analyse SIMS,  Une des  utilisations les plus importantes de cette analyse dans le domaine de la micro-électronique.

Nous avons tout d’abord commencé par la définition de la résolution en profondeur et la notion du profil en profondeur.  Nous avons ensuite exposé les mécanismes essentiels qui gouvernant celle-ci, et les différentes façons utilisées pour son évaluation. Nous avons terminé par la réponse  impulsionnelle  du système de mesure, noté fonction de résolution en profondeur ou DRF. Celle-ci peut être modélisée  par une fonction analytique construit à partir de la convolution d’une double exponentielle avec une gaussienne. C’est cette  fonction qu’on va utiliser, dans le chapitre suivant, pour simulation des profils en profondeur SIMS.