CHAPITRE 3 :

SIMULATION DES PROFILS SIMS

1. INTRODUCTION

Dans cette partie, nous allons commencer par  exposer la procédure utilisée pour la simulation des signaux  SIMS.  Nous  allons voir  ensuite l’application de  cette  procédure.  Nous  nous sommes intéressés  en  particulier aux  trois signaux-types : Gaussien, créneau  et delta dopage.

2. PROCEDURE DE SIMULATION :

La simulation des profils  SIMS  est  basée sur l’approche suivant : un « profil réel » est  construit analytiquement. Ce profil  est  convolé  ensuite  avec une DRF également analytique dont les  paramètre sont tirés  à  partir  d’une  mesure expérimentale. Pour aboutir dans un premier  temps  à  un  « signal parfait », c’est-à-dire  sans bruit ajouté. Enfin, une composante  de  bruit  est  ajoutée  au résultat  de  la  convolution. Le  profil résultant  de  cette  procédure sera appelé « profil  mesuré ».

Pour  simuler le bruit qui  s’ajoute  au  signal, nous avons construit  un gaussien de valeur  moyenne  nulle  par rapport au signal ( ce qui  veut  dire que la variation du  signal  due  au  bruit,  par  rapport  au  signal  analytique parfait, peut être  positive  ou  négative  avec  une distribution   de  probabilité gaussienne  autour  de  la valeur  parfait ). L’écart type  σ de ce bruit est  assujetti à  la relation empirique utilisée  par Allen  et al. [9]. σ  ≈1.7M  , où M est la  valeur moyenne du signal parfait.

La relation utilisée ici pour construire le bruit n’est valable que pour les valeurs du signal non nulles. Pour simuler le comportement des profils quand le signal devient très faible, nous avons procédé de la même manier que la référence [1]: Lorsque le signal est inférieur à un coup par second,   alors la valeur moyenne de bruit ne suit plus celle de signal mais est conservée à un coup par seconde.

Les profils utilisés dans notre simulation seront construits avec un pas d’échantillonnage de 1 A°. Ils seront présentés sur quatre décades : le maximum des profils simulés est situé autour  de  104 coups par secondes. Le rapport signal  sur bruit (SNR) a été fixé à 40 dB. On rappel que le SNR est défini comme le rapport de la puissance du signal y et de la puissance de bruit b exprimé de la manier suivante :

SNR(dB)= 10log10 y²/b²

Nous  avons suppose  deux cas :

- profils mesurés à haut énergie : utilisation d’une DRF analytique dont les paramètres ont été  extrais a partir de la référence [10].  Cette DRF corresponde une mesure expérimentale d’un delta dopage de bore dans de silicium, sous une énergie de 5.5 keV/O2+ (λu=10.9A° ,  λd =37.5A°, σg=22.5A°), ou : λu Montée exponentielle, λd Descente exponentielle et  σg L’écart-type ,   voir de figure (3.1).

Figure (3.1) : DRF construit analytiquement. (λu= 10.9A°, λd= 37.5A°, σg=22.5A°).

- profils mesurés à basse énergie : utilisation d’une DRF analytique dont les paramètres ont été  extrais a partir de la référence [11].  Ces paramètre sont obtenu à partir du premier delta dopage  d’une profil expérimental contenant des deltas-dopage  de bore dans de silicium, mesuré à 500eV/O2+( λu=2A° ,  λd =7A°, σg=4A°), voir de figure (3.2).

Figure (3.2) : DRF construit analytiquement. (λu= 2A°, λd= 7A°, σg=4A°).

La  programmation a  été  effectuée  sous  MATLAB selon l’organigramme ci-dessous :

Construction de la DRF

Construction du profil réel

Convolution

Signal  parfait

Addition du bruit

Profil mesuré

Figure (3.3) : Organigramme général de la simulation de l’analyse SIMS.

Bruit  SIMS :

Comme tout signal expérimental, les profils SIMS contiennent une composante de bruit. En  effet,  toute  mesure  physique, quelque  soit  sa  nature  (électronique, optique,  etc…),  est entachée de divers signaux parasites, constitués ensemble le bruit de mesure.

Il faut cependant différencier entre deux types de signaux « parasites » qui viennent s’ajouter au signal utile. Le bruit est considéré comme un signal aléatoire. Les autres signaux parasites, comme par exemple un signal sinusoïdal ou une composante continue, ne seront pas considérés comme faisant partie du bruit, puisqu’on peut parfaitement les distinguer et donc les éliminer du signal mesuré [4], voir le figure(3.4).

Figure (3.4) : simulation d’un bruit SIMS  de 40 dB.

3. SIMULATION DES PROFILS SIMS

3.1. Simulation d’une gaussienne

La fonction gaussienne est l’un des cas analytique les plus simples et les plus intéressants.

Elle présente l’avantage d’être entièrement caractérisée par son écart-type σ qui définit une  largeur à mi-hauteur égale à σ335,2.

Les profils gaussiens peuvent  être rencontrés dans le cas des implantations de dopants dans une matrice ou des diffusions Fickiennes.

Une fonction gaussienne d’écart-type σ = 50 A° a été considérée.

3.1.1) Gaussienne analysée à haute énergie (5.5keV/O2+) :

Figure (3.5) : simulation d’une fonction gaussienne de σ = 50 A° . DRF mesurée à 5.5keV/ O2+. SNR= 40 dB.

3.1.2) Gaussienne analysée à basse énergie ( 500 eV/O2) :

Figure (3.6) : simulation d’une fonction gaussienne de σ = 50 A° . DRF mesurée à                               500eV/ O2+. SNR= 40 dB.

3.2 Simulation d’un Créneau :

Tout comme les gaussiennes, les créneaux constituent un cas intéressant de déconvolution SIMS. Celui-ci se retrouve fréquemment dans les échantillons à analyser, avec des fronts montant et descendant plus ou moins abrupts. Dans nos simulations les fronts sont supposés parfaitement abrupts.

3.2.1) Créneau analysé à haute énergie (5.5 keV/ O2+) :

Nous  avons  construit analytiquement un créneau de  300 A° de largeur. Ce profil a été convolué avec la DRF. Nous  avons additionné ensuite une composante de  bruit. Le SNR est égale à 40 dB.

Figure (3.7) : simulation d’une créneau de 300 A° de largeur. DRF mesurée à                        5.5keV/ O2+. SNR= 40 dB.

3.2.2) Créneau analysé à  basse énergie  (500 eV/ O2) :

Figure (3.8) : simulation d’un créneau de 300 À° de largeur. DRF mesurée à  500eV/ O2+. SNR= 40 dB.

3.3 Simulation d’un Delta-Dopage :

Les profils en forme de deltas dopage constituent des structures idéales pour évaluer n’importe quelle méthode de déconvolution puisque ce sont les profils les plus affectés par la convolution lors de l’analyse SIMS. Leur déconvolution donne une idée directe de ce qu’on peut attendre de la résolution en profondeur tant sur le plan expérimental que numérique.

Pour construire le profil mesuré ici, une DRF est choisie, puis convoluée avec une valeur constante, qui constitue le profil réel (ceci est équivalent tout simplement à faire le produit de la DRF par cette valeur). Finalement, une composante de bruit est ajoutée.

3.3.1) Delta-Dopage analysé  à haute énergie (5.5 keV/ O2+) :

Figure (3.9) : simulation d’un delta dopage. DRF mesurée à 5.5 keV/ O2+. SNR= 40 dB.

3.3.2) Delta-Dopage analysé  à basse énergie (500 eV/ O2+) :

Figure (3.10) : simulation d’un delta dopage. DRF mesurée à 500 eV/ O2+. SNR= 40 dB.

D’après ces résulta on peut tirer les remarques suivantes :

- L’analyse SIMS conduit à un élargissement des profils réel.

- Le  profil mesuré est plus proche au profil réel dans le cas de l’analyse à basse énergie (500 eV/ O2+) que dans le cas de l’analyse à haute énergie (5.5 keV/ O2+ ). Ceci est le résultat de la minimisation du mixage collisionnel à basse énergie. Cependant, L’analyse à basse énergie peut conduire dans certaines conditions à l’apparition de la rugosité à la surface des échantillons analysés [1,2]. Ceci conduit à une dégradation de la résolution en  profondeur.

Pour améliorer la résolution en profondeur de l’analyse SIMS et minimisé donc l’élargissement des profils  des algorithmes de déconvolution sont développés [1, 2, 4]. Pour vérifier les performances des ces algorithmes en termes de qualité de restitution du profil réel, des profils SIMS simulés sont généralement utilisés.

4. CONCLUSION :

Dans ce chapitre, nous avons essayé de simuler trois signaux-types de l’analyse SIMS : Gaussienne, créneau, et delta dopage. La simulation a été faite à basse et haute énergie. Il a été observé que les performances de l’analyse à basse énergie sont meilleurs que ceux à haut énergie. En effet, les profils sont plus proches aux réels dans le cas de l’analyse à basse énergie que dans  le cas de l’analyse à haute énergie. Cependant, l’analyse à basse énergie est influencée parfois par l’apparition de la rugosité qui conduit à la dégradation de la résolution en profondeur.