CHAPITRE  III

Propriétés optiques des BIPà base de NP ZnS

III.1. Introduction

Ce chapitre, est consacré à la modélisation des cristaux photoniques 1D et 2D à base de nanoparticules de ZnS.

Notre choix s’est porté sur ZnS en raison des larges possibilités d’applications qu’il offre en photonique et optoélectronique. Avec sa bande interdite large, directe et une énergie de 3.7eV, le ZnS a attiré beaucoup d'intérêt des recherches en raison de ses excellentes propriétés de la luminescence[1-2] et de la photochimie[3]. Ses applications dans les cristaux photoniques sont utilisées dans le domaine du visible et l’IR.

Le choix du verre comme matrice hôte est dictée par ses propriétés de transparence,d’homogénéité et sa facilité de fabrication et d’usinage. De plus il est l’un des matériaux les plus utilisés en optique. Avec les techniques actuelles de micro/nanostructuration, il constitue un matériau de choix pour les dispositifs photoniques passifs et actifs du futur [4].

Notre système 2D est constitué de NP ZnS placées périodiquement dans la matrice hôte selon une structure hexagonale. Les bandes interdites photoniques sont obtenues en polarisation TE en choisissant le rayon des particules et la période de la structure.

III.2. Modélisation de structures BIP 2D à base de NP ZnS

III.2.1. Influence de la forme du réseau sur la BIP de la structure NP ZnS/verre

La structure considérée est un cristal photonique planaire dans le plan (x-z) avec des rangées de NP ZnS orientées dans la direction y enterrées dans du verre (Figure III.1). La périodicité de la structure est obtenue par la variation de la permittivité diélectrique de NP ZnS/verre

III.2.1.1. réseau hexagonale de NP ZnS/verre

La structure considérée est un cristal photonique planaire dans le plan (x-z) avec des rangées de NP ZnS orientées dans la direction y enterrées dans du verre (Figure III.3). La périodicité de la structure est obtenue par la variation de la permittivité diélectrique de NP ZnS/verre.

- Mode TE:

Nous avons commencé par calculer le diagramme de dispersion d’une structure hexagonalede rangées de NP ZnS de rayon r = 0.06mm dans une matrice de verre pour une période a =0.2 mm et avec des permittivités diélectriquesZnS= 5.438, SiO2= 2.117.

Figure III.1 : Structure hexagonale 2D de rangées de NP ZnS

dans une matrice de verre

Pour la polarisation TE, deux bandes interdites ont été trouvé pour ce mode (Figure III.2).

Figure III.2 : Diagramme de dispersion d’une structure hexagonale

de NP ZnS /verre en polarisation TE

- Mode TM

Nous avons calculé le diagramme de dispersion d’une structurehexagonalede rangées de NP ZnS de rayon r = 0.06mm dans une matrice de verre pour une période a = 0.2 mm et avec des permittivités diélectriquesZnS= 5.438, SiO2 = 2.117.

Aucune bande interdite n’a été décelée pour le mode de polarisations TM  (Figure III.3).

Figure III.3 : Diagramme de dispersion d’une structure hexagonale

deNP ZnS /verre en polarisation TM

III.3.Influence des paramètres géométriques sur la BIP de la structure NP ZnS/verre

III.3.1.Influence de la période du réseau a

- Mode TE

Il est intéressant d’étudier  l’influence  de  la  variation  des paramètres géométriques (période a )sur la BIP, engardantlesparamètresdelastructureprécédente : longueur d'onde libre de l’espaceλ=1.55 (µm), diamètrede tige( rayon) r =0.12 (µm)et vari  l'indice de réfraction nZnS=2.331 jusqu'ànSiO2=1.454, (avec des permittivités diélectriquesZnS=5.438, SiO2 = 2.117).

Nous avons tracé la variation de la BIP en fonction de la période (a) pour deux types de forme du réseau : Hexagonal et carré.

Figure III.4: Variation de la largeur a des bandes interdites  avec (r=0.12µm_n=0.87µm).

A partir des courbes de la figure III.4 on remarque que la bande interdite augmente jusqu'à atteindre un maximum puis elle diminue.

Pour la structure à réseau carré la larguer de bande maximale est pour la valeur du diamètre des tiges: a=0.036µm.et avec des permittivités diélectriquesZnS= 5.438, SiO2 = 2.117.

Et pourla structure à réseau hexagonal la larguerde bande maximale est pour a=0.034µm. On déduit que la largeur de bande maximale (motif carré) est améliorée par rapport à la largeur de bande maximale (motif hexagonal).

Et on remarque un décalage de la largeur de bande (motif carré) croissante vers droite par rapport à la largeurde bande (motif hexagonal).

Remarque

Pour unmotif du réseau circulaire on note l’absence des bandes interdites dans les deux modes de polarisations (TE et TM).

III.3.2. Influence du rayon (r)

- Mode TE

Il est intéressant aussi d’étudier l’influence de la variation du paramètre géométrique : rayon (r)sur bande interdite BIP, de la structure précédente : longueur d'onde libre de l’espaceλ=1.55 (µm), diamètrede période  a =0.2 (µm) et ZnS=5.438, SiO2 = 2.117).

Figure III.5: Variation de la largeur r des bandes interdites  avec

(a=0.2µm_n=0.87µm).

La variation du rayon (r) a pour effet d'augmenter la bande interdite dans les deux cas: motif carré et hexagonal, puis elle diminue.

La largeur de bande maximaleBIP=0.035 pour r=0.1µm dans le cas du motif carré et largeur de bande maximale BIP=0.033 pour r=0.099µm dans le cas du motif hexagonal.

On remarque que la largeur  de bande interdite maximale (motif carré) est plus importante par rapport à la largeur de bande maximale (motif hexagonal).

Remarque

Pour unmotif du réseau circulaire on note l’absence des bandes interdites dans les deux modes de polarisations (TE et TM).

III.V. Conclusion

L’influence des paramètres géométriques (le rayon des tiges, la période ainsi que la forme du réseau) sur les propriétés des bandes interdites photoniques (BIP) a été étudié, en utilisant le logiciel BandSolve.

Les variations des bandes interdites ont une courbe de forme presque gaussienne en fonction du rayon (r) des tiges et en fonction de lapériode(a) du réseau.

En plus, nous avons montré que la largeur des bandes est maximale pour  un rayon r=0.12 µm et un période a=0.2µm pour le cas de la structure choisie.

.

Références

[1] C. Falcony, M. Garcia, A. Ortiz A and J. C. Alonso J C,“Luminescent properties ofZnS:Mn films deposited by spray pyrolysis ”, J. Appl. Phys. 72, pp. 1525, (1992).

[2] S. H. Sohn and J. Hamakawa, J. Appl. Phys. 72, pp. 2490,(1992).

[3] S.Yanagida , H. Kawakami, Y. Midori , H. Kizumoto , C.J. Pac and Y.Wada, Bull.Chem. Soc. 68, pp. 1811, (1995).

[4] E. Yalonovitch, “ Inhibited spontaneous emission in solid state physics and electronics”,Physical Review Letters, Vol. 58, n° 20, pp. 2059-2062, (1987).