Chapitre I

Généralités sur les cristaux photoniques

I.1.Introduction

Les cristaux photoniques(CP) ou matériaux à Bande Interdite Photonique (BIP)sont des structures dont la constante diélectrique variée de manière périodique à l’échelle de la longueur d’onde, sur une ou plusieurs directions de l’espace (BIP 1D, 2D et 3D).

Nous débuterons ce chapitre par un historique retraçant l’origine des cristaux photonique, puis nous montrons comment la variation périodique de l’indice optique suivant les différentes directions entraîne l’apparition de gamme de longueur d’onde pour laquelle la lumière ne peut alors plus se propager c’est l’analogie entre la propagation d’une onde électromagnétique dans ces milieux et la propagation des électrons dans un cristal atomique[1][2].

I.2.Définition

Un cristal photonique est un matériau dont la constante diélectrique varie périodiquement dans une ou plusieurs directions de l'espace. Cette définition qui peut sembler très simple, a pourtant d'importantes conséquences. En effet, si la période de modulation de la constante diélectrique est de l'ordre de la longueur d'onde de la lumière utilisée, cette modulation conduit à l'apparition d'intervalles d'énergie ayant une densité de modes électromagnétiques nulle [01,10], c'est-à-dire qu'aucune radiation lumineuse (soit sa polarisation et sa direction de propagation) ne peut s'y propager.

Historiquement, cette idée a été proposée pour la première fois par Yablonovitch, donc la "date de naissance" des cristaux photoniques serait le1987, ce qui en ferait une idée assez neuve.

Pourtant, on sait que des matériaux dont l'indice varie périodiquement sont connus et utilisés depuis longtemps sous le nom de miroirs de Bragg. Les miroirs de Bragg sont des cristaux photoniques à une dimension. Mais la force de l'article de Yablonovitch était d'étendre cette idée, de faire des miroirs de Bragg un concept général en s'appuyant pour cela sur les idées développées en physique du solide. C'est en cela que Yablonovitch est considéré comme le "père" des cristaux photoniques[3][4].

I.3.Caractéristiques

Un CP est caractérisé par plusieurs paramètres :

- La dimensionnalité

Celle-ci est déterminée par la périodicité de l’indice de réfraction. Comme le montre la Figure I.1, la périodicité d’un CP peut s’étendre à une, deux ou trois dimensions (1D, 2D, 3D). La Figure I.2 montre des clichés de microscopie électronique à balayage (MEB) de différents CP artificiels. Un exemple de CP 1D est un empilement alterné selon un axe de couches d'indices de réfraction différents. Un CP 2D peut être réalisé par un réseau périodique de cylindres de même indice de réfraction dans une matrice d’indice de réfraction différent. Enfin l’arrangement de tiges inclinées et imbriquées forme un CP où l’indice de réfraction varie périodiquement selon les trois directions de l’espace.

- La symétrie

La position des briques d’un CP détermine la symétrie du réseau. Par exemple, pour un CP 3D de particules sphériques une symétrie cubique, hexagonale compacte (hc) ou cubique à face centrée (cfc) peut être obtenue.

1D                                  2D                              3D

Figure I.1. Représentations schématiques de CP où l’indice de réfraction varie périodiquement suivant une, deux ou trois dimensions. Les zones rouges et jaunes représentent des régionsd’indices de réfraction différents

Figure I.2. Clichés de MEB de CP : a) 1D constitué par un assemblage de couches

de poly électrolytes (les parties sombres contiennent des nanoparticules d’argent

et présentent un indice de réfraction supérieur aux parties claires, dénuées de nanoparticules); b) 2D constitué par un arrangement de cylindres de InP;c)

3D constitué par un arrangement de tiges de polymère inclinée et imbriquées

- La topologie

La topologie rend compte de l’architecture, de la compacité du matériau. Un réseau d’une symétrie donnée peut présenter des topologies différentes (cas de briques constitutives interpénétrées, en contact ou isolées).

- Le paramètre du réseau

C’est la distance fondamentale entre deux briques constitutives. Il détermine la région spectrale où le CP interagit avec l’onde électromagnétique.

- L’indice de réfraction effectif

Il s’écrit simplement en fonction des indices de réfraction des deux matériaux composant le cristal, pondérés par les volumes respectifs occupés:

neff=Ф.n12+(1-Ф).n22)……………………………………….……(I.1)

où Φ est la fraction volumique en briques élémentaires.

- Le contraste d’indice de réfraction

Ce paramètre est défini comme le rapport n1/n2entre les indices de réfraction des briques et de la matrice. Il offre une idée générale de la force de diffusion des deux matériaux composants du CP[3].

I.4. Cristal photonique à une dimension (miroir de Bragg) :

Ces structures sont souvent utilisées sous le nom de miroir de Bragg (Figure I.3). Elles sont constituées par un empilement périodique de couches diélectriques d’indices différents et d’épaisseur λ/4, où λ étant la longueur d’onde autour de laquelle le matériau doit interdire la propagation de la lumière en incidence normale. Le miroir fonctionnera comme un BIP si le contraste d’indice, ∆n, est suffisamment grand entre les deux types de films qui le composent. La réalisation de ce type de composant est relativement simple. Mais les diagrammes de dispersions ainsi crées sont sensibles à l’angle d’incidence de l’onde.

Figure I.3 : Schéma d’un cristal photonique 1D : miroir de Bragg

Par rapport à un miroir de Bragg classique, celui à cristal photonique présente un avantage certain dans la mesure où il permet d’avoir une grande réluctance avec un nombre de couches réduit, ce qui permet de s’affranchir du même coup des problèmes de contraintes mécaniques. Ceci n’a été rendu possible que grâce à un contraste d’indice important.

Pour obtenir un contrôle de la bande interdite quel que soit l’angle d’incidence il faut étendre la périodicité de la permittivité diélectrique à 2 ou 3 dimensions.

Un exemple de diagramme de dispersion 1D d’un miroir de Bragg BIP est représenté sur laFigure I.4. On voit apparaître trois bandes interdites et trois bandes permises. Sur la figurel’ordonnée correspond aux fréquences des modes calculés et l’abscisse au vecteur d’ondedans ce matériau.

.

Figure I.4 : Structure de bandes à une dimension d’un miroir de Bragg BIP [5].

I.5.Diagrammes de bandes

I.5.1. Rappels : réseau réciproque et zone de Brillouin irréductible

Pour calculer les diagrammes de bandes il faut considérer pour chaque cristal, toutes les directions de propagation possibles. Comme en physique du solide, on montre que pour certaines symétries du cristal, on peut limiter l’étude aux vecteurs d’ondes k situés à l’intérieur d’une zone restreinte appelée zone de Brillouin irréductible. Le vecteur k varie le long des directions de hautes symétries de cette zone qui fait partie du réseau réciproque. Nous allons définir dans la section suivante le réseau réciproque et la zone de Brillouin[5].

Réseau réciproque

Considérons une structure périodique à deux dimensions représentée sur la Figure I.5.

Figure I.5 : Réseau direct

Sur cette figure apparaissent neuf mailles élémentaires, l’ensemble de ces mailles constitue un réseau direct. Nous pouvons obtenir une maille élémentaire de même surface de la manière suivante :

- on trace les lignes qui relient un nœud donné à tous ses voisins

- on trace les médiatrices de ces segments.

Le plus petit volume enclos de cette façon est la maille élémentaire de Wigner-Seitzcomme le montre laFigure I.6.

De cette façon nous pouvons obtenir le réseau réciproque de n’importe quelle structure. Tout l’espace peut aussi être rempli par ces mailles[5].

Figure I.6 : Maille élémentaire de Wigner-Seitz du réseau direct.

Zone de Brillouin irréductible

La fréquence des ondes planes se propageant dans un milieu bidimensionnel forme une fonction périodique du vecteura,qui définit la direction de propagation, dans le réseau réciproque. La plus petite aire issue de ces vecteursa est une zone fondamentale qui s’appelle: la première zone de Brillouin.

Pour construire cette zone, nous plaçons au centre de la cellule d’origine du réseau réciproque pour tracer des vecteurs joignant l’origine aux nœuds voisins de ce même réseau. Nous construisons ensuite les médiatrices de ces vecteurs.

La plus petite aire interceptée par ces médiatrices est la zone de Brillouin irréductible(Figure I. 7). La zone de Brillouin irréductible contient l’ensemble des vecteurs d’ondes du photon qui permettent de décrire de façon complète le diagramme de bandes.

Figure I.7 : Construction de la zone de Brillouin irréductible

La zone de Brillouin irréductible (gris foncé) correspond à un triangle dont les sommets sont les points de haute symétrie de l’espace réciproque ,et . Pour définir la structure de bande du cristal photonique correspondant à ce réseau, on représentera la variation de fréquence des différents modes propres en fonction du module du vecteur d’onde le long des directions de haute symétrie ,et [5].

Nous présentons sur la Figure I.8, plusieurs types de réseaux : réseau carré, réseau triangulaire et réseaux hexagonal

Réseaux carré                      Réseaux triangulaire           Réseaux hexagonal

Figure I.8 : Différents réseaux

Le réseau carré

La maille primitive d’un réseau carré est formée d’un coté de longueur a. Sa zone de Brillouin irréductible est un triangle dont les points remarquables sont les points ,et (figure I.9 c). Pour obtenir les fréquences autorisées à se propager dans le cristal photonique, nous faisons balayer au vecteur d’onde k , le contour défini par les points de symétrie de la zone de Brillouin

Réseau direct Réseau réciproque zone de Brillouin irréductible

Figure I.9 : Représentation a) d’un réseau carré ; b) de son réseau réciproque ;

c) de sa zone de Brillouin irréductible

Le réseau triangulaire

La maille primitive est un triangle équilatéral. Chaque nœud du réseau triangulaire est espacée son proche voisin d’une même distance (a) (Figure I.10). La zone de Brillouin irréductible est un hexagone. Ses points remarquables sont:, P et Q

Réseau direct                          Réseau réciproque                   zone de Brillouin irréductible

a)                                    b )                                                     c)

Figure I.10 : Représentation a) d’un réseau triangulaire b) de son réseau réciproque

c) de sa zone de Brillouin irréductible

La structure triangulaire est en réalité un cas particulier d’une classe des structures hexagonales. Pour une même structure, la bande interdite du réseau carrée est nettement plus étroite que celle du réseau triangulaire. Ce type de réseau nécessite un contraste d’indice moins élevé pour créer une bande interdite que pour une structure carrée.

Le réseau hexagonal

La géométrie la plus utilisée dans la littérature pour réaliser les structures BIP 2D est la structure hexagonale. On peut obtenir un réseau hexagonal en ôtant quelques motifs au réseau triangulaire précédent. La Figure I.11 en donne les principales caractéristique.

Réseau direct Réseau réciproque zone de Brillouin irréductible

Figure I.11: Représentation a) d’un réseau hexagonale b) de son réseau réciproque

c) de sa zone de Brillouin

I.5.2. Bande interdite photonique 1D

Dans le cas d’une onde plane se propageant dans un empilement unidimensionnel de couches d’indices différents, le problème peut être résolu analytiquement. Un développement semblable peut être trouvé dans  ou bien dans. Comme exemple, nous considérons le cas d’une incidence normale où le champ électrique est parallèle à l’axe Oz (Figure I.12)[5].

Figure I.12 : Géométrie d’un cristal photonique 1D

I.5.2.1. Largeur de la bande interdite photonique

La largeur de la bande interdite photonique (Gap) d’un réseau périodique unidimensionnel dépend du contraste d’indice, n, des deux milieux qui le composent. Le Gap sera d’autant plus important que n est grand (Figure I.14.b etFigure I.14.c).

a)                     b)                                           c)

Figure I.14 : Modifications de la largueur du Gap en fonction de n: a) couches de permittivité=13 et 13 ; b) ε=13 et 12 et c)ε=13 et 1.

Pour un empilement de couches d’épaisseurs optiques successives l / 4 , la largeur du Gap (en longueur d’onde) est proportionnelle à la différence d’indice (au premier ordre).

La fréquence centrale du gap dépend de la localisation de l’onde dans le réseau. Il y’a deux localisations possibles d’une onde stationnaire dans un réseau unidimensionnel : soit un champ électrique ayant son maximum d’énergie dans le matériau de haut indice, soit les maxima sont situés dans le matériau de bas indice (Figure I.15 a et I.15b)

Les modes de basse fréquence (respectivement haute) concentrent leur énergie dans les zones de haut indice (respectivement bas). Si le champ électrique a son maximum d’amplitude dansles régions de haut indice (respectivement bas), les modes concentrent leur énergie dans la bande n = 1 (respectivement n =2)[5].

Zone de permittivité élevée

Zone de permittivité faible

a) Champ électrique pour un mode situé dans la bande 1 (n = 1) [6].

b) Champ électrique pour un mode situé dans la bande 2 (n = 2) [6]

.

c) Energie locale du champ électrique dans la bande 1 (n = 1) [6].

d) Energie locale du champ électrique dans la bande 2 (n = 2) [6].

Figure I.15 : Illustration des modes associés à la première structure de bande photonique de laFigure I.14:

a) Champ électrique dans la bande 1 ; b) Champ électrique dans labande 2 ;

c) Energie locale dans la bande 1 ; d) Energie locale dans la bande 2[5].

I.5.3. Cristal photonique 2D - Diagramme de bandes:

Un cristal BIP bidimensionnel est une structure dont la permittivité diélectrique estmodulée périodiquement dans deux dimensions et reste homogène dans la troisième. Cesstructures périodiques sont par exemple composées de cylindres diélectriques parallèles. Elles présentent une relative simplicité géométrique qui facilite les modélisations théoriques et lesétudes expérimentales. Afin d’ouvrir des bandes interdites photoniques larges, il faut un contraste d’indice entre lamatricehôte et les tiges suffisamment grands. La meilleure configuration est obtenue avec des cylindres de haut indice dans une matrice hôte de bas indice (généralement de l’air)ou inversement. Une des géométries standard d’un BIP 2D peut être formée d’un ensemble detrous percés dans un diélectrique transparent. Dans ces structures 2D, le confinement de lalumière se fait dans le plan perpendiculaire aux cylindres (Figure I.16).

Figure I.16 : Exemple d’un cristal photonique bidimensionnel [3].

Pour étudier le comportement d’une onde électromagnétique incidente sur une telle structuredeux polarisations sont possibles :

La polarisation électrique TE correspond au cas où le champ électrique Eest parallèle auxcylindres infinis. Alors que celle magnétique TM correspond au cas où EHleur est perpendiculaire (FigureI.17).

a) polarisation TM b) polarisation TE

Figure I.17 : Représentation des polarisations TE et TM dans un BIP 2D

Dans les cristaux 2D, les ondes électromagnétiques se propagent dans le plan perpendiculaire aux tiges et peuvent être séparées en deux polarisations TE ou TM. Les bandes interdites qui apparaissent dans chaque cas doivent se superposer pour former une bande interdite totale. Elle empêche ainsi la propagation de l’onde incidente quelle que soit sa polarisation. Nous présentons sur la figure I.18 l’exemple d’un diagramme de bande d’un cristal photonique 2D en polarisation TE et TM.

En réalité, nous ne pouvons obtenir théoriquement une bande interdite complète que dans lecas des structures 3D, où il n’y a aucune propagation de l’onde incidente quelle que soit lapolarisation et la direction de l’onde incidente.

Les diagrammes de la Figure I.18 représentent:

en abscisse, le parcours fait par le vecteur d’onde lorsqu’il décrit le contour formé parles points de haute symétrie ,,de la première zone de Brillouin

en ordonnée, les fréquences des modes calculés

Figure I.18 : Diagramme de bande d’un BIP 2D

en polarisation TM et TE

I.5.4.  Cristal photonique à trois dimensions- Diagrammes de bandes:

Les cristaux photoniques tridimensionnels sont des structures dont la permittivité diélectriques structurée périodiquement dans les trois directions. Elles ont été les deuxièmes à être réalisées par Yablonovitch après les réseaux de Bragg. Son objectif était d’obtenir une bande interdite complète pour toutes les directions de l’espace. Il existe un grand nombre déstructures possibles (figure I.19). Mais seulement quelques-unes présentent une bande photonique interdite complète. Ho, Chan et Soukoulisont été les premiers à montrer théoriquement qu’il est possible d’avoir une bande interdite complète avec un réseau de type diamant mais impossible de l’avoir avec un réseau cubique face centré (CFC).

1	2		3			4		5

Figure I.19 : Différentes structures 3D : la structure cubique (1) ; tas de bois  ;

(2)structure multicouches (3) ; les opales (4) et la Yablonovite (5)

La première structure tridimensionnelle expérimentale avec un gap complet fut réalisée parE.Yablonovitch, dans le domaine des micro-ondes en 1991. Cette structure est réalisée en perçant mécaniquement des trous selon trois axes du réseau de type diamant.

Il a été possible avec les progrès de la micro fabrication, d’observer des bandes interdites tridimensionnelles complètes dans le proche infrarouge, pour des structures du type « tas debois ».La figure I.20 montre un exemple de diagramme de bandes d’un réseau diamant de sphèresd’aire dans un diélectrique à haute permittivité (ε=13).

Figure I.20 : Exemple d’un diagramme de bande d’un réseau diamant de sphèresd’air dans un diélectrique à haute permittivité (ε=13)[5][7].

I.6. Applications:

La capacité des CP à manipuler, confiner et contrôler la lumière dans les troisdirections de l’espace suscite de nombreuses applications. Celles-ci se situent principalement dans les domaines de l’informatique et de la communication, avec la fabrication de dispositifs reproduisant les principes opérationnels des différents composants d’un circuit intégré, en utilisant les photons comme porteur d’information à la place des électrons. La lumière a en effet plusieurs avantages par rapport aux électrons. Elle peut voyager dans un matériau diélectrique plus rapidement qu’un électron dans un fil métallique ; elle peut porter une grande quantité d’information par seconde ; les interactions entre photons et matériau diélectrique sont moins importantes que celles entre électrons et matériau métallique, ce qui réduit les pertes d’énergie.

Les CP ont été proposés pour contrôler l’émission spontanée de la lumière.

Considérons qu’une entité photosensible, enfouie dans un CP, soit excitée. La transition électronique vers un niveau d’énergie plus bas ne pourra pas se faire aisément, si la fréquence du photon émis est contenue dans la bande interdite photonique complète. Le temps de vie de l’état excité pourra alors être augmenté la vitesse d’émission spontanée modifiée.

Figure I.5. a)Clichés de MEB de guide d’onde inséré dans un CP8 guide d’onde inséré dans un CP2D et présentant un angle de120; b) et c) Fibres optique

utilisant un CP 1D15 et un CP 2D,respectivement.

Reprenons le cas d’une entité photosensible excitée, qui, cette fois, est enfouie dans une microcavité. Si la fréquence de l’émission est identique à celle du mode de défaut de la cavité, l’émission peut être exaltée, et l’obtention d’un laser à bas seuil peut être envisagée. Ce concept n’a pas encore été réalisé dans un système 3D, principalement cause de limitations imposées par les techniques de fabrication. En revanche, un effet laser à bas seuil a déjà été démontré au sein de cavités présentes dans un CP 2D.

De manière analogue, un défaut linéaire ou planaire peut guider les photons à traverse un système. Si la fréquence d’une onde électromagnétique est contenue dans la bande interdite photonique complète, l’onde sera confinée et transmise le long du défaut, dans la mesure où sa propagation est interdite dans le reste du matériau. Contrairement aux fibres optiques utilisant la réflexion interne totale pour véhiculer la lumière, un guide d’onde basé sur un CPpermet le guidage de la lumière selon une courbure abrupte (90°, 120°), sans perte detransmission. De cette façon, des CP 2D (Figure I.5a) et 3D(Figure 6b) incorporant des guides d’ondes ont été créés. Des fibres optiques, constituées d’un CP enrobant le cœur de la structure, sont déjà commercialisées (Figure 5b,c). La lumière y est confinée dans le cœur, sa propagation hors de ce domaine étant interdite par le CP[3].

I.7.  Analogie Schrödinger - Maxwell :

La propagation du photon dans une structure à cristaux photoniques joue un rôle analogue à la propagation de l’électron dans un semi-conducteur, cette analogie se manifeste également entre les équations de propagation en l’électromagnétisme (équation de maxwell) et l’équation fondamentale de la mécanique quantique (équation de Schrödinger).

La première équation (équation de Maxwell) décrit la propagation d’une onde électromagnétique dans un matériau caractérisé par sa constante diélectrique ε, et la deuxième équation (équation de Schrödinger) est utilisée pour décrire la propagation des électrons dans un matériau caractérisé par un potentiel électrostatique périodique V(r)[8].

I.7.1.Equation de Schrödinger:

Considérons un système quelconque : d'après la théorie quantique, les états propres de ce système sont donnés par les solutions de l'équation Schrödinger

∇2ψr=-2mћ2(U-V(r))ψ(r)…………………………….……………….(I.1)

Dans un milieu diélectrique, linéaire, non magnétique, sans charges libres ni courant, caractérisé par une constante diélectrique, les évolutions temporelles et spatiales du champ électrique et magnétique sont données par :

rot E =-μ∂H∂t……………………………………………………(I.2)

rotH  = ε ∂E∂x………………………………..................................(I.3)

div E =O……………………………………………………….. (I.4)

div  H=0…………………………… …………….......................(I.5)

Avec l'application de l'opérateur rotrotE  et  graddivE on peut écrire l'équation de propagation d'une onde électromagnétique dans un milieu diélectrique après simplification, de la manière suivante :

∇2Er+ω2c2εr rEr =0…………………………..................(I.6)

Où E(r) : Champ électrique, et εr(r): Permittivité relative, c : Vitesse de la lumière dans le vide.

Si on fait une comparaison entre les deux équations (1.1) et (1.6) on remarque que la permittivité diélectrique relative εr(r) dans l'équation de Maxwell est l'analogue du potentiel V(r) dans l’équation de Schrödinger tandis que E(r) est l'analogue électromagnétique de la fonction d'onde électronique Ψ(r). Cependant, la nature de l’équation d’onde qui est scalaire dans le cas des électrons et vectorielle dans le cas des photons constitue la seule différence entre celles-ci.

Par cette similitude, les concepts de la physique du solide, tels que les notions de réseau réciproque, zone de Brillouin et le théorème de Bloch sont applicables pour la résolution de l'équation d'onde[7].

I.8.Théorème de Bloch

A l'aide du théorème de Bloch il a été établi la relation entre les états propres des électrons dans le potentiel périodique et les vecteurs d’ondes associés. Les solutions de l'équation de Schrödinger dans le potentiel périodique sont des fonctions dites de Bloch. Et on peut écrire :

Ψ.Kr= Ukr.exp⁡(iK.r)…………...…………………...........(I.7)

Où Ukr est une fonction périodique et k est le vecteur de Bloch. On peut observer que le premier terme en exp⁡(iK.r) correspond à une onde plane c'est-à-dire les fonctions d'ondes des électrons dans un cristal parfait sont donc simplement le produit entre une onde plane et une fonction périodique.

L'intérêt de ce théorème, c'est qu'il montre qu'on peut étudier sur la maille élémentaire du cristal, pour reproduire les solutions dans les autres mailles.

Dans un cristal photonique les valeurs propres de la constante diélectrique ε jouent mathématiquement le rôle d'un potentiel[8].

Conclusion :

Dans ce chapitre nous avons montré qu’un matériau, dont lapermittivité diélectrique varie périodiquement à l’échelle de la longueur d’onde, a laparticularité de présenter des bandes interdites photoniques qui interdisent la propagation dela lumière dans la structure.

Nous avons aussi présenté que les cristaux photoniques ouvrent la voie à la réalisation denombreuses fonctions optiques grâce aux possibilités de confinement de la lumière quipourraient révolutionner la fabrication des circuits intégrés optoélectroniques.

Références

[1] BOULELLI KAMEL" simulation des effets géométriques des cristaux photoniques bidimensionnels Constantine, 2008.

[2]Barbara WILD "Etude Expérimentale Des Propriétés Optiques Des Cristaux Photoniques Bidimensionnels Et De Leur Accord illite", Pour L'obtention Du Grade De Docteur Ès Sciences, Université Würzburg, Allemagne,2006

[3]Pascal MASSE "Cristaux photoniques colloïdaux d’architecture contrôlée", Thèse de doctorat,2007.

[4]Delphine NEEL" Etude en champ proche optique de guides à cristaux photoniquessur SOI", Pour obtenir Le grade de docteur, Ecole Centrale de Lyon, 2006

[5]AMEL LABBANI "Matériaux bip à base de nanoparticules métalliques et semi-conductrices étude des prospérité optiques par FDTD",Thèse de doctorat, Université Mentouri Constantine, 2009.

[6] J.D.Joannopoulos, S.G. Johnson, J.N.Winn, R.D.Meade, “Photonic Crystals Molding the

Flow of Light” 2nd Edition (Princeton, NJ: Princeton University Press) (1995).

[7]Robert Michaël FARHA "Etude d’une structure à cristal photonique « LOM » gravée dans un guideTi: LiNbO3 dopé erbium pour l’émission de la lumière à 1,55μm",Thèse de Docteur de Télécom & Management Sud Paris, Université sud paris Et Université Pierre Et Marie Curie, 2010

[8]GRINE Farouk "Principe de la propagation des ondes dans une fibre a cristaux Photoniques", thèse de Master optique, Université MentouriConstantine, -2011.