Introduction

Ces méthodes de formulation, de protection, de contrôle, et d’évaluation sont Depuis que l’on fabrique des bétons, les ingénieurs et les chercheurs se sont efforcés d’élaborer des théories, d’effectuer des recherches et des essais et déduire aujourd’hui de très nombreuses méthodes.

Dans ce chapitre, on va présenter les résultats des travaux élaborés en analysant la formulation des différents échantillons testés, et l’évaluation par les essais de compression qui sont capable, d’après nos essais, de donner une première impression sur les caractéristiques mécaniques du béton HP durci.

IV.1.Représentation et analyses des resultants

Les résultats à l’état frais et durci (la masse volumique à l’état frais, la masse volumique à l’état durci, la résistance à la compression) sont présentés dans les tableaux ci-après.

Les mélanges testés sont présentés sous les appellations indiquées dans le tableau IV.1.

Dans ce travaille on a formulé 12 mélanges avec différents pourcentages de granulat mixte                         (roulé et concassée) , et différents pourcentages de filler (laitier ) , avec un pourcentage

d’adjuvant déterminé par essais de saturation, les différents mélanges sont présentés dans le tableau IV .1 ci-dessous.

| Type des bétons | Mélange des bétons |
| --- | --- |
| B1 | Béton témoin |
| B2 | (0% laitier) et(8% de fumée de silice) |
| B3 | ( 5% laitier) et (8% de fumée de silice) |
| B4 | (10% laitier) et (8% de fumée de silice) |
| B5 | (15% laitier) et (8% de fumée de silice |
| B6 | (0% laitier) et (5% de fumée de silice) |
| B7 | (5% laitier) et (5% de fumée de silice) |
| B8 | (10% laitier) et (5% de fumée de silice) |
| B9 | (15% laitier) et (5% de fumée de silice |
| B10 | ((5% laitier) et (0% de fumée de silice) |
| B11 | (10% laitier) et (0% de fumée de silice) |
| B12 | (15% laitier) et (0% de fumée de silice |

Tableau IV .1: les déférents mélanges de bétons

IV.2.1.L’affaissement

Pour une consistance normale. Entre 14 et 07 cm au cône d’Abrams , nous avons obtenus les résultats présentés ci-dessous :( Tableau III.2)

Tableau III.2 : Variation de l’affaissement fonction du type de béton

| Type de béton | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaissement (cm) | 14 | 8 | 8.5 | 8 | 11 | 12 | 13 | 09 | 11 | 10 | 11 | 13 |

Figure IV.1 : Variation de l’affaissement pour chaque béton.

A la fin du malaxage, on mesure l’affaissement du béton à l'aide du cône d’Abrams, Cet figure (figure IV.1) représenté la variation de l’affaissement en fonction de chaque type du béton (témoin et BHP), on remarque une diminution de l'affaissement dans chaque béton en fonction du pourcentage de granulats mixte (roulé et concassé) et en fonction du pourcentage de filler (laitier).

D'après les résultats de l'affaissement du béton témoin (aff=14 cm), et l'affaissement des BHP avec filler on remarque un décroissement de l'affaissement en fonction du pourcentage de filler et granulats mixte jusqu'à un affaissement optimal de 7 cm

IV.2.2. Masse volumique à l’état frais des mélanges

Pour voir l’effet des granulats mixte et le pourcentage de filler sur la variation

de la masse volumique apparente à l’état frais, des pesés des éprouvettes à l’état frais ont été effectués, l’ensemble des résultats obtenue sont présentés dans le tableau ci-dessous.

(Tableau IV.3)

Tableau IV.3: La masse volumique à l’état frais des mélanges

| Type de béton | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ρv (g/cm3) | 2.45 | 2.48 | 2.5 | 2.49 | 2.46 | 2.45 | 2.5 | 2.45 | 2.46 | 2.43 | 2.47 | 2.44 |

Figure IV.2 : La variation de la masse volumique apparente à   l’état frais pour les différents types des bétons

Après le gâchage, en a mesuré la masse volumique apparente à l'état frais de chaque type du béton pour voir l’influence du pourcentage de filler et du pourcentage de granulats mixte sur la masse volumique à l’état frai.

On remarque que la masse volumique de tous les bétons et relativement proche par rapport au béton témoin, les meilleures masses volumiques sont présente dans B3 et B4 et B7

On peut expliquer cette variation par la déférence de pourcentage de granulats mixte (40%Gr et 60% Gc) et la différence de dosage en filler : Fumé de silice (0% ; 5% ,8% ) Laitier (0% ; 5% ; 10% ;15%)

IV.2.3.Le rapport E/L

Ce tableau représente l'effet de variation du  pourcentage de granulat mixte et pourcentage de filler sur le rapport E/L les résultats sont résumé au tableau suivant (Tableau IV.4).

Tableau IV.4: Le rapport E/L

| Types de béton | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E/L | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.31 |

Figure IV.3 : La variation du rapport E/L apparente à l’état frais

en fonction pour les différents types des bétons.

La figure (IV.3) représente la variation du rapport E/L en fonction des  différends  types  de béton, d'âpres la figure en observe que les bétons sans filler ont un rapport E/L relativement élevée par rapport aux bétons avec filler, ont expliqué ca par la déférence de l'absorption de l'eau entre les granulats roulée et concassée, ces dernier présent une absorption supérieur a celle des granulats roulée, le dosage de filler jeu aussi un rôle très importants dans la demande en eau, L'augmentation de dosage en filler conduit a une augmentation de E/L.

IV.3.Béton a l’état durci

IV.3.1. La masse volumique à l’état durci des mélanges de béton:

Pour voir l’effet des granulats mixte et le filler sur la variation de la masse volumique L’ensemble des résultats obtenue son présenté dans le tableau ci-dessous. (Tableau IV.5)

Tableau IV.5 : La masse volumique à l’état durci des mélanges

| Type de béton | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ρ(g/cm3) | 2.46 | 2.48 | 2.47 | 2.47 | 2.38 | 2.37 | 2.39 | 2.47 | 2.44 | 2.43 | 2.44 | 2. 46 |

Figure IV : La variation de la masse volumique apparente à l’état durci pour les différents

types des bétons.

Après le durcissement en eau à 28 jours en a mesuré la masse volumique apparente à l'état durci de chaque type du béton.

On remarque que la masse volumique de tous les bétons et relativement proche par rapport au béton témoin, les meilleures masses volumiques sont présente dans B2et B3, B4et B8. On peut expliquer cette variation par la déférence de pourcentage de granulats mixte (40%GR et 60% GC), pour les différent type de béton avec filler : Fumé de silice (0% ; 5% ,8% ) et Laitier de haut fourneau (0% ; 5% ; 10% ;15%)

Figure IV.5 : La variation de la masse volumique apparente à l’état durci par

rapport au pourcentage  de laitier.

La figure (IV.5) représente la variation de la masse volumique apparente à l’état durci par apport % de laitier d'âpres la figure en observe que 10% de laitier ont expliqué ca par la déférence de l'absorption de l'eau entre les granulats roulée et concassée, ces dernier présent une absorption supérieur a celle des granulats roulée

Figure IV.6: Variation de la masse volumique apparente à l’état durci par apport % de  fumé de silice

Le  diagramme IV.6  représente la  variation de la masse volumique apparente à l’état durci par rapport au pourcentage  de  fumé  le  de silice, on remarque que les bétons avec 8% de fumé de silice et 5% de laitier donnent les meilleures  valeurs .

Figure IV.7 : Variation de la masse volumique apparente à l’état durci par apport  à E/L

Ce graphique représente la variation de la masse volumique à l’état durci à 28 jour, par rapport à E/L, on remarque que les bétons B2, B3, B4 et B8 donnent les meilleurs  valeurs  de la masse volumique

IV.3.2: Résistance à la compression des différents mélanges

Tableau V.6 : Résistance à la compression à l’état durci des déférents bétons étudés.

| Type de béton | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rc à 7J | 46.3 | 48.6 | 51.4 | 47.8 | 44.17 | 49.76 | 45.11 | 45.59 | 44.22 | 45.59 | 41.8 | 39.9 |
| Rc à 14J | 49.8 | 53.2 | 56.3 | 52.12 | 52.84 | 53.13 | 50.25 | 51.80 | 48.7 | 51.9 | 46.57 | 47.10 |
| Rc à 28J | 51.55 | 72.6 | 79.2 | 68.76 | 62.19 | 65.58 | 70.11 | 75.23 | 68.76 | 56.7 | 52.19 | 50.2 |

Figure IV.8: Variation de résistance à la compression pour chaque type de béton

Le diagarmme IV.8  représente la Variation de la résistance à la compression pour les différents  types de béton , les béton B2, B3, B4 et B8 donnent les meilleures  valeurs  de la résistance à la compression à 28 jour,  les béton B2, B3, B4, avec  8%  de  fumée de silice et respectivement : 0 , 5,et 10%  de laitier.

Figure IV.9 : Résistance à la compression en fonction du pourcentage de laitier

À 7 Jour

À 15 Jour

À 28 Jour

Les diagrammes de  la résistance à la compression en fonction du pourcentage de laitier montent  que le béton avec 8% de fume de silice et 5% de laitier  donnent le  meilleur valeur de la résistance à la compression à tout âges.

Figure IV.10: Résistance à la compression en fonction du pourcentage de fumé de silice

À 7 Jour

À 15 Jour

À 28 Jour

Les diagrammes de  la résistance à la compression en fonction du pourcentage de fumé de silice montrent que les bétons avec 8% de fumé de silice et 5% de laitier   donnent la meilleur valeur de la résistance à la compression tout âges.