PRINCIPE DE LA CELLULE PHOTOVOLTAЇQUE

INTRODUCTION

Ce chapitre porte sur la science et la technologie des hétérojonctions de façon générale, l’accent est mis sur des points d’importance prépondérant, à savoir (i) la constitution principale des hétérojonctions, en prenant comme exemple l’hétérojonction GaAs (type P)  et le Ge (type N) ces deux semi-conducteur permettent de crée de ce que l’on appelle la jonction PN.  Ensuit nous rappelons brièvement le principe de la conversion de l’énergie solaire en énergie électrique reposant sur l’effet photoélectrique, c’est à dire sur la capacité des photons à créer des porteurs de charge (électrons et trous) dans un semi-conducteur, afin de déterminer les différents paramètres électriques d’une cellule photovoltaïque. Ainsi les différentes filières photovoltaïques en couches minces. Enfin nous présentons les différentes structures de la cellule solaire photovoltaïques.

I.1. HÉTEROJONCTION

I.1.1. Définition

Les jonctions obtenues en mettant en contact des matériaux ayant des structure de bande différentes sont appelées Hétérojonction.

Deux types d’hétérojonction peuvent être distingués :

- Hétérojonction iso type.

- Hétérojonction hétéro type.

L’hétérojonction hétérotype est constituée de deux matériaux dont les conductivités de nature différent (jonction p-n ou n-p), et hétérojonction iso type est constitué de deux matériaux de même type de conductivité (jonction n-n ou p-p) [1].

Quelle que soit les techniques de fabrication employées, les couches présentent une forte densité de défauts jouant un rôle déterminant sur les performances électrique de la cellule solaire [2].

I.1.2. Diagramme des Bandes d’énergie

Lorsque deux semi-conducteurs différents  par exemple type P Ge  et type N GaAs sont en contact, il apparaît une barrière à l’interface, donnée par :

(I.1)

Où qχ1 et qχ2 représentent les affinités électroniques des semi-conducteurs. La forme de cette barrière et le diagramme énergétique correspondant, sont en outre fonction des gaps des semi-conducteurs et de leurs dopages respectifs [1].

Considérons deux semi-conducteurs caractérisés par les affinités électroniques qχ1 et qχ2, les gaps Eg1 et Eg2 et les dopages représentés par les distances qΦF1 et qΦF2 du niveau de Fermi à la bande de conduction. En l’absence de tout contact les diagrammes énergétiques dans chacun des semi-conducteurs sont représentés sur la figure (I.1). On voit que la bande de conduction de chaque semi-conducteur est située à la distance qχj (j=1,2) au-dessous du zéro de l’énergie, c’est-à-dire à l’abscisse –qχj sur l’axe des énergies. De même les niveaux de Fermi et les bandes de valence sont situés aux abscisses –qχj-qΦFj et –qχj-Egj respectivement, les deux semi-conducteurs étant indépendants, les distributions électroniques sont indépendantes et caractérisées par des niveaux de Fermi différents [1].

I.1.3. Diagramme énergétique loin de la jonction

Lorsque les deux semi-conducteurs sont mis en contact, ils échangent des électrons de manière à aligner leurs niveaux de Fermi. Cet échange se fait au voisinage de la jonction et fait apparaître une charge d’espace à laquelle est associée une barrière de potentiel (la tension de diffusion Vd) qui arrête la diffusion des porteurs et définit l’état d’équilibre. Le diagramme énergétique loin de la jonction dans la région neutre de chacun des semi-conducteurs est représenté dans la figure (I.1) [1].

A partir de cette origine, le niveau de Fermi de la structure est fixé à la distance qΦ1 au-dessous, qΦ1 représente le travail de sortie du semi-conducteur 1. A partir de ce niveau on peut positionner Ec1, Ev1, Ec2 et Ev2. Le niveau NV2 de l’électron dans le vide au voisinage du semi-conducteur 2 est situé au-dessus de EF à la distance qΦ2 [1].

La différence d’énergie potentielle entre l’électron dans le vide au voisinage du semi-conducteur 1, et l’électron dans le vide au voisinage du semi-conducteur 2 est :

Figure I.1 : Diagramme énergétique dans chacun des semi-conducteurs.

(I.2)

Il en résulte que la différence de potentiel entre les deux semi-conducteurs, c’est-à-dire la tension de diffusion, est donnée par :

(I.3)

Les différences de densité d’état et de dopage des semi-conducteurs entraînent des valeurs différentes des paramètres qΦF1 et qΦF2, c-à-d des valeurs différentes des énergies des bandes de conduction. Appelons   la différence d’énergie entre les bandes de conduction des régions neutres [1] :

(I.4)

La différence des gaps des deux semi-conducteurs est différente de le complément se traduit par une différence d’énergie des bandes de valence avec la condition [1]:

(I.5)

(I.6)

(I.7)

Figure I.2 : Diagramme énergétique loin de l’interface.

Sur la figure I.2, les conditions sont : >0 et <0. Dans chacun des semi-conducteurs on peut écrire :

Soit :

On obtient donc les relations :

(I.8)

(I.9)

Dans une hétérojonction   et  sont fonction, d’une part des dopages respectifs et d’autre part des paramètres intrinsèque de chacun des matériaux. Afin d’expliciter ces deux types de contribution revenons sur  les expressions (I.4) et (I.7).

(I.10)

(I.11)

I.1.4. Diagramme énergétique au voisinage  de la jonction

On  vu d’après les deux équations (I.10) et  (I.11)  que  et  sont les déférences des énergies des régions neutres des semi-conducteurs, et sont composés de deux termes dont l’un est spécifier   des propriétés intrinsèques des matériaux et l’autre fonction de leurs dopages respectifs, on peut écrire :

(I.12)

(I.13)

Au voisinage de l’interface, le diagramme énergétique varie en fonction de la nature des semi-conducteurs, c-à-d des valeurs de   et et en fonction de leurs dopages, c-à-d de la différence de leurs travaux de sortie.

- Φ1=Φ2 : En l’absence de polarisation :

(I.14)

Les travaux de sortie des semi-conducteurs étant égaux, la différence de potentiels V2-V1 est nulle, de sorte que :

(I.15)

(I.16)

La condition ΔEg≠0 entraîne l’existence de quatre cas de figure suivant que ΔEci et ΔEvi sont positifs ou négatifs, c-à-d suivant les valeurs relatives des affinités électroniques et des gaps des semi-conducteurs [1]:

La condition  entraîne

La condition  entraîne

- Φ1≠Φ2 :

Si les travaux de sortie sont différents, les électrons diffusent du semi-conducteur à faible travail de sortie vers l’autre. Une zone de charge d’espace s’établit au voisinage de l’interface. Supposons que Φ1>Φ2 les électrons diffusent du semi-conducteur 2 vers le semi-conducteur 1, et vice versa pour les trous. Il apparaît une charge d’espace, positive dans les semi-conducteurs 2 et négatifs dans l’autre [1].

I.1.4.1. Hétérojonction à l’équilibre thermodynamique

Le calcul peut être développé en régime de déplétion en supposant, comme dans le cas de l’homo-jonction p-n, que la zone de déplétion est vide de porteurs libres. Pour que la zone de charge soit de déplétion dans chacun des semi-conducteurs, il faut que ces derniers soient de types différents [1].

Considérons l’hétérojonction CdS (n)-CuInxGa1-xSe2 (p) représentée sur la figure I.3 on suppose que les deux semi-conducteurs dopés de manière homogène.

On appelle Nd1 l’excès de donneurs Nd – Na dans le semi-conducteur 1 (SC-1), et Na2 l’excès d’accepteurs Na – Nd dans le semi-conducteur 2 (SC-2).

L’équation de Poisson s’écrit [2]:

(I.17)

Dans le SC-1 ;  ; donc :

En intégrant une fois avec la condition E = 0 en x = xn10 on obtient :

(I.18)

(I.19)

En x=0

(I.20)

(I.21)

Le potentiel de diffusion Vd représente la courbure des bandes dans les deux matériaux, donc:

Où Vd1 et Vd2 étant les potentiels de diffusion cotée n et coté p. En appliquant l’approximation de déplétion donne la tension emmagasinée individuelle Vd1 :

(I.22)

Dans le SC-2, donc avec le même calcul :

(I.23)

(I.24)

En x=0

(I.25)

(I.26)

(I.27)

Le champ et le potentiel électrique sont représentés sur la figure I.3. La continuité du vecteur de déplacement à l’interface s’écrit :

(I.28)

(I.29)

Où en posant  et  on trouve :

(I.30)

La tension de diffusion est distribuée entre les deux semi-conducteurs dans le rapport:

(I.31)

Figure I.3 : Champ et potentiel électriques à l’interface de l’hétérojonction.

La barrière totale de potentiel est :

(I.32)

Si on trouve la solution pour  depuis l’équation  (I.30) et l’insérer à l’équation (I.32), on peut trouver la valeur de   [1] :

(I.33)

On peut trouver aussi :

(I.34)

La largeur totale de la zone de déplétion :

(I.35)

I.2. RAYONNEMENT SOLAIRE

Le  rayonnement  solaire  reçu  par  la  terre  en incidence normale avoisine les 1400 W/m² avant d’aborder la couche atmosphérique.  En traversant l'atmosphère, le rayonnement solaire subit une atténuation et une modification de son spectre. La couche d'ozone, par exemple, absorbe une partie du rayonnement sur une large bande de l'ultraviolet au visible, et l'oxygène présente deux bandes étroites d'atténuation vers 690 et 760 nm. La vapeur d'eau enfin possède de nombreuses bandes d'absorption dans le visible et encore plus dans l'infrarouge. Le flux énergétique reçu au sol se réduit alors avec un spectre décalé vers le rouge. Pour tenir compte de l'épaisseur d'atmosphère traversée par le rayonnement solaire incident figure І.4, on introduit un coefficient appelé nombre de masse d’air (AM) défini par:

(І.36)

Où θ est l’angle que fait le soleil avec son zénith. Par définition, AM0 correspond aux conditions hors  atmosphère. Quand le soleil fait un angle de 48° par rapport au zénith, le rayonnement incident est dit AM1.5. Le nombre de masse d'air caractérise la puissance transportée par le rayonnement solaire et de plus, sert de standard pour quantifier les performances de nouveaux dispositifs photovoltaïques. Les conditions standards de caractérisation sont définis par les normes CEI-60904 de la Commission d’Electrotechnique Internationale (CEI)  selon une distribution spectrale AM1.5 global (somme des rayonnements directs et diffus), d'intensité 1000 W/m² et pour une température de cellule de 25°C. Au sol, le rayonnement solaire a au moins deux composantes : une composante directe et une composante diffuse (rayonnement incident diffusé ou réfléchi par un obstacle : nuages, sol) formant le rayonnement global.

Figure І.4 : Définition du nombre d’aire masse

La figure І.5, montre le spectre d’émission solaire sous AM1.5 global normalisé à 1000W/m² ainsi que le spectre du rayonnement extraterrestre (AM0) [3].

Figure І.5 : Spectre d’émission solaire sous AM0 et AM1.5 global.

I.3. CELLULE PHOTOVOLTAЇQUE

Une cellule photovoltaïque est un composant électronique qui exposé à la lumière (photons) génère une tension électrique (volt) donc basée sur l’effet photovoltaïque qui se définit par la transformation directe d’une énergie électromagnétique (rayonnement) en énergie électrique de type continu directement utilisable. Le courant obtenu est un courant continu et la tension obtenue est de l’ordre de 0.5 V. Les cellules photovoltaïques les plus répandues sont constituées de semi-conducteurs, principalement à base de silicium (Si) et plus rarement d’autres semi-conducteurs : séléniure de cuivre et d'indium (CuIn(Se)2 ou CuInGa(Se)2), tellurure de cadmium (CdTe), etc. Elles se présentent généralement sous la forme de fines plaques d’une dizaine de centimètres de côté, Les cellules sont souvent réunies dans des modules solaires photovoltaïques ou panneaux solaires, en fonction de la puissance recherchée.

I.3.1. Principe de l'effet photovoltaïque

Le but  des cellules photovoltaïques est  de convertir   l'énergie  lumineuse provenant du Soleil  en énergie électrique. Ceci se fait en trois étapes :

- absorption des photons de la lumière solaire ;

- conversion de l'énergie reçue par les photons en énergie électrique (particules          électriques libres) ;

- collecter les particules dans un circuit électrique externe.

Le principe général est le suivant : l’absorption de photons d’énergie suffisante (E > Eg) dans le semi- conducteur (couche absorbante) génère des paires électrons-trous. Ces charges électriques sont séparées par un champ électrique interne (jonction) et collectées entre une grille face avant et un contact ohmique réalisé face arrière de la cellule, puis débitées dans la charge.

Le fonctionnement des cellules photovoltaïques est illustré sur la figure І.6. La cellule photovoltaïque constitue ainsi un générateur électrique élémentaire.

Figure І.6 : Structure et diagramme de bandes d’une cellule photovoltaïque sous éclairement.

La cellule photovoltaïque constitue ainsi un générateur électrique élémentaire.

- Lorsque la cellule à l’obscurité :

Le courant dans une telle structure de type jonction p-n est appelé courant d’obscurité et a la forme suivante [4] :

(І.37)

Avec :

q = charge élémentaire = 1,6. 10-19 C

V = tension aux bornes de la jonction (V)

K = constant de Boltzmann = 1,38. 10-23 J.K-1

T = température (K)

Is = courant de saturation inverse de la jonction p-n

n = coefficient d’idéalité de la jonction

Ce courant d’obscurité correspond au courant de la diode (Id), il résulte de la polarisation de la jonction. Le courant délivré sur une charge par une cellule photovoltaïque éclairée s’écrit alors [4] :

Soit:

(І.38)

- L’interaction photon/semi-conducteur

L’écart entre les bandes de valence et de conduction, ou gap, représente une caractéristique Fondamentale des semi-conducteurs, selon la nature du gap. Quand le minimum de la bande de conduction et le  maximum de la bande de valence coïncident dans l’espace des k, il s’agit d’un gap direct. Les transitions inter bandes s’effectuent verticalement, et sont donc radiatives Ceci illustre le fonctionnement des semi-conducteurs binaires III-V, tels que le GaAs, beaucoup utilisés en optoélectronique. Dans le cas du silicium, le gap est indirect : les transitions électroniques entre les extrema des bandes sont obliques, donc non radiatives puisqu’elles impliquent un changement du vecteur d’onde de l’électron. Les électrons du  sommet de la bande de valence peuvent toutefois être directement excités vers le minimum relatif central de la bande de conduction grâce à un photon de plus grande énergie. Pour que la transition s’effectue dans le gap indirect, il faut qu’un phonon soit au préalable absorbé (ou émis) par l’électron, afin que le vecteur d’onde de ce dernier corresponde au maximum de la bande de valence, pour absorber un photon (voir figure I.7).

Figure I.7 : Transition inter-bandes  d’électron dans un semi-conducteur, le cas a) correspond à un semi-conducteur à gap direct, le cas b) à un gap indirect.

Notons que la valeur du gap indirect du silicium est de 1,12 eV à 300 K (ce qui correspond à une longueur d’onde de 1107 nm), mais celle du premier gap direct vaut 3,4 eV (soit 365 nm) [4].

L’interaction entre les photons et un semi-conducteur se traduit par une caractéristique essentielle du matériau dans le domaine photovoltaïque : le coefficient d’absorption. Il traduit le nombre de photons absorbés par unité d’épaisseur du matériau en fonction de leur longueur d’onde. La figure I.8, nous donne celui de CIGS, CdS et ZnO. Nous constatons que pour des longueurs d’ondes inférieures à 365 nm, la majorité des photons incidents est absorbée, ces transitions directes ne sont plus possibles pour des longueurs d’ondes plus grandes. Il faut alors qu’un phonon au moins vienne d’assister, pour que l’électron puisse passer à la bande de conduction. Ceci réduit la probabilité de transition [4].

L’augmentation de la longueur d’onde des photons entraîne donc une diminution du coefficient d’absorption. Lorsque l’énergie du photon devient inférieure à celle du gap du matériau (à l’énergie d’un phonon près), la transition n’est plus possible et le photon n’est pas absorbé.

Figure I.8 : Coefficient d'absorption pour  CIGS, CdS et ZnO en fonction

de la longueur d'onde

L’interaction photon/électron au sein du semi-conducteur se traduit finalement par la génération d’une paire électron-trou, qui modifie localement la conductivité du matériau.

- Absorption Optique

Les théories fondamentales de la lumière nous permettent de connaître d’abord les échanges entre la matière et le rayonnement lumineux, dans le cadre de la mécanique quantique, l’énergie de photon correspondant à une radiation donnée est reliée à sa longueur d’onde par la relation [5].

(I.39)

ν : Fréquence de la radiation

λ : Longueur d’onde de la radiation en  m

c : Vitesse de la lumière

Ep : Énergie du photon en eV

ħ : Constant de Planck

Une radiation lumineuse rencontrant un semi-conducteur est absorbée suivant la loi de

Lambert-Bouguer

(I.40)

Avec x : profondeur d’absorption du faisceau dans le matériau à partir de la surface du semi-conducteur

R : coefficient de réflexion, représente la part de l’énergie lumineuse incident I, réfléchie à la surface du matériau

α : Coefficient d’absorption, traduit la probabilité d’absorption d’un photon par unité de longueur,  Il change selon le matériau.

Quand les photons incidents ont une énergie suffisante pour provoquer le transfert des électrons de la bande de valence sur la bande de conduction, des paires électron-trou peuvent se créer. Ce phénomène appelé mode d’absorption intrinsèque dans les piles solaires [5].

- Séparation des porteurs

Le phénomène de séparation des porteurs a lieu, grâce à un champ électrique permanent et indestructible. Le plus souvent, il est généré à l’interface de deux zones d’un même semi-conducteur dont les concentrations en porteurs libres sont différentes (Homojonction) ou de deux semi-conducteurs de nature et de type différents (Hétérojonction) [6].

- Collecte des porteurs

Tout porteur de charge mobile ayant pu diffuser (par effet d’un gradient de concentration) jusqu’à la zone de charge d’espace sera vigoureusement drainé vers le côté n pour les électrons et le côté p pour les trous. Dès que les porteurs de charge se trouvent dans une zone de leur type, ils ne risquent plus de se recombiner autrement que par les défauts du réseau ou de la surface. Ils sont alors collectés par une grille métallique où ils peuvent circuler sans contrainte. Pendant la collecte, des courants de diffusion de trous et d’électrons se développent autour de la jonction et créent, au voisinage immédiat de celle-ci, une barrière de potentiel Vd qui s’oppose aux courants de diffusion des porteurs majoritaires de chaque zone (voir figure I.9).

Figure I.9 : Schéma simplifié d’une photopile à base de CIGS sous éclairement.

La barrière de potentiel Vd définie par la relation [7]:

(I.41)

Où NA, ND et ni sont respectivement la concentration d’atomes accepteurs, donneurs et intrinsèques exprimés en (cm-3) ; q la charge du porteur en (C), k la constante de Boltzmann et T la température en (oK). Lorsque l’équilibre est atteint, le champ électrique créé par la barrière de potentiel est suffisant pour équilibrer les courants de diffusion des porteurs majoritaires et des porteurs minoritaires, ce qui conduit à un courant global de diffusion nul.

I.3.2. Caractéristiques électriques d’une cellule photovoltaïque

I.3.2.1. Caractéristiques I(V)

La capacité d’une cellule à produire de l’énergie est mesurée grâce à sa caractéristique courant-tension  figure І.10. On peut facilement obtenir à partir de cette caractéristique certains paramètres qui vont nous renseigner sur les phénomènes physiques mis en jeu dans la cellule.

Figure І.10 : Caractéristique courant-tension et grandeurs physiques associées

Les paramètres électriques d’une solaires généralement sont [4] :

- Icc : courant de court-circuit (obtenu pour V= 0)

- Vco : tension en circuit ouvert (obtenu pour I =0)

- Im : courant à la puissance maximale de fonctionnement de la cellule photovoltaïque

- Vm : tension à la puissance maximale de fonctionnement de la cellule photovoltaïque

- FF : facteur de forme,

(І.42)

- η : Rendement de conversion ;

(І.43)

Avec Pi : puissance d’éclairement reçue par unité de surface, et S : surface de la cellule photovoltaïque.

I.3.2.2. Rendement Quantique (QE)

Le rendement de collecte correspond au rapport entre le nombre de porteurs de charge effectivement collectés et le nombre total photo-générés. Ce terme tient donc compte des recombinaisons de porteurs survenant dans le volume et en surface de la cellule, et il dépend directement de la durée de vie des porteurs minoritaires (le temps moyen entre la génération et la recombinaison d’un porteur minoritaire) [8].

(І.44)

Avec Ф en [ #cm2S].

I.3.2.3. Schéma électrique équivalent d’une cellule photovoltaïque

La figure І.11 propose un modèle électrique de la cellule photovoltaïque prenant en compte les différents facteurs limitatifs. On retrouve le générateur de courant Iph, correspondant au courant photo-généré ainsi que des résistances complémentaire, Rs et Rp, et deux diodes d1 et d2 [4].

Figure І.11: modélisation électrique d’une cellule photovoltaïque

Les différents paramètres de ce modèle sont :

- générateur de courant : il délivre le courant Iph correspondant au courant photo-généré.

- Résistance série Rs : elle prendre en compte la résistivité propre aux contacts entre les différentes régions constitutives de la cellule, à savoir l’émetteur, la base et les contacts métalliques. Ce terme doit idéalement être le plus faible possible pour limiter son influence sur le courant de la cellule. Ceci peut être réalisé en optimisant le contact métal/semi-conducteur, et en diminuant la résistivité du matériau utilisé. Cependant, un dopage trop élevé entraine une augmentation de la recombinaison des porteurs.

- Résistance parallèle Rp : également connue sous le nom de résistance de court-circuit, elle traduit l’existence de shunts à travers l’émetteur, causé par un défaut. Ceci est le cas lorsque la diffusion des contacts métalliques à haute température perce l’émetteur. Elle peut aussi être due  à un court-circuit sur les bords de la cellule. Cette valeur devra être la plus élevée possible.

- Diode d1 : modélise la diffusion des porteurs dans la base et l’émetteur. Son influence sera d’autre plus grand que le matériau présentera une bonne longueur de diffusion.

- Diode d2 : modélise la génération/recombinaison des porteurs dans la zone de charge d’espace.

(І.45)

Avec :

Vj = V + I Rs (dans le cas où la courbe I-V est représentée dans le cadrant correspondant au courant et à la tension positifs) ;

Iph : courant de photo-génération ;

Id1 : courant de génération recombinaison ou d’effet tunnel dans la zone de charge   d’espace ;

Id2 : courant de diffusion dans les zones neutres ;

Rp : résistance parallèle;

Rs : résistance série ;

Is : courant de saturation ;

α = q / (nKT); avec n: facteur d’idéalité de la diode.

I.4. DIFFERENTS FILIERES PHOTOVOLTAIQUES EN COUCHES MINCES

Bien que le rendement de la cellule soit important, la principale exigence de l’industrie reste le faible coût. Donc, une très bonne sélection du matériau et du procédé de sa fabrication est de rigueur. Il s’agit de déterminer le meilleur couple (matériau, technique de croissance) qui assure la réalisation du meilleur rapport coût/rendement. Obtenir de bons rendements de conversion est une étape déjà franchie par les industriels notamment pour le spatial, mais diminuer le prix du watt solaire pour des applications terrestres reste actuellement la première préoccupation des chercheurs qui travaillent dans ce domaine. Une des solutions pour la concrétisation de cet enjeu est le recours aux cellules solaires en couches minces. Cette classe de cellules offre de grandes opportunités, à savoir un minimum de consommation de matière,  le dépôt en grande surface et par conséquent une diminution du coût de production. Plusieurs études [9-10] ont prévu que le coût d’industrialisation sera de moins de 1$ /Wp si les modules photovoltaïques à couches minces sont produits à raison de 10 MWp/an.

Figure І.12: Le rendement quantique en fonction de la longueur d’onde pour les cellules solaires CIGS en couches minces, pour différente concentration de Ga dans l’alliage, avec [Ga]/ [In+Ga] = (a) 0.18, (b) 0.34, (c) 0.78. [11]

Cependant, plusieurs exigences doivent être bien accomplies : (i) un matériau stable à fort coefficient d’absorption, pour lequel l’épaisseur requise est réduite à quelques micromètres, (ii) une technique de croissance adaptée permettant une croissance à grande échelle et (iii) une bonne reproductibilité.

Il existe trois principales filières :

- La filière silicium microcristallin/silicium amorphe ;

- La filière Tellurure de Cadmium / Sulfure de Cadmium ;

- La filière chalcopyrite Cu–III–VI2.

Dans ce qui suit, nous exposerons les principales filières photovoltaïques utilisées pour la réalisation de cellules solaires en couches minces avant d’aborder la filière sur laquelle nous avons choisi de travailler : les matériaux chalcopyrites Cu(In,Ga)Se2.

I.5. LA FILIÈRE CHALCOPYRITE Cu–III–VI2

La filière chalcopyrite engendre deux avantages essentiels pour la conversion photovoltaïque terrestre car elle répond exactement aux critères définis par cette dernière, à savoir son application en couches minces, sa tenue aux impuretés et sa stabilité à l’éclairement et même à l’effet des rayonnements cosmiques.

Cette filière regroupe deux aspects : la possibilité de faire croître des couches minces poly cristallines moins coûteuses et la stabilité des propriétés de conversion. Les points clés de cette filière se résument comme suit :

- Haute efficacité,

- Stabilité meilleure,

- Faible coût,

- Adaptation aux différents procédés de dépôt.

La filière chalcopyrite est considérée comme étant le marché d’avenir le plus prometteur pour la fabrication de modules photovoltaïques. Les rendements enregistrés en laboratoire ont atteint les 20 % [12] alors qu’en module il affiche 13 % [13].

Pour la matière première, l’équivalent de 0,5 à 1 kg par m2 de silicium est nécessaire pour réaliser un module photovoltaïque conventionnel, alors que pour le CuInSe2, la somme de 1,5 à 4 g de cuivre, 3 à 9 g d’indium et 7 à 20 g de sélénium est suffisante pour réaliser l’équivalent du silicium. Cette quantité est inférieure à la quantité de matière nécessaire pour la métallisation dans le cas des modules de silicium.

Les principaux matériaux de cette filière sont le CuInSe2, CuInGaS2, CuGaSe2 d’énergies de gap respectives 1, 1.5 et 1.7 eV. Contrairement au silicium amorphe, les cellules à base de CIGS ne montrent aucune dégradation sous l’effet de l’exposition continue à la lumière. Pour augmenter la valeur de l’énergie du gap du CuInSe2, qui reste un peu éloignée de la partie la plus intense du spectre solaire, le gallium a été substitué à l’indium pour modifier l’énergie pour se situer à une énergie de gap entre celle du CuInSe2 et du CuGaSe2. On parle ainsi de composés Cu(In,Ga)Se2 qui sont devenus, de nos jours, les matériaux les plus prometteurs de cette filière.

I.6. STRUCTURES DES CELLULES SOLAIRES EN COUCHES MINCES DE CIGS

Les performances des cellules solaires dépendent de nombreux paramètres, tels que l’absorption, le transport de charge, la longueur de diffusion des porteurs, les états d’interfaces, etc. Le choix des matériaux constituant les couches et les électrodes métalliques est nécessaire pour obtenir un bon rendement de conversion. Ce dernier peut être amélioré en utilisant des absorbeurs ayant un coefficient d’absorption élevé. Le rendement de la cellule dépend en outre de la structure élaborée et de la qualité de diverses couches, autrement dit des divers procédés de croissance.

Nous citons dans ce qui suit les différentes structures existantes dans la fabrication des cellules solaires à base de CIGS en couches minces :

I.6.1. La structure substrate classique

La structure de la cellule solaire classique à base d’absorbeur Cu(In,Ga)Se2 s’appelle aussi « la structure standard». Comme le montre la figure I.13, la structure substrate est composée de :

- Une électrode métallique arrière en Molybdène déposée sur substrat de verre,

- Une couche absorbante Cu(In,Ga)Se2 dont l’épaisseur peut varier de 1 à 3 µm,

- Une couche tampon (CdS, ZnO) d’épaisseur de 10 à 100 nm chacune, assurant respectivement la jonction et l’absence de courts circuit,

- Une fenêtre optique de ZnO dopé aluminium (ZnO:Al) qui doit combiner deux propriétés essentielles, à savoir la conductivité électrique et la transparence optique.

- Une grille métallique avant ‘aluminium-nickel’ nécessaire pour la collecte de courant.

Figure I.13 : Structure de la cellule classique à base d’absorbeur Cu(In,Ga)Se2.

Outre que les électrodes métalliques (contact ohmique inférieur (Molybdène) et contact ohmique supérieur (Ni/Al)), la cellule photovoltaïque est constituée principalement de trois éléments : une couche absorbante (p-Cu(In,Ga)Se2), une couche tampon (n-CdS, i-ZnO) et une fenêtre optique ZnO dopé aluminium (ZnO:Al). La déposition de la couche tampon entre l’absorbeur et la fenêtre optique sert à éviter un éventuel court-circuit dû à l’interconnexion entre les couches. Elle doit être très fine (< 0.1 µm) pour ne pas gêner le passage des porteurs de charge. Elle sert aussi à adapter les bandes d’énergie de l’absorbeur et de a fenêtre optique, pour éviter les discontinuités dues aux différences de gaps des composants et faciliter le passage des porteurs (Figure I.14).

Figure I.14:Structure de bandes d’énergie pour l’hétérojonction ZnO : Al/n-CdS/p-CuIn1-xGaxSe2/Métal d’une cellule solaire en couches minces.

Par la suite, nous présenterons brièvement les principaux éléments de la cellule photovoltaïque en couches minces à base de CIGS.

- Couche absorbante

La couche absorbante est de type p et a un fort coefficient d’absorption de l’ordre de 10-5cm-1 dans le domaine du visible. Le gap est par conséquent direct mais avec une valeur optimale de 1,5 eV. Sa conductivité doit être de l’ordre de 1 à 10-2(Ω.cm)-1.

- Couche tampon

La couche tampon est située entre la couche absorbante et la fenêtre optique. Si un contact couche absorbante/fenêtre optique est directement réalisé, une jonction photovoltaïque peut exister. En revanche, son rendement sera limité par l’inadaptation des bandes interdites et les courants de fuite dus à la présence de zones désordonnées aux joints de grains. De ce fait, il est préférable d’introduire une fine couche, dite couche tampon, entre ces deux composés afin d’optimiser les performances de la cellule. Cette couche doit avoir les propriétés suivantes :

- Une bande interdite intermédiaire permettant une transition ”souple” entre celle de l’absorbeur et de la fenêtre optique dont la valeur est comprise entre 2,4 et 3,2 eV.

- Une conductivité de type n pour former la jonction avec la couche absorbante. De plus, pour éviter les effets de fuites de courant, sa conductivité doit être plus faible que celle de la couche absorbante de l’ordre de 10-3(Ω.cm)-1.

- Elle doit être morphologiquement très homogène et compacte pour éviter tout effet de court circuit au niveau des joints de grains de la couche absorbante.

Le tableau I.1 récapitule les principaux matériaux utilisés comme couche tampon et les meilleurs rendements enregistrés. On remarque bien en comparant les différents rendements que la couche tampon de CdS est la plus appropriée. Cependant, le CdS est considéré comme un matériau dangereux et la communauté scientifique évite son utilisation à cause de sa toxicité et ses effets néfastes sur l’environnement. Parmi les matériaux couches tampons présentés dans ce tableau, seul le matériau ZnS a pu montrer un rendement de conversion de 18,6%, proche de celui du CdS. Néanmoins, d’autres matériaux semi-conducteurs ont été largement utilisés. Par exemple, le matériau In2Se3 a été utilisé comme couche tampon par G. Gordillo [14], et K. Djessas [15] qui ont énormément contribué à améliorer les performances des hétérojonctions In2Se3/CIGS.

- Fenêtre optique

La fenêtre optique doit être simultanément transparente et conductrice. Dans le domaine du spectre solaire, la transmission des couches doit être supérieure à 80 % et la conductivité supérieure à 104(Ω.cm)-1.

En couche mince, de telles propriétés sont obtenues en utilisant des composés appartenant à la famille des oxydes transparents conducteurs (OTC) dont les plus usuelles sont: SnO2, SnO2:F (SFO), In2O3:Sn (ITO) et ZnO:Al (ZAO). Leur transparence est liée à la valeur de leur bande interdite tandis que leurs propriétés électriques dépendent de la composition des couches (écart ou non à la stœchiométrie) et d’un éventuel dopage. Généralement, on dépose une première couche non dopée de ZnO puis une deuxième couche soit du ZnO soit de l’ITO. La couche ZnO (non-conductrice) peut être évitée si l’on dépose une couche tampon plus épaisse.

|  | EGap (eV) | Méth. de dépôt | Absorbeur | Résultats des cellules solaires |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | η (%) | JSC (mA.cm-2) | Voc (V) | FF (%) | Aire (cm2) |
| CdS | 2,4 | CBD | Cu (In,Ga)Se2 | 19,2 | 35,5 | 0,689 | 78 | <1 |
|  |  |  | CuInS2 | 11,4 | 21,8 | 0,729 | 72 | <1 |
| ZnS | 3,8 | CBD | Cu (In,Ga)Se2 | 18,6 | 36,1 | 0,661 | 78 | <1 |
|  |  |  | Cu (In,Ga)Se2 | 12,9 | 33,9 | 30,2 | 65 | 30x30 |
|  |  |  | Cu(In,Ga)(Se,S)2 | 14,4 | 34,2 | 0,578 | 73 | <1 |
|  |  | IL GAR | Cu(In,Ga)(Se,S)2 | 14,2 | 35,9 | 0,559 | 71 | <1 |
|  |  | CBD | CuInS2 | 10,7 | 25,7 | 0,679 | 61 | <1 |
| Zn(O,S) | 3,0 | ALD | Cu(In,Ga)Se2 | 16,0 | 32,0 | 0,684 | 73 | <1 |
| ZnSe | 2,7 | CBD | Cu(In,Ga)(Se,S)2 | 13,6 | 34,4 | 0,554 | 73 | <1 |
|  |  |  | Cu(In,Ga)(Se,S)2 | 11,7 | 36,5 | 6,1 | 63 | 20 |
|  |  | MOCVD | Cu(In,Ga)(Se,S)2 | 13,4 | 34,3 | 0,551 | 71 | <1 |
|  |  | CBD | CuInS2 | 10,1 | 23,7 | 0,713 | 60 | <1 |
| (Zn,In)Se | 2,0 | PVD | Cu(In,Ga)Se2 | 15,1 | 30,4 | 0,652 | 76 | <1 |
| In(OH,S) | 2,0-3,7 | CBD | Cu(In,Ga)Se2 | 15,7 | 35,5 | 0,594 | 75 | <1 |
|  |  |  | CuInS2 | 11,4 | 23,2 | 0,735 | 67 | <1 |
|  |  |  | CuInS2 | 9,1 | 10,7 | 0,685 | 62 | <1 |
| In2S3 | 2,7 | ALD | Cu(In,Ga)Se2 | 16,4 | 31 ,5 | 0,665 | 78 | <1 |
|  |  |  | Cu(In,Ga)Se2 | 10,8 | 29,5 | 24,8 | 62 | module 30 x 30 |
|  | 2,8 | PVD | Cu(In,Ga)Se2 | 8,2 | 20,0 | 0,661 | 62 | <1 |
| Sans Couche Tampon |  | Electrolyse partielle | Cu(In,Ga)Se2 | 15,7 | 34,6 | 0,636 | 72 | <1 |
|  |  | IL GAR-i-ZnO | Cu(In,Ga)(Se,S)2 | 14,5 | 34,9 | 0,581 | 71 | <1 |
|  |  | i-ZnMgO traité au Zn | Cu(In,Ga)Se2 | 16,2 | 40,2 | 0,587 | 69 | <1 |
|  |  | i-ZnMgO non traité | Cu(In,Ga)(Se,S)2 | 12,5 | 33,2 | 0,544 | 69 | <1 |

Tableau I.1 : Récapitulatif des principaux matériaux utilisés comme couche tampon et les meilleurs rendements enregistrés [16].

I.6.2. Structure superstrate

Actuellement au laboratoire les recherches portent plus particulièrement sur la cellule photovoltaïque en couches minces à base de CIGS pour le développement futur de la structure de tels capteurs photovoltaïques plus performants. L'originalité des recherches est basée sur la réalisation d'une cellule solaire à base de CIGS dans la configuration dite "superstrate" (voir schéma de la figure I.16), par opposition à la cellule substrat classique. En effet jusqu'à présent les rendements élevés, comme mentionné précédemment, ont été obtenus sur des cellules standards nécessitant l'utilisation d'une couche tampon intermédiaire contenant du cadmium, élément nocif pour l’environnement. Le rendement de conversion affiché actuellement en laboratoire pour une cellule superstrate classique est de 12.8 % [17].

Figure I.16 : Structure superstrate de la cellule solaire Verre/ZnO:Al/

i-ZnO/Cu (In,Ga)Se2/Ag en couches minces.

La cellule dans la configuration superstrate est constituée de différentes couches semi-conductrices suivantes : substrat de verre (SLG)/ couche oxyde conductrice et transparente (OTC)/couche tampon (i-ZnO)/absorbeur CIGS/contact arrière. Cette configuration a des avantages par rapport à la configuration substrate classique [18] :

- Elle permet d'éliminer la couche tampon de CdS, c'est d'abord la fenêtre transparente et conductrice jouant le rôle d'émetteur de type n/n+ (le plus souvent constituée par un oxyde: OTC) qui sera déposée sur le substrat de verre, suivie du dépôt de l'absorbeur (de type p) tandis qu'un contact métallique (Ag) sera déposé à l'arrière (Figure I.16).

- Elle offre une encapsulation plus aisée du la cellule. Le substrat de verre agit non seulement comme un support de la cellule mais aussi comme une partie de l’encapsulation, conduisant à une réduction du coût de module par rapport à ceux des cellules de type substrat.

- Elle a un mérite dans la fabrication d'une structure tandem plus avancée, à savoir, les cellules solaires à jonctions multiples, dans le quel il agit comme une cellule supérieure pour la partie courte longueur d'onde du rayonnement solaire.

I.6.3. Cellule bifaciale

Dans le cas de la cellule bifaciale (Figure I.17), on peut éclairer la cellule des deux faces. Les performances pour un éclairement à partir de la face arrière, sont moins bonnes que celles obtenues en éclairant à travers la face avant. Cette observation a toujours été mentionnée dans la bibliographie et son explication a été donnée par le fait que les porteurs photo-générés par l’éclairement de la face arrière ont des difficultés pour atteindre la jonction.

Le tableau I.2 montre les performances des cellules photovoltaïques en couches minces à base de matériaux CIGS : (a) semi-transparente et (b) bifaciale.

Figure I.17 : Cellule solaire bifaciale à

base de CIGS en couches minces.

| Absorbeur |  | Contact arrière | VOC (mV) |  | Jsc (mA/cm2) | FF (%) |  | Rendement(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) | CIGS | SnO2 | 608 |  | 36,1 | 62,6 |  | 13,7 |
|  |  | ITO | 682 |  | 34,4 | 68,2 |  | 15,2 |
|  |  | ZnO : Al | 267 |  | 0,45 | 26,9 |  | 0,04 |
|  |  | ITO | 564 |  | 33,7 | 51,8 |  | 9,6 |
|  |  | Mn/ITO | 546 |  | 34,5 | 67,8 |  | 12,8 |
|  |  | SnO2 | 528 |  | 14,0 | 44,6 |  | 3,3 |
|  | CGS | ITO | 673 |  | 13,4 | 43,8 |  | 4,0 |
| (b) | CIGS | Face illuminée |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Avant | 0,552 |  | 36,4 | 62,6 |  | 12,6 |
|  |  | Arrière | 0,510 |  | 20,3 | 47,4 |  | 4,9 |

Tableau I.2 : Performances des cellules photovoltaïques en couches minces à base de matériau CIGS : (a) semi-transparente et (b) bifaciale [17].

I.6.4. Cellule Tandem

# La structure tandem à base CuInSe2 est formée par plusieurs  photopiles, généralement les gaps sont décroissants vers le substrat. Ainsi, en combinant la cellule solaire petit gap (Eg  1,1 eV) à base CuInSe2 (configuration classique) et la cellule grand gap (Eg  1,7 eV) à base CuGaSe2) empilées (Figure I.18), le rendement théorique pourrait approcher 36 % [19]. Le gap élevé de CuGaSe2 permet d’augmenter la tension en circuit-ouvert en minimisant la densité de courant ce qui réduit les pertes dans les modules photovoltaïques.

# Figure I.18 : Cellule tandem à base de CuInSe2 et CuGaSe2.

# CONCLUSION

Dans ce chapitre on a discuté les différents types de l’hétérojonction et on a présenté la structure des bandes d’énergies avant et après la formation de l’hétérojonction, aussi nous avons démontrés que la relation entre le rayonnement solaire incident et la conversion photovoltaïque dans la cellule solaire éclairé, est une relation énergétique pure, parce que si on veut libérer un électron de telle atome il faut lui ajouter une énergie supplémentaire avec la seule condition que l’énergie incidente supérieur à l’énergie de liaison, et comme on a déjà vu les différents phénomènes optoélectroniques lorsque l'interaction entre les photons et la structure du semi-conducteur. Enfin, nous avons donné les différents filières photovoltaïques en couches minces, on a basé sur la filière chalcopyrite Cu–III–VI2 qui est dans notre cas le matériau Cu(In,Ga)Se2, le matériau le plus prometteur de cette filière. Ensuite nous avant parlé à la fin de ce chapitre sur les différentes structures de cellules photovoltaïques les plus connues.

Nous avons observé que pour améliorer les performances des cellules photovoltaïques nous devons choisir la structure qui absorbe la grande partie du spectre solaire. Afin de répondre à ce besoin, une nouvelle structure dite : « Tandem » a été étudié, ceci est le but de notre travail de recherche.