PROPRIÉTÉS FONDAMONTALES DES MATÉRIAUX

Cu(In,Ga)Se2

INTRODUCTION

Les recherches actuelles menées sur les composés Cu(In,Ga)(S,Se)2 révèlent que le matériau Cu(In,Ga)Se2 (CIGS) est le plus émergeant. En couches minces polycristallines, il est pratiquement incontournable en raison des rendements élevés atteints en laboratoire et de la stabilité remarquable qu’il assure dans le temps. Les matériaux Cu (In,Ga)Se2  appartiennent à la filière de matériaux chalcopyrites. Cette nomination "chalcopyrite" a été attribuée pour la première fois en 1725 par les chercheurs d’or au CuFeS2. Un travail fondamental au sujet de la croissance et de la caractérisation structurale des composés chalcopyrites I-III-VI2 a été édité par Hahn et al. en 1953 [20]. Le travail postérieur sur les chalcopyrites a été la plupart du temps motivé par des applications photoélectriques, des applications en optique non linéaire et en émission dans le visible [21,22].

Le premier matériau de cette filière est le CuInSe2. Il a été synthétisé pour la première fois en 1953 par Hahn [20]. Ce n’est qu’en 1974 qu’il a été proposé pour les applications photovoltaïques [23]. C’est dans ces mêmes années 70, qu’un premier examen complet sur ces composés a été donné par Shay et Wernick [24]. Plus tard, Pamplin a édité plusieurs revues au sujet de la thermodynamique des changements de phase [25,26]. Ces travaux étaient presque entièrement consacrés aux monocristaux. Il a été élaboré sous forme de couches minces poly-cristallines comme couche active en 1983. Les premiers rendements ont été de l’ordre de 10% enregistrés par la société Boeing Corp. en utilisant le procédé de la co-évaporation à trois creusets [27]. En 1987, la société Arco Solar a donné un rendement de 10.1% [28]. Ce n’est qu’à partir de 1990 que la substitution du Gallium par l’Indium a été réalisée, pour former les composés quaternaires CuIn1-xGaxSe2 (CIGS) dans le but d’améliorer les rendements de conversion photovoltaïque déjà obtenus. Il a fallu presque dix ans pour que ce résultat soit concrétisé dans la production industrielle des modules solaires. L’année 1998 marque la date du premier module solaire industrialisé à base de Cu (In,Ga)Se2 [29].

II.1. PROPRIÉTÉS FONDAMONTALES

Pour étudier les matériaux CuInSe2 et par conséquent les composés CuIn1-xGaxSe2 il faut savoir que la substitution du Ga à la place de l’In pour former les composés quaternaires CuIn1-xGaxSe2 ne change pas de façon dramatique les paramètres du matériau, car le Ga et l’In sont chimiquement très similaires. Cependant, il y a quelques exceptions à cette règle [30].

II.2. STRUCTURE CRISTALLOGRAPHIQUE

Les matériaux I-III-VI2 cristallisent sous deux formes allotropiques bien connues, la chalcopyrite et la sphalérite. Cette dernière possède une structure cubique à faces centrées de type zinc-blende avec une distribution aléatoire des cations [24]. La première structure, ordonnée et tétragonale, est caractérisée par un arrangement bien ordonné des cations. Chaque atome de sélénium est lié tétraédriquement  à deux atomes de cuivre et deux atomes d’indium, chacun d’entre eux étant entouré de quatre atomes de sélénium. Deux plans spécifiques, respectivement de cuivre et d’indium peuvent être ainsi bien identifiés. La sphalérite, à l’opposé, se caractérise par un arrangement aléatoire. Il a été montré expérimentalement que la structure chalcopyrite est plus intéressante pour la conversion photovoltaïque. La structure cristallographique de cette famille de matériaux leur assure une grande stabilité, leur permettant même de résister aux rayonnements cosmiques très élevés de l’espace [31, 32]. Les deux formes allotropiques sont représentées sur la figure II.1. La structure du CuInSe2 est obtenue à partir de la structure cubique zinc blende du matériau II-VI tel que ZnSe en remplaçant les atomes de zinc alternativement par Cu et In. La figure II.2 présente la structure chalcopyrite pour l’alliage CuInxGa1-xSe2 pour x = 0.25 [34].

L’identification de la structure cristallographique est déterminée à travers l’étude de la diffraction des rayons X. Jaffee et al. [33] ont classifié les raies de diffraction en trois groupes :

- Groupe 1 : les raies sont caractérisées par les indices de Miller (h,k,l2) tous pairs ou tous impairs. Cet ensemble de raies est observable pour la chalcopyrite et la sphalérite.

- Groupe 2 : les indices de Miller correspondants sont de la forme (h,k) pairs et l2 impair ou l’inverse.

- Groupe 3 : spécifique de la structure chalcopyrite et d’intensité faible. De ce fait, il faut que la quantité de matière étudiée soit assez importante. Les indices de Miller de la forme h pair et (k,l)impairs ouk k pair et impairs.

Figure II.1 : Structures du cristal : (a) chalcopyrite et (b) zinc blende.

Figure II.2 : Structure chalcopyrite du matériau CuIn0.25Ga0.75Se2 [34].

Plusieurs éléments peuvent être incorporés dans le système CuInSe2 en tant qu'atomes substitutionnels isovalents et non-isovalents. C'est l’un des moyens de modifier les propriétés électroniques et structurales du matériau en raison des possibilités potentielles de ces éléments supplémentaires. Notamment, on peut modifier la structure électronique de bande, la concentration en porteurs, les réactions chimiques et les mécanismes de croissance. Un des éléments les plus prometteurs à incorporer avec succès au système ternaire CuInSe2 est le gallium.

La figure II.3 montre les variations des paramètres de maille a et c des couches minces de CuIn1-xGaxSe2, diminuant quasi-linéairement, avec la composition x de Ga, suite à la substitution des atomes plus petits de Ga à la place des atomes d’In [35]. Quand cette quasi-linéarité est respectée, on dit que la loi de Vegard [36] est vérifiée et par conséquent, ces composés CuIn1-xGaxSe2 peuvent être assimilés à des solutions solides.

Figure II.3 : Variation des paramètres de maille 2a et c du CIGS en couche mince en fonction de la composition x de Ga.

II.3. STRUCTURE DE BANDES D’ÉNERGIE

La structure de bandes d’énergie de CuInSe2 et des composés I-III-VI2  représentés par la formule ABX2, se distingue de celle de ZnSe et des analogues binaires II-VI (formule : CX), par deux points principaux [24]:

- La maille élémentaire a une structure plus complexe avec moins d’éléments de symétrie que ses homologues II-VI, avec en particulier une distorsion des tétraèdres.

- L’intervention des orbitales « d » du cuivre dans les liaisons hybrides avec des états « s » et « p » du sélénium.

Les ternaires chalcopyrites sont donc obtenus en remplaçant le cation X du binaire CX de la structure zinc-blende par les cations A et B. Ceci permet d’associer à chaque ternaire un binaire bien spécifique, l’analogue de CuInSe2 étant le Zn0,5Cd0,5Se. La maille primitive dans le matériau chalcopyrite  (c/a= 2) est deux fois plus grande que celle du matériau zinc-blende puisque alternativement le cuivre et l’indium vont occuper les sites cubiques à faces centrées de la structure zinc-blende. Par conséquent, la première zone de Brillouin de la chalcopyrite est quatre fois plus petite que la première zone de Brillouin de la zinc-blende.

Dans la structure chalcopyrite, les sites des atomes n’ont pratiquement pas changé par rapport aux sites des atomes de la structure zinc-blende. Cependant, Jaffe et Zunger [36] ont calculé la structure électronique de six composés ternaires chalcopyrites: CuInSe2, CuAlS2, CuGaSe2, CuInS2 CuGaS2 et CuAlSe2, et ont montré que la structure chalcopyrite diffère de la structure zinc-blende par trois aspects:

- Les deux types de cations permettent d’avoir deux types de liaisons chimiques entre les premiers proches voisins, car l’anion adopte en général une position d’équilibre plus proche d’une paire que de l’autre, d’où deux distances interatomiques différentes ().

- La maille primitive est distordue tétragonalement avec un paramètre de distorsion =c/2a différent de l’unité. En général on a un phénomène de compression et <1,

- Le déplacement de l’anion (Se) de sa position idéale (¼, ¼, ¼).

Ainsi, dans une structure chalcopyrite, les anions ne sont donc pas exactement situés sur les sites tétraédriques mais décalés d’une quantité u. Abrahams et Bernestein [38] ont proposé la relation suivante pour le calcul de la quantité u :

|  | (II.1) |
| --- | --- |

Le calcul des distances interatomiques impliquant cette quantité a été appliquée par Garbato et al. [39]. Chaque cation (A et B) possède quatre anions X comme proches voisins et chaque anion a deux cations A et B proches voisins. Ainsi, l’anion X adopte habituellement une position d’équilibre plus proche d’une paire que l’autre d’où RAX  RBX avec :

|  | ( II.2) |
| --- | --- |

|  | ( II.3) |
| --- | --- |

Le modèle de structure établi à partir de cette théorie prévoit trois transitions directes A, B, et C de la bande de valence vers la bande de conduction, provenant de la levée de la dégénérescence dans la bande de valence, due à l’action du champ cristallin (cf) et à l’interaction spin-orbite  (figure II.4) [40].

Une étude de CuInSe2 faite par électroréflectance [24] avait prévu l’existence de ces trois niveaux et certaines valeurs des énergies de transition ont été obtenues. Une première transition directe permise (A et B) correspond à Eg variant de 0,98 à 1,04 eV. Dans plusieurs articles et notamment [41], il a été fait mention de la seconde transition (C) à des énergies plus élevées, entre 1,17 et 1,22 eV. Ces valeurs correspondent à et . La valeur de cf est faible, car la compression tétragonale (2-c/a) est également faible.

so

cf

C

B

A

Spin-orbite

Sans

spin-orbite

Chalcopyrite

Zinc-Blende

Bande de Conduction

Bande de valence

Figure II.4 : Structure de bandes d’un composé ternaire I-III-VI2 de structure chalcopyrite.

Les matériaux Cu(In1-xGax)Se2 présentent tous un gap énergétique direct, dont la valeur est modifiée par la proportion de gallium dans le composé. L’ajout de gallium a permis de surmonter l’handicap de la faiblesse de l’énergie de gap du CuInSe2 qui limite son absorption optique. Le schéma de la figure II.5 montre la dépendance en composition des énergies de transition dues à la première bande interdite directe dans l'alliage Cu(In1−xGax)Se2 [42]. Cette variation est stipulée linéaire.

Figure II.5 : Dépendance en composition des énergies de transition dues à la première bande interdite directe dans l'alliage Cu(In1−xGax) Se2.

La bande interdite du CIGS est influencée par le taux de concentration [Ga]/[In] mais aussi par la teneur en Cu. Des mesures effectuées de l’énergie de la bande interdite du CuInSe2 ont montré une valeur autour de 1.01 eV à la température ambiante. La largeur de la bande interdite du CuGaSe2 (CGS) est approximativement de 1.65 eV [43]. Ainsi, la bande interdite du CIGS peut varier entre les valeurs de ces deux composés. La dépendance de l’énergie de la bande interdite du CIGS en fonction de la concentration est donnée par [43,44]:

|  | (II.4) |
| --- | --- |

Soit :

|  | (II.5) |
| --- | --- |

où x = [Ga]/[Ga+In], représente la teneur en Gallium du CIGS et b un facteur de désordre compris entre 0.15 et 0.24 eV.

Dans la littérature, on retrouve les valeurs des différentes énergies de gap pour les composés Cu (In,Ga)(S,Se)2, qui sont résumées dans le tableau II.1.

| Composé | Energie de gap (eV) |
| --- | --- |
| CuInSe2 | 1,04 |
| CuGaSe2 | 1,68 |
| CuInS2 | 1,53 |
| CuGaS2 | 2,76 |
| CuGaxIn1-xSe2 | 1,0 – 1,7 |
| CuIn(SxSe1-x)2 | 1,0 – 1,5 |

Tableau II.1 : Energies de gap des composés Cu (In,Ga)(S,Se)2 [45].

II.4. DIAGRAMMES COMPOSITIONNELS

II.4.1. Le Système ternaire Cu-In-Se

D’après les travaux effectués par plusieurs auteurs [46,47], un composé formé de N éléments possède (N-1) types d’écarts à la stœchiométrie; ainsi un composé ternaire ABX2  est considéré comme  un pseudo-binaire, résultant du mélange de deux composés A2X et B2X3, le segment joignant ces deux binaires étant la ligne d’attache. Sur le diagramme compositionnel ternaire du système Cu-In-Se (figure II.6), un matériau représenté par un point sur la ligne d’attache peut être considéré comme un alliage de (Cu2Se)x(In2Se3)1-x ; le CuInSe2 stœchiométrique correspond au cas où x=0,5.

Figure II.6 : Diagramme compositionnel ternaire du système Cu-In-Se.

Groenik et Janse [48] ont défini un écart à la molécularité m et un écart à la stœchiométrie y tels que:

- L’écart à la molécularité m n’implique aucun écart au degré d’oxydation de référence des espèces (dans un modèle ionique, celui-ci est fixé à 1 pour Cu, à 3 pour In et à 2 pour Se) et est relié aux solutions solides de binaires.

|  | (II.6) |
| --- | --- |

- L’écart à la stœchiométrie  y implique un écart à la règle des quatre électrons par site et à un excès ou un déficit d’électrons pour former les liaisons tétraédriques. Cela s’exprime en considérant un excès (ou un déficit) de l’un des trois éléments par rapport à la ligne pseudo-binaire Cu2Se-In2Se3.

|  | (II.7) |
| --- | --- |

Où Cu, In et Se sont respectivement les concentrations totales en atomes Cu, In et Se. m divise le triangle en deux parties, une région où la composition est riche en cuivre correspondant à m >0, et une autre où m <0 qui correspond à la région pauvre en cuivre. L’écart à la stœchiométrie y décrit l’écart compositionnel du pseudo ligne binaire Cu2Se-In2Se3 et permet de déterminer s’il y a un excès (y>0) ou un déficit (y<0) des anions par rapport aux cations.

Comme montré par Binsma [49], le changement de m le long de la pseudo-ligne Cu2Se-In2Se3 (y=0) joue un rôle important en fixant l’excès ou le déficit chimique des états du composé. Toutefois, il ne change pas le type de conductivité. C’est plutôt y qui reflète les propriétés électroniques des Cu-chalcopyrites ainsi que le type de conductivité. En d’autres termes, les propriétés électroniques des Cu-chalcopyrites telles que le type de conductivité, la concentration des porteurs et la mobilité sont principalement déterminés par les défauts intrinsèques. Le type de conductivité est associé à un écart à la règle des quatre électrons par site et à un excès ou un déficit d’électrons pour former les liaisons tétraédriques. Cela s’exprime en considérant un excès (ou un déficit) de l’un des trois éléments par rapport à la ligne pseudo-binaire Cu2Se-In2Se3.

II.4.2. Le Système ternaire Cu-(In+Ga)-Se

De la même façon, ces propriétés s’appliquent à un alliage quaternaire assimilé à une solution solide de type Cu (In,Ga)Se2. Ainsi, un composé ternaire A (B+C) X2  est considéré comme un pseudo-binaire, résultant du mélange de deux composés A2X et (B+C)2X3. D’après les travaux de Choi et al. [35], le composé Cu (In,Ga)Se2 représenté par un point sur la ligne d’attache peut être considéré comme un alliage (Cu2Se)x((In+Ga)2Se3)1-x  et il est stœchiométrique dans le cas où le rapport (Cu/(In+Ga))=1. Un diagramme compositionnel ternaire du système Cu-(In+Ga)-Se a été donné à partir des compositions de couches minces Cu(In,Ga)Se2 élaborées par MOCVD (Metal-Organic Chemical Vapor Deposition) (figure II.7) [35].

Figure II.7 : Diagramme compositionnel ternaire du système Cu-(In+Ga)-Se.

II.5. DIAGRAMME DE PHASE

Les diagrammes de phases du système ternaire (Cu-In-Se) ont été étudiés par nombreux auteurs. Mais l’attention a été orientée vers le diagramme de phase des composés binaires Cu2Se et In2Se3 développé par Stanbery  [50], car il y a un intérêt particulier sur les phases existantes à la température ambiante le long de la ligne d’attache Cu2Se-In2Se3. La phase d’équilibre peut être discutée en termes de température et de composition. Le diagramme qui illustre la relation température-composition le long de la ligne pseudo-binaire Cu2Se-In2Se3 est représenté par la figure II.8 [50]. Lorsque la température induit des changements de compositions, cela mène à un désordre de l'arrangement des cations, les variations de la composition causant la formation de phases secondaires. La phase chalcopyrite du matériau CuInSe2 (α-CuInSe2) existe pour des concentrations atomiques de Cu comprises entre (24 et 24,5) % à la température ambiante (et aux températures situées au dessus de 780 °C). Ainsi, le composé stoechiométrique CuInSe2 à l’équilibre est une mixture d’une forte déficience en Cuivre des deux phases α-CIS et Cu2Se. Le CIS riche en Cuivre est toujours une mixture de ces deux phases. Par contre, dans le cas du CIS déficient en cuivre, d’autres phases existent et suivant l’estimation de Stanbery [50], on retrouve les phases : β-CIS (CuIn2Se3,5 et CuIn3Se5) γ-CIS (CuIn5Se8) et enfin In2Se3. La phase β-CIS est appelé aussi quelques fois ‘Ordered Vacancy Compound’ (OVC) ou ‘Ordered Defect compound’ (ODC).

Figure II.8 : Diagramme de phase pseudo-binaire Cu2Se-In2Se3

du système Cu-In-Se.

II.6. PROPRIÉTÉS OPTIQUES

Une absorption maximale de la lumière sur tout le spectre solaire est l’une des propriétés les plus importantes que doit posséder un absorbeur. Avec un coefficient d’absorption optique α compris entre 104 et 105 cm-1, les chalcopyrites CuInSe2, CuGaSe2 et leurs alliages en couches minces peuvent être utilisés comme de bons absorbeurs pour réaliser des cellules solaires et par conséquent obtenir des rendements élevés avec une épaisseur de 2 à 3 m. Ce coefficient d’absorption a été calculé à partir de l’équation [51]:

|  | (II.8) |
| --- | --- |

Où  d est l’épaisseur, T et R les coefficients de transmission et de réflexion de l’échantillon.Le coefficient d’absorption est lié à l’énergie du gap et aux énergies des photons incidents, selon les relations établies par Pankove [52] qui permettent de déterminer la nature des transitions qui peuvent exister entre les bandes d’énergie, suivant une loi en puissance de la forme :

|  | (II.9) |
| --- | --- |

Où Eg est l’énergie de la bande interdite. A est une constante, h la constante de Planck, et  =1/2, 3/2 et 2, respectivement pour une transition directe permise, une transition directe interdite et une transition indirecte permise. Dans le cas des composés ternaires et quaternaires (CIS et CIGS),  =1/2. La valeur du gap peut être obtenue en extrapolant la partie linéaire de l'expression :

|  | (II.10) |
| --- | --- |

La figure II.9 montre les coefficients d’absorption des matériaux photovoltaïques Cu (In,Ga)Se2 et CdTe [53].

Par ailleurs, Tuttle et al. [54] ont montré qu’à l’instar des propriétés électriques, les propriétés optiques des matériaux Cu-III-VI2 sont influencées par les écarts à la stœchiométrie. La figure II.10 montre l’évolution du coefficient d’absorption du CuInSe2 en fonction des écarts à la stœchiométrie [54].

La figure II.11 présente la variation du coefficient d’absorption des couches minces CIGS en fonction de l’énergie des photons incidents hν pour différentes compositions [Ga]/[Ga + In] [55]. Le tableau II.2 récapitule les différentes valeurs de l’énergie du gap pour les matériaux Cu-III-VI2 ainsi que les rendements de conversion affichés à ce jour.

Figure II.9 : Transmissions optiques des différents absorbeurs [53].

Figure II.10 : Evolution du coefficient d’absorption optique de CuInSe2 en fonction de l’énergie des photons hν et des écarts à la stoechiométrie.

Figure II.11 : Evolution du coefficient d’absorption optique de CISG en fonction de l’énergie des photons hν et des compositions [Ga]/[Ga + In].

| Matériau |  | Gap (eV) |  | Rendement théorique η (%) |  | Rendement expérimental η (%) |  | Référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CuInSe2 |  |  |  |  |  |  |  | [56] |
| CuInO,7GaO,3Se2 |  |  |  |  |  |  |  | [57] |
| CuGaSe2 |  |  |  |  |  |  |  | [56] |

Tableau II.2 : Rendements théoriques et expérimentaux affichés pour les cellules solaires à base de  Cu-chalcopyrite.

II.7. PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Tout écart à la périodicité du réseau ou à la structure est un défaut. Les défauts ponctuels usuels sont les impuretés, les sites vacants du réseau (lacune) et les atomes en excès placés en dehors des positions normales du réseau (interstitiels).

Les propriétés des matériaux semi-conducteurs sont fortement influencées par les impuretés ou les défauts. Ces derniers sont généralement introduits intentionnellement pour assurer une bonne conductivité électrique ou de manières non intentionnelles telles que les défauts intrinsèques et les impuretés résiduelles.

La nature des défauts usuels pour certains solides est assez bien connue. Beaucoup de propriétés importantes des solides sont déterminées autant par les défauts que par la nature du cristal, qui ne peut intervenir qu’en tant que matrice pour ces défauts. La conductivité pour certains semi-conducteurs peut être entièrement due aux défauts chimiques présents dans le cristal.

Les impuretés et les défauts introduisent des niveaux énergétiques permis dans la bande interdite et peuvent être soit superficiels (proche d’un extremum de l’une des bandes) ou profonds. Ces derniers sont le siège des recombinaisons et de piégeage des photo-porteurs. Ce sont des centres avec des effets néfastes sur le rendement de la cellule. Il est alors nécessaire de contrôler l’opération de dopage pour la couche active CIGS.

L'introduction de défauts dans les matériaux CIGS est possible sans avoir recours à des atomes étrangers. En effet, l’opération est purement intrinsèque. Ce sont les défauts intrinsèques qui sont responsables du dopage du matériau. Ils peuvent être des lacunes, des substitutions, ou des défauts complexes résultant de la présence de plusieurs types de défauts en attraction électrostatique. La formation des défauts intrinsèques est fonction des conditions de croissance.  Contrairement aux autres semi-conducteurs ordinaires tels que le silicium, les matériaux CIGS présentent des propriétés électriques importantes, même sous la forme poly-cristalline, ce qui explique en partie sa forte potentialité pour la réalisation de cellules solaires à bas prix. Par ailleurs, l’écart à la stœchiométrie permet un grand nombre de possibilités de défauts qui peuvent se former et leur présence ne modifie pas les propriétés électriques. C’est l’une des particularités les plus intéressantes de ce matériau. D’ailleurs, c’est à partir de cette propriété que les matériaux CIGS sont dits à « matrice doux ». En d’autres termes, les matériaux CIGS sont trop désordonnés mais de façon que la plupart des défauts intrinsèques qui se présentent n’agissent pas comme des centres de piégeage des porteurs photo-générés. Généralement, ils sont rapidement comblés par la présence du cuivre. Vu sa grande mobilité (coefficient de diffusion, à température ambiante, est de  10-13-10-10cm2s [58]), l’atome de cuivre assure la passivation des divers centres de recombinaison à travers la couche CIGS. L’atome de cuivre est considéré comme élément clé dans ces matériaux. Cette particularité a offert aux matériaux CIGS une grande stabilité aux rayonnements cosmiques [59, 60].

Les défauts intrinsèques  sont liés aux imperfections du réseau cristallin. Ils introduisent des niveaux d’énergie peu profonde. Les principaux défauts intrinsèques qui sont généralement présentés dans les ternaires CuInSe2 se divisant en trois parties :

- Les lacunes : ce défaut est caractérisé par l’absence d’un atome en un site normalement occupé. ce type de défaut est présenté dans le composé ternaire ABC2 par VA, VB, VC.

- Les interstitiels : les atomes se logent dans les sites normalement interdit. Ce type de défauts est présenté par Ai, Bi, Ci.

- Les antisites (substitutionnels) : sont les atomes qui occupent les places des autres atomes. Ces défauts sont présentés par ABAC, BABC, CACB.

Les défauts extrinsèques ou défauts chimiques sont des impuretés pouvant s’introduire soit involontairement pendant la synthèse cristalline ou le recuit, soit occasionnellement pour effectuer des dopages. Leur présence peut induire des modifications de certaines propriétés physiques du cristal. La figure 12 montre les différents types de défauts ponctuels que l’on peut trouver dans un réseau cristallin constitué de deux types d’atomes A et B. La présence des défauts cristallins (dislocations, défauts d’empilement, les macles …etc.) n’est pas désirable dans le matériau, ils peuvent dégrader les performances.

Figure II.12 : Défauts ponctuels dans le réseau cristallin.

CONCLUSION

Le concept des cellules photovoltaïques est un objectif majeur dans le développement  des sociétés, elle permet de fournir l’électricité en utilisant  des matériaux semi-conducteurs  avec des propriétés physiques bien définis.

C’est pourquoi, dans le cadre de ce chapitre, nous nous sommes intéressés à l’étude des propriétés physico-chimiques des composés chalcopyrites Cu(In,Ga)Se2 (CIGS).

Notre étude a permis de fournir une description détaillée des propriétés structurales,  électriques et optiques, telles que : l’optimisation structurales, la structure de bandes, diagrammes compositionnels et diagramme de phase. Les résultats indiquent clairement que : ce matériau présente un fort coefficient d’absorption dans le visible. Ce  qui  serve positivement à l’utilisation en tant que couches absorbantes dans les cellules solaires photovoltaïques.