RÉSULTATS ET DISCUSSIONS

INTRODUCTION

Afin de rendre les systèmes photovoltaïques économiquement viables pour des applications terrestres à grand échelle, des cellules solaire de rendement élevé faites à bon marché et avec un matériau facilement disponible sont exigées. L'objectif principal est alors d'améliorer le rendement de conversion de telles cellules à un maximum. Il est impératif d'analyser et raffiner notre compréhension de différents facteurs limitant la performance de la cellule. Ceci peut mieux être réalisé avec l'aide d'un modèle électrique-optique capable d'analyser les propriétés de transport en fonction de la position dans des dispositifs basés sur de tels matériaux absorbeurs. Un modèle unidimensionnel de simulation a été développé [67].

Par conséquent, une partie de ce chapitre est consacrée à l'optimisation des paramètres photovoltaïques et de l'épaisseur des cellules simples jonctions (Substrate), contenant CIGS comme matériau actif. Nous atteindrons notre objectif à travers la simulation de la caractéristique courant-tension (J-V), le rendement quantique (QE), la variation du champ électrique, la variation de la densité d'état. La dernière partie de ce chapitre est consacrée à l'analyse de la caractéristique (J-V) et à l'optimisation des cellules tandem, contenant respectivement, CIGS et CIS comme couches actives dans les cellules supérieures et inférieures.

VI.1. PROBLÉMATIQUE

Pour améliorer les performances des cellules solaires en couches minces à base de CIGS, des architectures doubles jonctions ont été développées dans notre travail. Ce type des cellules sont inspirées des cellules multi-jonction développées initialement pour l’utilisation spatiale pour bénéficier au maximum du spectre solaire. Elles présentent néanmoins une mise en œuvre plus simple et mieux maitrisée actuellement pour le marché terrestre. Nous pouvons citer par exemple les cellules tandem à base de Si, CdTe, CdSe et CuIn1-xGaxSe2 (CIGS). Les meilleurs rendements atteints actuellement en laboratoire sont de l’ordre de 30% pour ces cellules.

Dans notre cas, Il s’agit d’empiler deux cellules photovoltaïques à base de CIGS et CIS, qui absorbent des photons de longueurs d’onde différentes. Par ce mécanisme, l’ensemble tandem composé de l’association de deux cellules, permet d’absorber un plus large spectre lumineux et ainsi produire plus d’énergie qu’une cellule simple jonction. La première cellule à base de CIGS absorbe une partie du spectre et laisse passer la lumière rouge, alors que l’autre partie du spectre (partie de la lumière rouge), est absorbée par la seconde cellule à base de CIS. Le procédé de fabrication est le même pour les absorbeurs CIS et/ou CIGS des deux cellules en couches minces, mais les autres couches qui composent la cellule (buffers et les fenêtres optiques) sont déposées par des procédés physiques (PVD) différentes.

VI.2. LES PARAMÈTRE D’UNE CELLULE SOLAIRE SUBSTRATE À BASE DE CIGS

Le diséléniure de cuivre et d’indium (CIS) est un matériau composé de type I-III-VI, de structure chalcopyrite de plus en plus prometteur pour la production de masse de modules en films minces. La structure de base de la cellule à base du diséléniure de cuivre, d’indium et de gallium : Cu(In,Ga)Se2 (CIGS) est donnée figure IV.1. Le diagramme des bandes de la cellule CIGS à l’équilibre thermodynamique est présenté à la figure IV.2.

Le CIGS est un matériau à gap direct. Il absorbe un plus large spectre de lumière que le Silicium. Il permet d’atteindre des niveaux de performance élevés. En outre, il peut être utiliser dans les structures tandem qui élargissent la couverture du spectre solaire.

Dans cette partie de notre travail, nous allons esseyer de modeliser les cellules solaires de structure substrate de type p-CIGS/n-CdS/n+-ZnO:In, nous allons faire une comparaison entre toutes les cas possibles pour rendre, par la suite, la structure la plus performante.

La cellule simulée contient respectivement les trois couches suivantes: la couche fenètre à base de ZnO:In (3%) de conductivité de type n+, la couche tampon de CdS de type n et la couche absorbante à base de notre matériaux CuIn1-xGaxSe2 (x varié de 0 à 1) de conductivité de type p. Les paramètres de base des différentes couches utilisées dans notre modèle sont illustrés dans le Tableau (IV.1).

Modèle  AMPS

Fenêtre ZnO:In ~ 0.2 μm

tampon CdS ~ 0.05 μm

Absorbeur CIGS ~ 3 μm

Contact  arrière  (Mo)

Substrat  (verre)

Al

hυ

La charge

Figure IV.1 : Le schéma de la cellule Cu(In,Ga)Se2 typique.

|  |  | surface frontal |  | Surface arrière |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φb (eV) |  | 0 eV |  | 0.2 eV |  |  |
| Se (cm/s) |  | 107 cm/s |  | 107´ cm/s |  |  |
| St (cm/s) |  | 107 cm/s |  | 107 cm/s |  |  |
| Réflectivité |  | 0.05 |  | 0.8 |  |  |
| Propriétés des différentes couches |  |  |  |  |  |  |
|  | ZnO |  | CdS |  |  | CIGS |
| Épaisseur | 200 nm |  | 50 nm |  |  | 3000 nm |
| Constante diélectrique | 9 |  | 10 |  |  | 13.6 |
| Mobilité d’électrons | 100 cm/Vs |  | 100 cm/Vs |  |  | 100 cm/Vs |
| Mobilité de trous | 25 cm/Vs |  | 25 cm/Vs |  |  | 25 cm/Vs |
| Bande de gap | 3.3 eV |  | 2.4 eV |  |  | CIGS(1.19 eV), CIS(1.02 eV) |
| Densité d’effective NC | 2.2x1018cm-3 |  | 2.2x1018cm-3 |  |  | 2.2x1018cm-3 |
| Densité d’effective NV | 1.8x1019cm-3 |  | 1.8x1019cm-3 |  |  | 1.8x1019cm-3 |
| Les affinities des électrons | 4 eV |  | 3.8 eV |  | 4.1 eV |  |
| Les densities | ND : 1018cm-3 |  | ND : 1.1x1018cm-3 |  |  | NA : 2x1016cm-3 |
| Défauts Gaussiens |  |  |  |  |  |  |
| Défauts de densités | NDG : 1017cm-3 |  | NAG : 1018cm-3 |  |  | NDG : 1014cm-3 |
| La deviation standard | 0.1eV |  | 0.1eV |  |  | 0.1eV |
| Cross-section electrons | 10-12cm2 |  | 10-17cm2 |  |  | 5x10-13cm2 |
| Cross-section trous | 10-15cm2 |  | 10-12cm2 |  |  | 10-15cm2 |

Tableau  IV.1 : Les paramètres des différentes couches de notre cellule.

La bande gap de l'absorbeur CIGS est variée en fonction de la concentration de Ga dans l’alliage. La variation prévue des propriétés physiques des films de CIS avec l'addition de Ga inclue une augmentation de la bande gap du matériau, qui décale principalement la position du minimum de la bande de conduction [68], aussi bien que des changements de la concentration des trous [69], des densités globale des défauts [70], des coefficients d'absorption, et des affinités électronique.

Parmi les paramètres qu’on a fixés dans ce travail, l’épaisseur de la couche absorbante est maintenue 3 µm pour tous les cas. Pour examiner les effets des différents paramètres physiques sur les performances du dispositif, la plupart des paramètres utilisés, dans la simulation, sont maintenus constants sauf le paramètre concerné par la variation.

Eph

Figure IV.2 : Le diagramme des bandes de la cellule CIGS à l’équilibre

thermodynamique.

VI.3. ETUDE DE L’EFFET DE LA CONCENTRATION DU GALIUM SUR LES PERFORMANCES DE LA CELLULE SOLAIRE SUBSTRATE À BASE DE  CuIn1-xGxSe2

La gamme de la variation de la concentration de Ga est choisi suivant la valeur de x dans l’alliage, cette dernière est variée entre 0 et 1. Le rapport du Galium dans l’absorbeur de CuIn1-xGaxSe2 (CIGS), correspond au rapport des concentrations [Ga]/([Ga]+[In]). La valeur de x dans l’alliage CuIn1-xGaxSe2  est calculé selon l’équation suivante [71] :

(VI.1)

Où b est le coefficient d’inclination optique qui varie entre 0.11-0.24, d’après Wei et  Zunger [71], on peut considérer cette variation est linéaire à partir des résultats expérimentaux [72]. les figures (IV.3) (IV.4) donnent les résultats du courant-tension et du rendement quantique de la CIGS pour que x prend les valeurs 0, 0.3, 0.6 et 1. Chaque valeur de x corresponde à une valeur physique calculée de la bande gap (Eg) de CIGS.

Prenons la relation linéaire entre le pourcentage du Galium dans l’aliage de CIGS qui corresponde à une valeur de x à partir du rapport des concentrations : [Ga]/([Ga]+[In]).

D’aprés l’équation (VI.1) on peut calculer la largeur de la bande interdite correspondante de chaque x. Nous avons choisi arbitrairement des valeurs fixes différentes dans la gamme de variation de x entre 0 et 1. Elles sont données comme suite :

- Lorsque x = 0, la concentration du Galium est 0% dans l’alliage, alors   Eg = 1.02 eV.

- Lorsque x = 0.3, la concentration du Galium est 7.5% alors Eg = 1.19 eV.

- Lorsque x = 0.6, la concentration du Galium est 15%  alors Eg = 1.39 eV.

- Lorsque x = 1, la concentration du Galium est 100% alors Eg = 1.69 eV.

Figure IV.3 : Les caractéristiques J-V avec différentes valeurs de x.

Figure IV.4 : Le rendement quantique en fonction de la longueur d’onde pour les cellules solaires CIGS en couches minces, pour différente concentration de Ga dans l’alliage.

On note ici que la variation de la concentration du Galium produit aussi un changement de l’affinité électronique, la concentration des accepteurs, la concentration des défauts et le coefficient d’absorption [73].

La figure IV.5, donne la variation des performances des cellules solaires CIGS en fonction de l’énergie de la bande interdite de l’absorbeur Eg(CIGS). Les résultats de la simulation sont récapitulés dans le tableau IV.2.

Tout les courbes de la figure IV.5, présentent la variation des performances photovoltaïques en fonction de l’énergie de gap de l’absorbeur Eg(CIGS). Les performances de la cellules étudiée représentent qutre paramètres sont : la tension de circuit-ouvert (Vco), la densité du courant de court-circuit (Jcc), le facteur de forme (FF) et le rendement (η).

La tension Vco fait une augmentation remarquable lorsque Eg augmente entre 1 et 1.4 eV. Puis elle prend des valeurs constantes lorsque Eg superieur à 1.45 eV.

Pour la densité du courant Jcc, on remarque qu’il y a une diminution graduele quand on augmente l’énergie de gap de l’absorbeur. Ceci est justifié probablement par la diminution de la génération des porteurs dans la partie p de la zone de charge d’espace. Le facteur de forme FF atteint des valeurs maximales presque fixes quand on varié Eg le long de la gamme de variation de Eg entre 1 et 1.69 eV.

Le meilleur rendement de conversion est obtenue lorsque Eg varie entre 1.15 et 1.3 eV (voir la figure IV.5). D’après les résultats donnés au tableau IV.2 le rendement augmente de 14.83 à 17.44% lorsque x varie entre 0 et 0.3 (le cas de CIS et CuIn0.7Ga0.3Se2). La bande interdite qui correspond à une énergie de gap optimale de CIGS est située entre 1.15 eV et 1.39 eV. Dans cette gamme le rendement est maximale (le plus élevé).Il vaut 17.4% à Eg(CIGS) = 1.19 eV. L’augmentation du rendement est du à la diminution du taux de recombinaison dans la ZCE (coté absorbeur).

À la fin de cette partie on peut dire que l'augmentation de la bande gap de l’absorbeur à la zone de charge d’espace (coté p) fait une diminution de la hauteur de la barrière à l’interface buffer/absorbeur, ce qui augmente le passage des porteurs photo-générés dans cette barrière.

|  | x | Eg [eV] | [%] |  | Vco [V] | Jsc [mA/cm2] |  | FF [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CIS | 0 | 1.02 | 14.836 |  | 0.512 | 37.36 |  | 77.5 |
| CuIn0.7Ga0.3Se2 | 0.3 | 1.19 | 17.443 |  | 0.677 | 33.36 |  | 77.4 |
| CuIn0.4Ga0.6Se2 | 0.6 | 1.39 | 16.556 | 0.824 |  | 27.22 | 73.8 |  |
| CGS | 1 | 1.69 | 10.405 | 0.823 |  | 17.18 | 73.5 |  |

Tableau  IV-2 : La variation des performances des cellules solaires CIGS

pour x=0, 0.30, 0.60 et x=1.

Figure IV.5: la variation des performances des cellules solaires CIGS en fonction de l’énergie de bande interdite de l’absorbeur CIGS.

VI.4. ETUDE DE L’INFLUENCE DE L’ÉPAISSEUR DE L’ABSORBEUR CIGS

Une couche absorbante doit être constituer d’un matériau à grand coefficient d’absorption dans le domaine du visible, il est donc préférable que celui-ci ait une bande interdite directe, dont la valeur soit de l’ordre de (1,1 - 1,7) eV.

Dans un premier temps, l'épaisseur de l'absorbeur CIGS a été modifiée pour déterminer l'épaisseur optimale de la structure classique substrate à base de CIGS avec une couche tampon de CdS et une couche fenêtre de ZnO:In. La simulation nous a permi de tracer les caracteristiques J-V de la cellule éclairé par AM1.5G (voir la figure IV.6).

La figure IV.7 montre clairement l’effet de l’épaisseur de l’absorbeur CIGS sur les paramètres photovoltaiques des cellules solaires substrate. L’épaisseur est varié entre 500 et 4000 nm.

Il a été constaté que le rendement de la cellule est augmenté lentement avec l’augmentation de l'épaisseur de la couche absorbante de CIGS. L'épaisseur optimale se situ autour de 3000 nm. Les rendements affichés sont 14.25% et 17.42%, pour des épaisseurs de 500 et 4000 nm, respectivement.

La tension de circuit-ouvert (Vco) et le facteur de forme (FF) des cellules CIGS restent inchangés le long de cette variation. Par contre le courant de court-circuit (Jcc) augmente avec l’augmentation de l'épaisseur. Cela veut dire que l’épaisseur de 500 nm n’est pas suffisante pour absorber la totalité du spèctre solaire. Quand l’épaisseur dépasse une valeur de 2000 nm on a trouvé un maximum de conversion et donc un rendement meilleur.

L'augmentation de la couche absorbante permet aux photons à différentes longueurs d'onde de la lumière incidente à franchir la couche absorbante et contribuer à la génération des paires «électron-trou». Il est entendu la diminution de Jcc quand l'épaisseur diminu, cela peut être due au processus de recombinaison au niveau du contact arrière de Mo de la cellule solaire substrate. Le contact arrière sera très proche de la région éclairée. Les électrons photogénérés seront facilement capturés par les défauts du contact arrière, ce qui augmente la recombinaison.

La réponse spectrale de la cellule solaire substrate (figure IV.8) est largement infectée surtout dans la région de la lumière rouge (grandes loungeurs d’ondes) par la variation de l’épaisseur de la couche absorbante. On constate que le rendement quantique QE augmente avec l'augmentation de l’épaisseur de la couche absorbante. Ceci est due à l’augmentation du courant Jcc. Plus l'épaisseur est augmenté, plus les photons incidents sont absorbés, plus les paires électron-trou sont générés, plus le rendement quantique augmenté.

Figure IV.6: L’effet de L'épaisseur de la couche absorbeur sur les caractéstique J-V.

Figure IV.7 : L’effet de L'épaisseur de la couche absorbeur sur les performances de la cellule CIGS.

Figure IV.8 : Effet de l'épaisseur de la couche absorbeur sur le rendement quantique.

VI.5. EFFET DE L’ÉPAISSEUR DE LA COUCHE TAMPON DE CdS

La couche tampon est une couche située entre la couche absorbante et la couche d’oxyde transparent conducteur et qui joue un rôle très important dans la formation de la jonction de l’hétérojonction CdS/CIGS, avec une énergie de gap égale à 2,4 eV.

Comme nous l’avons décrit précédemment (chapitre I), à l’interface CdS/CIGS, la discontinuité des bandes est due essentiellement aux affinités électroniques des deux matériaux et à la largeur de la bande interdite. La variation de l’épaisseur du tampon CdS peut avoir une influence sur le transport des électrons photogénérés par la présence de « spikes » aux raccordements de la bande de conduction. En effet, lorsque les affinités électroniques sont différentes, la barrière de potentiel à l’interface CdS/CIGS peut entrainer une augmentation de la résistance série.

Généralement l'épaisseur optimale de la couche tampon de CdS doit être faible à moins de 50 nm et 60 nm [74]. Néanmoins, l'effet de la variation de l'épaisseur de la couche tampon de CdS, d(CdS), sur les paramètres de la cellule solaire substrate est très important à l’étudier. L'épaisseur de la couche tampon de CdS est varié de 20 nm à 70 nm dans ce travail de simulation. Dans la partie précedente on a choisi arbitrairement l'épaisseur de 50 nm de la couche tampon de CdS.

Les simulations ont permis de mettre en évidence la très grande sensibilité de l’épaisseur d(CdS). Néanmoins, cette augmentation de l’épaisseur de cette couche entraîne des problèmes de transport de charges à l’interface et elle est susceptible de dégrader les performances de la cellule. Afin d’éviter ce problème, il est possible de jouer sur l’épaisseur de la couche CdS. Les valeurs d’affinités électroniques pour CIGS et CdS servent seulement de références pour évaluer l’ordre de grandeur de ∆Ec. En effet, pour de fortes valeurs de discontinuité (on a choisi 0.3 eV dans ce cas), le transport de charges devient plus difficile. La barrière de potentiel tend à bloquer le passage des électrons photogénérés vers le contact arrière, et par conséquent la recombinaison à travers les états d’interface est considérablement augmentée. Pour des valeurs faibles de l’épaisseur de CdS, la barrière est considérablement faible sans polarisation.

La figure IV.9 montre la caracteristique J-V, sans polarisation, en fonction de la position x à travers l’épaisseur de la structure substrate de type ZnO:In/CdS/CIGS.

Figure IV.9 : L’effet de L'épaisseur de la couche tampon CdS  sur les caractéstique J-V.

Figure IV.10 : L’effet de L'épaisseur de la couche tampon CdS sur les performances de la cellule CIGS.

Sur la figure IV.10, on présente les performances de la cellule solaire substrate ZnO/CdS/CIGS pour une couche de CdS faible en épaisseur (de l’ordre de 20-70 nm). A forte valeur de l’épaisseur d(CdS) superieur 70 nm, on obtient des valeurs faibles du courant Jcc. Cet affaiblissement de Jcc est justifié par la minimisation du passage des porteurs photogénérés dans la barrière de potentiel à l’interface CdS/CIGS. Le meilleur rendement est obtenu pour un minimum d’épaisseur de CdS. La tension Vco et la facteur de forme FF sont restées presque inchangées le long de cette variation.

En effet, par des faibles valeurs de d(CdS), la structure ZnO/CdS/CIGS permet d’obtenir un plus fort courant de court-circuit Jcc et par conséquent un meilleur rendement quantique QE dans la partie des faibles longueur d’ondes (voir la figure IV.11).

Figure IV.11 : L’effet de L'épaisseur de la couche tampon CdS sur le rendement quantique.

VI.6.  EFFET DE L’ÉPAISSEUR DE LA COUCHE OTC

Les propriétés de la couche d’Oxyde Transparent Conducteur (OTC), représente un point important dans les performances finales de la structure. La couche OTC est généralement constituée des composées binaires (e.g. Zinc Oxyde (ZnO), Indium Tin Oxyde (ITO), SnO2 dopé Fluor (SnO2:F) …) où des composées ternaires (e.g. GaInO3, ZnSnO3, MgIn2O4, Zn2In2O5 … etc). L’utilisation l’une de ces composées comme des couches conductrices et transparentes dans les cellules solaires tandem permettent de varier ses performances. Dans le cas de l’hétérojonction OTC/CdS/CIGS, la couche OTC doit être très dopé (ρ ≈ 10-4 Ω.cm) afin d’assurer un bon contact avec l’absorbeur et doit être le plus transparente possible au spectre incident.

L’effet de la couche OTC peut être analysé sous AMPS-1D en variant lépaisseur de celle-ci. Dans notre travail on a choisi un matériau très connu au laboratoire,  à faible résistivité et forte transparencie ( ≥  90%) c’est le ZnO:In (3%).

La figure IV.12 montre la dépendance des performances de la cellule superstrate en fonction de l’épaisseur de la couche fenêtre d(ZnO:In). On reamarque qu’on a pas pratiquement des influences de l’épaisseur de la couche fenêtre d(ZnO:In) car cette dernière a une énergie de gap grande suffisament grande (de l’ordre de 3.4 eV) qui évite une éventiel recombinaison des porteurs dans le volume de cette couche.

L’effet de l’épaisseur de la couche fenêtre d(ZnO:In) sur la réponse spectrale est représenté sur la figure IV.13 . On remarque que pour les faibles longueurs d’onde au-dessous de 0.5µm, la réponse spectrale diminue par des faibles valeurs avec l’augmentation de l’épaisseur, ce phénomène peut être attribué à une faible absorption de la lumière dans cette couche.

Figure IV.12 : L’effet de L'épaisseur de la couche fenêtre ZnO sur les performances de la cellule CIGS.

Figure IV.13 : L’effet de L'épaisseur de la couche fenêtre ZnO sur le rendement quantique.

VI.7. LA CELLULE TANDEM  CIGS/CIS  (les deux cellules reliés en série)

Dans la structure simple, seuls les photons dont l'énergie est égale ou supérieure à la bande interdite du matériau (notée Eg en eV) sont capables de créer des paires électron-trou. En d'autres termes, la réponse photovoltaïque d’une cellule simple jonction est limitée. Seule la proportion du spectre solaire dont l’énergie des photons est supérieure au gap d’absorption du matériau est utile, l’énergie des photons plus faible n’est donc pas utilisable. D’autre part, même si l’énergie des photons est suffisante, la probabilité de rencontrer un électron est faible. Ainsi, la plupart des photons traversent le matériau sans avoir transférer leur énergie. Une première réponse pour limiter les pertes est connue de longue date du point de vue technologique, il suffit d’utiliser des systèmes à deux niveaux, en empilant des jonctions possédant des gaps décroissants, (voir figure IV.14). Ainsi il est possible d’exploiter le spectre solaire dans sa quasi-totalité avec des rendements de conversion très importants.

Ce travail vise à étudier une nouvelle structure des cellules solaires « Tandem » à haut rendement et à bas coût, en développant une architecture du type multijonctions avec les composés CIGS.

Le rendement élevé des cellules solaires tandem est reconnu comme un des facteurs clef dans le coût final de l’énergie électrique car il influence directement le rapport : énergie produite/coût de production. La technologie actuelle existe au laboratoire avec d’autre matériaux semble atteindre sa limite avec des rendements maximums.

Afin d’augmenter ces rendements, en utilisant notre filière technologique de CIGS, avec l’association de plusieurs types de matériaux CIGS absorbants à gap direct, en variant effectivement sur la concentration du galium . Ce travail propose donc de démontrer la faisabilité de l’intégration monolithique à bas coût d’une cellule photovoltaïque (PV) superieur à base de CIGS et une cellule photovoltaïque (PV) inférieur à base de CIS pour réaliser une cellule tandem à haute performance.

(a)

Lumière incidente

La lumière rouge transmise.

Modèle  AMPS

Fenêtre ZnO:In ~ 0.2 μm

Tampon CdS ~ 0.05 μm

Absorbeur CIGS ~ 3 μm

Contact  arrière

Substrat  (verre)

Al

hυ

(b)

hυ

Fenêtre 2

Tampon 2

Absorbeur 2 CIS ~ 2 μm

Contact  arrière  (Mo)

Substrat  (verre)

Al

Lumière incidente

Fenêtre 1

Tampon 1

Absorbeur 1 CIGS ~ 3 μm

Contact  arrière

Substrat  (verre)

Al

hυ

Figure IV.14 : (a) structure substrat à base CIGS et (b) structure tandem à base CIGS/CIS

Dans ce chapitre nous avons examiné une cellule solaire a double jonctions (Tandem)  de type : Contact avant d’Aluminium (Al) /ZnO:In/CdS/CIGS/ZnO:In/CdS/CIS/Contact arrière  (Mo)/Substrat (verre). Cette structure est illustré dans la figure IV.14. Elle est basée sur une cellule supérieure de cuivre-indium-gallium-di séléniure, CuIn1-xGaxSe2, a noté CIGS et une cellule inferieure de  cuivre-indium- di séléniure noté CIS. En l'absence de la cellule inférieur, la cellule supérieur est une cellule simple substrate étudiée dans la première partie de ce travail, pourrait absorber les photons à faible longueur d’ondes et transporter la lumière rouge (figure IV.14 (a)).

VI.7.1. Caractéristique J-V

Pour faciliter la tache de la simulation, nous avons simulé chaque cellule individuellement (figure IV.14 (b)) et extraits leurs paramètres optimaux (energie de gap de chaque cellule, la région d’absorption, le courant débité, la tension et le rendement quantique …). D’après les caracteristiques J-V représentée à la figure IV.15, nous avons calculé les paramètres photovoltaiques pour chacune des cellules optimisées par la séparation du spectre solaire dans les bandes où la cellule est sensible à l'absorption. Les resultats sont récapitulées au tableau IV.3.

Figure  IV.15 :Caractéristique J-V pour chaque cellule (CIGS et CIS).

| Structure | [%] | Vco [V] | Jcc [mA/cm2] | FF [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cellule substrat CuInSe2 | 14.836 | 0.512 | 37.36 | 77.5 |
| Cellule substrat CuIn0.7Ga0.3Se2 | 17.443 | 0.677 | 33.36 | 77.4 |
| Cellule Tendam CuIn0.7Ga0.3Se2/CuInSe2 | 32.279 | 1.189 | 33.36 | 77.4 |

Tableau IV.3 : les paramètres photovoltaïques : Jcc ,Vco, FF et η, pour la cellule  solaire Tandem CuIn0.7Ga0.3Se2/CuInSe2.

Un arrangement plus élégante consiste à relier les cellules directement en série, De sorte qu'un courant minimum passe, la densité de courant de court-circuit se rapproche à la valeur minimale de celui des deux cellules individuellement simulées. La tension au borna des deux cellules est calculé par la relation suivante:

V (JCC) = V1(JCC) + V2(JCC)          						(1)

Une fois réuni les cellules en tandem, le courant par chaque jonction est environ le minimum de deux courant (33.36 mA/cm2 dans ce cas), mais la tension de circuit ouvert sera plus que le double (Vco =0.512+0.677 =1.189 V). Le rendement maximum pour notre cellule solaire tandem sous éclairement AM1.5G est 32.27%.

VI.7. 1. Rendement quantique QE pour différentes valeurs de (x = 0 et x = 0,3)

Le schéma de la figure IV.16 montre le rendement quantique calculé en utilisant le modèle de simulation des deux cellules séparées constituant la cellule tandem basé sur CuIn0.7Ga0.3Se2/CuInSe2, Naturellement, ces résultats de ce modèle n'ont pas été encore réalisés dans la pratique, mais ce sont des efforts par modelisation pour verifier la faisabilité de la structure basé sur notre matériau CIGS. En laboratoire le problème se pose au niveau de la jonction tunnel (n++/p++) entre les deux cellules.

D’après la figure IV.16 on peut remarquer que la cellule supérieure de  (CIGS) absorbe juste la partie de la lumière bleu, et laisse passer le reste du spectre solaire (la lumière rouge) vers la cellule inférieure de (CIS). Cette dernière doit donc assurer l’absorption de cette partie et dominer toute la gamme d’absorption.

Figure  IV.15 : Rendement quantique QE en fonction de la longueur d’onde pour deux valeurs de la concentration du galium correspond à: x = 0 et x = 0.3.

CONCLUSION

Dans ce chapitre, nous avons utilisé un outil de simulation très puissant AMPS-1D pour optimiser, d’une part, les paramètres photovoltaiques de dispositif pour une cellule substrate à base de CIGS, et d’autre part, pour la cellule tandem à base de CIGS/CIS.

Dans un premier temps, on a montré l’impact de plusieurs paramètres tels que : l’introduction du Galium dans l’alliage de CIGS, l’épaisseur de l’absorbeur CIGS, l’épaisseur de la couche tampon de CdS et l’épaisseur de la fenêtre optique de ZnO:In,  sur les performances photovoltaïques de la cellule substrat à base de CIGS.

D’après les résultats obtenus, on a trouvé que le rendement varie de 14,83 à 17,44%  lorsque x varie entre 0 et 0,19 eV (le cas de CuInSe2 et CuIn0.7Ga0.3Se2). Une valeur optimale de l’épaisseur de l'absorbeur situé entre 2000 et 3000 nm. L'épaisseur optimale de la couche tampon de CdS s'avère dans la gamme de 40-60 nm.  L’épaisseur de la fenetre optique n’a aucune influence sur le rendement.

Dans un dexième temps, nous avons calculé le rendement pour la cellule tandem. Chaque cellule de la structure tandem est optimisée par la séparation du spectre solaire dans les bandes où la cellule est sensible à l'absorption. Un arrangement plus élégante consiste à relier les cellules directement en série, De sorte qu'un seul courant passe. La densité de courant de court-circuit se rapproche de celui de la cellule individuelle qui a la valeur bas de JCC et la somme des deux tensions : V(JCC) = V1 (JCC) + V2 (JCC).