CHAPITRE I :

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LES CONSTRUCTIONS MIXTES

( ACIER - BETON )

I.1- Introduction

Dans cette recherche, nous présentons la définition et importants élément dont : les poteaux mixtes.

Rappelons que ces éléments mixtes sont composés d’au moins de deux matériaux qui sont l’acier et le béton. Ces deux derniers sont les plus utilisés dans les domaines de bâtiments, génie civil et des travaux publics.

L’acier est le matériau le plus économique lorsqu’il est utilisé en traction, sa résistance à la traction et à la compression est très élevée. Le béton est aussi le matériau le plus économique lorsqu’il est utilisé en compression.

Comme le comportement de ces derniers (acier, béton) nécessite la connaissance détaillée de leurs caractéristiques mécaniques ceux-ci sont présentés dans la partie qui suit.

Ces éléments mixtes présents beaucoup d’avantages et d’inconvénients qu’il est utile de mentionner.

I.2 - Avantages des poteaux  mixtes

- Augmentation de résistance et de la tenue au flambement ;

- Non nécessite de coffrage pour les poteaux creux remplis de béton ;

- Utilisation des poteaux plus précipites (un poteau par 2 étages) ;

- Plus que la protection au feu, le béton arme enrobant les profiles des poteaux contribue à

la reprise des charges verticales ;

- Une résistance améliorée au feu : les poteaux totalement enrobes ont la couche externe

du béton capable de protéger ou retarder l’échauffement de l’élément de l’acier, donc, augmenter

la durée de résistance des structures au feu au cours de l’incendie .les poteaux partiellement enrobes ont une résistance faible par rapport a ceux totalement enrobes a cause d’ailes du profil exposées au feu ;

- Bon comportement aux sollicitations : les poteaux mixtes ont un bon comportement du à la participation des deux matériaux, de l’acier et du béton, a la résistance aux différentes sollicitations ;

- Une bonne rigidité : les profiles composant les structures en acier ont les parois minces et les phénomènes d’instabilité prévalant lors d’effort de compression, peuvent conduire a la ruine avant que les sollicitations n’atteignent la résistance ultime a la compression pure, les poteaux  mixtes ont une bonne rigidité due a la présence du béton qui retarde le voilement ;

- Une bonne résistance au choc : les poteaux de tube rempli de béton armé ont une bonne résistance au choc due au tube d’extérieur qui protège les poteaux aux chocs ;

- Une résistance améliore au séisme ;

I.3-  Inconvénients  des poteaux mixtes

- la nécessité de la connexion au niveau de l’interface  augmente le temps d’exécution et des dépenses.

- une méthode de construction légèrement plus compliquée par rapport aux méthodes traditionnelles et demande une main d’œuvre plus qualifiée.

Ces inconvenants sont rattrapés par le nombre important d’avantages déjà cités.

La construction mixte acier-béton n’est pas récente, elle est connue depuis longtemps pour son utilisation dans le bâtiment, le plus souvent industriel, ainsi que pour les ponts. Dans

ce type de construction, le grand souci est d’assurer la parfaite homogénéité  dans le comportement des deux matériaux naturellement différents, la liaison entre les matériaux est assurée par l’adhérence ou par des moyens mécaniques (connecteurs de cisaillement) qui sont  utilisés généralement, au niveau de l’interface des deux matériaux, pour leur permettre de travailler comme un tout entier. L’association de l’acier et du béton repose sur des qualités  complémentaires de ces deux matériaux complètement différents [6]:

- le béton résiste en compression et l’acier en traction, et aux efforts tranchants.

- Les éléments métallique sont des faibles épaisseurs et sont aussi relativement  élancés se qui les rend susceptibles aux phénomènes d’instabilités élastiques (voilement, flambement,…). Le béton empêche par exemple le voilement des panneaux d’âme des éléments métalliques.

- Le béton assure à l’acier une protection contre la corrosion et l’incendie.

- L’acier augmente la ductilité de la structure.

La nécessite de travailler avec des grandes portées (plus de 12 m) fait appelle aux structures mixtes surtout pour des constructions (de grande surface sans poteaux intermédiaires).[6]

I.4 - Types des éléments mixtes

Dans la pratique courante de la construction métallique, on peut distinguer trois types

principaux d'éléments mixtes :

· Les poutres mixtes,

· Les dalles mixtes,

· Les poteaux mixtes.

La Figure I.1 et I.2 montrent les principaux types d'éléments mixtes :

# Figure I.1: Eléments de construction mixte

# Figure I.2 : Exemples d'éléments mixtes (acier - béton)

La section d'une poutre mixte ou d'une dalle mixte, est essentiellement sollicitée par des

efforts de flexion, alors que la section d'un poteau mixte est sollicitée en compression, souvent combinées avec la flexion.

# I.4.1- Les poutres mixtes

Les poutres mixtes acier-béton sont des éléments porteurs fléchis composés d'une

poutre métallique et d'une dalle de béton; elles peuvent être :

1-Des profilés métalliques plus des dalles coulées sur le coffrage.

2-Des profilés métalliques plus des dalles partiellement préfabriquées.

3-Des profilés métalliques plus des dalles complètement préfabriquées.

Il s'agit en général d'un profilé en acier connecté à une dalle de béton. Cette dalle peut

être coulée sur un coffrage non permanent ou sur un coffrage permanent, comme par exemple

une tôle profilée en acier, ou une série de pré dalles. [7]

Profilé + dalle coulée                         Profilé + dalle partiellement            profilé + dalle complètement        sur coffrage	                  préfabriquée	               préfabriquée

# Figure I.3 : Différentes formes de poutres mixtes .

Il faut noter que le type de profilé métallique peut varier suivant le type d’application (figure I.4)

# Figure I.4:  Exemples de type de profilé métallique.

# I.4.2- Les dalles mixtes

Différentes dalles mixtes peuvent être utilisées en combinaison avec une poutre en acier. Il s'agit

· soit d'une dalle coulée in situ sur un platelage

· soit d'une dalle composée d'éléments préfabriqués en béton (pré dalles ou hourdis) et

de béton coulé sur chantier.

La hauteur totale des dalles mixtes varie en général de 120 à 180mm; elle est fonction notamment de la résistance au feu exigée. La hauteur classique des nervures (de la tôle) est entre 40 et 85mm. Les entraxes varient de 150 à 300mm. L'épaisseur de la tôle utilisée varie entre 0.75 et 2mm. [1]

# Liaison par frottement dans les dalles mixtes

# Liaison mécanique dans les dalles mixtes

# Ancrage d'extrémité dans les dalles mixtes

# Figure I.5: Dalles mixtes avec tôles profilées collaborantes

# I.4.3 - Les poteaux mixtes

Ce sont des éléments porteurs verticaux composés essentiellement d'un profilé métallique et du béton armé.

Ce dernier type d’éléments mixtes est l’objet de notre étude on considère les poteaux mixtes comme des éléments structuraux qui sont soumis principalement aux forces de compression axiale et des moments, de flexion. Le terme général «poteau mixte» se rapporte à n’importe quel membre en compression dont l’élément en acier agit avec un élément de béton de sorte que les deux contribuent à la résistance. Ils sont classés en deux principaux types : les poteaux en H ou en I partiellement ou totalement enrobés de béton et les profils creux remplis béton.[3]

Ces derniers sont classés  en trois types qui sont les suivants :

# I.4.3.a - Les poteaux partiellement enrobés de béton

Sont en général des profilés en I ou en H dont l’espace entre ses semelles est rempli de béton avec armatures ou sans. Ce type de poteau a une résistance au feu faible à cause de l’exposition de ses semelles est rempli de béton avec armatures ou sans. Cette exposition des deux semelles au feu provoque des contraintes thermiques qui diminuent les caractéristiques mécaniques (Fy et Ea) et par conséquent réduisent la résistance des poteaux mixtes.

La figure ci-dessous montre deux exemples de sections transversales de poteaux mixtes

partiellement enrobés.[3]

# Figure I.6: Section des poteaux mixtes partiellement enrobés de béton.

# I.4.3.b - Les poteaux totalement enrobés

Les semelles et les âmes sont enrobées d’une épaisseur minimale du béton. Ce type des poteaux a un bon comportement au feu, par rapport aux autres types, à cause de son béton d’enrobage. Ce dernier participe à la résistance des poteaux mixtes aux efforts et à la résistance au feu au cours de l’incendie par sa couverture du profile en acier. La figure ci-dessous  montre une section transversale de ce type de poteaux.[3]

Figure I.7: Section des poteau mixte totalement enrobé de béton.

# I.4.3.c - Les profils creux remplis de béton

Peuvent être circulaires ou rectangulaires. Ils ont une capacité importante influencée par leur exposition au feu. Les tubes carrés ou circulaires creux, selon l’Euro code 4, peuvent être remplis de béton sans armatures, mais le remplissage de ces tubes par le béton avec des armatures permet d’augmenter leur résistances au feu. Une bonne protection contre le feu ne peut ce pendant s’atteindre qu’avec un béton comportant des armatures adéquates. La figure ci-dessous montre trois types des sections transversales de poteaux de tube rempli de béton.

Pour les profils creux rectangulaires ou circulaires remplis de béton, l’augmentation de la résistance du béton résultant du confinement est prise en compte en remplaçant le coefficient 0.85 fck par fck. Le frettage du béton permet aussi une augmentation de la résistance en compression de ce type de section. Cette augmentation est due à l’empêchement du gonflement du béton par le tube en acier et accompagnée par une diminution de la résistance du tube en acier Selon l’Euro code 4, cette augmentation de la résistance axiale est uniquement pour les poteaux de faible élancement (λ<=0.5) et ayant une excentricité (e<= D/10). [3]

# Figure I.8: Section des poteaux mixtes remplis de béton

Les sections creuses présentes l’avantage de ne pas nécessiter de coffrage lors du bétonnage mais présentent une faible résistance au feu par rapport aux sections en H complètement enrobées.

Les poteaux composés d’un profil creux à noyau métallique enrobé de béton reprennent également des efforts normaux importants. Le noyau est très efficacement protégé contre une évolution rapide de la température en cas d’incendie.

I.5 - Historique des méthodes de calcul des poteau mixtes

Plusieurs méthodes ont été développées pour calcul des poteaux mixtes, L'université de Liège a effectué des recherches et elle a publié une méthode de calcul de poteaux mixtes enrobés de béton. L'université de Bochum a également participé à de nombreux travaux et le Comité international pour le développement et l'étude de la construction tubulaire ( CIDECT ) propose un document spécifique traitant des poteaux remplis de béton[2]. Tous ces développements sont en fait assez proches de ceux de l'Eurocode 4.

1.6 - Caractéristiques des matériaux

Pour réaliser les différents éléments structuraux mixtes, on utilise généralement trois matériaux de base.

- L’acier de construction.

- L’acier d’armature.

- Le béton.

I.6.1- Acier de construction

Il existe plusieurs types de classification des aciers, basés soit sur leur composition chimique (aciers alliés, aciers non alliés, etc.) soit sur leurs caractéristiques mécaniques (résistance a la traction, limite d'élasticité). La classification couramment utilisée en construction métallique "Nuance d'acier" qui est définie par sa limite d’élasticité fy

Dans la figure (I.9), la relation contrainte-déformation spécifique des deux principaux types d'acier utilisés dans la construction (Fe E 235 et Fe E 355), où l'on a admis  un comportement parfaitement linéaire du matériau jusqu'à la limite d'élasticité.[5]

# Figure I -9 Diagramme contrainte-déformation spécifique des aciers FeE235 et FeEE355.

Les valeurs de calcul des principales caractéristiques des aciers de construction sont les

suivantes :

- Module d'élasticité longitudinale : Ea= 210000 N /mm2

- Module de cisaillement : Ga= Ea2*1+Va = 80769 N /mm2 = 81 KN / mm2

# - Coefficient de Poisson :Va 0.3

- Masse volumique ρ= 7850 Kg / m3

I.6.2- Acier d'armature :

Les aciers d'armature se distinguent des aciers de construction non seulement par leur forme, mais également par leur mode de fabrication, leur composition chimique et leurs propriétés mécaniques; ils sont caractérisés par leur limite supérieure ou apparente d'élasticité correspondant dans ce dernier cas à un allongement permanent de 0.2%.

Le module d'élasticité lui varie très peu. Il peut être admis comme égal à celui de l'acier de construction  (figure I.10) .[1]

Figure I.10 Diagramme contrainte-déformation spécifique d'un acier d'armature et d'un acier de précontrainte

I.6.3- Béton

Le béton est défini par sa résistance à la compression. Nous nous intéresserons donc  uniquement aux caractéristiques mécaniques du béton puisque ce sont elles qui déterminent  sa résistance. La grandeur servant de référence est la valeur minimale de la résistance à la compression sur un cube ou un cylindre définie comme suit [1]:

# Figure I.11: Diagramme contrainte-déformation spécifique d'un béton mesure sur cube

Dans le domaine des poutres et dalles mixtes du bâtiment, on utilise habituellement un

béton de type C 25 àC30. Toutefois, selon la situation, il se peut que l'on utilise un béton

de moindre ( C16 ;C20) ou de meilleure qualité (C30 C37).

Le tableau I.1 rassemble, les valeurs de trois caractéristiques essentielles selon la classe de résistance du béton, allant de C20 à C50 .

f ck : est la résistance caractéristique à la compression sur cylindre, mesurée à 28 jours ;

fctm : est la résistance moyenne à la traction, à la même période ;

Ecm : est le module sécant d’élasticité à prendre en compte pour les actions ayant des effets à court terme.

Tableau I.1 – Principales caractéristiques des bétons de masse volumique normale

| Classe de résistance | C20/25 | C25/30 | C30/37 | C35/45 | C40/50 | C45/55 | C50/60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f ck (N/mm2) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| fctm (N/mm2) | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 |
| Ecm (N/mm2) | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 | 36 | 37 |

la classe de résistance du béton (par exemple C 20) se réfère à la résistance sur cylindre f ck , le deuxième nombre correspondant à la résistance sur cube (25 N/mm2 pour C 20) [2].